铝及铝合金化学分析方法

第8部分：锌含量的测定

预审稿编制说明

《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》编制组

主编单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

2019年6月

铝及铝合金化学分析方法  第8部分：锌含量的测定

预审稿编制说明

一、工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1  任务来源

2015年全国有色金属标准化技术委员会年会会议精神（2015年11月）和2016年8月在河北省邯郸市召开的全国有色金属标准化技术委员会会议精神，确定将GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》和YS/T 807《铝中间合金化学分析方法》等标准进行整合，补充完善GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》标准体系。2016年11月全国有色金属标准化技术委员会会议精神，明确了GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》标准体系中涵盖的测定元素及制修订项目原则。

根据全国有色金属标准化技术委员会于2018年3月在云南省昆明市召开了《铝及铝合金化学分析方法》国家标准任务落实会，来自云南冶金研究院、广东省工业分析测试中心、贵州测试院、东北轻合金有限公司等30余家的50名代表对GB/T20975.8—201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》进行了讨论，并进行了制修订任务落实，会上确定了《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》的起草基本思路。根据会议讨论安排，由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责起草GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》，该标准中包括2个方法，方法一：EDTA滴定法和方法二：火焰原子吸收光谱法。

经过认真讨论认为，GB/T 20975.8-2008《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》中方法一：EDTA滴定法，由于采用树脂交换吸附和洗脱，符合要求的树脂不易购置，方法使用不便，建议重新起草。讨论确定了采用EDTA直接滴定法的思路，滴定分析结果准确度的要求，确定了将方法一中锌的测定范围由0.10%～14.0%修改为2.0%～14.0%，由西南铝业（集团）有限责任公司负责起草，由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、广西柳州银海铝业股份有限公司、广东省工业分析检测中心、长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司、辽宁忠旺集团有限公司、内蒙古锦联铝材有限公司、有研亿金新材料有限公司、国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心、中铝洛阳铜业有限公司等单位负责复验复核工作。

根据会议安排，GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》中方法二：火焰原子吸收光谱法，由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责起草，由长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、中铝材料院、辽宁忠旺集团有限公司、山东南山铝业股份有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心、北京有色金属与稀土应用研究所、内蒙古锦联铝材有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、昆明冶金研究院等单位负责复验复核工作。

全国有色金属标准化技术委员会2017年下达标准制（修）定计划（国标委综合〔2017〕128号），本标准项目计划编号为20173484-T-610，项目完成时间为2019年12月。

2  项目编制工作组单位简介

2.1  中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构。拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

2.2  西南铝业（集团）有限责任公司

西南铝业（集团）有限责任公司是隶属于中国铝业公司的大型国营企业，是中国生产规模大、技术装备先进、品种规格齐全的铝加工企业之一，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车等军工产品保障基地，中国高精铝板带箔研发生产基地，中国铝材出口加工基地。生产的产品有：铝及铝合金型材、管材、棒材、板材、带材、铝箔、自由锻件和模锻件、轧制环形锻件等，产品规格齐全，年产量达80万吨。

西南铝现有中国工程院院士1名、享受政府特殊津贴专家22名，专业技术人员2206名。西南铝拥有国家认定的研发机构—技术中心，从事新产品、新技术研发。技术中心拥有光电直读光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子吸收光谱仪、X荧光光谱仪、扫描电子显微镜、固态测氢仪、拉力试验机、疲劳试验机等国际先进科研仪器设备共计60余台（套），承担铝及铝合金原材料和加工产品的检测分析等任务。西南铝技术力量雄厚、质量保证体系完善、检测设备仪器齐全，曾主编制定和修订过47项国家标准、33项国家军用标准和34项行业标准。

2.3  贵州省分析测试研究院

贵州省分析测试研究院是依法设立的为社会提供公正科学数据的第三方检测机构，是政府财政全额拨款的公益型科研事业单位。创建于1935年9月，是由一批留学德、日等国从海外归国的爱国知识分子在贵州省自然科学领域最早建立的工科研究机构。在1990年通过省级《计量资格认证》（CMA）2700余项省级计量认证，2009年通过了《国家实验室认可》（CNAS资格认可）400多项。拥有HPLC、HPLC-MS、GC、GC-MS、ICP-AES、GPC、TOC、DOC、FTIR等各类仪器设备共计400余台（件），价值近8000万元，实验室面积达20000余平方米。承担并完成国家支撑计划、863课题、国家自然基金等多项国家级、省级科研项目。现有分析测试新方法和新技术研究成果80多项，在国内外重要期刊发表相关研究论文300余篇，参与起草和修订国家标准十余项，获得发明专利15项，出版专著500多篇（部）。

2.4 长沙矿冶研究院有限责任公司

长沙矿冶研究院有限责任公司2003年通过湖南省质量技术监督局计量认证，2011年通过国家实验室认可。为国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心、深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室、工信部工业（黑色金属矿冶）产品质量控制与技术评价实验室、国家中小企业公共服务示范平台、铁锰矿产资源高效清洁加工与综合利用国家地方联合工程实验室等国家级实验研发平台提供技术服务支撑；是湖南省金属矿产资源开发利用工程实验室、动力电池材料湖南省工程实验室、贵州省锰业工程技术研究中心等省级实验研发平台重要组成单元，是五矿矿产资源评价实验室的重要组成部分。中心设有化学物相分析实验室、大型仪器分析实验室、综合办公室。现有实验室1500平方米，仪器设备122台套，包括矿物参数自动分析仪、X-射线衍射仪、扫描电子显微镜、电感耦合等离子体发射光谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱等先进大型精密分析仪器设备。

2.5  中铝洛阳铜业有限公司

中铝洛阳铜业有限公司是我国综合实力最强的有色金属加工企业，是国家特大型骨干企业和有色金属材料出口基地，建有国家级的技术中心。中铝洛阳铜业有限公司检测中心是承担理化检测、计量检定和环境监测业务的专业检测机构，是国内较早通过国家认可的实验室。中国有色金属工业重金属加工材质检站是国内唯一一家从事重有色金属加工材检测的第三方实验室 ，挂靠在中铝洛阳铜业有限公司检测中心。主要从事有色金属材料及矿冶产品的化学成分、组织结构、力学性能、物理性能、无损探伤等检测和试验研究。实验室设有生产技术科、商质检办公室、设备科、综合办公室、化学分析室、光谱分析室、金属物理室、力学性能室和试样制备室。实验室主持或参与了《铜及铜合金化学分析方法》、《铜及铜合金室温拉伸试验方法》等多项国家标准检验方法的起草和验证工作，是国家工业与信息化产业部认可的有色金属标准样品研制单位。出版发行了《铜及铜合金金相图谱》等多本专著。

2.6  昆明冶金研究院

昆明冶金研究院是云南冶金集团股份有限公司技术中心的核心研发机构，是云南省选冶新技术重点实验室、国家博士后科研工作站、国家科技部国际合作基地的依托单位，同时也是云南省湿法冶金工程技术研究中心、云南省铝电解节能减排工程技术研究中心、云南省铅冶金工程技术研究中心、云南省锰系列产品工程技术研究中心及云南省多晶硅产业化关键技术工程研究中心的主要依托单位。分析测试研究部研究开发的分析方法汇编成方法集共23部，具有优良的科研传统和较强的研究能力；配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICCU-AES、ICCU-MS、GD-MS（辉光放电质谱）、X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、MLA（矿物解离度定量测定仪）、电子探针、光电直读光谱、原子荧光、原子吸收、分光光度计、高频红外碳硫分析仪等多套设备。

2.7  山东南山铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司形成了从能源-热电-氧化铝-电解铝-铝型材、熔铸-热轧-冷轧-箔轧的完整铝加工产业链，成为世界唯一一家短距离内拥有完整产业链的铝加工企业。 南山铝业中心实验室承担山东南山铝业股份有限公司氧化铝、氢氧化铝、铝及铝合金、高精度铝板带箔制品、铝型材、碳素制品、铝土矿、石灰石等产品、原材料的质量检测工作及水、大气、噪声等环境条件的监测。实验室作为氧化铝和铝锭生产控制过程及生产用原材料质量检测的专门机构。

2.8  广西柳州银海铝业股份有限公司

广西柳州银海铝业股份有限公司是由广西投资集团和广西柳州市产业投资发展集团有限公司共同出资组建的国有股份制企业。公司拥有75T、50T熔铸生产线，辊面宽度最大的3300+ 2850mm“1+4”热连轧生产线，具有宽幅产品特色与优势。公司拥有各类检测设备100余套，可满足铝合金产品化学成分、力学性能、金相组织、环境模拟、热力试验、材料探伤、腐蚀性能等检测分析要求。建设有院士工作站，累计承担政府课题36项。公司参编国家标准18项，已发布7项。

2.9  广东省工业分析检测中心

广东省工业分析检测中心是我国从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的专业机构。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立二级事业法人单位。中心拥有电子探针、透射电镜、X-射线衍射仪、X-射线荧光光谱仪、等离子质谱仪、等离子发射光谱仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、大型光栅光谱仪、紫外可见分光光度计、氮氧测定仪、碳硫测定仪、光电直读光谱仪、扫描电镜、粒度分析仪、万能拉力试验机、疲劳试验机、摩擦磨损试验机、硬度计等300余台套仪器设备，总资产约3800余万元。实验室面积约4000平方米。中心近十年来获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件，其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准200余项，发表专著5部，发表论文300余篇，有较强的综合实力和技术基础。

2.10  内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司隶属于中电投蒙东能源公司，公司化验室成立于2004年，位于内蒙古霍林郭勒市铝工业园区，检测设备和环境设施配套齐全。拥有30余台检测设备，其中光电直读光谱仪（美国热电集团ARL3460）3台、X射线荧光光谱仪（美国热电集团9800XP）2台、等离子体发射光谱仪 (美国热电集团6300)1台、原子吸收（美国热电集团MKⅡM6型和SOLAARS2）2台、微波消解仪（意大利MILESTONE-ETHOS-1）2台等，均属现阶段本行业代表先进生产力的设备，总价值约一千六百万人民币。2010年12月17日通过国家实验室认可。

2.11  国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心

国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心（安徽）是国家质检总局批准在阜阳市产品质量监督检验所基础上成立的第三方法定检验机构，主要承担国家再生有色金属橡塑材料质量检验、有关标准的试验验证及制（修）订、检测技术研究开发等工作。中心已通过国家认监委和认可委组织的计量认证、审查认可和实验室认可“三合一”现场评审并获得授权，具有较成熟的技术能力和质量管理体系。中心拥有扫描电镜/能谱仪、波长色散X荧光光谱、直读光谱、红外光谱、热重分析仪、差热分析仪、凝胶色谱、原子吸收、材料试验机等一批国内外先进大中型设备，拥有两个国内外先进恒温恒湿实验室。中心现承担多项省部级、地市级科研项目，获得多项国家专利，主导和参与制定各级地方标准和行业标准多项，具有较强的科研能力。

2.12  中铝材料应用研究院有限公司

中铝材料应用研究院有限公司成立于 2017 年 3 月，为中国铝业集团有限公司全资子公司。前身为中铝科学技术研究院，是中铝集团按照中组部和国务院国资委要求入驻北京未来科学城的 15 家央企科研单位之一。本部设有“五部四所两中心”，四个科研所，两个专项中心。下设苏州分公司、中铝广州有色金属应用研究院。2018 年 1 月合资成立浙江中铝汽车轻量化科技有限公司。拥有以钣金成形试验机、双向拉伸试验机、滚边机器人等设备为代表的材料制备、热处理、形变加工、机械加工到冲压/拉弯/液压成形、焊接、表面处理工艺各类试验设备以及以 X 射线衍射仪、场发射扫描电镜、板材成形试验机、辉光光谱仪为代表的化学分析、力学性能分析、物理性能分析、金相分析以及微束分析各类检测仪器共计168台（套）。试验检验中心和苏州分析测试中心为国家CNAS认可机构，具备开展有色金属材料研究和应用技术开发的基本硬件条件。

2.13  辽宁忠旺集团有限公司

辽宁忠旺集团有限公司始创于1993年，为全球领先的铝加工产品研发制造商，主要从事于多元化的优质工业铝加工产品的研发、生产及销售，形成了以工业铝挤压、深加工以及铝压延三大核心业务并举的发展格局，并获得挪威船级社认证、欧洲铁路行业协会的IRIS认证、汽车行业质量管理体系认证（TS16949）、航空航天质量管理体系认证（AS9100）、欧盟的CE认证等一系列国际权威认证。目前，集团拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、国家级博士后工作站、省级工程技术研究中心及重点实验室等机构，先后投入资金1.5亿元，建筑面积16378m2，包括8个专业研究室、22个分析实验室，配有来自德、日、美、瑞士等国际先进科研设备和仪器200多台/套配备。先后承担了省部级以上科技计划项目40余项，获得科技成果40项，获得国家及省市各级科技奖励50余项，参与制修订标准60余项，获得国家专利467项，为“国家高新技术企业”。

2.14  山东兖矿轻合金有限公司

山东兖矿轻合金有限公司配置熔铸生产线4条、挤压生产线14条，具有最先进的模具加工设备，尤其是进口的150MN双动正向油压挤压机，为目前世界上吨位最大的同类挤压设备，属世界首台，配有目前国内最高的立式淬火炉（30m），最长的时效退火炉（30m）。可生产最大直径为φ800mm铸棒，最大宽度达1100mm的型材，最大外径达700mm的无缝管材，最大直径达450mm的挤压棒材等各种铝合金工业用管、棒、型材，满足不同客户对各类工业铝挤压材的需求。与国内外知名科研院所和公司企业合作，研发新型铝合金制品、探索研究新型工艺技术，不断开发铝合金挤压材的新工艺、新技术、新市场。主编过多项国家标准和行业标准，具有起草本国家标准的基础和条件。

2.15  北京有色金属与稀土应用研究所

北京有色金属与稀土应用研究所形成了稀贵金属功能材料与焊接材料、铝合金功能材料与焊接材料、其他有色金属材料研发生产体系。产品广泛应用于航空航天、电子信息、电力机械、兵器、环保、交通等国民经济主要行业和国家重点项目。建立了理化检测分析平台拥有先进分析检测仪器，如质谱仪、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子发射光谱仪、水浸超声扫描探伤仪、扫描电镜、显微硬度仪、热导率仪、热膨胀仪、热重天平等高端检测仪器50余台套。建立了北京有色金属与稀土应用研究所理化中心（北京市冶金产品质量监督检验站）通过了中国合格评定国家认可委员会实验室认可和北京市检验检测机构资质认定，主要从事铝合金、铜合金、贵金属、钢铁、锡合金等6大类110种产品的检验检测和相关检测的技术支持服务。

2.16  内蒙古锦联铝材有限公司

内蒙古锦联铝材有限公司是以煤电联营、铝电联营为基础，以铝材料深加工为核心的循环性综合型实体企业。质检中心成立于2013年6月，是专门为内蒙古锦联铝材有限公司提供质量检测服务的专业机构。主要对公司的电解铝生产所需的原辅材料、半成品、产品以及发电厂用水、煤、油的理化指标进行检测，主要检测业务包括铝厂大宗原材料氧化铝、氟化铝、冰晶石、预焙阳极炭块的检测工作；电厂入厂煤、入厂柴油、水质的检测化验工作。检测设备包括直读光谱仪、X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、红外碳硫分析仪、微机控制电子式万能试验机、自动初晶温度测量系统、高频熔样机、金属铣样机、智能超声波清洗机、电位滴定仪、石油产品倾点、凝点、浊点试验器、润滑油液相绣蚀试验器、便携式pH计、卤素水分测定仪、工业分析仪、量热仪、红外碳氢仪微量水分测定仪等检测仪器。

2.17  有研亿金新材料有限公司

有研亿金新材料有限公司现为北京有研科技集团有限公司控股公司有研新材料股份有限公司全资子公司。有研亿金主要研发、生产、销售微电子光电子用薄膜新材料、贵金属材料及制品，并开展稀有及贵金属材料信息咨询、技术服务和套期保值等业务。有研亿金是国内规模最大、门类最全、技术能力最强的高纯金属溅射靶材制造企业，也是国内唯一具备从超高纯原材料到溅射靶材、蒸发膜材垂直一体化研发和生产的产业化平台。有研亿金历年承担国家级、省部级科技开发项目近百项，获部级奖56项，国家专利81项，国家科技进步奖3项，国家发明奖9项，全国科学大会奖2项，国家科技进步奖特等奖子项奖1项。公司承担了国家02专项、国家国际重点合作项目、国家高技术产业化项目以及国家科技支撑项目，863项目等36项国家重点项目。测试中心通过CNAS认可，拥有各类检测设备18台套，涉及金属材料化学分析、金属材料机械性能及物理性能检测，认可涉及的检测能力包含17个检测对象，37个检测项目，可以开展金属材料的杂质含量、气体含量、微观组织形貌、金相组织分析、硬度及材料取向方面的检测业务，检测设备齐全，具备了按照国际认可准则开展检测服务的技术能力。

3  主要工作过程（征求意见过程，讨论会情况）和工作内容

3.1 调研

调研工作是从铝合金的生产企业和用户两个方面进行的，标准编制小组征集关于铝及铝合金中锌的测定要求和测定范围，原标准GB/T 20975.8-2008《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》中包括两个方法，其中方法一是EDTA滴定法，修改采用ISO1784：1976《铝合金 锌含量的测定 EDTA滴定法》。其方法原理为“试样用盐酸溶解，蒸发除去过量的酸，用2mol/L盐酸溶解盐类，过滤除去不溶物。将滤液通过强碱性阴离子交换树脂。用0.005mol/L盐酸洗脱树脂上的锌。以双硫腙为指示剂，用EDTA标准溶液滴定锌。” 由于采用树脂交换吸附和洗脱，符合要求的树脂也不易购置，标准操作不便，因此有必要重新起草方法一。

3.2  征求意见过程

从项目申报开始，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司就组建了GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》中方法二：火焰原子吸收光谱法起草项目组。项目组由长期负责标准制修订的教授级高工担任组长，高级工程师、工程师及硕士担任组员。2018年3月全国有色金属标准化技术委员会在昆明市召开了任务落实会，根据会上的讨论，形成征求意见稿，之后广泛征求相关单位意见，再根据各单位意见形成预审稿。

从接受起草任务开始，西南铝业（集团）有限责任公司就组建了GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》中方法一：EDTA滴定法标准编制小组，标准编制小组查阅了相关资料，拟定了试验方案，通过大量的条件试验确定了样品的制备、酸度的控制、铝基及共存干扰元素的掩蔽剂的选择、掩蔽剂的用量及指示剂的选择等内容，并采用西南铝业（集团）有限责任公司生产的铝合金标准样品和铝合金产品对方法进行了样品分析。

3.2  讨论会情况

2017年12月郑州研究院在河南省郑州市组织召开专题会议，对郑州研究院负责制修订的GB/T 20975.8、GB/T 20975.13、GB/T 20975.25等10个部分进行了讨论，对各个标准测定范围、方法提要、测定步骤、精密度等部分进行了详细的论证，基本达成了统一。

2018年7月全国有色金属标准化技术委员会在内蒙古自治区省霍林郭勒市召开了GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》系列国家标准中GB/T 20975.28、GB/T 20975.29、GB/T 20975.30、20975.31等4个部分的审定会议，同时对其余部分进行了讨论。

2019年1月，全国有色金属标准化技术委员会在黑龙江省哈尔滨市召开了GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》讨论会议，对各个部分的测定范围、适用范围及制修订过程进行了再次讨论，根据国家标准制修订要求再次确定了制修订原则。

3.3 主要工作过程

从该标准起草项目申报开始，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司组建了GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》起草项目组。项目组由长期负责标准制修订的教授级高工担任组长，高级工程师、工程师及硕士担任组员。

2018年3月全国有色金属标准化技术委员会在云南省昆明市召开了GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》起草第一次工作会议，会上确定了GB/T 20975.8-201X的起草思路。方法二是火焰原子吸收光谱法，修改采用ISO5194：1981《铝及铝合金—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法》。其方法原理是“试样用盐酸和过氧化氢溶解，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰进行锌量的测定。”该方法中锌的测定范围为0.001%～6.00%，此次修订将锌的测定范围扩大为0.001%～14.0%。我们在总结过去工作经验的基础上，认真地进行了条件试验，对共存离子进行了干扰试验，对方法进行了样品分析，在此基础上我们编制完成了《实验报告》，并进行了充实完善。

按照《标准草案》、《试验报告》、《复验报告》、《复核报告》等编制要求，GB/T 20975.8《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》方法一负责单位西南铝业（集团）有限责任公司制订了试验方案，开展大量的条件试验确定了样品的制备、酸度的控制、铝基及共存干扰元素的掩蔽剂的选择、掩蔽剂的用量及指示剂的选择等内容，采用西南铝业（集团）有限责任公司生产的铝合金标准样品和铝合金产品进行了准确度和精密度试验。

2018年10月，项目组编制了GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》征求意见稿，通过会议、发函征求了数十家单位对征求意见稿的意见和建议，单位包括昆明冶金研究院、苏州有色院等科研院所，还包括包头铝业有限公司、中铝矿业有限公司等企业，以及华南理工大学、中南大学等高等院校，收集对征求意见稿的反馈信息，汇总、分析意见和建议，与提出建议和意见的实验室充分沟通，完善补充修改征求意见稿。收集到对征求意见稿的反馈信息，汇总、分析意见和建议见下表。

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 标准封面格式（包括标准分类号、英文名称和发布单位字体及格式等）按GB/T 1.1-2009进行修改。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分：每个部分的名称进行重新确认修改。 | 东北轻合金有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 前言 | 增加仲裁方法的要求：“当锌质量分数为0.001 %～14.0 %时，采用火焰原子吸收光谱法作为仲裁方法。” | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 4 | 1 | 修改为“GB/T 20975的本部分规定了采用EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法测定铝及铝合金中锌含量的方法。” | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 5 | 3 | 新增加： 3 术语和定义 GB/T 20000.1界定的术语和定于适用于本文件。 后面的章条号依次增加。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 6 | 4.2.14.3 | 修改为“计算结果保留四位有效数字。数值修约执行GB/T 8170。” | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 4.4.2和5.5.2 | 平行试验修改为“平行做两份试验。” | 包头铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 4.5.2 | 修改为“计算结果保留小数点后两位，数值修约执行GB/T 8170-2008。” | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 4.5.3 | 新增： 4.5.3 取两次测试结果的平均值。 | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 4.6、5.5.4、5.7 | 表格均取消标题 | 东北轻合金有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 5.5.4.2 | 表3中“≥”修改为“＞”； “稀释倍数R” 修改为“稀释倍数T” | 中国铝业连城分公司 | 采纳 |  |
| 12 | 5.6.2 | 修改为“锌含量＜1 %时，计算结果表示保留两位有效数字；锌含量≥0.10 %时，计算结果表示至小数点后二位。数值修约执行GB/T 8170-2008。” | 焦作万方铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.6.3 | 新增： 5.6.3 取两次测试结果的平均值。 | 焦作万方铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 4.6、5.7 | 完善精密度数据，补充试验数据。 | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 不采纳 | 数据足够，无需补充。 |
| 15 | 文本格式 | 严格按照最新国家标准编写规范撰写。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |

2018年10月至2019年6月，标准编制小组与贵州省分析测试研究院、长沙矿冶研究院有限责任公司等验证单位联系，对标准进行复验和复核验证，起草项目组汇总上述意见和建议，结合国家标准委及全国有色金属标准化委员会对标准制修订的最新要求，汇总统计了贵州省分析测试研究院、长沙矿冶研究院有限责任公司等单位的复验、复核结果，以及征求意见并吸纳合理建议的基础上，形成了《预审稿》和《预审稿编制说明》。

二、 标准编制原则

项目组撰写开题报告，落实项目组长及参与组员的起草任务，确定标准编审原则如下：

1）以满足我国铝行业的实际生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

三、确定标准主要内容的依据

1、方法一：EDTA滴定法

查阅了相关资料，拟定了试验方案，通过大量的条件试验确定方法一中样品的制备、酸度的控制、铝基及共存干扰元素的掩蔽剂的选择、掩蔽剂的用量及指示剂的选择等内容，通过铝合金标准样品验证及精密度试验确定了方法的重复性限和再现性限。本方法具有操作简便、不依赖大型设备、准确度较好等优点。具体工作内容如下：

1.1 确定范围

标准编制小组经过查询GB/T 8733－2016《铸造铝合金锭》、GB/T 3190－201X《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 1196－2017《重熔用铝锭》、YS/T 275－2008《高纯铝》、YS/T 665－2009《重熔用精铝锭》、GB/T 22677－2017《铝中间合金》等相关铝及铝合金产品标准，同时结合EDTA直接滴定法准确度的要求，将锌的测定范围确定为2.0%～14.0%（不适用于铅含量大于0.01%和钴含量大于0.05%的合金）。

1.2 样品和称样量的选择

采用西南铝业（集团）有限责任公司生产的铝合金标准样品和铝合金产品为实验样品。在保证样品均匀性和分析精度的基础上，我们综合考虑分析范围和需消耗标准溶液的体积，经过计算，采用称取试样量为0.20g。

1.3 样品溶解

铝及铝合金样品可溶解于稀盐酸、稀硝酸，也可溶解于氢氧化钠溶液中。根据待测元素性质及含量范围，可以采用以下样品分解方法：盐酸和过氧化氢分解样品；盐酸和硝酸混合酸分解样品；氢氧化钠和过氧化氢分解样品；盐酸、硝酸混合酸和氢氟酸分解样品。

1.3.1 对于硅含量小于1%的铝合金样品，考察了盐酸-过氧化氢、盐酸-硝酸混合酸两种酸分解试样对结果有无影响，结果表明没有影响，本方法采用盐酸-硝酸混合酸溶解试样。

1.3.2 对于硅含量大于1%的铝合金样品，采用铝合金标准样品（ZLD401，E2412，Si含量4.76%），考察加入不同量的盐酸-硝酸混合酸和氢氟酸溶解，结果表明，加入22mL盐酸-硝酸混合酸和1.5 mL氢氟酸（ρ1.15g/mL）溶解试样，溶液清澈，不会影响滴定终点的判定。

1.3.3 盐酸-硝酸混合酸的加入体积：通过试验，混合酸体积在15mL～30mL对测定结果没有明显影响，本方法选择加入25mL。

1.4 滴定酸度的控制

根据EDTA的酸效应曲线可以查出滴定各种金属离子的最低pH值，如果小于该pH值，不能配位或配位不完全，滴定不能定量进行。滴定Zn2+pH值必须大于4，同时考虑共存干扰离子的掩蔽条件，本方法选择酸度范围在pH4～6之间。

1.5 掩蔽剂试验

采用EDTA络合滴定法，滴定时常会发生相互干扰，提高测定选择性最直接的方法是使用掩蔽技术。络合掩蔽剂的选择必须考虑到掩蔽剂的掩蔽能力、掩蔽产物的稳定性和颜色等情况，我们经过查阅资料，氟化物可以掩蔽铝、铁、钛、锆、铍、镁、镍、锡等离子，盐酸羟胺可以掩蔽铁、铬等离子，硫脲可以掩蔽铜离子，六偏磷酸钠可以掩蔽锰离子等。综合统一各种掩蔽剂的掩蔽酸度范围，本方法选择使用氟化钠、氟化铵、盐酸羟胺、硫脲、六偏磷酸钠掩蔽铝、铁、铜、锰等干扰离子。

1.5.1 掩蔽条件的控制

络合滴定分析所用的缓冲液pH范围略宽，但缓冲量要大，以满足缓冲络合滴定过程中释放出来的酸。经过查阅资料，以上掩蔽剂的掩蔽酸度范围在pH4～6之间。为了控制此酸度范围，选择六次甲基四胺（缓冲范围4.15～6.15）作为缓冲剂。本方法采用氨水和稀盐酸调整溶液酸度，用指示剂对硝基苯酚来指示控制溶液pH值约为5。再加入缓冲溶液六次甲基四胺维持溶液的酸度。

通过试验，缓冲溶液六次甲基四胺的加入量20mL～40mL对测定结果没有影响，本方法选择加入30mL。

1.5.2铝基的掩蔽

通过试验，铝基的干扰可以用氟化钠饱和溶液来掩蔽，考察了200mg铝基体中加入氟化钠饱和溶液体积在40mL～60mL能掩蔽完全，对测定结果没有影响，本方法选择加入50mL氟化钠饱和溶液。

1.5.3共存元素的影响及掩蔽

通过对GB/T 8733－2016《铸造铝合金锭》、GB/T 3190－201X《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 1196－2017《重熔用铝锭》、YS/T 275－2008《高纯铝》、YS/T 665－2009《重熔用精铝锭》、GB/T 22677－2017《铝中间合金》等相关铝及铝合金产品标准中分析锌含量的牌号进行查对，统计出共存元素最大量。通过试验得知试液中24mg硅、2mg铁、0.5mg钛、0.6mg锆、1.1mg银、0.06mg镓、0.7mg锡、0.14mg铍、1mg钪、0.3mg铒对5.0%锌的测定无干扰；8mg铜、1.6mg锰、9mg镁、1.2mg铬、0.4mg镍、0.2mg钒、2.6mg铅、3.8mg钴对5.0%锌的测定存在干扰。

通过试验确定掩蔽共存干扰元素的掩蔽剂体积分别为：15mL氟化胺、15mL硫脲、5mL盐酸羟胺、15mL六偏磷酸钠。

1.6 指示剂的选择

用EDTA进行直接滴定，当达到反应计量点时，已与指示剂配位的金属离子与EDTA络合完全，释放出游离指示剂导致溶液的颜色发生变化。在pH4～6的酸度条件下，选择二甲酚橙指示剂（变色范围5.3～6.3），溶液pH＞6.3时呈红色，溶液pH＜6.3时呈黄色，溶液颜色由红色变为黄色，终点突变不太明显不易观察。经过多次摸索，本方法选择二甲酚橙和次甲基蓝两种指示剂，由紫红色突变为蓝绿色来指示滴定的终点。

1.7 样品分析结果

标准编制小组与中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、广西柳州银海铝业股份有限公司、广东省工业分析检测中心、长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、辽宁忠旺集团有限公司、山东南山铝业股份有限公司、国家再生有色金属质检中心、有研亿金新材料有限公司、内蒙古锦联铝材有限公司、中铝洛铜检测中心联系，对标准进行了复验和复核验证。十一家单位按照标准制修订的要求，对本标准分别进行了认真负责的复验、复核，并提交了报告，对征求意见稿和试验报告提出了中肯的意见和建议。

1.7.1 准确度试验

采用西南铝业（集团）有限公司铝合金标准样品或加标回收试验，各复验复核单位做了此方法的准确度试验，实验数据见表1～表3。

表1  准确度试验(一)

| 铝合金标准样品 编号 | Zn含量标准值，% | Zn含量测定值，% |
| --- | --- | --- |
|  |  | 西南铝 | 柳州银海铝 |
| LC4，E324 | 2.89 | 2.91 | 2.88 |
| LC4，E322b | 3.95 | 3.95 | 3.90 |
| LC4，E321c | 6.49 | 6.55 | 6.39 |
| LC4，E325 | 8.36 | 8.37 | 8.29 |

表2  准确度试验(二)

| 铝合金标准样品编号 | Zn含量标准值，% | Zn含量测定值，% |
| --- | --- | --- |
|  |  | 西南铝 | 郑研院 | 柳州 银海铝 | 广东分析检测中心 | 长沙 矿冶院 | 贵州院 |
| E3324b | 2.46 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.52 |
| E325c | 8.30 | 8.32 | 8.32 | 8.35 | 8.44 | 8.37 | 8.44 |
| BY2210 | 12.80 | 12.82 | 12.82 | 12.81 | 12.82 | 12.82 | 12.67 |
| 铝合金标准样品编号 | Zn含量标准值，% | 忠旺 | 南山 | 国家再生有色金属 | 有研亿金 | 内蒙古 锦联 | 中铝洛铜 |
| E3324b | 2.46 | 2.81 | 2.49 | 2.49 | 2.55 | 2.50 |  |
| E325c | 8.30 | 8.29 | 8.38 | 8.37 | 8.39 | 8.30 |  |
| BY2210 | 12.80 | 12.86 | 12.44 | 12.85 | 12.86 | 12.80 |  |

表3  准确度试验（三）

| 样品编号 | 称样量(g) | 本底值（mg） | 加入锌量（mg） | 测得锌量（mg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.2055 | 5.14 | 10 | 15.03 | 99.27 |
| 2# | 0.2034 | 9.32 | 10 | 19.40 | 100.41 |
| 3# | 0.2078 | 13.09 | 10 | 23.37 | 101.21 |
| 4# | 0.2110 | 17.81 | 10 | 27.88 | 100.25 |
| 5# | 0.2145 | 20.51 | 10 | 30.68 | 100.56 |
| 6# | 0.2097 | 26.88 | 10 | 37.02 | 100.38 |

通过试验数据可知，本方法加标回收率在99.27%～101.21%，符合定量分析要求，试验结果准确可靠，可以满足铝及铝合金中锌含量为2.0%∼12.0%的测定。

根据十二家单位六种样品的792个分析数据进行统计检验确定精密度数据，见附录1。

2、方法二：火焰原子吸收光谱法

查阅了相关资料，拟定了试验方案，通过大量的条件试验确定了《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法》中测定范围的选择、称样量的选择、共存离子的影响等内容，通过铝合金标准样品验证及精密度试验确定了方法的重复性限和再现性限。本标准具有操作简便、准确度较好等优点。具体工作内容如下：

2.1  测定范围的选择

GB/T 20975.8-2008《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》中“方法二：火焰原子吸收光谱法”规定锌的测定范围为0.001%～6.00%，能够满足标准颁布实施当时重熔用铝锭、变形铝合金、铸造铝合金等铝合金牌号中锌含量分析测定的需求。此次标准起草中，项目小组经过查询GB/T 8733－2016《铸造铝合金锭》、GB/T 3190－201X《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 1196－2017《重熔用铝锭》、YS/T 275－2008《高纯铝》、YS/T 665－2009《重熔用精铝锭》等相关铝及铝合金产品标准，发现在GB/T 3190－201X《变形铝及铝合金化学成分》中“701Z.1”牌号规定锌质量分数要求在9.2%～13.0%，为了满足该牌号检测锌含量的要求，将方法中锌测定范围定为0.001%～14.0%。由于铝锌中间合金中“AlZn30”中锌质量分数要求在28.0%～32%，本方法不能用于该牌号中锌含量的测定。

2.2  称样量的选择

由于方法中锌含量的测定范围由0.001%～6.00%扩大为0.001%～14.0%，因此需要减少样品称取量或者增大稀释倍数，以避免测试试液中锌离子浓度过高，在采用原子吸收光谱仪测定时由于自吸效应造成分析结果出现错误。

原标准GB/T 20975.8-2008《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》中“方法二：火焰原子吸收光谱法”中规定样品称取量为1.00g，在保证分析精度和样品均匀性的基础上，可以通过减少称样量的方法来扩大测定范围。经过标准起草小组综合考虑和计算，称取试样量和稀释体积按表4进行。

表4

| 锌的质量分数/% | 试样量 /g | 试液总体积 /mL | 移取试液体积/mL | 稀释体积 /mL | 补加盐酸（2.1.5）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001～0.030 | 1.00 | 100 | —— | —— | —— |
| ＞0.030～0.30 | 0.50 | 500 | —— | —— | —— |
| ＞0.30～3.00 | 0.50 | 250 | 25.00 | 500 | 13.5 |
| ＞3.00～6.00 | 0.50 | 500 | 25.00 | 500 | 13.5 |
| ＞6.00～14.00 | 0.50 | 500 | 10.00 | 500 | 13.5 |

2.5共存离子的影响

标准起草项目组通过对GB/T 8733－2016《铸造铝合金锭》、GB/T 3190－201X《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 1196－2017《重熔用铝锭》、YS/T 275－2008《高纯铝》、YS/T 665－2009《重熔用精铝锭》等相关铝及铝合金产品标准中分析锌含量的牌号进行查对，在不考虑高含量硅对锌干扰时，需要考虑的铝及铝合金牌号为：45%Fe（AlFe45）对Zn（0.10%）的影响；20%Cr（AlCr20）对Zn（0.04%）的影响；10%Mn（AlMn10）对Zn（0.04%）的影响；10%Ti（AlTi10）对Zn（0.20%）的影响；10%V（AlV10）对Zn（0.04%）的影响；10%Ca（AlCa10）对Zn（0.040%）的影响；5%Zr（AlZr5A）对Zn（0.04%）的影响；5%Be（AlBe5）对Zn（0.10%）的影响；11%Mg（520Z.1）对Zn（0.15%）的影响；8%Cu（201Z.1）对Zn（0.50%）的影响；2.6%Li（2090）对Zn（0.10%）的影响；2%Sn（6012A）对Zn（0.30%）的影响；1.5%Bi（6065）对Zn（0.25%）的影响；1.3%Ni（4032）对Zn（0.25%）的影响；0.7%Ag（2050）对Zn（0.25%）的影响；0.4%Sc（5028）对Zn（0.05%）的影响；0.25%Cd（201Z.3）对Zn（0.10%）的影响等共17种情况。按照表1 规定的称样量，共存元素最大量见表5。

表5

| 最大量共存元素合金牌号 | 锌的质量分数/% | 试料量/g | 共存元素最大量/mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 45%Fe（AlFe45） | 0.10 | 0.50 | 225 |
| 20%Cr（AlCr20） | 0.04 | 0.50 | 100 |
| 10%Mn（AlMn10） | 0.04 | 0.50 | 50 |
| 10%Ti（AlTi10） | 0.20 | 0.50 | 50 |
| 10%V（AlV10） | 0.04 | 0.50 | 50 |
| 10%Ca（AlCa10） | 0.04 | 0.50 | 50 |
| 5%Zr（AlZr5A） | 0.04 | 0.50 | 25 |
| 5%Be（AlBe5） | 0.10 | 0.50 | 25 |
| 11%Mg（520Z.1） | 0.15 | 0.50 | 55 |
| 8%Cu（201Z.1） | 0.50 | 0.50 | 40 |
| 2.6%Li（2090） | 0.10 | 0.50 | 13 |
| 2%Sn（6012A） | 0.30 | 0.50 | 10 |
| 1.5%Bi（6065） | 0.25 | 0.50 | 7.5 |
| 1.3%Ni（4032） | 0.25 | 0.50 | 6.5 |
| 0.7%Ag（2050） | 0.25 | 0.50 | 3.5 |
| 0.4%Sc（5028） | 0.05 | 0.50 | 2 |
| 0.25%Cd（201Z.3） | 0.10 | 0.50 | 1.25 |

按照GB/T 20975.8-2008《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》中“方法二：火焰原子吸收光谱法”进行单元素干扰试验，结果见表6。

表6  共存元素干扰试验（2.5μg锌/mL）

| 共存离子 | 共存离子加入量（mg） | 加入形式 | 测得锌浓度（μg/mL） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si4+ | 1.0 | Na2SiO3 | 2.51 | 100.4 |
| Fe3+ | 225 | FeCl3 | 2.47 | 98.8 |
| Cu2+ | 40 | CuSO4 | 2.50 | 100.0 |
| Mg2+ | 55 | MgSO4 | 2.50 | 100.0 |
| Mn2+ | 50 | MnSO4 | 2.51 | 100.4 |
| Ni2+ | 6.5 | NiSO4 | 2.51 | 100.4 |
| Ca2+ | 50 | CaCl2 | 2.50 | 100.0 |
| Zr4+ | 25 | ZrOCl2 | 2.52 | 100.8 |
| Cr6+ | 100 | K2Cr2O7 | 2.53 | 101.2 |
| Sn2+ | 10 | SnCl2 | 2.50 | 100.0 |
| Ag+ | 3.5 | AgNO3 | 2.50 | 100.0 |
| Li+ | 13 | Li2CO3 | 2.50 | 100.0 |
| Be2+ | 25 | Be(NO3)2 | 2.50 | 100.0 |
| Bi2+ | 7.5 | Bi(NO3)2 | 2.51 | 100.4 |
| Sc2+ | 2 | Sc(NO3)2 | 2.49 | 99.6 |
| Cd2+ | 1.25 | CdSO4 | 2.51 | 100.4 |
| V5+ | 50 | NH4VO3 | 2.50 | 100.0 |
| Ti4+ | 50 | TiOSO4 | 2.50 | 100.0 |

由表6可以看出：试液中1.0mg硅，225mg铁，100mg铬，40mg铜，55mg镁，50mg锰、钙、钒、钛，25mg锆、铍，13mg锂，10mg锡，7.5mg铋，6.5mg镍，3.5mg银，2mg钪，1.25mg镉（以上非最大量），对2.50μg/mL锌的测定无干扰。铝及铝合金中共存的其他元素含量很低，基本都在微克量级，不干扰测定。

2.4  样品分析

锌的测定范围定为0.001%～14.0%，一般铝及铝合金中锌含量都在0.00X%～X.XX%，由于无法找到GB/T 3190－201X《变形铝及铝合金化学成分》中701Z.1（Zn：9.2%～13.0%）、7034（Zn：11.0%～12.0%）牌号铝合金，因此大于10.0%的高含量锌的测定采取模拟样品进行分析。对不同含锌量的9个铝及铝合金样品进行独立分析，各得到11个数据，同时采用ICP-AES法进行了分析测定和结果比较，分析结果见表8。

表8  样品分析及结果对照

| 序号 | 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD | ICP-AES 分析结果/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G211 | 0.0081、0.0083、0.0082、0.0083、0.0082、0.0081、0.0082、0.0082、0.0082、0.0081、0.0082 | 0.0082 | 0.00007 | 0.0082、0.0081、0.0082 |
| 2 | AlRE-03-32 | 0.0185、0.0184、0.0188、0.0188、0.0185、0.0180、0.0178、0.0175、0.0175、0.0185、0.0172 | 0.0181 | 0.0006 | 0.0182、0.0178、0.0178 |
| 3 | KZ104 | 0.211、0.211、0.212、0.214、0.217、0.215、0.215、0.217、0.211、0.214、0.212 | 0.214 | 0.0023 | 0.212、0.214、0.216 |
| 4 | 413Z.1 | 0.458、0.461、0.465、0.462、0.458、0.455、0.448、0.462、0.466、0.461、0.445 | 0.458 | 0.0066 | 0.458、0.455、0.455 |
| 5 | ZL108-2 | 0.711、0.715、0.711、0.717、0.718、0.716、0.729、0.719、0.728、0.722、0.704 | 0.717 | 0.0073 | 0.717、0.718、0.716 |
| 6 | ZL108-1 | 1.11、1.14、1.16、1.09、1.09、1.12、1.14、1.12、1.15、1.09、1.11 | 1.12 | 0.025 | 1.14、1.12、1.12 |
| 7 | KPX99 | 7.07、7.14、7.06、7.08、6.96、7.05、7.30、7.05、7.30、7.28、7.10 | 7.13 | 0.12 | 7.11、7.15、7.21 |
| 8 | AlZn10 | 10.30、10.37、10.42、10.37、10.41、10.55、10.32、10.30、10.32、10.34、10.55 | 10.39 | 0.090 | 10.52、10.41、10.35 |
| 9 | ZL15 | 12.45、12.47、12.55、12.36、12.41、12.51、12.53、12.46、12.33、12.46、12.61 | 12.47 | 0.092 | 12.51、12.42、12.55 |

根据各参与单位提供的分析数据进行统计检验确定精密度数据，见附录2。

四、标准的水平分析

1、采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）

GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》中方法二是火焰原子吸收光谱法，修改采用ISO5194：1981《铝及铝合金—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法》。锌的测定范围由0.001%～6.00%扩大为0.001%～14.0%。

2、国际、国外同类标准水平的对比分析

GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》中方法二是火焰原子吸收光谱法，修改采用ISO5194：1981《铝及铝合金—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法》，锌的测定范围由0.001%～6.00%扩大为0.001%～14.0%。本标准涉及内容全面、条款详细，在制定过程中吸纳了国内、外最新相关技术，达到了国际先进水平。

3、与现有标准及制定中标准协调配套的情况

本标准是GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》系列国家标准中的一部分，与GB/T 1196-2017《重熔用铝锭》、GB/T 8733-2016《铸造铝合金锭》、GB/T 3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》等标准相配套，主要应用于分析铝及铝合金产品中锌含量；同时又与GB/T 20975.25《铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法》和GB/T 7999-2015《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》互相配合，互为补充、衔接配套。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

1、本标准与现行标准属于协调一致标准，锌含量的检测是满足现有产品标准的发展需求而制定，是属于为现有标准服务配套标准。

2、本标不涉及与任何国家法律、法规、规章及强制国家标准冲突问题，标准的制定符合国家相关法律、法规、规章的要求。本标准所引用的规范性文件全部是我国现行有效的国家标准或行业标准，是本标准的一部分，引用这些标准后，使本标准等要求与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系非常协调。

# 六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及任何专利或知识产权。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、标准作为强制性或推荐性的建议

本标准是GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》系列国家标准中的一部分，建议本标准为推荐性国家标准。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

# 建议相关部门组织贯彻本标准的实施，采取有效措施向铝及铝合金产品的设计、生产、应用单位以及有关的检测机构宣贯本标准。建议本标准尽快发布，各相关单位及科研院所尽快开始执行本标准。

# 组织措施：建议由国家标准化管理委员会轻金属标准化委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理及活动、标准化技术期刊刊登、相关官网网上发布等。

# 技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。

# 过渡办法：无。

十、废止现行有关标准的建议

本标准颁布实施后，建议废止GB/T 20975.8-2008《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》。

十一、其他应予说明的事项

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

GB/T 17433 冶金产品化学分析基础术语 14

GB/T 11792 测试方法的精密度在重现性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的确定

GB/T 3101 有关量、单位和符合的一般原则

GB/T 3102.8 物理化学和分子物理学的量和单位

GB/T 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

十二、预期效果

近些年来，我国有色金属的发展日新月异，产量和质量都得到了极大的提高，其中铝作为主要的有色金属占有及其重要的地位，电解铝的产量已突破4000万吨，牢牢占据世界首位。随着我国经济的快速发展，各种牌号的铝合金产品不断涌现，铝合金的用途也日益广泛，广泛应用于建筑、食品、医药、航空航天、高铁轻轨等方方面面，其质量和分析检测方法也越来越受到多方面的关注。所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析检测方法标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析检测。

GB/T 20975-201X《铝及铝合金化学分析方法》是我国铝及铝合金化学成分分析测定的仲裁标准，是我国铝行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目最全、技术水平最高的分析方法标准。GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》是我国铝及铝合金中锌含量测定的主要标准，是我国铝工业中分析检测的基础标准之一。随着我国铝工业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品的化学成分分析、检测。

本次修订对原标准做了系统的修改、补充和完善，无论是在分析方法准确性还是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充，达到国际先进水平要求。新版标准全面反映了我国铝及铝合金化学检测技术水平，有利于促进国内铝生产企业进一步完善分析检测手段，进一步提升产品质量，提升我国在军工、航空航天、食品、医药等领域的技术水平。能够满足中国铝工业的实际使用和未来发展的需求，为中国铝工业的发展提供了基础性的技术支撑。

《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定》编制组

2019年6月

附录1：

方法一验证数据汇总

根据12家单位六种样品的792个分析数据进行统计检验确定精密度数据，见表8所示；

表8  12家实验室数据统计

| 样品 单位 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西南铝 | 结果 | 2.46 2.52 2.49 2.49 2.52 2.47 2.46 2.50 2.54 2.44 2.43 | 4.59 4.56 4.54 4.54 4.56 4.44 4.56 4.52 4.53 4.54 4.60 | 6.30 6.33 6.27 6.36 6.24 6.28 6.24 6.18 6.21 6.32 6.24 | 8.26 8.34 8.36 8.43 8.32 8.37 8.22 8.31 8.25 8.22 8.46 | 9.54 9.35 9.50 9.45 9.60 9.63 9.45 9.57 9.39 9.45 9.39 | 12.84 12.69 12.57 12.99 12.96 12.84 12.90 12.81 12.96 12.66 12.81 |
|  | 平均值 | 2.48 | 4.54 | 6.27 | 8.32 | 9.48 | 12.82 |
|  | SD | 0.0350 | 0.0420 | 0.0544 | 0.0805 | 0.0920 | 0.134 |
|  | RSD/% | 1.41 | 0.93 | 0.87 | 1.02 | 0.97 | 1.06 |
| 郑研院 | 结果 | 2.49 2.52 2.43 2.55 2.46 2.49 2.47 2.46 2.52 2.54 2.43 | 4.51 4.56 4.44 4.59 4.61 4.54 4.58 4.52 4.53 4.54 4.44 | 6.22 6.24 6.24 6.18 6.36 6.24 6.28 6.33 6.27 6.36 6.21 | 8.43 8.37 8.37 8.24 8.34 8.36 8.25 8.22 8.46 8.22 8.31 | 9.45 9.60 9.63 9.54 9.35 9.55 9.45 9.39 9.42 9.57 9.39 | 12.99 12.96 12.84 12.81 12.86 12.62 12.57 12.84 12.91 12.66 12.91 |
|  | 平均值 | 2.49 | 4.53 | 6.27 | 8.32 | 9.49 | 12.84 |
|  | SD | 0.041 | 0.055 | 0.061 | 0.084 | 0.096 | 0.120 |
|  | RSD/% | 1.65 | 1.21 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 0.93 |
| 柳州银海铝 | 结果 | 2.49 2.54 2.48 2.44 2.56 2.48 2.49 2.54 2.52 2.48 2.48 | 4.64 4.51 4.44 4.56 4.56 4.49 4.50 4.50 4.60 4.63 4.52 | 6.34 6.30 6.23 6.28 6.27 6.26 6.28 6.23 6.33 6.21 6.26 | 8.49 8.42 8.44 8.37 8.49 8.22 8.20 8.12 8.31 8.45 8.31 | 9.43 9.41 9.33 9.36 9.41 9.50 9.44 9.53 9.45 9.55 9.37 | 12.89 12.77 12.75 12.88 12.87 12.78 12.80 12.72 12.81 12.82 12.78 |
|  | 平均值 | 2.50 | 4.54 | 6.27 | 8.35 | 9.43 | 12.81 |
|  | SD | 0.0338 | 0.0599 | 0.0388 | 0.1199 | 0.0667 | 0.0523 |
|  | RSD/% | 1.35 | 1.32 | 0.62 | 1.44 | 0.71 | 0.41 |
| 广东分析检测中心 | 结果 | 2.56 2.62 2.39 2.28 2.73 2.49 2.38 2.52 2.44 2.64 2.43 | 4.56 4.64 4.58 4.43 4.71 4.54 4.66 4.62 4.58 4.52 4.60 | 6.22 6.38 6.35 6.38 6.20 6.22 6.43 6.28 6.20 6.37 6.34 | 8.42 8.28 8.46 8.38 8.53 8.48 8.33 8.46 8.52 8.38 8.56 | 9.58 9.42 9.55 9.63 9.66 9.58 9.54 9.47 9.60 9.62 9.49 | 12.76 12.88 12.91 12.82 12.75 12.94 12.70 12.78 12.88 12.73 12.93 |
|  | 平均值 | 2.50 | 4.58 | 6.30 | 8.44 | 9.56 | 12.82 |
|  | SD | 0.13 | 0.075 | 0.084 | 0.087 | 0.073 | 0.086 |
|  | RSD/% | 5.28 | 1.64 | 1.34 | 1.04 | 0.77 | 0.67 |
| 长沙矿冶院 | 结果 | 2.47 2.55 2.49 2.53 2.54 2.46 2.45 2.44 2.55 2.43 2.48 | 4.45 4.47 4.51 4.56 4.47 4.57 4.48 4.51 4.56 4.48 4.56 | 6.25 6.34 6.28 6.36 6.39 6.38 6.36 6.27 6.25 6.24 6.25 | 8.40 8.36 8.43 8.32 8.47 8.47 8.47 8.25 8.27 8.29 8.36 | 9.52 9.46 9.54 9.50 9.48 9.54 9.46 9.38 9.42 9.39 9.40 | 12.82 12.90 12.80 12.87 12.73 12.84 12.75 12.93 12.72 12.91 12.70 |
|  | 平均值 | 2.49 | 4.51 | 6.31 | 8.37 | 9.46 | 12.82 |
|  | SD | 0.0444 | 0.0444 | 0.0594 | 0.0824 | 0.0590 | 0.0819 |
|  | RSD/% | 1.78 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.62 | 0.64 |
| 贵州分析测试院 | 结果 | 2.53 2.52 2.58 2.45 2.52 2.47 2.44 2.58 2.54 2.54 2.56 | 4.56 4.49 4.41 4.32 4.37 4.45 4.53 4.47 4.39 4.42 4.40 | 6.16 6.23 6.19 6.23 6.18 6.20 6.24 6.18 6.19 6.17 6.23 | 8.45 8.38 8.52 8.46 8.41 8.44 8.50 8.39 8.47 8.52 8.31 | 9.68 9.58 9.56 9.62 9.48 9.54 9.55 9.43 9.62 9.46 9.52 | 12.52 12.58 12.74 12.69 12.52 12.62 12.67 12.83 12.72 12.68 12.79 |
|  | 平均值 | 2.52 | 4.44 | 6.20 | 8.44 | 9.55 | 12.67 |
|  | SD | 0.0485 | 0.0711 | 0.0279 | 0.0646 | 0.0749 | 0.102 |
|  | RSD/% | 1.92 | 1.60 | 0.45 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
| 忠旺 | 结果 | 2.74 2.74 2.75 2.75 2.78 2.80 2.83 2.86 2.87 2.88 2.90 | 4.43 4.43 4.44 4.44 4.45 4.46 4.47 4.51 4.53 4.55 4.55 | 6.24 6.24 6.24 6.24 6.25 6.27 6.28 6.30 6.31 6.32 6.32 | 8.23 8.24 8.25 8.25 8.26 8.28 8.28 8.29 8.34 8.36 8.38 | 9.37 9.43 9.43 9.47 9.47 9.47 9.48 9.49 9.52 9.53 9.54 | 12.63 12.73 12.80 12.80 12.84 12.85 12.87 12.94 12.96 12.97 13.09 |
|  | 平均值 | 2.81 | 4.48 | 6.27 | 8.29 | 9.47 | 12.86 |
|  | SD | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
|  | RSD/% | 2.14 | 1.11 | 0.48 | 0.60 | 0.53 | 0.93 |
| 南山 | 结果 | 2.39 2.52 2.47 2.54 2.52 2.58 2.49 2.51 2.44 2.45 2.53 | 4.61 4.61 4.47 4.57 4.58 4.59 4.57 4.53 4.57 4.52 4.55 | 6.26 6.29 6.32 6.19 6.25 6.25 6.20 6.29 6.29 6.29 6.23 | 8.33 8.41 8.41 8.35 8.30 8.42 8.40 8.51 8.32 8.32 8.36 | 9.66 9.56 9.40 9.48 9.60 9.45 9.39 9.37 9.42 9.52 9.57 | 12.25 12.33 12.39 12.23 12.23 12.73 12.66 12.28 12.39 12.66 12.69 |
|  | 平均值 | 2.49 | 4.56 | 6.26 | 8.38 | 9.49 | 12.44 |
|  | SD | 0.0535 | 0.0420 | 0.0410 | 0.0615 | 0.0960 | 0.2026 |
|  | RSD/% | 2.15 | 0.92 | 0.65 | 0.73 | 1.01 | 1.63 |
| 有研亿金 | 结果 | 2.56 2.54 2.60 2.53 2.55 2.54 2.50 2.56 2.58 2.49 2.58 | 4.46 4.51 4.55 4.53 4.59 4.50 4.48 4.47 4.48 4.45 4.52 | 6.24 6.33 6.35 6.20 6.25 6.24 6.29 6.30 6.33 6.26 6.28 | 8.54 8.43 8.41 8.36 8.43 8.37 8.38 8.31 8.32 8.35 8.37 | 9.35 9.59 9.41 9.61 9.55 9.39 9.41 9.32 9.49 9.53 9.43 | 12.79 12.95 12.88 12.97 12.77 12.92 12.82 12.73 12.82 12.89 12.91 |
|  | 平均值 | 2.55 | 4.50 | 6.28 | 8.39 | 9.46 | 12.86 |
|  | SD | 0.033 | 0.044 | 0.047 | 0.066 | 0.097 | 0.078 |
|  | RSD/% | 1.31 | 0.97 | 0.75 | 0.79 | 1.02 | 0.61 |
| 国家再生有色金属 | 结果 | 2.55 2.52 2.48 2.55 2.51 2.48 2.41 2.55 2.53 2.46 2.43 | 4.44 4.67 4.52 4.51 4.46 4.47 4.46 4.49 4.51 4.53 4.50 | 6.22 6.34 6.17 6.15 6.21 6.18 6.17 6.20 6.29 6.19 6.18 | 8.38 8.45 8.24 8.34 8.43 8.40 8.37 8.40 8.45 8.34 8.31 | 9.68 9.57 9.34 9.42 9.49 9.46 9.44 9.47 9.45 9.45 9.42 | 12.81 12.97 12.88 12.82 12.83 12.80 12.83 12.86 13.00 12.78 12.75 |
|  | 平均值 | 2.49 | 4.51 | 6.21 | 8.37 | 9.47 | 12.85 |
|  | SD | 0.0486 | 0.0615 | 0.0570 | 0.0636 | 0.0884 | 0.0765 |
|  | RSD/% | 1.95 | 1.36 | 0.92 | 0.76 | 0.93 | 0.60 |
| 内蒙古锦联 | 结果 | 2.48 2.54 2.50 2.48 2.51 2.47 2.51 2.53 2.49 2.50 2.46 | 4.51 4.61 4.58 4.54 4.53 4.51 4.53 4.54 4.50 4.55 4.63 | 6.31 6.33 6.22 6.35 6.26 6.27 6.30 6.34 6.23 6.30 6.21 | 8.35 8.23 8.36 8.24 8.33 8.21 8.30 8.32 8.27 8.40 8.30 | 9.45 9.54 9.40 9.42 9.44 9.51 9.54 9.49 9.50 9.41 9.47 | 12.85 12.77 12.92 12.83 12.66 12.92 12.73 12.94 12.71 12.63 12.81 |
|  | 平均值 | 2.50 | 4.55 | 6.28 | 8.30 | 9.47 | 12.80 |
|  | SD | 0.025 | 0.042 | 0.049 | 0.059 | 0.050 | 0.11 |
|  | RSD/% | 1.00 | 0.92 | 0.78 | 0.71 | 0.53 | 0.86 |
| 中铝洛铜 | 结果 | 2.51 2.46 2.53 2.43 2.49 2.42 | 4.45 4.50 4.51 4.42 4.46 4.57 | 6.21 6.24 6.23 6.19 6.33 6.20 | 8.46 8.28 8.39 8.21 8.41 8.32 | 9.61 9.50 9.46 9.46 9.57 9.64 | 12.62 12.80 12.62 12.77 12.68 12.98 |
|  | 平均值 | 2.47 | 4.48 | 6.23 | 8.34 | 9.54 | 12.75 |
|  | SD | 0.0367 | 0.0417 | 0.0344 | 0.075 | 0.0667 | 0.105 |
|  | RSD/% | 1.48 | 0.93 | 0.55 | 0.90 | 0.70 | 0.82 |

表5  再现性测定平均值统计

| 样品 单位 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 西南铝 | 2.48 | 4.54 | 6.27 | 8.32 | 9.48 | 12.82 |
|  | 郑研院 | 2.49 | 4.53 | 6.27 | 8.32 | 9.49 | 12.84 |
|  | 柳州银海铝 | 2.50 | 4.54 | 6.27 | 8.35 | 9.43 | 12.81 |
|  | 广东分析检测中心 | 2.50 | 4.58 | 6.30 | 8.44 | 9.56 | 12.82 |
|  | 长沙矿冶院 | 2.49 | 4.51 | 6.31 | 8.37 | 9.46 | 12.82 |
|  | 贵州分析测试院 | 2.52 | 4.44 | 6.20 | 8.44 | 9.55 | 12.67 |
|  | 忠旺 | 2.81 | 4.48 | 6.27 | 8.29 | 9.47 | 12.86 |
|  | 南山 | 2.49 | 4.56 | 6.26 | 8.38 | 9.49 | 12.44 |
|  | 国家再生有色金属 | 2.49 | 4.51 | 6.21 | 8.37 | 9.47 | 12.85 |
|  | 有研亿金 | 2.55 | 4.50 | 6.28 | 8.39 | 9.46 | 12.86 |
|  | 内蒙古锦联 | 2.50 | 4.55 | 6.28 | 8.30 | 9.47 | 12.80 |
|  | 中铝洛铜 | 2.47 | 4.48 | 6.23 | 8.34 | 9.54 | 12.75 |
| 总平均值 | 2.52 | 4.52 | 6.26 | 8.36 | 9.49 | 12.78 |

表6  重复性限、再现性限计算结果

| 样品 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 2.52 | 4.52 | 6.26 | 8.36 | 9.49 | 12.78 |
| 重复性标准差Sr | 0.049 | 0.052 | 0.064 | 0.073 | 0.077 | 0.106 |
| 再现性标准差SR | 0.058 | 0.065 | 0.071 | 0.084 | 0.089 | 0.16 |
| 重复性限r | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.30 |
| 再现性限R | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.45 |

附录2：

方法二验证数据汇总

复验复核等单位按照《试验报告》对方法进行了验证，对不同含锌量的9个铝及铝合金样品进行独立分析，各得到11个数据，同时采用ICP-AES法进行了分析测定和结果比较，分析结果见表7。

表7  样品分析及结果对照

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD | ICP-AES 分析结果/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G211 | 0.0066、0.0067、0.0068、0.0065、0.0066、0.0069、0.0070、0.0067、0.0069、0.0068、0.0069 | 0.0068 | 0.00016 | 0.0066、0.0068、0.0066 |
| AlRE-03-32 | 0.0172、0.0177、0.0176、0.0167、0.0171、0.0168、0.0174、0.0176、0.0179、0.0161、0.0176 | 0.0172 | 0.0005 | 0.0172、0.0175、0.0168 |
| KZ104 | 0.205、0.205、0.209、0.213、0.204、0.205、0.207、0.210、0.213、0.206、0.210 | 0.208 | 0.0032 | 0.206、0.207、0.210 |
| 413Z.1 | 0.429、0.439、0.419、0.430、0.430、0.419、0.425、0.418、0.426、0.438、0.446 | 0.429 | 0.0092 | 0.431、0.430、0.425 |
| ZL108-2 | 0.699、0.712、0.691、0.694、0.732、0.720、0.708、0.708、0.691、0.703、0.710 | 0.705 | 0.013 | 0.703、0.708、0.708 |
| ZL108-1 | 1.25、1.26、1.22、1.23、1.25、1.25、1.25、1.26、1.26、1.27、1.26 | 1.25 | 0.016 | 1.23、1.26、1.27 |
| KPX99 | 7.32、7.37、7.06、7.14、7.25、7.14、7.31、7.51、7.05、7.04、7.16 | 7.21 | 0.15 | 7.14、7.25、7.31 |
| AlZn10 | 10.56、10.49、10.39、10.66、10.34、10.50、10.30、10.37、10.06、10.58、10.60 | 10.44 | 0.17 | 10.49、10.37、10.39 |
| ZL15 | 12.49、12.57、12.36、12.38、12.33、12.52、12.46、12.25、12.54、12.30、12.24 | 12.40 | 0.19 | 12.36、12.38、12.46 |

长沙矿冶研究院有限责任公司按照《试验报告》进行了复验，对不同含锌量的9个铝及铝合金样品进行独立分析，各得到11个数据，同时采用ICP-AES法进行了分析测定和结果比较，分析结果见表7。

表7  样品分析及结果对照

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD |
| --- | --- | --- | --- |
| G211 | 0.0082、0.0083、0.0084、0.0083、0.0086、0.0087、0.0085、0.0081、0.0081、0.0082、0.0080 | 0.0083 | 0.00022 |
| AlRE-03-32 | 0.0189、0.0182、0.0178、0.0173、0.0185、0.0182、0.0178、0.0176、0.0176、0.0186、0.0180 | 0.0181 | 0.00049 |
| KZ104 | 0.211、0.214、0.213、0.214、0.215、0.219、0.214、0.215、0.211、0.211、0.211 | 0.213 | 0.0024 |
| 413Z.1 | 0.478、0.469、0.475、0.471、0.472、0.463、0.476、0.468、0.463、0.475、0.464 | 0.470 | 0.0054 |
| ZL108-2 | 0.708、0.705、0.717、0.719、0.717、0.715、0.722、0.721、0.718、0.721、0.720 | 0.717 | 0.0054 |
| ZL108-1 | 1.12、1.12、1.10、1.12、1.08、1.14、1.14、1.15、1.14、1.12、1.10 | 1.12 | 0.017 |
| KPX99 | 6.97、7.14、7.01、7.06、7.22、7.11、7.10、7.16、7.18、7.17、7.21 | 7.12 | 0.08 |
| AlZn10 | 10.29、10.59、10.58、10.37、10.41、10.55、10.32、10.30、10.32、10.34、10.55 | 10.42 | 0.12 |
| ZL15 | 12.58、12.55、12.53、12.40、12.42、12.55、12.56、12.48、12.39、12.40、12.51 | 12.49 | 0.17 |

中铝材料应用研究院有限公司对实验数据进行验证，实验结果见表8。

表8 方法精密度

| 样品编号 | 测定结果 | 平均值/% | SD |
| --- | --- | --- | --- |
| G211 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.008 | 0.0083 |  |  | 0.0081 | 0.0001 |
| KZ104 | 0.222 | 0.216 | 0.213 | 0.215 | 0.222 | 0.205 | 0.206 | 0.21 |  | 0.214 | 0.0065 |
| KPX99 | 7.27 | 7.25 | 6.96 | 7.04 | 7.03 | 6.98 | 7.04 | 7.21 | 7.08 | 7.10 | 0.11 |
| AlZn10 | 10.74 | 10.5 | 10.38 | 10.36 | 10.27 | 10.44 | 10.57 | 10.31 | 10.49 | 10.45 | 0.14 |

辽宁忠旺铝业有限公司按照《试验报告》进行了复验，对不同含锌量的6个铝及铝合金样品进行独立分析，各得到11个数据，各得到11个数据，分析结果见表9。

表9  样品分析结果

| 分析编号 | 原样编号 | 检 测 结 果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 测定值 (%) | 平均值 (%) | SD |
| 1# | G211 | 0.0082、0.0083 、0.0081、0.0080、0.0082、0.0082 、0.0082、0.0081、0.0083、0.0081 、0.0081 | 0.0082 | 0.00009 |
| 2# | KZ104 | 0.214、0.212、0.214、0.210、0.216、0.213、0.214、0.212、0.215、0.211、0.215 | 0.213 | 0.0018 |
| 3# | 413Z.1 | 0.454、0.462、0.450、0.463、0.462、0.464、0.451、0.458、0.461、0.461、0.454 | 0.458 | 0.0051 |
| 4# | ZL108-2 | 0.725、0.704、0.711、0.713、0.727、0.718、0.718、0.719、0.728、0.717、0.721 | 0.718 | 0.0071 |
| 5# | KPX99 | 7.03、7.24、7.19、7.17、7.14、7.12、7.14、7.16、7.18、7.19、6.99 | 7.14 | 0.073 |
| 6# | AlZn10 | 10.41、10.37、10.40、10.39、10.51、10.36、10.41、10.38、10.56、10.39、10.36 | 10.41 | 0.064 |

山东南山铝业股份有限公司通过对四个不同锌含量铝合金样品进行独立的11次分析，分析结果见表10。

表10  样品分析结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD |
| --- | --- | --- | --- |
| G211 | 0.0079、0.0081、0.0081、0.0081、0.0079、0.0083、0.0078、0.0080、0.0080、0.0079、0.0080 | 0.0080 | 0.0001 |
| KZ104 | 0.229 、0.228 、0.222 、0.223 、0.230 、0.217 、0.224 、0.221 、0.215 、0.217 、0.230 | 0.223 | 0.0055 |
| KPX99 | 7.53 、7.58 、7.53 、7.44 、7.22 、7.51 、7.42 、7.33 、7.41 、7.36 、7.68 | 7.45 | 0.13 |
| AlZn10 | 11.05、10.93、11.11、10.88、11.05、11.01、10.95、11.04、11.07、10.89、11.15 | 11.01 | 0.089 |

山东兖矿轻合金有限公司按照样品分析步骤对提供的样品进行了分析，结果见表11。

表11  样品分析结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD |
| --- | --- | --- | --- |
| G211 | 0.0077、0.0081、0.0082、0.0078、 0.0080、0.0079、0.0076、0.0079、 0.0082、0.0080、0.0079 | 0.0079 | 0.0002 |
| 413Z.1 | 0.438、0.441、0.455、0.460、 0.448、0.452、0.448、0.463、 0.460、0.451、0.442 | 0.451 | 0.0083 |
| AlZn10 | 10.51、10.48、10.37、10.55、 10.48、10.61、10.52、10.42、 10.58、10.48、10.45 | 10.50 | 0.070 |

霍煤鸿骏铝电有限责任公司按照样品分析步骤对其提供的样品进行了测定，测定结果见表12。

表12  样品分析结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD |
| --- | --- | --- | --- |
| G211 | 0.0083、0.0082、0.0081、0.0084、0.0082、0.0082、0.0081、0.0081、0.0084、0.0083、0.0083 | 0.0082 | 0.0001 |
| 413Z.1 | 0.460、0.451、0.453、0.467、0.460、0.460、0.469、0.464、0.448、0.452、0.452 | 0.458 | 0.0070 |
| AlZn10 | 10.40、10.43、10.50、10.38、10.43、10.39、10.35、10.40、10.48、10.47、10.45 | 10.43 | 0.046 |

国家再生有色金属及橡塑材料质量监督检验中心（安徽）按照分析步骤（2.2.1），对不同含锌量的9个铝及铝合金样品进行独立分析，各得到11个数据，同时采用ICP-AES法进行了分析测定和结果比较，分析结果见表13。

表13  样品分析及结果对照

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD | ICP-AES 分析结果/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G211 | 0.0083、0.0081、0.0081、0.0080、0.0078、0.0079、0.0079、0.0080、0.0082、0.0079、0.0080 | 0.0080 | 0.0001 | 0.0083、0.0083、0.0081 |
| AlRE-03-32 | 0.0184、0.0186、0.0178、0.0179、0.0183、0.0184、0.0182、0.0179、0.0176、0.0175、0.0180 | 0.0181 | 0.0004 | 0.0175、0.0177、0.0177 |
| KZ104 | 0.216、0.217、0.218、0.220、0.215、0.216、0.217、0.214、0.215、0.214、0.218 | 0.216 | 0.002 | 0.218、0.216、0.215 |
| 413Z.1 | 0.465、0.462、0.483、0.472、0.473、0.467、0.466、0.467、0.466、0.467、0.462 | 0.468 | 0.006 | 0.459、0.463、0.455 |
| ZL108-2 | 0.718、0.707、0.717、0.706、0.707、0.719、0.715、0.720、0.718、0.721、0.722 | 0.716 | 0.006 | 0.712、0.712、0.714 |
| ZL108-1 | 1.18、1.16、1.16、1.15、1.15、1.14、1.14、1.14、1.14、1.14、1.15 | 1.15 | 0.014 | 1.15、1.16、1.15 |
| KPX99 | 7.23、7.23、7.20、7.29、7.21、7.06、7.21、7.19、7.22、7.16、7.25 | 7.21 | 0.057 | 7.19、7.28、7.21 |
| AlZn10 | 10.85、10.85、10.88、10.80、10.73、10.78、10.76、10.71、10.78、10.79、10.82 | 10.80 | 0.052 | 10.88、10.67、10.78 |
| ZL15 | 12.77、12.85、12.99、13.25、12.82、12.90、12.99、12.89、12.58、12.79、12.85 | 12.88 | 0.167 | 12.85、12.88、12.87 |

北京有色金属与稀土应用研究所按照分析步骤，对不同含锌量的7个铝及铝合金样品进行独立分析，各得到11个数据，分析结果见表14。

表14  样品分析结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G211 | 0.0029、0.0028、0.0030、0.0029、0.0028、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0028 | 0.0028 | 0.00010 | 3.57 |
| KZ104 | 0.216、0.211、0.208、0.216、0.208、0.208、0.214、0.209、0.211、0.209、0.211 | 0.211 | 0.0029 | 1.39 |
| 413Z.1 | 0.477、0.470、0.471、0.488、0.470、0.471、0.456、0.458、0.447、0.456、0.461 | 0.466 | 0.011 | 2.37 |
| ZL108-2 | 0.674、0.694、0.690、0.703、0.704、0.700、0.703、0.704、0.700、0.694、0.695 | 0.696 | 0.0084 | 1.21 |
| ZL108-1 | 1.05、1.06、1.07、1.11、1.08、1.09、1.07、1.08、1.07、1.07、1.07 | 1.07 | 0.015 | 1.40 |
| KPX99 | 7.18、7.09、7.01、7.18、7.09、7.16、7.18、7.09、7.16、7.13、7.10 | 7.12 | 0.051 | 0.72 |
| AlZn10 | 10.26、10.08、10.44、10.26、10.08、10.44、10.26、10.23、10.59、10.44、10.42 | 10.32 | 0.15 | 1.49 |

内蒙古锦联铝材有限公司根据《试验报告》，按照试验步骤对提供的不同含锌量的9个铝及铝合金样品进行了独立分析，各得到11个数据，分析结果见表15。

表15  样品分析结果（%）

| 样品编号 | 测定结果 | 平均值/% | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G211 | 0.0080、0.0081、0.0081、0.0082、0.0082、0.0081、0.0082、0.0081、0.0080、0.0083、0.0082 | 0.0081 | 0.000092 | 1.14 |
| AlRE-03-32 | 0.0183、0.0181、0.0180、0.0177、0.0182、0.0177、0.0174、0.0183、0.0180、0.0181、0.0178 | 0.0180 | 0.00028 | 1.56 |
| KZ104 | 0.210、0.211、0.209、0.211、0.214、0.212、0.211、0.213、0.210、0.213、0.210 | 0.211 | 0.0016 | 0.76 |
| 413Z.1 | 0.453、0.481、0.460、0.470、0.474、0.478、0.470、0.465、0.473、0.467、0.465 | 0.469 | 0.0080 | 1.71 |
| ZL108-2 | 0.719、0.708、0.710、0.723、0.713、0.725、0.714、0.713、0.718、0.712、0.715 | 0.715 | 0.0053 | 0.74 |
| ZL108-1 | 1.13、1.12、1.17、1.10、1.13、1.15、1.11、1.18、1.14、1.13、1.14 | 1.14 | 0.024 | 2.11 |
| KPX99 | 7.15、7.19、7.12、7.16、7.19、7.14、7.16、7.18、7.23、7.13、7.10 | 7.16 | 0.037 | 0.52 |
| AlZn10 | 10.58、10.54、10.61、10.48、10.53、10.59、10.64、10.69、10.52、10.50、10.61 | 10.57 | 0.064 | 0.61 |
| ZL15 | 12.48、12.50、12.59、12.40、12.43、12.55、12.56、12.50、12.42、12.51、12.53 | 12.50 | 0.081 | 0.49 |

中铝洛阳铜加工有限公司对其提供的3个铝合金样品进行了6次独立测定。测定结果见表16。

表16  验证试验结果

| 水平样品 | G211 | 413Z.1 | AlZn10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 独 立 测 定 结 果 /% | 1 | 0.00832 | 0.465 | 10.536 |
|  | 2 | 0.00814 | 0.471 | 10.435 |
|  | 3 | 0.00806 | 0.462 | 10.359 |
|  | 4 | 0.00844 | 0.469 | 10.587 |
|  | 5 | 0.00826 | 0.453 | 10.498 |
|  | 6 | 0.00856 | 0.467 | 10.56 |
|  |  | 0.00830 | 0.465 | 10.496 |
|  | SD | 0.00014 | 0.0047 | 0.066 |
|  | RSD | 1.73 | 1.00 | 0.63 |

昆明冶金研究院对其提供的铝合金样品进行了11次独立测定。测定结果见表17。

表17  样品分析结果（%）

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G211 | 0.0080、0.0083、0.0079、0.0082、0.0081、0.0081、0.0084、0.0079、0.0080、0.0081、0.0081 | 0.0081 | 0.0002 | 1.913 |
| AlRE-03-32 | 0.0182、0.0173、0.0181、0.0177、0.0165、0.0178、0.0179、0.0180、0.0182、0.0176、0.0181 | 0.0178 | 0.0005 | 2.829 |
| KZ104 | 0.221、0.218、0.216、0.219、0.210、0.209、0.208、0.220、0.218、0.216、0.219 | 0.216 | 0.005 | 2.152 |
| 413Z.1 | 0.466、0.468、0.450、0.448、0.453、0.462、0.449、0.454、0.459、0.456、0.455 | 0.456 | 0.007 | 1.471 |
| ZL108-2 | 0.714、0.703、0.725、0.716、0.719、0.728、0.708、0.727、0.713、0.711、0.714 | 0.716 | 0.008 | 1.108 |
| ZL108-1 | 1.08、1.09、1.10、1.14、1.16、1.19、1.11、1.08、1.315、1.16、1.14 | 1.13 | 0.037 | 3.298 |
| KPX99 | 6.93、7.13、7.12、7.25、7.30、7.28、7.00、7.01、7.22、7.15、7.20 | 7.14 | 0.122 | 1.704 |
| AlZn10 | 10.58、10.64、10.30、10.32、10.28、10.45、10.41、10.35、10.42、10.44、10.46 | 10.42 | 0.112 | 1.076 |

河北四通新型金属材料股份有限公司对中国铝业郑州有色金属研究院有限公司提供的1个样品进行分析，分析结果见表18。

表18  样品分析结果（%）

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AlZn10 | 10.20、10.39、10.53、10.77、10.31、10.28、10.21、10.25、10.31、10.68、10.61 | 10.41 | 0.201 | 1.93 |

表19  重复性限、再现性限计算结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性 标准差Sr | 0.00014 | 0.00047 | 0.00357 | 0.00745 | 0.0115 | 0.0225 | 0.0371 | 0.0774 | 0.108 |
| 再现性 标准差SR | 0.00043 | 0.00057 | 0.00531 | 0.0138 | 0.0151 | 0.0304 | 0.0453 | 0.111 | 0.145 |
| 重复性限 r | 0.00041 | 0.00134 | 0.0100 | 0.0211 | 0.0324 | 0.0636 | 0.105 | 0.219 | 0.305 |
| 再现性限 R | 0.00123 | 0.00162 | 0.0150 | 0.0391 | 0.0428 | 0.0860 | 0.128 | 0.314 | 0.410 |

通过多家单位验证，结果表明：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责修订的GB/T 20975.8-201X《铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法》具有适用性和可操作性。本法操作简单快速、结果准确、精密度好，适合作为国家标准分析方法。