标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定

承办人：石磊     共2 页  第 1 页

标准项目负责起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

电话：0371-68918745    2018年10月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 标准封面格式（包括标准分类号、英文名称和发布单位字体及格式等）按GB/T 1.1-2009进行修改。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分：每个部分的名称进行重新确认修改。 | 东北轻合金有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 前言 | 增加仲裁方法的要求：“当锌质量分数为0.001 %～14.0 %时，采用火焰原子吸收光谱法作为仲裁方法。” | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 4 | 1 | 修改为“GB/T 20975的本部分规定了采用EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法测定铝及铝合金中锌含量的方法。” | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 5 | 3 | 新增加： 3 术语和定义 GB/T 20000.1界定的术语和定于适用于本文件。 后面的章条号依次增加。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 6 | 4.2.14.3 | 修改为“计算结果保留四位有效数字。数值修约执行GB/T 8170。” | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 4.4.2和5.5.2 | 平行试验修改为“平行做两份试验。” | 包头铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 4.5.2 | 修改为“计算结果保留小数点后两位，数值修约执行GB/T 8170。” | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 4.5.3 | 新增： 4.5.3 取两次测试结果的平均值。 | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 4.6、5.5.4、5.7 | 表格均取消标题 | 东北轻合金有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 5.5.4.2 | 表3中“≥”修改为“＞”； “稀释倍数R” 修改为“稀释倍数T” | 中国铝业连城分公司 | 采纳 |  |
| 12 | 5.6.2 | 修改为“锌含量＜1 %时，计算结果表示保留两位有效数字；锌含量≥0.10 %时，计算结果表示至小数点后二位。数值修约执行GB/T 8170-2008。” | 焦作万方铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.6.3 | 新增： 5.6.3 取两次测试结果的平均值。 | 焦作万方铝业有限公司 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定

承办人：石磊   共2 页  第2页

标准项目负责起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

电话：0371-68918745   2018年10月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.6、5.7 | 完善精密度数据，补充试验数据。 | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 不采纳 | 数据足够，无需要补充。 |
| 15 | 文本格式 | 严格按照最新国家标准编写规范撰写。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 16 |  | 回函同意，无意见 | 中南大学 |  |  |
| 17 |  | 回函同意，无意见 | 中铝矿业有限公司 |  |  |
| 18 |  | 回函同意，无意见 | 北京有色院 |  |  |
| 19 |  | 回函同意，无意见 | 云南铝业有限公司 |  |  |
| 20 |  | 未回函 | 新疆神火铝电有限公司 |  |  |
| 21 |  | 未回函 | 郑州大学 |  |  |
| 22 |  | 未回函 | 云南信发 |  |  |
| 23 |  | 未回函 | 新疆天山铝业有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个；

（2）收到《征求意见稿》后，回复的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》后，回复并有建议或意见的单位数：7个；

（4）没有回函的单位数：4个。