ICS 77.150.50

H 64

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西部金属材料股份有限公司、西安庄信新材料科技有限公司、西安天力金属复合材料有限公司，宝钛集团有限公司、湖南湘投金天钛金属股份有限公司。

本标准主要起草人：XXX。

餐饮器具用钛及钛合金层状复合材

1  范围

本标准规定了餐饮器具用钛及钛合金层状复合材的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容。

本标准适用于轧制或其它方法复合的餐饮器具用钛及钛合金两层、三层或多层复合材。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223(所有部分)  钢铁及合金化学分析方法

GB/T 2040  铜及铜合金板材

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 3621  钛及钛合金板材

GB/T 3880.1  一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求

GB/T 4698(所有部分)  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5121(所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 6396  复合钢板力学及工艺性能试验方法

GB/T 20975(所有部分)  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 20878  不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB 31604.24  食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.25  食品接触材料及制品 铬迁移量的测定

GB 31604.33  食品接触材料及制品 镍迁移量的测定

GB 31604.34  食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.38  食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.49  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

YS/T 1262  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3  术语和定义

3.1

复材  cladding  metal

指层状复合材中作为食物接触层、且厚度较薄的金属材料，本标准中为钛及钛合金材料。

3.2

基材  base metal

指层状复合材中作为结构层，可以是一层或多层，起到改善热传导或增加导磁性的金属材料，本标准中的基材为铝材、铜材或不锈钢材料。

3.3

钛及钛合金层状复合材  titanium and titanium alloy laminated composite

指采用轧制或其它复合技术使钛及钛合金（复材）与其它金属（基材）达到致密结合状态的金属层状复合材，以下简称“复合材”。

4  技术要求

4.1  产品分类

产品的分类、规格及适用材料应符合表1的规定，表中所列的基材和复材可以自由搭配组合。

表1  产品分类、规格及适用材料

| 产品分类 | 规格 | 复材 | 基材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两层 | (1.0～3.2)×(300～1 200)×L | GB/T 3621中的TA1G、TA2G、TA3G、TA4G | GB/T 2040中的T2 GB/T 3880.1中的1050、1060、3003 GB/T 3280中的S30408、S11163、S11710、S11863 |
| 三层 | (2.0～3.5)×(300～1 200)×L |  |  |
| 多层 |  |  |  |

4.2  化学成分

4.2.1  复合材中复材的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定，需方复验时，化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

4.2.2  复合材中基材的化学成分应符合相应标准的规定，其中不锈钢应符合GB/T 20878中的规定，铝材应符合GB/T 3190中的规定，铜材应符合GB/T 5231中的规定。

4.3  外形尺寸及其允许偏差

4.3.1  复合材的厚度、宽度允许偏差应符合表2的规定。

表2  复合材的厚度、宽度允许偏差                  单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1.0～2.0 | ±0.1 | ＋10.0 0 |
| ＞2.0～3.5 | ±0.2 | ＋15.0 0 |

4.3.2  复材厚度允许偏差不大于复材名义厚度的±10%。

4.3.3  复合材应平直，侧边的弯曲度应≤3 mm/m。

4.3.4  复合材的边部应切齐，无裂口、卷边，允许有轻微的毛刺，各角应尽量切成直角，切斜应不超过板带材长度和宽度的允许偏差。

4.3.5  复合材的边浪应符合如下规定：边浪为浪高h和浪形长度L的比值，边浪≤0.03。

4.4  弯曲性能

复合材内弯曲（复材表面受压）试验，其结果应符合表3的规定。

表3  弯曲性能

| 弯曲角α 度 | 弯曲压头直径 mm | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 180 | 按基材标准规定，不够复合材厚度2倍时取2倍 | 在试样弯曲部分的外表面不得有裂纹，复合界面不得有分层 |

4.5  热冲击性能

当需方对复合材的热冲击性能有要求时，应在订货单(或合同)中注明。按照附录A的要求进行热冲击性能试验，复合材不允许出现任何分层、开裂、鼓泡等现象。

4.6  外观质量

4.6.1  复合材复材表面以冷轧、抛光或喷砂状态交货，需方对表面有特殊要求时，由供需双方商定。

4.6.2  复合材表面不允许有裂纹、起皮、压坑、夹杂、划伤、凹坑、麻点、压痕和严重氧化皮等宏观缺陷。

4.6.3  复合材表面局部缺陷允许清除，但清除后其厚度不得低于标准规定的最小值。

4.7  迁移物

复合材中复材迁移物指标应符合表4的规定。

表4  迁移物

| 迁移物 | 指标/（mg/kg） |
| --- | --- |
| Cd | ≤0.02 |
| Cr | ≤0.05 |
| Ni | ≤0.05 |
| Pb | ≤0.05 |
| As | ≤0.04 |

5  试验方法

5.1  化学成分

5.1.1  复合材中复材化学成分分析应按GB/T 4698或YS/T 1262的规定进行。

5.1.2  复合材中基材的化学成分分析应符合相应标准的规定，其中不锈钢应按GB/T 223的规定进行，铝材应按GB/T 20975中的规定进行，铜材应按GB/T 5121中的规定进行。

5.2  外形尺寸及其允许偏差

产品的外形尺寸及其允许偏差用相应精度的量具测量。

边浪的测量方法见图1。

说明：

h—边浪高度；

L—边浪波长。

图1  边浪测量方法

5.3  弯曲性能

复合材的弯曲性能试验方法按GB/T 6396规定进行。

5.4  热冲击性能

复合材热冲击性能试验按附录A的要求进行。

5.5  外观质量

复合材的外观质量采用目视检验。

5.6  迁移物

复合材中复材迁移物试验按表5的规定进行。

表5  复合材中复材迁移物试验

| 迁移物 | 试验方法 |
| --- | --- |
| Cd | 按GB 31604.24-2016或GB 31604.49-2016 第二部分中规定的要求进行 |
| Cr | 按GB 31604.25-2016或GB 31604.49-2016第二部分中规定的要求进行 |
| Ni | 按GB 31604.33-2016或GB 31604.49-2016第二部分中规定的要求进行 |
| Pb | 按GB 31604.34-2016第二部分或GB 31604.49-2016第二部分中规定的要求进行 |
| As | 按GB 31604.38-2016第二部分或GB 31604.49-2016第二部分中规定的要求进行 |

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单(或合同)的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单(或合同)的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单(或合同)的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、状态和热处理炉次的产品组成。

6.3  检验项目及取样

每批复合材的质量一致性检验项目及取样应符合表6中的规定，允许复材的化学成分以原铸锭的化学成分或原板材的合格证报出；允许基材的化学成分按原合格证报出。

表6  检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批任取1份 | 4.2 | 5.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐卷 | 4.3 | 5.2 |
| 弯曲性能 | 每批任取1卷 | 4.4 | 5.3 |
| 热冲击性能 | 每批任取1卷 | 4.5 | 5.4 |
| 外观质量 | 逐卷 | 4.6 | 5.5 |
| 迁移物 | 逐批 | 4.7 | 5.6 |

6.4  检验结果的判定

6.4.1  化学成分不合格时，允许重新取样对不合格项进行一次重复检验，若仍有不合格时，判该批产品不合格。

6.4.2  弯曲性能和热冲击性能检验中，如果有一个试样的检验结果不合格，则从该批产品中(包括原受检产品)取双倍数量试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格时，则判该批产品不合格，但允许供方逐卷对不合格项目进行检验，合格者重新组批。

6.4.3  外形尺寸及其允许偏差和外观质量不合格时，判该卷不合格。

6.4.4  迁移物不合格时，判该批产品不合格。

7  标志、包装、运输和贮存及质量证明书

7.1  标志

在检验合格的复合材上应有如下标志(或贴标签)：

- 牌号（复材、基材）；

- 名称；

- 规格；

- 供应状态；

- 批号；

- 本标准编号。

7.2  包装、运输和贮存

产品的包装、包装标志、运输和贮存应按GB/T 8180的规定进行。

7.3  质量证明书

每批复合材应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号（复材、基材）；

d）产品批号、产品规格、交货状态、产品编号；

e）产品批重和卷数；

f）所规定的各项分析检验结果及质量检验部门印记；

g）本标准编号；

h）包装日期。

8  订货单(或合同)内容

订购本标准所列材料的订货单(或合同)内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号（复材、基材）；

c) 状态；

d) 规格；

e) 重量或卷数；

f) 本标准编号；

g) 其他。

附录A

（规范性附录）

复合材热冲击性能试验方法

A.1  范围

本附录规定了复合材热冲击性能的试验方法；

本附录适用于复合材热冲击性能的测定。

A.2  原理

通过对试样在高温、室温的交替变化，考察试样对温度剧烈变化的抵抗能力。

A.3  仪器

马弗炉，控温精度±10 ℃。

A.4  制样

试样应加工成尺寸不小于250×250（ mm×mm）的块状。

A.5  试验步骤

A.5.1  将复合材试样放入马弗炉中，随炉升温至300 ℃±25 ℃，保温5 min；

A.5.2  将复合材试样由马弗炉中取出，迅速放入室温的水中冷却；

A.5.3  重复A.5.1、A.5.2不少于10次。

A.6  结果判定

按照A.5的要求完成试验，复合材试样无分层、开裂、鼓泡等则为合格。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

餐饮器具用钛及钛合金层状复合材

Titanium and titanium alloy laminated composite

for catering utensils

（预审稿）

YS/T XXXX—XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.50

H 64