06

ICS 77.150.10

H 61

中华人民共和国国家标准

船用铝合金板材

Wrought  aluminium  alloys  sheet  and  plate  for  ships

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

GB/T 22641—XXXX

代替GB/T 22641-2008

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 22641-2008《船用铝合金板材》。本标准与GB/T 22641-2008相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了标准名称（见标准名称，2008版的标准名称）

——删除了合金牌号2A12、2024、3A21、3003、5005、5A02、5A03（见2008版的3.1.1.2表1）；

——增加了H含量要求（见3.3）；

——增加了5A30、5059、7A05牌号及其力学性能和弯曲性能（见3.1.1、3.6、3.7）；

——删除了2A12、2024、3A21、3003、5005、5A02、5A03牌号及其力学性能和弯曲性能（见2008版的3.5）；

——修改了产品尺寸范围（见3.1.1.2、3.4,2008版的3.1.1.2、3.5）；

——修改了厚度偏差（见3.5.1，2008版的3.4.1）；

——修改了包覆层分类及要求（见3.4，2008版的3.3）；

——删除了压力容器相关内容（见2008版的3.4.1.1、3.4.1.2及附录A）；

——修改了5XXX系合金H116或H321状态的抗剥落腐蚀性能要求（见3.8，见2008版的3.7）；

——修改了5XXX系合金H116或H321状态的晶间腐蚀性能要求（见2、3.9，见2008版的2、3.8）；

——修改了超声波探伤要求（见3.12，见2008版的3.11）；

——订货单（或合同）内容增加了本标准编号要求（见7）

本部分使用重新起草法参考 GB/T 3880.1-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材第 1 部分：一般要求，与GB/T 3880.1-2012 的一致性程度为非等效。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：

本标准起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 22641-2008。

船用铝合金板材

  - 范围

本标准规定了船用铝合金板材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于船用铝合金板材（以下简称板材）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3190      变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199      铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 3246.1    变形铝及铝合金制品显微组织检验方法

GB/T 3246.2    变形铝及铝合金制品低倍组织检验方法

GB/T32186      铝及铝合金铸锭纯净度检验方法

GB/T 3880.1    一般工业用铝及铝合金板、带材  第1部分：一般要求

GB/T 3880.3    一般工业用铝及铝合金板、带材  第3部分：尺寸偏差

GB/T 6519      变形铝、镁合金产品超声波检验方法

GB/T 7999      铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 16865     变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 17432     变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975    （所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 22639     铝合金加工产品的剥落腐蚀试验方法

GB/T 26491     5xxx系铝合金晶间腐蚀试验方法质量损失法

  - 要求

    - 产品分类

      - 牌号、状态及规格

        - 板材的合金牌号、合金类别、状态及厚度规格应符合表1的规定。与厚度对应的宽度和长度应符合表2规定。

        - 状态为H116和H321的轧制5xxx系合金，如果用于频繁直接接触海水的部件，则需要按照4.6、4.7的规定进行耐剥落腐蚀和耐晶间腐蚀试验测定。

- 牌号、状态及厚度

| 合金牌号 | 供应状态 | 厚 度/mm |
| --- | --- | --- |
| 5A01 | O、H32 | 3.00～50.00 |
|  | H112 | 6.00～50.00 |
| 5A05 5A06 | O | 3.00～4.50 |
|  | H112 | 6.00～50.00 |
| 5A30 | H112 | 6.00～50.00 |
| 5052 | O、H111 | 3.00～50.00 |
|  | H22、H32 | 3.00～6.00 |
|  | H112 | 6.00～50.00 |

- 表1（续）

| 合金牌号 | 供应状态 | 厚 度/mm |
| --- | --- | --- |
| 5083 | O、H111 | 3.00～50.00 |
|  | H22、H32 | 3.00～6.00 |
|  | H116、H321 | 3.00～50.00 |
|  | H112 | 6.00～50.00 |
| 5383 | O | 3.00～50.00 |
|  | H116、H321 | 3.00～50.00 |
| 5059 | O、H111 | 3.00～50.00 |
|  | H116、H321 | 3.00～50.00 |
| 5086 | O、H111 | 3.00～50.00 |
|  | H22、H32 | 3.00～6.00 |
|  | H112 | 6.00～50.00 |
|  | H116、H321 | 3.00～50.00 |
| 5454 | O、H111 | 3.00～50.00 |
|  | H112 | 6.00～50.00 |
|  | H22、H32 | 3.00～6.00 |
| 5456 | O、H111 | 3.00～50.00 |
|  | H112 | 6.00～50.00 |
|  | H116、H321 | 3.00～50.00 |
| 5754 | O、H111 | 3.00～50.00 |
|  | H112 | 6.00～50.00 |
|  | H22、H32 | 3.00～6.00 |
| 6061 | O | 3.00～50.00 |
|  | T4、T451 | 3.00～50.00 |
|  | T6、T651 | 3.00～50.00 |
| 7A19 | O、T76 | 3.00～50.00 |
| 7A05 | T6 | 3.00～50.00 |

- 与厚度对应的宽度和长度                     单位为毫米

| 厚度 | 宽度 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 3.00～10.00 | 1000～2400 | 1000～11000 |
| ＞10.00～20.00 | 1000～2400 | 1000～11000 |
| ＞20.00～40.00 | 1000～3500 | 1000～20000 |
| ＞40.00～150.00 | 1000～3500 | 1000～20000 |

      - 标记示例

板材标记按产品名称、牌号、状态、规格及标准编号的顺序表示。标记示例如下：

用5083合金制造的、供应状态为H116状态、厚度为20.0毫米，宽度为1500毫米，长度为3000毫米的板材，标记为：

板  5083-H116  20.0×1500×3000     GB/T XXXX-20XX

    - 化学成分

板材化学成分应符合GB/T 3190的规定。

    - 氢含量

所有合金铸锭氢含量小于0.2ml/100gAl。

    - 包覆层

3.00～10.00mm的7A05和7A19合金板材应进行双面包覆，其包铝分类、基体合金和包覆材料牌号及轧制后的板材状态及包覆层厚度应符合表3的规定。需方有特殊要求时，应供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

- 包覆材料及包覆层厚度

| 包铝分类 | 基体合金牌号 | 包覆材料 合金牌号 | 板材状态 | 板材厚度/mm | 每面包覆层厚度占板材 厚度的百分比不小于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常包铝 | 7A05、7A19 | 7A01 | 0、T6、T76 | 3.00～10.00 | 2% |

    - 尺寸偏差

      - 厚度

板材的厚度偏差应符合表4的规定。

- 厚度允许偏差

| 厚 度 | 下列宽度对应的厚度允许偏差a/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1500 | ＞1500～2000 | ＞2000～3500 |
| 3.00≤t＜4.00 | +0.10 -0.10 | +0.17 -0.15 | +0.23 -0.15 |
| 4.00≤t＜8.00 | +0.20 -0.20 | +0.23 -0.20 | +0.28 -0.25 |
| 8.00≤t＜12.00 | +0.38 -0.25 | +0.51 -0.25 | +0.58 -0.25 |
| 12.00≤t＜20.00 | +0.50 -0.35 | +0.60 -0.40 | +0.65 -0.50 |
| 20.00≤t＜50.00 | +0.65 -0.45 | +0.75 -0.50 | +0.90 -0.65 |
| 50.00≤t＜80.00 | +1.20 -0.65 | +1.40 -0.75 | +1.60 -0.90 |
| 80.00≤t＜100.00 | +1.50 -0.80 | +1.60 -0.90 | +1.80 -1.00 |
| 100.00≤t＜150.00 | +2.00 -1.20 | +2.20 -1.40 | +2.40 -1.60 |
| - a 要求偏差全为正或全为负时，其偏差值为表中正、负偏差值之和（即公差带等同）。 |  |  |  |

      - 其他尺寸

板材的其他尺寸偏差应符合GB/T 3880.3-2012中高精级的规定，无高精级的按普通级的规定执行。

    - 力学性能

板材的室温拉伸试验结果应符合表5的规定。

- 室温拉伸力学性能

| 牌号 | 供应 状态 | 试样 状态 | 厚度④/mm | 室温拉伸试验结果① |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抗拉强度 | 规定非比例 延伸强度 | 断后伸长率A② （%） |  |
|  |  |  |  | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | 50mm | 5d |
|  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |
| 5A01 | O | O | 3.00～50.00 | 325 | 165 | 10 |  |
|  | H32 | H32 | 3.00～50.00 | 365 | 245 | 8 |  |
|  | H112 | H112 | 6.00～50.00 | 325 | 165 | 10 |  |
| 5A05 | O | O | 3.00～4.50 | 275 | 145 | 16 | 14 |
|  | H112 | H112 | 6.00～10.00 | 275 | 125 | 16 | — |
|  |  |  | ＞10.00～25.00 | 265 | 115 | 14 | 14 |
|  |  |  | ＞25.00～50.00 | 255 | 105 | — | 13 |

- 表5（续）

| 牌号 | 供应 状态 | 试样 状态 | 厚度④/mm | 室温拉伸试验结果① |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抗拉强度 | 规定非比例 延伸强度 | 断后伸长率A② （%） |  |
|  |  |  |  | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | 50mm | 5d |
|  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |
| 5A06 | 0 | 0 | 3.00～4.50 | 315 | 155 | 16 | — |
|  | H112 | H112 | 6.00～10.00 | 315 | 155 | 16 | — |
|  |  |  | ＞10.00～25.00 | 305 | 145 | 12 | 12 |
|  |  |  | ＞25.00～50.00 | 295 | 135 | — | 6 |
| 5A30 | H112 | H112 | 6.00～50.00 | 310 | 175 | 13 | 13 |
| 5052 | 0 | 0 | 3.00～6.00 | 175～215 | 65 | 18 | — |
|  |  |  | ＞6.00～50.00 | 170～215 | 65 | 19 | 18 |
|  | H111 | H111 | 3.00～6.00 | 175～215 | 65 | 18 | — |
|  |  |  | ＞6.00～50.00 | 170～215 | 65 | 19 | 18 |
|  | H22、H32 | H22、H32 | 3.00～6.00 | 210～260 | 130 | 10 | — |
|  | H112 | H112 | 6.00～12.50 | 190 | 80 | 7 | — |
|  |  |  | ＞12.50～50.00 | 170 | 70 | — | 10 |
| 5083 | O | O | 3.00～50.00 | 275～350 | 125 | 16 | 14 |
|  | H111 | H111 | 3.00～50.00 | 275～350 | 125 | 16 | 14 |
|  | H22、H32 | H22、H32 | 3.00～6.00 | 305～380 | 215 | 8 | — |
|  | H116 | H116 | 3.00～50.00 | 305 | 215 | 10 | 10 |
|  | H321 | H321 | 3.00～50.00 | 305～385 | 215 | 12 | 10 |
|  | H112 | H112 | ＞6.00～50.00 | 275 | 125 | 12 | 10 |
| 5383 | O | O | 3.00～50.00 | 290 | 145 | 17 | 17 |
|  | H116 | H116 | 3.00～50.00 | 330 | 230 | 10 | 10 |
|  | H321 | H321 | 3.00～50.00 | 330 | 230 | 10 | 10 |
| 5059 | O | O | 3.00～50.00 | 330 | 160 | 24 | 24 |
|  | H111 | H111 | 3.00～50.00 | 330 | 160 | 24 | 24 |
|  | H116 | H116 | 3.00～20.00 | 370 | 270 | 10 | 10 |
|  |  |  | ＞20.00～50.00 | 360 | 260 | — | 10 |
|  | H321 | H321 | 3.00～20.00 | 370 | 270 | 10 | 10 |
|  |  |  | ＞20.00～50.00 | 360 | 260 | — | 10 |
| 5086 | O | O | 3.00～50.00 | 240～305 | 95 | 16 | 14 |
|  | H111 | H111 | 3.00～50.00 | 240～305 | 95 | 16 | 14 |
|  | H22、H32 | H22、H32 | 3.00～6.00 | 275～335 | 185 | 8 | — |
|  | H116 | H116 | 3.00～6.00 | 275 | 195 | 8 | — |
|  |  |  | ＞6.00～50.00 | 275 | 195 | 10 | 10 |

- 表5（续）

| 牌号 | 供应状态 | 试样状态 | 厚度④/mm | 室温拉伸试验结果① |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抗拉强度 | 规定非比例 延伸强度 | 断后伸长率A② （%） |  |
|  |  |  |  | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | 50mm | 5d |
|  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |
| 5086 | H321 | H321 | 3.00～6.00 | 275～335 | 195 | 8 | - |
|  |  |  | ＞6.00～50.00 | 275～335 | 195 | 9 | 9 |
|  | H112 | H112 | 6.00～12.50 | 250 | 105 | 8 | — |
|  |  |  | ＞12.50～50.00 | 240 | 105 | — | 12 |
| 5454 | O | O | 3.00～6.00 | 215～285 | 85 | 17 | — |
|  |  |  | ＞6.00～12.50 | 215～285 | 85 | 18 | — |
|  |  |  | ＞12.50～50.00 | 215～285 | 85 | — | 16 |
|  | H111 | H111 | 3.00～6.00 | 215～285 | 85 | 17 | — |
|  |  |  | ＞6.00～12.50 | 215～285 | 85 | 18 | — |
|  |  |  | ＞12.50～50.00 | 215～285 | 85 | — | 16 |
|  | H22、H32 | H22、H32 | 3.00～6.00 | 250～305 | 180 | 8 | — |
|  | H112 | H112 | 6.00～50.00 | 220 | 125 | 8 | 9 |
| 5456 | O | O | 3.00～6.30 | 290～365 | 130～205 | 16 | — |
|  |  |  | ＞6.30～50.00 | 285～360 | 125～205 | 16 | 14 |
|  | H111 | H111 | 3.00～6.30 | 290～365 | 130～205 | 16 | — |
|  |  |  | ＞6.30～50.00 | 285～360 | 125～205 | 16 | 14 |
|  | H112 | H112 | 6.00～50.00 | 290 | 130 | 12 | 10 |
|  | H116 | H116 | 3.00～30.00 | 315 | 230 | 10 | 10 |
|  |  |  | ＞30.00～40.00 | 305 | 215 | — | 10 |
|  |  |  | ＞40.00～50.00 | 285 | 200 | — | 10 |
|  | H321 | H321 | 3.00～12.50 | 315～405 | 230～315 | 12 | — |
|  |  |  | ＞12.50～40.00 | 305～385 | 215～305 | — | 10 |
|  |  |  | ＞40.00～50.00 | 285～370 | 200～295 | — | 10 |
| 5754 | O | O | 3.00～50.00 | 190～240 | 80 | 18 | 17 |
|  | H111 | H111 | 3.00～50.00 | 190～240 | 80 | 18 | 17 |
|  | H22、H32 | H22、H32 | 3.00～6.00 | 220～270 | 130 | 11 | — |
|  | H112 | H112 | 6.00～12.50 | 190 | 100 | 12 | — |
|  |  |  | ＞12.50～25.00 | 190 | 90 | — | 10 |
|  |  |  | ＞25.00～50.00 | 190 | 80 | — | 12 |
| 6061 | 0 | 0 | 3.00～50.00 | ≤150 | ≤85 | 19 | 16 |
|  | T4、T451 | T4 T451 | 3.00～50.00 | 205 | 110 | 16 | 17 |
|  | T6、T651 | T6、T651 | 3.00～50.00 | 290 | 240 | 7 | 9 |
| 7A19 | O | O | 3.00～50.00 | ≤260 | — | 11 | — |
|  |  | T76③ | 3.00～50.00 | 360 | 280 | 8 | — |
|  | T76 | T76 | 3.00～50.00 | 370 | 290 | 8 | — |

- 表5（续）

| 牌号 | 供应状态 | 试样状态 | 厚度④/mm | 室温拉伸试验结果① |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抗拉强度 | 规定非比例 延伸强度 | 断后伸长率A② （%） |  |  |
|  |  |  |  | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | 50mm |  | 5d |
|  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |  |
| 7A05 | T6 | T6 | 3.00～6.00 | 400 | 350 | 10 | — |  |
|  |  |  | ＞6.00～12.50 | 420 | 360 | 10 | — |  |
|  |  |  | ＞12.50～50.00 | 400 | 350 | — | 10 |  |
| ① 室温拉伸试样为横向试样，倘若因横向加工尺寸不足，可以选择纵向试验替代。 ② 试验时对厚度 12.5mm 及以下的材料，应采用标距长度为50mm的断后伸长率，当材料厚度大于12.5mm时， 应采用 5d断后伸长率。 ③ 以O状态订货的板材，要求检验淬火状态的力学性能时应在合同中注明，未注明时不检验。 ④ 当厚度超出表中规定时，其力学性能附实测结果；需要相关船级社证书的板材，应经双方协商，并在合同中注明力学性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 弯曲性能

对于5XXX系合金H116或H321状态的板材，初次生产应按板材厚度3.0倍弯曲半径进行180°弯曲实验，实验后弯曲部分外侧无目视可见的裂纹和分层等缺陷。

    - 抗剥落腐蚀性能

      - 对于5XXX系合金H116或H321状态的板材，经剥落腐蚀试验，试验结果不得低于PB级要求。

      - 7A19合金T76状态的板材，经剥落腐蚀试验，试验结果不得低于EB级要求。

    - 晶间腐蚀性能

5XXX系合金H116和H321状态的板材，晶间腐蚀试验，试验结果质量损失应不大于15mg/cm2。

    - 低倍组织

厚度不小于6.5mm的板材低倍组织不允许有分层。

    - 显微组织

淬火板材的显微组织不允许有过烧。

    - 超声波探伤

- 对于厚度大于或等于6.0mm的板材，有超声波探伤性能要求时，应供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明超声波检验及检验级别。

    - 外观质量

      - 板材表面应平整、光洁、加工良好，板材边缘应平齐、无毛剌。

      - 板材表面不允许有裂纹、折痕、硝盐痕、分层、腐蚀、氧化夹杂物、起皮、气泡、严重的金属及非金属压入物或机械损伤等影响后续加工或使用的缺陷。

      - 板材表面允许有不影响需方使用的、轻微的凹痕、碰伤、擦伤、粘伤、印痕，但其深度不应超出板材厚度允许负偏差值之半，并不应使板材的厚度偏差超出允许范围。

      - 在征得用户或用户代表同意后,允许用机加工或打磨方法对板材表面缺陷进行修整，修整的深度不得超出厚度允许负偏差值，且不允许对材料产生任何不利的影响。除非另有协议，所有的修整均应在用户或用户代表在场下进行。不允许进行焊接修补。

      - 其他外观质量要求按GB/T 3880.1的规定。

  - 试验方法

    - 化学成分

- 板材化学成分分析方法可采用GB/T20975或GB/T7999，仲裁分析时，应按GB/T20975的规定进行。

    - H含量检测

按照GB/T32186 铝及铝合金铸锭纯净度检验方法。

    - 包覆层

- 按照GB/T3246.1金相法测量包覆层厚度。

    - 尺寸偏差

- 按GB/T 3880.1规定的方法进行测量。

    - 力学性能

- 按GB/T 16865规定的方法进行室温拉伸试验。

    - 弯曲性能

- 按GB/T 232规定的方法进行弯曲性能试验。

    - 抗剥落腐蚀性能

- 按GB/T 22639规定的方法进行抗剥落腐蚀试验。

    - 晶间腐蚀性能

- 按GB/T 26491规定的方法进行晶间腐蚀试验。

    - 低倍组织

- 厚度大于6.5mm的按此按GB/T 3246.2规定的方法进行低倍组织检验。

    - 显微组织

- 按GB/T 3246.1规定的方法进行显微组织检验。

    - 超声波检验

- 按GB/T 6519规定的方法进行超声波检验。

    - 外观质量

- 按GB/T 3880.1规定的方法进行外观质量检验。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 板材应由供方技术监督部门进行检查和验收，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的板材进行复验。若发现复验结果与本标准的规定不符时，应在收到板材之日起按船用铝材质量证明书中规定的期限以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由双方共同进行。

    - 组批

- 板材应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔次、状态、规格、尺寸精度等级、热处理炉次（或连续热处理炉次）组成。每批重量不限。

    - 检验项目

      - 每批板材均应进行化学成分、尺寸偏差、力学性能、外观质量的检查（外观质量中的硝盐痕由供方根据生产情况进行抽查，不进行每批检验）。

      - 厚度不小于6.5mm的板材每批均应进行低倍组织检验。

      - 淬火板材每批均应进行显微组织的检验。

      - 5XXX系合金、H116或H321状态的板材和7A19合金T76状态的板材，每批均应进行剥落腐蚀性能试验。

      - 5XXX系合金、H116或H321状态的板材，每批均应进行晶间腐蚀试验。

      - 合同中注明“超声波探伤”的板材，每批均应进行超声波检验。

      - 板材的包覆层厚度不作出厂检验。如需方在合同中对其检验频次另有注明，供方应按合同规定执行相应检验。

    - 取样

      - 板材的取样应符合表6的规定。

- 取样要求

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定进行。带包覆层的合金应去掉包覆层。 | 3.2 | 4.1 |
| H含量 | 按GB/T 32186的规定进行。在除气装置出口与浇注系统之间的流槽内在线测氢 | 3.3 | 4.2 |
| 包覆层 | 每批至少取3张进行检验。 | 3.4 | 4.3 |
| 尺寸偏差 | 板材每批至少取3张进行检验。 | 3.5 | 4.4 |
| 力学性能 | 拉伸试样应取自于材料纵向的端部，宽度的1/3处，取样方向及试样应符合GB/T16865规定。每批板材中每2000kg重量取1个试样，若单件重量大于2000kg，则1个单件只取1个试样。 | 3.6 | 4.5 |
| 弯曲性能 | 板材每批取3张板材，每张取2个横向试样。 | 3.7 | 4.6 |
| 抗剥落腐蚀性能 | 每批（或热处理炉）取1张板材，在纵向两个端部的宽度中间各取1个试样，试样的纵轴线垂直于轧制方向。 | 3.8 | 4.7 |
| 晶间腐蚀性能 | 每批（或热处理炉）取1张板材，在纵向两个端部的宽度中间各取1个试样，试样的纵轴线垂直于轧制方向。 | 3.9 | 4.8 |
| 低倍组织 | 每批头、尾各取1个试样。 | 3.10 | 4.9 |
| 显微组织 | 每批（或热处理炉）取2张板材，在抽取的每张板材上取1个试样。 | 3.11 | 4.10 |
| 超声波检验 | 逐张。 | 3.12 | 4.11 |
| 外观质量 | 逐张。 | 3.13 | 4.12 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分不合格时，判整批不合格。

      - 由工艺保证的包覆层厚度在抽检不合格时，判整批不合格。从下一批下始，至少连续两批检验包覆层厚度，直至工艺稳定后恢复工艺保证制度。

      - 尺寸偏差不合格时，判该批板材不合格，但允许供方逐张检验，合格者交货。

      - 力学性能试验结果不合格时，应从该批中（含原检验不合格者）另取双倍数量的试样进行重复试验，双倍试样的重复试验合格，判该批板材合格。若重复试验仍有不合格者时，判该批板材不合格。但允许供方逐张检验，合格者交货。也允许供方进行重复热处理，重新取样检验。

      - 弯曲性能不合格时，应从该批中（含原检验不合格者）另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验合格，判该批板材合格。若重复试验仍有不合格者时，判该批板材不合格。但允许供方逐张检验，合格者交货。也允许供方进行重复热处理，重新取样检验。但从下一批下始，至少连续两批检验弯曲性能，直至工艺稳定后恢复工艺保证制度。

      - 抗剥落腐蚀性能不合格时，判该批不合格。但允许供方进行一次重复热处理，重新取样检验。

      - 晶间腐蚀性能不合格时，判该批不合格。但允许供方进行一次重复热处理，重新取样检验。

      - 低倍组织不合格时，判该批板材不合格，但允许供方逐张检验，合格者交货。

      - 显微组织不合格时，板材能区分热处理炉次的判该炉次不合格，不能区分炉次的判该批不合格。

      - 超声波检验不合格时，判该张板材不合格；

      - 外观质量不合格时，判该张板材不合格；

      - 当出现其他缺陷时，该批板材由供需双方协商处理。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志

      - 在验收合格的板材上应有如下标志：

  - 供方技术监督部门的检印；

  - 合金牌号；

  - 供应状态；

  - 规格；

  - 板材批号；

  - 熔炼号；

  - 船用铝材专用标志代号；

  - 海船船体外板或长期与海水直接接触的5XXX系合金板材，每张板片上应有“M”标记。

      - 板材的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定，并在标牌上印有船用铝材专用标志代号。

    - 包装、运输、贮存

      - 板材不涂油，板间垫纸装箱，需要涂油时应在合同中注明。包装方法应按GB/T 3199的规定，或按供方制订的或供需双方商定的能保证包装质量的方法进行包装。

      - 板材的运输和贮存应符合GB/T 3199的规定。

    - 质量证明书

每批板材应附有船用铝材质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 合金牌号、供应状态及规格；

- 数量（片数或重量）和件数；

- 化学成分；

- 力学性能试验结果；

- 批号、熔炼号；

- 合同号；

- 订货单位；

- 本标准编号；

- 包装日期；

- 技术监督部门检查人员及负责人的签字或印章及验船师的签字或印章；

- 船用铝材专用标志代号。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 合金牌号；

- 供应状态；

- 尺寸规格；

- 重量（或数量）；

- 尺寸偏差需要高精级时应注明；

- 需要涂油时在合同中注明；

- 由工艺保证的包覆层厚度需要检验时应在合同中注明。

- 由工艺保证的弯曲性能需要检验时应在合同中注明。

- 需要超声波探伤时应在合同中注明；

- 其他特殊要求。

- 本标准编号。

_________________________________