06

ICS 77.150.10

H61

中华人民共和国国家标准

铝合金预拉伸板

Aluminium alloy stretched plates

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

GB/T 29503—2019

代替GB/T 29503-2013

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 29503-2013《铝合金预拉伸板》。本标准与GB/T 29503-2013相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了2024、2124、7050、7150、7A85、7A55、7475合金氢含量要求（见3.3）；

——增加了2124、7A85、7A55、7475牌号及其拉伸力学性能（见3.1.1、3.5）；

——增加了7A85合金T7651状态、7A55合金T7751状态的室温压缩性能要求（见3.6）；

——增加了7A85、7A55、7475合金的电导率要求（见3.7）；

——增加了7A85、7A55、7475合金的应力腐蚀性能要求（见3.8）；

——增加了7A85、7A55、7475合金的剥落腐蚀要求（见3.9）；

——增加了2124、7A85、7A55、7475合金的断裂韧性要求（见3.10）；

——增加了2024、2124、7A85、7A55、7475合金有特殊要求时的低倍组织要求（见3.13.2、3.13.3）；

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：西南铝业（集团）有限责任公司、有色金属技术经济研究院、东北轻合金有限责任公司、有研工程技术研究院有限公司、广西南南铝加工有限公司、山东南山铝业股份有限公司、辽宁忠旺集团有限公司、国家有色金属质量监督检验中心、广东省工业分析测试中心、中铝材料应用研究院有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 29503-2013。

铝合金预拉伸板

  - 范围

本标准规定了铝合金预拉伸板的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于固溶热处理后按1.5%～3%的规定量进行拉伸的铝合金板材（以下简称板材）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 3246.1  变形铝及铝合金制品组织检验方法  第1部分：显微组织检验方法

GB/T 3246.2  变形铝及铝合金制品组织检验方法  第2部分：低倍组织检验方法

GB/T 3880.1  一般工业用铝及铝合金板、带材  第1部分：一般要求

GB/T 3880.3  一般工业用铝及铝合金板、带材  第3部分：尺寸偏差

GB/T 4161  金属材料 平面应变断裂韧度KIC试验方法

GB/T 6519  变形铝、镁合金产品超声波检验方法

GB/T 7314  金属材料 室温压缩试验方法

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12966  铝合金电导率涡流测试方法

GB/T 16865  变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975(所有部分） 铝及铝合金化学分析方法

GB/T 22639  铝合金加工产品的剥落腐蚀试验方法

GB/T 22640 铝合金加工产品的环形试样 应力腐蚀试验方法

GB/T 3075 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法

  - 要求

    - 产品分类

      - 牌号、状态及规格

板材的合金牌号、供应状态及规格应符合表1的规定。需方需要其他牌号、状态、规格时，应供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

- 牌号、状态及规格

| 牌号 | 状态 | 规格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚 度 | 宽 度 | 长 度 |
| 2014、2A14 | T451 | 6.30～80.00 | 800～3500 | 1000～19000 |
|  | T651 | 6.30～100.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 2017 | T351 | 6.30～100.00 | 800～3500 | 1000～19000 |
|  | T451 | 6.30～100.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 2024、2A12 | T351 | 6.30～100.00 | 800～3500 | 1000～19000 |
|  | T851 | 6.30～40.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 2124 | T851 | 38.00～152.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 2219 | T351 | 6.30～150.00 | 800～3500 | 1000～19000 |
|  | T851 | 6.30～150.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 6061 | T451 | 6.30～80.00 | 800～3500 | 1000～19000 |
|  | T651 | 6.30～150.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 6082 | T451 | 6.30～80.00 | 800～3500 | 1000～19000 |
|  | T651 | 6.30～200.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 7075、7A04、7A09 | T651 | 6.30～100.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 7075 | T7351 | 6.30～100.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
|  | T7651 | 6.30～25.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 7475 | T7351 | 6.30～102.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 7050 | T7451 | 6.50～200.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
|  | T7651 | 6.35～76.20 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 7A85 | T7651 | 102.00～178.00 | 800～3500 | 1000～14000 |
| 7150 | T7751 | 6.35～81.00 | 1000～2500 | 1000～20000 |
| 7A55 | T7751 | 6.35～81.00 | 1000～2500 | 1000～20000 |
| 注：板材横截面面积不大于3.6×105mm2。 |  |  |  |  |

      - 标记示例

板材标记按产品名称、标准编号、牌号、供应状态及尺寸的顺序表示。标记示例如下：

6061牌号、T451状态、厚度为8.00mm、宽度为1200mm、长度为3000mm的板材，标记为：

板  GB/T XXXXX-6061T451－8×1200×3000

    - 化学成分

板材化学成分应符合GB/T 3190的规定。

    - 氢含量

板材的氢含量应符合表2规定。如用户有特殊要求，应由供需双方协商确定。

- 氢含量

| 合金牌号 | 液态测氢，ml/100gAl | 固态测氢，g/g |
| --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |
| 7050、7150、7A85、7150、7A55 | 0.21 | 0.19 |
| 2024、2124、2219、2A14、2014 | 0.16 | 0.15 |
| 其它合金 | 0.22 | 0.20 |

    - 包覆层

需要包铝的板材应在订货单（或合同）中注明包铝要求，未注明时不包铝供货。正常包铝或工艺包铝的板材应进行双面包覆，并符合GB/T 3880.1的规定。工艺包铝的板材允许供方不包铝供货。

    - 尺寸偏差

      - 厚度

板材的厚度允许偏差应符合表3的规定。

- 厚度允许偏差                          单位为毫米

| 厚度 | 下列宽度上的厚度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 1000 | ＞1000 ～1200 | ＞1200 ～1400 | ＞1400 ～1500 | ＞1500 ～1800 | ＞1800 ～2000 | ＞2000 ～2200 | ＞2200 ～2500 | ＞2500 ～3000 | ＞3000 ～3500 |
| ≤6.30 | ±0.24 | ±0.32 | ±0.32 | ±0.32 | ±0.44 | ±0.44 | ±0.54 | ±0.54 | - | - |
| ＞6.30～8.00 | ±0.32 | ±0.40 | ±0.40 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.62 | ±0.62 | - | - |
| ＞8.00～10.00 | ±0.44 | ±0.46 | ±0.46 | ±0.46 | ±0.58 | ±0.58 | ±0.72 | ±0.72 | - | - |
| ＞10.00～16.00 | ±0.60 | ±0.60 | ±0.60 | ±0.60 | ±0.72 | ±0.72 | ±0.86 | ±0.86 | ±1.00 | ±1.20 |
| ＞16.00～25.00 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.94 | ±0.94 | ±1.10 | ±1.10 | ±1.30 | ±1.55 |
| ＞25.00～40.00 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.20 | ±1.20 | ±1.40 | ±1.40 | ±1.65 | ±1.95 |
| ＞40.00～60.00 | ±1.40 | ±1.40 | ±1.40 | ±1.40 | ±1.60 | ±1.90 | ±1.90 | ±1.90 | ±2.30 | ±2.60 |
| ＞60.00～80.00 | ±2.00 | ±2.00 | ±2.00 | ±2.00 | ±2.10 | ±2.10 | ±2.80 | ±2.80 | ±3.30 | ±3.30 |
| ＞80.00～100.00 | ±2.60 | ±2.60 | ±2.60 | ±2.60 | ±2.95 | ±2.95 | ±3.40 | ±3.40 | ±3.90 | ±4.10 |
| ＞100.00～160.00 | ±3.40 | ±3.40 | ±3.40 | ±3.40 | ±3.80 | ±3.80 | ±4.30 | ±4.30 | - | - |
| ＞160.00～200.00 | 供需双方协商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、当偏差不采用对称的“±”偏差时，则正、负偏差的绝对值之和应为表中对应数值的两倍。 2、根据供方能力，可提供更严的尺寸偏差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 宽度

板材的宽度允许偏差应符合表4的规定。

- 宽度允许偏差                              单位为毫米

| 厚度 | 下列宽度上的允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1000 | ＞1000～2000 | ＞2000～3000 | ＞3000～3500 |
| ≤6.30 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 |
| ＞6.30～160.00 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| ＞160.00～200.00 | 供需双方协商确定 |  |  |  |

      - 长度

板材的长度允许偏差应符合表5的规定。

- 长度允许偏差                              单位为毫米

| 厚度 | 下列长度上的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1000 | ＞1000 ～2000 | ＞2000 ～3000 | ＞3000 ～4000 | ＞4000 ～5000 | ＞5000 ～7500 | ＞7500 ～10000 | ＞10000 ～12500 | ＞12500 ～15000 | ＞15000 ～17500 | ＞17500 ～19000 |
| ≤6.30 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±9 | ±10 | ±11 |
| ＞6.30～160.00 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 |
| ＞160.00～200.00 | 供需双方协商确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 侧边弯曲度

板材的侧边弯曲度应符合表6的规定。

- 侧边弯曲度                               单位为毫米

| 厚度 | 下列长度上板材的侧边弯曲度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | ＞1000 ～2000 | ＞2000 ～3000 | ＞3000 ～4000 | ＞4000 ～5000 | ＞5000 ～6000 |
| ≤6.30 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤3 | ≤5 | ≤8 | ≤12 a |
| ＞6.30～150.00 | ≤0.5 | ≤2 | ≤3.5 | ≤6 | ≤10 | ≤14 a |
| ＞150.00～200.00 | 供需双方协商确定 |  |  |  |  |  |
| a 也适用于长度大于6000mm时，在任意6000mm长度上的侧边弯曲度。 |  |  |  |  |  |  |

      - 对角线

板材对角线的差值应符合表7的规定。

- 对角线允许偏差                            单位为毫米

| 长度 | 下列宽度（W）上的对角线允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤1000 | ＞1000～3500 |
| ≤3500 | ≤0.8×(W/100) | ≤0.7×(W/100) |
| ＞3500 | ≤1.2×(W/100) | ≤1.0×(W/100) |
| a 如果规定的宽度(W)不是100的整倍数时，则表中“W/100”用不小于“W/100”的最小整数代替，如果最终结果不为整数时，则应将结果修约至最相近的整数。如：规定宽度为1250mm，长度为3200mm，则取W/100为13，偏差值为0.7×13=9.1mm，则取最终结果为9mm。 |  |  |

      - 不平度

        - 板材的纵向不平度应符合表8的规定。

- 纵向不平度                    单位为毫米

| 厚 度 | 任意2000mm长度上的纵向不平度a |
| --- | --- |
| 6.30～80.00 | ≤5 |
| ＞80.00～100.00 | ≤3.5 |
| ＞100.00～200.00 | 供需双方协商确定 |
| a 也适用于长度小于2000mm时的纵向不平度。 |  |

        - 板材的横向不平度应符合表9的规定。

- 横向不平度                     单位为毫米

| 对应厚度 | 下列宽度下的横向不平度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1000 | ＞1000～1500 | ＞1500～2000 | ＞2000～3500 |
| 6.30～16.00 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | 供需双方 协商确定 |
| ＞16.00～40.00 | ≤4 | ≤6 | ≤8 |  |
| ＞40.00～80.00 | ≤3 | ≤4 | ≤5 |  |
| ＞80.00～200.00 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3.5 |  |

        - 板材纵向或横向上的局部不平度应符合表10的规定。

- 局部不平度                      单位为毫米

| 厚度 | 任意500mm的局部不平度 |
| --- | --- |
| 6.30～16.00 | ≤2 |
| ＞16.00～160.00 | ≤1.5 |
| ＞160.00～200.00 | 供需双方协商确定 |

    - 室温拉伸力学性能

板材的室温拉伸力学性能应符合表11的规定。需方有特殊要求时，应供需双方协商确定， 并在订货单（或合同）中注明。

- 室温拉伸力学性能

| 牌号 | 供应 状态 | 试样 状态 | 厚度a/mm | 取样方向 | 室温拉伸试验结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率/% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A50 mm |  | A | Ab |
|  |  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |  |  |
| 2014 2A14 | T451 | T451 | 6.30～12.50 | 横向 | 400 | 250 |  | 14 | － | － |
|  |  |  | ＞12.50～25.00 | 横向 | 400 | 250 |  | － | 12 | － |
|  |  |  | ＞25.00～50.00 | 横向 | 400 | 250 |  | － | 10 | － |
|  |  |  | ＞50.00～80.00 | 横向 | 395 | 250 |  | － | 7 | － |
|  | T651 | T651 | 6.30～12.50 | 横向 | 460 | 405 |  | 7 | － | － |
|  |  |  | ＞12.50～25.00 | 横向 | 460 | 405 |  | － | 5 | － |
|  |  |  | ＞25.00～50.00 | 横向 | 460 | 405 |  | － | 3 | － |
|  |  |  | ＞50.00～60.00 | 横向 | 450 | 400 |  | － | 1 | － |
|  |  |  | ＞60.00～80.00 | 横向 | 435 | 395 |  | － | 1 | － |
|  |  |  | ＞80.00～100.00 | 横向 | 405 | 380 |  | － | － | － |
| 2017 | T351 | T351 | 6.30～12.50 | 横向 | 375 | 215 |  | 12 | － | － |
|  |  |  | ＞12.50～50.00 | 横向 | 375 | 215 |  | － | 12 | － |
|  |  |  | ＞50.00～80.00 | 横向 | 355 | 195 |  | － | 11 | － |
|  |  |  | ＞80.00～100.00 | 横向 | 355 | 195 |  | － | 10 | － |
|  | T451 | T451 | 6.30～12.50 | 横向 | 355 | 195 |  | 12 | － | － |
|  |  |  | ＞12.50～50.00 | 横向 | 355 | 195 |  | - | 12 | － |
|  |  |  | ＞50.00～80.00 | 横向 | 355 | 195 |  | - | 11 | － |
|  |  |  | ＞80.00～100.00 | 横向 | 355 | 195 |  | - | 10 | － |

表11 （续）

| 牌号 | 供应 状态 | 试样 状态 | 厚度a/mm | 取样方向 | 室温拉伸试验结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率/% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A50 mm |  | A |  | Ab |
|  |  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 2A12 | T351 | T351 | 6.30～12.50 | 横向 | 440 | 290 |  | 12 | - | － |  |
|  |  |  | ＞12.50～25.00 | 横向 | 435 | 290 |  | - | 7 | － |  |
|  |  |  | ＞25.00～40.00 | 横向 | 425 | 290 |  | － | 6 | － |  |
|  |  |  | ＞40.00～50.00 | 横向 | 425 | 290 |  | - | 5 | － |  |
|  |  |  | ＞50.00～80.00 | 横向 | 415 | 290 |  | - | 3 | － |  |
|  |  |  | ＞80.00～100.00 | 横向 | 395 | 285 |  | - | 3 | － |  |
|  | T851 | T851 | 6.30～12.50 | 横向 | 460 | 400 |  | 5 | - | － |  |
|  |  |  | ＞12.50～25.00 | 横向 | 455 | 400 |  | - | 4 | － |  |
|  |  |  | ＞25.00～40.00 | 横向 | 455 | 395 |  | - | 4 | － |  |
| 2124 | T851 | T851 | 38.00～51.00 | 纵向 | 455 | 393 |  | － | － | 6 |  |
|  |  |  |  | 横向 | 455 | 393 |  | － | － | 5 |  |
|  |  |  |  | 高向 | 441 | 379 |  | － | － | 1.5 |  |
|  |  |  | ＞51.00～76.00 | 纵向 | 448 | 393 |  | － | － | 6 |  |
|  |  |  |  | 横向 | 448 | 393 |  | － | － | 4 |  |
|  |  |  |  | 高向 | 434 | 379 |  | － | － | 1.5 |  |
|  |  |  | ＞76.00～102.00 | 纵向 | 448 | 386 |  | － | － | 5 |  |
|  |  |  |  | 横向 | 448 | 386 |  | － | － | 4 |  |
|  |  |  |  | 高向 | 427 | 372 |  | － | － | 1.5 |  |
|  |  |  | ＞102.00～127.00 | 纵向 | 441 | 379 |  | － | － | 5 |  |
|  |  |  |  | 横向 | 441 | 379 |  | － | － | 4 |  |
|  |  |  |  | 高向 | 421 | 365 |  | － | － | 1.5 |  |
|  |  |  | ＞127.00～152.00 | 纵向 | 434 | 372 |  | － | － | 5 |  |
|  |  |  |  | 横向 | 434 | 372 |  | － | － | 4 |  |
|  |  |  |  | 高向 | 400 | 352 |  | － | － | 1.5 |  |

表11 （续）

| 牌号 | 供应 状态 | 试样 状态 | 厚度a/mm | 取样方向 | 室温拉伸试验结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率/% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A50 mm |  | A | Ab |  |
|  |  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |  |  |  |
| 2219 | T351 | T351 | 6.30～12.50 | 横向 | 315 | 195 |  | 10 | － |  | - |
|  |  |  | ＞12.50～50.00 | 横向 | 315 | 195 |  | - | 9 |  | － |
|  |  |  | ＞50.00～80.00 | 横向 | 305 | 195 |  | - | 9 |  | － |
|  |  |  | ＞80.00～100.00 | 横向 | 290 | 185 |  | - | 8 |  | － |
|  |  |  | ＞100.00～130.00 | 横向 | 275 | 180 |  | - | 8 |  | － |
|  |  |  | ＞130.00～150.00 | 横向 | 270 | 170 |  | - | 7 |  | － |
| 2219 | T851 | T851 | 6.30～12.50 | 横向 | 425 | 315 |  | 8 | － |  | - |
|  |  |  | ＞12.50～25.00 | 横向 | 425 | 315 |  | - | 7 |  | － |
|  |  |  | ＞25.00～50.00 | 横向 | 425 | 315 |  | - | 6 |  | － |
|  |  |  | ＞50.00～80.00 | 横向 | 425 | 310 |  | - | 5 |  | － |
|  |  |  | ＞80.00～100.00 | 横向 | 415 | 305 |  | - | 4 |  | － |
|  |  |  | ＞100.00～130.00 | 横向 | 405 | 295 |  | - | 4 |  | － |
|  |  |  | ＞130.00～150.00 | 横向 | 395 | 290 |  | - | 3 |  | － |
| 6061 | T451 | T451 | 6.30～12.50 | 横向 | 205 | 110 |  | 18 | - |  | - |
|  |  |  | ＞12.50～25.00 | 横向 | 205 | 110 |  | - | 16 |  | - |
|  |  |  | ＞25.00～80.00 | 横向 | 205 | 110 |  | - | 14 |  | - |
|  | T651 | T651 | 6.30～12.50 | 横向 | 290 | 240 |  | 10 | - |  | - |
|  |  |  | ＞12.50～25.00 | 横向 | 290 | 240 |  | - | 8 |  | - |
|  |  |  | ＞25.00～50.00 | 横向 | 290 | 240 |  | - | 7 |  | - |
|  |  |  | ＞50.00～100.00 | 横向 | 290 | 240 |  | - | 5 |  | - |
|  |  |  | ＞100.00～150.00 | 横向 | 275 | 240 |  | - | 5 |  | - |
| 6082 | T451 | T451 | 6.30～12.50 | 横向 | 205 | 110 |  | 14 | - |  | - |
|  |  |  | ＞12.50～40.00 | 横向 | 205 | 110 |  | - | 13 |  | - |
|  |  |  | ＞40.00～80.00 | 横向 | 205 | 110 |  | - | 12 |  | - |
|  | T651 | T651 | 6.30～12.50 | 横向 | 300 | 255 |  | 9 | - |  | - |
|  |  |  | ＞12.50～60.00 | 横向 | 295 | 240 |  | - | 8 |  | - |
|  |  |  | ＞60.00～100.00 | 横向 | 295 | 240 |  | - | 7 |  | - |
|  |  |  | ＞100.00～150.00 | 横向 | 275 | 240 |  | - | 6 |  | - |
|  |  |  | ＞150.00～175.00 | 横向 | 275 | 230 |  | - | 4 |  | - |
|  |  |  | ＞175.00～200.00 | 横向 | 260 | 220 |  | - | 2 |  | - |

表11续

| 牌号 | 供应 状态 |  |  | 试样 状态 |  | 厚度a/mm |  | 取样方向 |  | 室温拉伸试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率/% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A50 mm |  |  | A | Ab |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7075 7A04 7A09 | T651 |  |  | T651 |  | 6.30～12.50 |  | 横向 |  | 540 | 460 |  |  | 9 | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | ＞12.50～25.00 |  | 横向 |  | 540 | 470 |  |  | - | 6 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | ＞25.00～50.00 |  | 横向 |  | 530 | 460 |  |  | - | 5 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | ＞50.00～60.00 |  | 横向 |  | 525 | 440 |  |  | - | 4 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | ＞60.00～80.00 |  | 横向 |  | 495 | 420 |  |  | - | 4 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | ＞80.00～90.00 |  | 横向 |  | 490 | 400 |  |  | - | 4 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | ＞90.00～100.00 |  | 横向 |  | 460 | 370 |  |  | - | 2 |  | - |
| 7075 |  | T7351 | T7351 |  | 6.30～12.50 |  | 横向 |  | 475 |  | 390 |  | 7 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | ＞12.50～25.00 |  | 横向 |  | 475 |  | 390 |  | - |  | 6 |  | - |
|  |  |  |  |  | ＞25.00～50.00 |  | 横向 |  | 475 |  | 390 |  | - |  | 5 |  | - |
|  |  |  |  |  | ＞50.00～60.00 |  | 横向 |  | 455 |  | 360 |  | - |  | 5 |  | - |
|  |  |  |  |  | ＞60.00～80.00 |  | 横向 |  | 440 |  | 340 |  | - |  | 5 |  | - |
|  |  | T7651 | T7651 |  | 6.30～12.50 |  | 横向 |  | 495 |  | 420 |  | 8 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | ＞12.50～25.00 |  | 横向 |  | 490 |  | 415 |  | - |  | 5 |  | - |
| 7475 |  | T7351 | T7351 |  | 6.35～38.10 |  | 纵向 |  | 490 |  | 414 |  | - |  | - |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  | 490 |  | 414 |  | - |  | - |  | 9 |
|  |  |  |  |  | 38.10 |  | 高向 |  | 462 |  | 386 |  | - |  | - |  | 4 |
|  |  |  |  |  | ＞38.10～50.80 |  | 纵向 |  | 483 |  | 400 |  | - |  | - |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  | 483 |  | 400 |  | - |  | - |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高向 |  | 455 |  | 372 |  | - |  | - |  | 4 |
|  |  |  |  |  | ＞50.80～63.50 |  | 纵向 |  | 476 |  | 393 |  | - |  | - |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  | 476 |  | 393 |  | - |  | - |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高向 |  | 448 |  | 365 |  | - |  | - |  | 4 |
|  |  |  |  |  | ＞63.50～76.20 |  | 纵向 |  | 469 |  | 386 |  | - |  | - |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  | 469 |  | 386 |  | - |  | - |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高向 |  | 448 |  | 365 |  | - |  | - |  | 3 |
|  |  |  |  |  | ＞76.20～88.90 |  | 纵向 |  | 448 |  | 365 |  | - |  | - |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 |  | 448 |  | 365 |  | - |  | - |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高向 |  | 441 |  | 352 |  | - |  | - |  | 3 |

表11 （续）

| 牌号 | 供应 状态 |  |  | 试样 状态 | 厚度a/mm | 取样方向 | 室温拉伸试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率/% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | A50 mm |  | A |  |  | Ab |
|  |  |  |  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7475 | T7351 |  |  | T7351 | ＞88.90～101.60 | 纵向 | 441 | 359 |  | - |  | - | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 441 | 359 |  | - |  | - | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高向 | 434 | 345 |  | - |  | - | 3 |  |
| 7050 |  | T7451 |  | T7451 | 6.50～12.50 | 纵向 | 510 | 440 |  | 10 | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 510 | 440 |  | 9 | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | ＞12.50～51.00 | 纵向 | 510 | 440 |  | - | - |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 510 | 440 |  | - | - |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | ＞51.00～76.00 | 纵向 | 505 | 435 |  | - | - |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 505 | 435 |  | - | - |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高向 | 470 | 405 |  | - | - |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | ＞76.00～102.00 | 纵向 | 495 | 425 |  | - | - |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 495 | 425 |  | - | - |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高向 | 470 | 400 |  | - | - |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | ＞102.00～127.00 | 纵向 | 490 | 420 |  | - | - |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 490 | 420 |  | - | - |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高向 | 460 | 395 |  | - | - |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | ＞127.00～152.00 | 纵向 | 485 | 415 |  | - | - |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 485 | 415 |  | - | - |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高向 | 460 | 395 |  | - | - |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | ＞152.00～178.00 | 纵向 | 475 | 405 |  | - | - |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 475 | 405 |  | - | - |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高向 | 455 | 385 |  | - | - |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | ＞178.00～200.00 | 纵向 | 470 | 400 |  | - | - |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 470 | 400 |  | - | - |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高向 | 450 | 380 |  | - | - |  | 3 |  |
| 7050 |  |  | T7651 | T7651 | 6.35～12.50 | 纵向 | 525 | 455 |  | 9 | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 525 | 455 |  | 8 | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | ＞12.50～25.40 | 纵向 | 525 | 455 |  | - | - |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 横向 | 525 | 455 |  | - | - |  |  | 8 |

表11 （续）

| 牌号 | 供应 状态 |  |  | 试样 状态 | 厚度a/mm | 取样方向 |  | 室温拉伸试验结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例 延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率/% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A50 mm |  | A |  | Ab |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |  |  |  |
| 7050 |  | T7651 | T7651 |  | ＞25.40～38.10 |  | 纵向 | 530 | 460 |  | - | - | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 530 | 460 |  | - | - | 8 |  |
|  |  |  |  |  | ＞38.10～50.80 |  | 纵向 | 525 | 455 |  | - | - | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 525 | 455 |  | - | - | 8 |  |
|  |  |  |  |  | ＞50.80～76.20 |  | 纵向 | 525 | 455 |  | - | - | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 525 | 455 |  | - | - | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高向 | 480 | 415 |  | - | - | 1.5 |  |
| 7A85 |  | T7651 | T7651 |  | 102.00～127.00 |  | 纵向 | 515 | 495 |  | - | - | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 525 | 475 |  | - | - | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高向 | 510 | 450 |  | - | - | 3 |  |
|  |  |  |  |  | ＞127.00～152.00 |  | 纵向 | 515 | 495 |  | - | - | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 525 | 475 |  | - | - | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高向 | 505 | 450 |  | - | - | 3 |  |
|  |  |  |  |  | ＞152.00～178.00 |  | 纵向 | 510 | 490 |  | - | - | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 515 | 460 |  | - | - | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高向 | 495 | 440 |  | - | - | 3 |  |
| 7150 |  | T7751 | T7751 |  | 6.35～12.69 |  | 纵向 | 550 | 510 |  | 8 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 550 | 510 |  | 8 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | 12.70～19.04 |  | 纵向 | 570 | 530 |  | - | - | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 570 | 525 |  | - | - | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 19.05～38.10 |  | 纵向 | 580 | 540 |  | - | - | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 580 | 530 |  | - | - | 8 |  |
|  |  |  |  |  | ＞38.10～81.00 |  | 纵向 | 565 | 525 |  | - | - | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 565 | 515 |  | - | - | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高向 | 530 | 460 |  | - | - | 1 |  |
| 7A55 |  | T7751 | T7751 |  | 12.00～38.00 |  | 纵向 | 615 | 595 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 615 | 585 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | ＞38.00～50.00 |  | 纵向 | 580 | 540 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 580 | 530 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高向 | 540 | 470 |  |  |  | 2 |  |
| - a 厚度超出表中规定范围时，力学性能附实测结果交货。 - b 表示断后伸长率A：矩形试样原始标距为50mm的断后伸长率；圆形试样原始标距（L0）为4D的断后伸长率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 室温压缩性能

对于厚度为102.00mm～178.00mm的7A85 T7651状态板材，当订货单（或合同）中注明检验纵向室温压缩屈服强度时，其板材厚度的T/4处纵向压缩屈服强度应符合表12规定。

对于厚度为12.70mm～81.00mm的7150 T7751状态板材，当订货单（或合同）中注明检验纵向室温压缩屈服强度时，其板材厚度的T/2处纵向压缩屈服强度应符合表12规定。

对于厚度为12.00mm～50.00mm的7A55 T7751状态板材，当订货单（或合同）中注明检验纵向室温压缩屈服强度时，其板材厚度的T/2处纵向压缩屈服强度应符合表12规定。

- 室温压缩性能

| 合金状态 | 厚度/mm | 压缩屈服强度/Mpa |
| --- | --- | --- |
| 7150T7751 | 12.70～19.05 | ≥525 |
|  | ＞19.05～38.10 | ≥530 |
|  | ＞38.10～81.00 | ≥515 |
| 7A85T7651 | 102.00～127.00 | ≥490 |
|  | ＞127.00～152.00 | ≥490 |
|  | ＞152.00～178.00 | ≥485 |
| 7A55T7751 | ＞12.00～38.00 | ≥595 |
|  | ＞38.00～50.00 | ≥545 |

    - 电导率

对于7075T7351、7075T7651、7475T7351、7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651、7A55T7751板材，当订货单（或合同）中注明检验电导率时，其电导率值应符合表13的规定。

- 电导率

| 牌号 | 供应状态 | 电导率指标/(MS/m) | 电导率指标/(%IACS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7075 | T7351 | 供需双方协商确定 | 供需双方协商确定 |
| 7075 | T7651 | 供需双方协商确定 | 供需双方协商确定 |
| 7475 | T7351 | ≥23.2 | ≥39.9 |
| 7050 | T7451 | ≥22.0 | ≥38.0 |
| 7050 | T7651 | ≥21.5 | ≥37.0 |
| 7150 | T7751 | ≥20.9 | ≥36.0 |
| 7A85 | T7651 | ≥22.6 | ≥39.0 |
| 7A55 | T7751 | ≥20.59-22.04 | ≥35.5-38.0 |

    - 应力腐蚀性能

对7475T7351、7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651、7A55T7751板材，当订货单（或合同）中注明检验应力腐蚀性能时，板材的应力腐蚀性能应符合表14的规定。

- 应力腐蚀性能

| 牌号 | 状态 | C环应力腐蚀性能 |  |  |  |  | 应力腐蚀敏感因子SCF a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度/mm | 试样受力方向 | 试验应力/Mpa | 试验天数/d | 结果要求 |  |
| 7050 | T7451 | ≥19.00 | 高向（S-L方向） | 241 | 20 | 不出现裂纹 | ≤220 |
|  | T7651 |  |  | 172 | 20 |  | ≤248 |
| 7475 | T7451 | ≥19.00 |  | 170 | 30 |  | ─ |
|  | T7351 |  |  | 0.75 Rp0.2 | 30 |  | ─ |
| 7150 | T7751 | 19.00～81.00 |  | 172 | 20 |  | ─ |
| 7A85 | T7651 | 102～178.00 | 高向（S-L方向） | 180 | 20 | 不出现裂纹 | ─ |
| 7A55 | T7751 | ≥20.00～50.00 | 高向（S-L方向） | 170 | 20 | 不出现裂纹 | ─ |
| aSCF值为横向（L-T方向）的规定非比例延伸强度（单位为MPa）数值与12倍的电导率（单位为MS/m）数值之差。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 剥落腐蚀性能

对于7475T7351、7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651、7A55T7751板材，当订货单（或合同）中注明检验剥落腐蚀性能时，其板材的剥落腐蚀试验结果应不低于EB级（7A85T7651板材的剥落腐蚀试验为厚板的T/2平面，其他合金为厚板的T/10平面）。

    - 断裂韧性

对于7475T7351、7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651、7A55T7751、2124T851板材，当订货单（或合同）中注明检验断裂韧性时，其平面应变断裂韧度值应符合表15的规定。

- 断裂韧性

| 牌号 | 供应状态 | 厚度/mm | 平面应变断裂韧度（KIC） MPam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L-T | T-L | S-L |
| 7050 | T7451 a | ＞12.00～51.00 | ≥32 | ≥27 | － |
|  |  | ＞51.00～76.00 | ≥30 | ≥26 | ≥23 |
|  |  | ＞76.00～102.00 | ≥28 | ≥25 | ≥23 |
|  |  | ＞102.00～127.00 | ≥27 | ≥24 | ≥23 |
|  |  | ＞127.00～152.00 | ≥26 | ≥24 | ≥23 |
| 7050 | T7451 a | ＞152.00～178.00 | ≥25 | ≥23 | ≥23 |
|  |  | ＞178.00～203.00 | ≥25 | ≥23 | ≥23 |
| 7050 | T7651 | 25.40～50.80 | ≥28 | ≥26 | － |
|  |  | ＞50.80～76.20 | ≥26 | ≥25 | ≥22 |
| 7475 | T7351 a | 19.00～38.00 | ≥42 | ≥35 | － |
|  |  | ＞38.00～89.00 | ≥44 | ≥36 | － |
|  |  | ＞89.00～102.00 | ≥44 | ≥36 | ≥27 |
| 7150 | T7751 a | 12.70～19.05 | 报实测数值 |  |  |
|  |  | ＞19.05～25.40 | ≥22.0 | ≥19.8 | － |
|  |  | ＞25.40～38.10 | ≥24.2 | ≥22.0 | － |
|  |  | ＞38.10～81.0 | ≥23.1 | ≥20.9 | － |
| 2124 | T851 | 38.00～152.00 | ≥26.4 | ≥22.0 | ≥19.8 |
| 7A85 | T7651 | 102.00～127.00 | ≥32 | ≥26 | ≥26 |
|  |  | ＞127.00～152.00 | ≥30 | ≥24 | ≥25 |
|  |  | ＞152.00～178.00 | ≥29 | ≥23 | ≥24 |
| 7A55 | T7751 a | ＞19.00～32.00 | ≥24.2 | - | - |
|  |  | ＞32.00～50.00 | ≥23.1 | - | - |
| a厚度不大于23.00mm的板材，当出现KIC、有效KQ无法测出时，报实测KQ值。 |  |  |  |  |  |

    - 超声波探伤性能

- 对板材有超声波探伤性能要求时，应由供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明超声波检验及检验级别。

    - 疲劳性能

- 对于厚度不小于102.00mm的、7050合金、T7451状态的板材，当订货单（或合同）中注明检验疲劳性能时，其板材的疲劳寿命应符合表16的要求。

- 疲劳性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 试验温度/℃ | 21～24 |
| 最大载荷应力/MPa | 241 |
| 应力比(最小和最大应力之比) | 0.1 |
| 单个试样的最小疲劳寿命 | 9.0×104个循环 |
| 4个试样的最小平均疲劳寿命 | 1.2×105个循环 |
| 截止疲劳寿命 | 2.0×105个循环 |

    - 低倍组织

      - 板材的低倍组织不得出现分层。

      - 对于7475、7050、7A85、7150、7A55、2124、2024板材，当订货单（或合同）中注明“特殊用途”时，应取非断口组织检验用低倍试样检查低倍组织，低倍试样上不得有裂纹、分层、夹杂和目视可见的氧化膜缺陷。

      - 对于厚度大于或等于25.00mm的7475、7050、7A85、7150、7A55、2124、2024板材，当订货单（或合同）中注明“断口低倍要求”时，应取断口组织检验用低倍试样检查断口组织，断口不得出现目视可见的氧化膜和非金属夹杂等有害缺陷。

    - 显微组织

板材的显微组织不得过烧。

    - 外观质量

      - 板材表面不得有裂纹、起皮、非金属压入物、腐蚀、腐蚀斑点、滑移线及处理不掉的油痕。

      - 板材表面不得有深度超过板材厚度负偏差值的压坑、印痕、金属压入物、轻微的划伤、擦伤、压过划痕等其他缺陷。缺陷处的板材厚度与该缺陷深度的差值，不得小于板材允许的最小厚度值。

      - 板材表面允许有氧化色光滑发暗区和顺轧制方向的暗色区。

      - 工艺包铝板材允许有包覆层脱落和包覆层下气泡。

      - 正常包铝板材在每平方米板材表面上，气泡的总面积不得大于40mm2，单个不得大于10mm2。

      - 板材表面上的缺陷，允许用砂纸进行检验性修磨，修磨面积不得超过该面面积的5%，修磨深度不得超出板材厚度允许负偏差值。经修磨的板材部位，厚度不得小于板材允许的最小厚度值。

  - 试验方法

    - 化学成分

      - 化学成分分析方法应符合GB/T 20975或GB/T 7999的规定，仲裁分析应采用GB/T 20975规定的方法。“Al”含量按GB/T 3190规定的方法计算，计算“Al”含量时，取常规分析元素与怀疑超量的非常规分析元素分析数值的和值作为“元素含量总和”。

      - 分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位应与GB/T 3190规定的极限数位一致。

    - 包覆层

包覆层厚度按GB/T3246.1规定的方法进行检验。

    - 尺寸偏差

- 板材的尺寸测量值不准许修约，极限数值的判定方法应符合GB/T 8170的规定，尺寸偏差测量方法按GB/T 3880.3的规定进行。

    - 室温拉伸力学性能

室温拉伸试验按GB/T 16865规定的方法进行。

    - 室温压缩性能

室温压缩屈服强度试验方法按GB/T 7314的规定进行。

    - 电导率

- 电导率的测试方法按GB/T 12966的规定进行。

    - 应力腐蚀性能

应力腐蚀性能按GB/T 22640规定的方法进行检验。

    - 剥落腐蚀

剥落腐蚀试验方法按GB/T 22639的规定进行。

    - 断裂韧性

平面应变断裂韧度试验方法按GB/T 4161的规定进行。

    - 超声波探伤性能

- 超声波探伤按GB/T 6519规定的方法进行。

    - 疲劳性能

- 疲劳性能按GB/T 3075规定的方法进行。

    - 低倍组织

低倍组织按GB/T 3246.2规定的方法进行检验。

    - 显微组织

显微组织按GB/T 3246.1规定的方法进行检验。

    - 外观质量

在自然散射光下，目视检查外观质量。必要时，可借用尺寸测量工具界定缺陷大小，通过修磨测定缺陷深度。

  - 检验规则

    - 检验和验收

      - 板材应由供方进行检验，保证板材质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的板材按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

    - 组批

板材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的板材组成，每批重量不限。要求同一熔次组批或对批重有要求时，应由供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

    - 计重

板材应检斤计重。

    - 检验项目

      - 每批板材出厂前均应进行化学成分、尺寸偏差、室温拉伸力学性能和外观质量的检验。

      - 包覆层厚度由供方工艺保证，不作出厂检验。若订货单（或合同）中注明“检验包覆层厚度”时，应检验包覆层厚度。

      - 7150T7751、7A55T7751、7A85T7651板材，当订货单（或合同）中注明检验压缩屈服强度时，应检验压缩屈服强度。

      - 对于7475T7351、7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651、7A55T7751板材，应检验电导率。

      - 对于7475T7351、7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651、7A55T7751板材，当订货单（或合同）中注明检验应力腐蚀性能时，应检验应力腐蚀性能。

      - 对于7475T7351、7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651、7A55T7751板材，当订货单（或合同）中注明检验剥落腐蚀性能时，应检验剥落腐蚀性能。

      - 对于7475T7351、7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651、7A55T7751、2124T851板材，当订货单（或合同）中注明检验断裂韧性时，应检验断裂韧性。

      - 对订货单（或合同）中注明“超声波检验及检验级别”的板材，应进行超声波检验。

      - 对于7050合金的T7451状态的板材，当订货单（或合同）中注明检验疲劳性能时，应检验疲劳性能。

      - 板材的低倍组织由供方工艺保证，不作出厂检验。对于7475、7050、7150、7A85、7A55、2124、2024板材，当订货单（或合同）中注明“特殊用途”时，应取非断口组织检验用低倍试样检查低倍组织；当订货单（或合同）中注明“断口低倍要求”时，应取断口组织检验用低倍试样检查断口组织。

      - 对淬火状态的板材，应进行显微组织检验。

    - 取样

板材取样按表17的规定进行。

- 取样

| 检验项目 | 产品取样要求 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 符合GB/T 17432的规定。 | 3.2 | 4.1 |
| 包覆层 | 每批取3张进行检验。 | 3.3 | 4.2 |
| 尺寸偏差 | 逐张检验。 | 3.4 | 4.3 |
| 室温拉伸力学性能 | 每拉伸张a按表10要求的方向各切取2个试样。拉伸试样应符合GB/T 16865的规定。 | 3.5 | 4.4 |
| 室温压缩性能 | 每拉伸张a按3.6条的要求纵向切取2个试样。试样应符合GB/T 7314的规定。 | 3.6 | 4.5 |
| 电导率 | 逐拉伸张a检验。 | 3.7 | 4.6 |
| 应力腐蚀性能 | 每批取1组试样，每组至少取3个试样。 | 3.8 | 4.7 |
| 剥落腐蚀性能 | 每批取1组试样，每组至少取3个试样。 | 3.9 | 4.8 |
| 断裂韧性 | 在每拉伸张a上的每个方向取1个试样。对于T-L和L-T方向的试样，当板材厚度不大于51.00mm时，取全截面试样，允许有5mm加工余量；当板材厚度为51.00mm～102.00mm时，应在厚度中心处取样，试样的厚度应不小于50mm；当板材厚度＞102.00mm时，应在厚度的1/4处取样，试样的厚度应不小于50mm；对于S-L方向的试样，应在厚度中心处取样。 | 3.10 | 4.9 |
| 超声波探伤性能 | 逐张检验。 | 3.11 | 4.10 |
| 疲劳性能 | 在每拉伸张a上至少切取4个试样（每端各两个）。 | 3.12 | 4.11 |
| 低倍组织 | 不需检查断口组织时，每批取1个试样；需检查断口组织时，每批取2个试样，其中1个用于检查断口组织。试样应符合GB/T 3246.2的规定 | 3.13 | 4.12 |
| 显微组织 | 每批取1个试样。 | 3.14 | 4.13 |
| 外观质量 | 逐张检验。 | 3.15 | 4.14 |
| a 成品剪切前的拉伸板。 |  |  |  |

    - 检验结果的判定

      - 任一试样的化学成分不合格时，板材能区分熔次的判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次的判该批不合格。

      - 任一试样的包覆层厚度不合格时，判该批不合格。但需方同意供方逐张检验的要求时，可逐张检查，合格者交货。

      - 任一板材尺寸偏差不合格时，判该张板材不合格。

      - 任一试样的室温拉伸力学性能不合格时，允许在该拉伸张上重新切取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格时，判该拉伸张合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格时，判该拉伸张不合格。

      - 任一试样的室温压缩性能不合格时，允许在该拉伸张上重新切取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格时，判该拉伸张合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格时，判该拉伸张不合格。

      - 任一试样的电导率不合格时，判该拉伸张不合格。但允许取样进行应力腐蚀性能和剥落腐蚀性能试验，应力腐蚀性能和剥落腐蚀性能试验结果全部合格时，判该拉伸张合格。若应力腐蚀性能或剥落腐蚀性能试验结果中仍有试样不合格时，判该拉伸张不合格。但允许供方进行重复热处理，重新取样检验相关各项性能。

      - 任一试样的应力腐蚀性能不合格时，判该批不合格。但允许供方补充时效后，重新取样检验相关各项性能。

      - 任一试样的剥落腐蚀性能不合格时，判该批不合格。但允许供方补充时效后，重新取样检验相关各项性能。

      - 任一试样的断裂韧性不合格时，判该拉伸张不合格。

      - 任一板材的超声波检验不合格时，判该张不合格。

      - 任一试样的抗疲劳性能不合格时，判该拉伸张不合格。

      - 任一试样的低倍组织不合格时，判该批不合格。但需方同意供方逐张检验的要求时，可逐张检查，合格者交货。

      - 任一试样的显微组织不合格时，判该批不合格。

      - 任一板材的外观质量不合格时，判该张不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志

      - 产品标志

应在检验合格的板材上，标记如下：

- 牌号；

- 状态；

- 规格；

- 产品批号；

- 供方技术监督部门的检印。

      - 包装箱标志

板材的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定。

    - 包装、运输、贮存

板材不涂油，板间垫纸包装。其他包装、运输、贮存的要求按GB/T 3199规定。

    - 质量证明书

每批板材应附有产品质量证明书，其上注明：

  - 供方名称、地址、电话、传真；

  - 产品名称；

  - 牌号、状态及规格；

  - 批号；

  - 净重或张数；

  - 本标准编号；

  - 各项分析项目的检验结果和技术监督部门的检印；

  - 包装日期（或出厂日期）。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列板材的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 规格；

- 重量（或张数）；

- 对正常包铝或工艺包铝的板材要求检验包覆层厚度的，应注明“检验包覆层厚度”。

- 对于7150T7751、7A85T7651板材，需要检验纵向压缩屈服强度时，应注明“检验纵向压缩屈服强度。”

- 对于7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651板材，需要检验应力腐蚀性能的，应注明“检验应力腐蚀性能。”

- 对于7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651板材，需要检验剥落腐蚀性能的，应注明“检验抗剥落腐蚀性能。”

- 对于7050T7451、7050T7651、7150T7751、7A85T7651、2124T851板材，需要检验断裂韧性时，应注明“检验断裂韧性。”

- 有超声波检验要求的板材，应注明“超声波检验和检验级别”；

- 对于7050合金的T7451状态，需要检验疲劳性能时，应注明“检验疲劳性能。”

- 对于7050T7451、7050T7651、7150T7751、2124T851、7A85T7651板材，当要求检验低倍断口组织时，应注明“特殊用途”和（或）“低倍断口要求”。

- 其他特殊要求；

- 本标准编号。

_________________________________