前   言

YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》分为18部分：

——第1部分:湿存水含量的测定 重量法；

——第2部分:灼烧减量的测定 重量法；

——第3部分:氟含量的测定；

——第4部分:铝含量的测定 EDTA容量法；

——第5部分:钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第7部分:三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法；

——第8部分:硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法；

——第9部分:五氧化二磷含量测定 钼蓝分光光度法；

——第10部分:游离氧化铝含量的测定 重量法；

——第11部分:钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第12部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分:试样的制备和贮存；

——第14部分:元素含量的测定 X射线荧光光谱法；

——第15部分:镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第16部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第17部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第18部分：物相定性分析 X—射线衍射法。

本部分为第1部分。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 273.1-2006《 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：重量法测定湿存水含量》。本部分与YS/T 273.1-2006相比，除编辑性修改外，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——除去“表皿”的使用；

——将称取试样质量2g，改为5g；

——规定了使用的称量瓶恒重；

——将称取质量精确至0.001g，改为精确至0.0001g；

——将原标准试样干燥过程改为冷却至恒重；

——修改了计算结果有效数字的保留要求

本部分代替YS/T 273.1-2006。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、西北铝业有限责任公司

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 273.1-1994、YS/T 273.1-2006。

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第1部分：湿存水含量的测定—重量法

1 范围

本部分规定了冰晶石中湿存水含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中湿存水含量的测定。测定范围≤1.5%

2 方法提要

试料于110℃干燥并测定损失量。

3 仪器

3.1  称量瓶：直径 45 mm、扁型。

3.2  电烘箱：能控制温度 110℃±5℃。

4 试样

试样应符合YS/T 273.13中3.2的要求。

5分析步骤

5.1试料

称取5g试样（4），精确至0.0001g。

5.2测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

  - 测定

    - 将称量瓶和盖（3.1）放在110℃±5℃的电烘箱（3.2）内烘干2h，并于干燥器中冷却至恒重，将称量瓶带盖称量，精确至0.0001g。记下质量（）。

    - 将试料（5.1）放入已干燥且恒重的称量瓶中，均匀的铺在称量瓶的底部，称量试样的质量（精确至0.0001g）。记下质量（）。

    - 将放入试料的称量瓶置于温度调节到110℃±5℃的电烘箱（3.2）中，将盖架在瓶顶上（勿盖严）。烘2h后，取出，盖上称量瓶盖，置于干燥器内冷却至恒重，记录称量瓶及其盖恒重的质量（），精确至0.0001g。

6  分析结果的计算

按公式（1）计算湿存水的质量分数（%）：

……………………………（1）

式中：

——烘干前盛有试料的称量瓶及其盖的质量，单位为克（g）；

——烘干后盛有试料的称量瓶及其盖的质量，单位为克（g）；

——试料的质量，单位为克（g）。

注：计算结果保留小数点后两位有效数字。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表1 重复性限

| 湿存水的质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 0.099 | 0.020 |
| 0.498 | 0.025 |
| 1.23 | 0.15 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（r），超过再现性限（r）情况不超过5%。再现性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表2 再现性限

| 湿存水的质量分数/% | 再现性限（R）/% |
| --- | --- |
| 0.099 | 0.022 |
| 0.498 | 0.059 |
| 1.23 | 0.16 |

8  质量保证与控制

应用国家标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

9  实验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。

# Text boxes

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第1部分：湿存水含量的测定

重量法

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite-

Part 1：Determination of moisture content-gravimetric method

（送审稿）

YS/T 273.1-XXXX

代替YS /T 273.1-2006

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 71.100.10

H 21