冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第1部分：湿存水含量的测定重量法

编制说明

(送审稿)

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

2019年5月

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第1部分：湿存水含量的测定 重量法

送审稿编制说明

- 工作简况（包括任务来源、起草单位情况、主要工作过程）

1  任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2018年标准制（修）定计划，YST 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责修订，2018年8月21日-23日，全国有色金属标准化技术委员会召开了YST 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》企业标准任务落实会，会上确定了《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》的修订思路。根据会议讨论决定，由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责YST 273.1-XXXX《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：湿存水含量的测定重量法》修订工作，贵州省分析测试研究院，山东南山铝业股份有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、西北铝业有限责任公司等公司参与标准修订工作。

2  起草单位情况

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

3  主要工作过程（征求意见过程，讨论会情况）和工作内容

3.1 调研

2018年在银川召开了标准讨论及任务落实会议。在立项阶段，项目组就开始广泛进行调研，利用质检中心接受客户委托冰晶石、电解质样品分析业务时，积累了冰晶石、电解质产品中湿存水含量的分析数据，得到了目前我国冰晶石产品中湿存水的含量分布情况。由于现在冰晶石生产普遍采用干法，因此从生产工艺中引入水的含量较少，一般是在存放过程中从空气中吸收的水分，在0.5%以下；但也有少许企业采用湿法生产，湿存水的含量在1.0%~1.5%之间。根据统计结果，冰晶石的湿存水含量一般较低，所以需要针对0.5%的含量，提高数据的灵敏度。通过调研为标准修订过程中湿存水的含量范围确定奠定了基础。

3.2 征求意见过程

从项目申报开始，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（国家轻金属质量监督检验中心）就组建了YST 273.1-XXXX《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：湿存水含量的测定重量法》起草项目组。项目组根据国内外查新，对电解铝工艺的研究，及对近几年的客户委托数据分析后，制订了试验方案。在全国有色金属标准化技术委员会召开的任务落实会，根据会上的讨论，形成征求意见稿，之后广泛征求相关单位意见，再根据各单位意见形成预审稿。

3.3 审定会

2019年5月28-30号全国有色金属标准工作会议在新疆乌鲁木齐市顺利召开。中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责制修订的YS/T273.X冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法7个标准在此次会议中经过多位专家的指导评审，提出了很多中肯的意见。对YST 273.1-XXXX《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：湿存水含量的测定重量法》修改意见汇总如下：

1、标准文本格式均需做编辑性修改；

2、需将标准文本中新规定和增加的项目加以说明原因；

3、说明修改了计算结果有效数字的保留要求的原因。

3.4 工作过程

从项目申报开始，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（国家轻金属质量监督检验中心）就组建了YST 273.1-XXXX《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：湿存水含量的测定重量法》起草项目组。项目组根据国内外查新，对电解铝工艺的研究，及对近几年的客户委托数据分析后，制订了试验方案。在全国有色金属标准化技术委员会召开的任务落实会，根据会上的讨论，形成征求意见稿。

在工作中，项目组将征求意见稿发送给尽可能多的分析实验室，收集对征求意见稿的反馈信息，汇总、分析意见和建议，与提出建议和意见的实验室充分沟通，完善补充修改征求意见稿。

我们在总结过去工作经验的基础上，认真地进行了条件试验，对样品称取质量进行了条件试验，对方法进行了样品分析，在此基础上我们编制完成了《实验报告》，并进行了充实完善。

2018年12月标准编制小组与山东南山铝业股份有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、西北铝业有限责任公司等联系，上述单位根据标准修订的要求，对标准进行认真负责的复验和复核验证，提交了复验、复核报告，对征求意见稿和试验报告提出了中肯的意见和建议。

2019年5月，标准编制组结合国家标准委及全国有色金属标准化委员会对标准制修订的最新要求，汇总统计了郑研院试验数据和四家单位的复验、复核结果，以及征求意见并吸纳合理建议的基础上，形成了《预审稿》和《预审稿编制说明》。

二、 制定编审原则

从该标准起草项目申报开始，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司就组建了YST 273.1-XXXX《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：湿存水含量的测定重量法》起草项目组，撰写开题报告，落实项目组长及参与组员的起草任务，确定标准编审原则如下：

1）以满足我国铝行业的实际生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

三、 试验过程

3.1  样品的称取质量选择

利用质检中心接受客户委托冰晶石、电解质样品分析业务时，积累了冰晶石、电解质产品中湿存水含量的分析数据，从数据中发现，现代企业生产的冰晶石中的湿存水含量一般较低，大部分企业生产的湿存水含量在0.5%以下，所以考虑在低含量的准确性，原标准称取实验质量为2g，在样品不均匀的情况下，重现性不好，实验发现在随着称取质量的上升，重现性会有所改善，但质量太高也会导致在烘干过程中，无法完全烘干的现象产生，称样质量直接影响最终的结果。考虑现代冰晶石生产工艺，冰晶石产品的湿存水绝大部分为0.100~0.300，选取了样品1#（水分含量在0.200左右）进行试验，分别在称取2g、5g、10g样品质量时对测定11遍的结果进行对比。其湿存水结算的结果如表1所示。

表1 称取质量选择试验

| 称取质量 序号 | 2g | 5g | 10g |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.239 | 0.201 | 0.208 |
| 2 | 0.255 | 0.201 | 0.215 |
| 3 | 0.227 | 0.212 | 0.218 |
| 4 | 0.264 | 0.209 | 0.212 |
| 5 | 0.260 | 0.209 | 0.211 |
| 6 | 0.243 | 0.216 | 0.216 |
| 7 | 0.257 | 0.220 | 0.213 |
| 8 | 0.233 | 0.205 | 0.212 |
| 9 | 0.250 | 0.206 | 0.209 |
| 10 | 0.242 | 0.217 | 0.211 |
| 11 | 0.233 | 0.209 | 0.210 |
| 平均值（%） | 0.246 | 0.210 | 0.212 |
| SD（%） | 0.012 | 0.0064 | 0.0031 |

从表1可以看出，称取2g样品时的标准偏差要远大于称取5g和10g，分析误差较大。由于工厂生产过程中各种因素，最终生产的产品不可能达到完全均匀，在称样量较少的情况下对样品的结果影响较大。由于5g和10g的结果相差不大，考虑到称取5g时，样品使用量相对偏小，所以选取5g为最佳称样量。

3.2  方法精密度试验

对3份含水量不同的冰晶石样品进行湿存水的测定，其11遍测定结果如下：

表2 精密度实验

| 样品编号 序号 | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.091 | 0.529 | 1.251 |
| 2 | 0.106 | 0.511 | 1.249 |
| 3 | 0.090 | 0.517 | 1.280 |
| 4 | 0.090 | 0.513 | 1.265 |
| 5 | 0.099 | 0.508 | 1.287 |
| 6 | 0.090 | 0.522 | 1.264 |
| 7 | 0.104 | 0.518 | 1.291 |
| 8 | 0.091 | 0.502 | 1.306 |
| 9 | 0.096 | 0.519 | 1.310 |
| 10 | 0.101 | 0.503 | 1.273 |
| 11 | 0.104 | 0.503 | 1.348 |
| 平均值（%） | 0.097 | 0.513 | 1.284 |
| SD（%） | 0.0064 | 0.0087 | 0.029 |
| RSD（%） | 6.60 | 1.70 | 2.25 |

从表2可以看出本方法重复性良好，满足定量分析的要求。

3.3  样品复验复核结果分析

2019年9月标准编制小组与中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、西北铝业有限责任公司等公司联系，其中3家单位按照标准制修订的要求，对本标准分别进行了复验，1家单位进行复核，分别提交了复验、复核报告，对征求意见稿和试验报告提出了中肯的意见和建议。

3.3.1  条件复验试验

根据标准修订要求，3家复验做了实验报告的质量选择条件复验试验，实验数据见表3。

表3  质量选择条件复验试验

| 样品 单位 | 2g | 5g | 10g |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵州分析测试院 | 结果 | 0.212 0.234 0.232 0.210 0.210 0.219 0.215 0.221 0.216 0.233 0.234 | 0.201 0.203 0.198 0.206 0.209 0.205 0.204 0.203 0.206 0.209 0.200 | 0.212 0.215 0.210 0.207 0.211 0.208 0.206 0.209 0.205 0.212 0.208 |
|  | 平均值 | 0.222 | 0.204 | 0.209 |
|  | SD | 0.0099 | 0.0035 | 0.0030 |
| 南山铝 | 结果 | 0.239 0.217 0.225 0.219 0.217 0.235 0.241 0.236 0.237 0.219 0.238 | 0.204 0.218 0.214 0.205 0.219 0.216 0.218 0.206 0.220 0.224 0.215 | 0.203 0.202 0.211 0.210 0.213 0.209 0.221 0.210 0.221 0.214 0.217 |
|  | 平均值 | 0.229 | 0.215 | 0.212 |
|  | SD | 0.0099 | 0.0066 | 0.0063 |
| 霍煤鸿骏 | 结果 | 0.248 0.236 0.245 0.232 0.233 0.247 0.251 0.232 0.242 0.237 0.255 | 0.211 0.202 0.208 0.207 0.204 0.210 0.216 0.208 0.211 0.201 0.209 | 0.217 0.206 0.212 0.213 0.209 0.211 0.211 0.210 0.216 0.209 0.212 |
|  | 平均值 | 0.242 | 0.208 | 0.211 |
|  | SD | 0.0081 | 0.0044 | 0.0031 |

3家复验单位对试验质量选择的实验过程进行了验证，同意起草单位的结论，建议确定称取质量为5g时，为最佳称样量。

3.3.2  精密度复核试验

根据5家单位3种含水量不同样品的165个分析数据进行统计检验确定精密度数据，基于5家单位的数据，依照国家标准GBT 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度 第2部分》 计算得出修订后标准的重复性限和再现性限，见附录1。

四、修订内容

1）  除去“表皿”的使用；

2）  将称取试样质量2g，改为5g；

3）  规定了使用的称量瓶恒重；

4）  将称取质量精确至0.001g，改为精确至0.0001g；

5）  将原标准试样干燥过程改为冷却至恒重；

6）  修改了计算结果有效数字的保留要求

7）  根据标准编写规则将文本进行了编辑性整理。

五、 标准的水平分析（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）、国际、国外同类标准水平的对比分析）

本部分的修订对称样质量做出了修改，和其它一些编辑上的改动。该标准与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套，达到了国际先进水平。

六、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标不涉及与任何国家法律、法规、规章及强制国家标准冲突问题，标准的制定符合国家相关法律、法规、规章的要求。

七、 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、 标准作为强制性或推荐性的建议和废止现行有关标准的建议

建议推荐本部分为冰晶石湿存水含量测定的企业标准。建议废止YS/T273.1-2006《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：重量法测定湿存水含量》。

九、 预期效果

YS/T 273.1《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：湿存水含量的测定重量法》，是我国铝行业基础标准之一，也是目前世界上铝行业通用的分析方法标准。随着中国铝工业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，对冰晶石各种物理和化学性能的测定准确性要求越来越高，所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析、检测。

本次修订对原标准做了系统的修改、补充和完善，无论是在分析方法还是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充。新版标准全面反映了我国冰晶石化学检测技术水平，能够满足中国铝工业的实际使用和未来发展的需求，为中国铝行业的发展提供了基础性的技术支撑。

企业标准《冰晶化学分析方法和物理性能测定方法》编制组

2019年5月

附录1：

验证数据总汇

根据5家单位3种样品的165个分析数据进行统计检验确定精密度数据，见表8所示；

表4  5家单位数据统计

| 样品 单位 | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑研院 | 结果 | 0.097 0.107 0.097 0.094 0.101 0.100 0.099 0.101 0.098 0.103 0.101 | 0.512 0.511 0.510 0.518 0.510 0.520 0.513 0.505 0.506 0.509 0.507 | 1.229 1.208 1.244 1.256 1.250 1.237 1.255 1.306 1.260 1.257 1.265 |
|  | 平均值 | 0.100 | 0.511 | 1.252 |
|  | SD | 0.0035 | 0.0047 | 0.024 |
|  | RSD/% | 3.47 | 0.91 | 1.95 |
| 贵州分析测试院 | 结果 | 0.101 0.103 0.102 0.101 0.096 0.106 0.102 0.099 0.093 0.104 0.100 | 0.492 0.491 0.491 0.492 0.502 0.492 0.491 0.492 0.492 0.489 0.493 | 1.175 1.226 1.234 1.235 1.231 1.235 1.232 1.233 1.280 1.250 1.233 |
|  | 平均值 | 0.101 | 0.492 | 1.233 |
|  | SD | 0.0036 | 0.0033 | 0.024 |
|  | RSD/% | 3.62 | 0.68 | 1.97 |
| 西北铝 | 结果 | 0.097 0.096 0.100 0.098 0.098 0.096 0.098 0.099 0.106 0.092 0.096 | 0.492 0.504 0.493 0.491 0.489 0.491 0.492 0.493 0.492 0.492 0.492 | 1.203 1.210 1.256 1.166 1.189 1.215 1.230 1.225 1.216 1.206 1.239 |
|  | 平均值 | 0.098 | 0.493 | 1.214 |
|  | SD | 0.0034 | 0.0039 | 0.024 |
|  | RSD/% | 3.51 | 0.78 | 2.00 |
| 南山铝 | 结果 | 0.101 0.096 0.110 0.101 0.102 0.098 0.100 0.099 0.101 0.102 0.101 | 0.510 0.503 0.502 0.503 0.504 0.503 0.494 0.500 0.503 0.505 0.503 | 1.217 1.170 1.226 1.227 1.229 1.225 1.224 1.230 1.235 1.250 1.273 |
|  | 平均值 | 0.101 | 0.503 | 1.228 |
|  | SD | 0.0035 | 0.0038 | 0.025 |
|  | RSD/% | 3.46 | 0.76 | 2.01 |
| 霍煤鸿骏 | 结果 | 0.099 0.097 0.095 0.100 0.091 0.095 0.096 0.097 0.097 0.095 0.103 | 0.489 0.498 0.495 0.488 0.481 0.489 0.485 0.488 0.490 0.484 0.489 | 1.217 1.220 1.225 1.228 1.222 1.224 1.250 1.226 1.168 1.230 1.270 |
|  | 平均值 | 0.097 | 0.489 | 1.225 |
|  | SD | 0.0031 | 0.0047 | 0.025 |
|  | RSD/% | 3.23 | 0.97 | 2.00 |

表5  再现性测定平均值统计

| 样品 单位 | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- |
| 平 均 值 | 郑研院 | 0.100 | 0.511 | 1.252 |
|  | 贵州分析测试院 | 0.101 | 0.492 | 1.233 |
|  | 西北铝 | 0.098 | 0.493 | 1.214 |
|  | 南山铝 | 0.101 | 0.503 | 1.228 |
|  | 霍煤鸿骏 | 0.097 | 0.489 | 1.225 |
| 总平均值 | 0.099 | 0.498 | 1.230 |

表6  重复性限、再现性限计算结果

| 样品 项目 | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.099 | 0.498 | 1.230 |
| 重复性标准差Sr | 0.0034 | 0.0041 | 0.024 |
| 再现性标准差SR | 0.0037 | 0.0099 | 0.027 |
| 重复性限r | 0.020 | 0.025 | 0.15 |
| 再现性限R | 0.022 | 0.059 | 0.16 |