ICS 71.100.10

H 21

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 273.3 -20XX

代替YS/T 273.3-2012

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

### 第3部分： 氟含量的测定

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite—

Part 3:Determination of fluoride content

(送审稿）

20XX－XX－XX 发布                         20XX－XX－XX实施

- 前    言

- YS／T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为18部分：

- ——第1部分：湿存水含量的测定 重量法；

- ——第2部分：灼烧减量的测定 重量法；

- ——第3部分：氟含量的测定

- ——第4部分；铝含量的测定 EDTA容量法；

- ——第5部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第6部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法；

- ——第7部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法；

- ——第8部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法；

- ——第9部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

- ——第10部分：游离氧化铝含量的测定 重量法；

- ——第11部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第12部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第13部分：试样的制备和贮存；

- ——第14部分：元素含量的测定 X射线荧光光谱法；

- ——第15部分：镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第16部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第17部分：元素含量的测定 ICP-AES法

- ——第18部分：X射线衍射定性鉴定铝电解槽用防渗浇注料。

- 本部分为3部分。

- 本部分代替YS／T 273.3—2012《氟含量的测定》。

- 本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。与YS/T 273.3-2012相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- ——将方法二改为方法一，方法一改为方法二；方法二仅对原方法一进行编辑性修改；

——方法一主要修订如下：

1硝酸钍标准溶液浓度减小到原标准的一半；

2无水碳酸钠的用量由2克增加到2.5克，

3标定硝酸钍标准溶液时，氟化钠的量由0.2克增加到0.28克；

4称样量由0.2克增加到0.25克。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本部分方法一起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、多氟多化工股份有限公司、贵州省分析测试研究院、西北铝业有限责任公司、白银中天化工有限责任公司。

- 本部分方法一主要起草人：李小艳、冯敬东、XXX、XXX、薛旭金、施秀华。

- 本部分方法二草单位：霍煤鸿骏铝电有限责任公司、中铝抚顺铝业有限公司、山东南山铝业股份有限公司、多氟多化工股份有限公司。

- 本部分方法二主要起草人：李志辉、邓素萍、张颖、原建昌、陈鸿钧。

- 本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- ——YS／T 273.3—1994  YS／T 273.3—2006   YS／T 273.3—2012 。

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

第3部分：测定氟含量

方法一 ：蒸馏-硝酸钍容量法

1  范围

本部分规定了冰晶石中氟含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中氟含量的测定，测定范围：40％～60％。

2  方法提要

试料用碳酸钠溶解。经硫酸-水蒸气蒸馏分离氟后，以茜素磺酸钠-次甲基蓝作指示剂，用硝酸钍溶液滴定。

3  试剂

3.1  无水碳酸钠（优级纯）。

3.2  盐酸（约0.06 mol／L）。

3.3  氢氧化钠溶液（20g／L）。

3.4  硫酸（2＋1）。

3.5  高氯酸（ρ1.60g／mL）。

3.6  缓冲溶液（pH 2.7）：称取9.45g一氯乙酸，溶解于50mL氢氧化钠（1.0mol／L）中，用水稀释至

100mL，混匀。

3.7  硝酸钍标准溶液

3.7.1  配制：称取4.5g四水台硝酸钍[Th（NO3)4·4H2O]，用水溶解后稀释至1L，混匀。

3.7.2  标定：称取0.2800g预先在600℃灼烧井置于干燥器中冷却的优级纯无水氟化钠（3.1），记下质量为m1。用20mL～30mL水将氯化钠移入蒸馏烧瓶（4.4.1）中，按分析步骤6.4.3～6.4.4进行硝酸钍溶液的标定。同时做空白试验。

硝酸钍标准滴定溶液的实际浓度（c）按公式（1）计算：

……………………………………（1）

式中：

c——硝酸钍标准滴定溶液的浓度，单位为毫克每亳升（mg／mL）；

0.4525——氟化钠换算成氟的系数；

m1——称取氟化钠量，单位为毫克（mg）；

V1——标定时消耗硝酸钍标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——空白试验时消耗硝酸钍标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

3.8  茜素磺酸钠溶液（0.5g／L）。

3.9  次甲基蓝溶液（0.5g／L）。

4  仪器及设备

4.1  铂坩埚：上部直径30mm，下部直径15mm，高30mm。

4.2  高温炉：能控制温度800℃±20℃。

4.3  水蒸气发生器：容积为3L的烧瓶，塞子上插入三支内径为6mm的玻璃管。

4.3.7  双曲导管：用做将蒸气导入蒸馏烧瓶（4.4.1）中。

4.3.2  调蒸气流量管：露在外面的一端，套有带弹簧夹的橡皮管。

4.3.3  安全管：长1m。

4.4  蒸馏器：用硼酸玻璃吹制，磨中接头，由以下部分组成。

4.4.1  蒸馏烧瓶：容积250mL，中心瓶颈直径36mm，侧面管径直径20mm，长275mm，两径距离65mm。

4.4.2  蒸馏柱：柱的第一个点组到最末一个点组距离120mm，共11点组，组距12mm3个点在圆周上分布间隔为120℃。

4.4.3  温度计护套。

4.4.4  温度计：范围0℃～200℃，长250mm。

4.4.5  滴液漏斗：容积100mL。

图1  蒸馏装置示意图

4.4.6  蛇形冷凝器：长400mm。

4.5  电热器：能控制温度在150℃±1℃。

4.6  pH计：配有玻璃电极。

4.7  硼硅玻璃锥形烧杯：容量250mL。

5  试样

试样应符合YS／T 273.13中3.3的要求。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.25g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  称取2.5g碳酸钠（3.1）置于铂坩埚（4.1）中，加入试料（6.1），小心地混匀，盖上铂盖。

6.4.2  将坩埚（6.4，1）放入到预先加热到200℃的高温炉（4.2）中，然后升温到820℃±10℃，熔融20min。取出，将坩埚的底部放入冷水槽中迅速冷却，将熔融物直接移入已装有几颗玻璃球（直径2mm～3mm）的蒸馏烧瓶（4.4.1）中。

6.4.3  将500mL容量瓶置于冷凝器（4.4.6）下收集蒸馏溶液。连接蒸馏烧瓶（4.4.1）和冷凝器（4.4.6）并开始通冷却水。盖上蒸馏烧瓶，经滴液漏斗（4.4.5）加入50mL硫酸（3.4）或30mL高氯酸（3.5）。同时加热已装有三分之二的水和几小块浮石的水蒸气发生器（4.3），水沸腾前蒸气调整管（4.3.2）打开着。将蒸馏烧瓶（4.4.1）用电热器（4.5）加热到150℃。借助管4.3.2上的弹簧夹调整蒸气流量，经管4.3.1以250g／h～300g／h流量通入蒸气，并维持蒸馏烧瓶（4.4.1）中的溶液温度在150℃±1℃，并保持90min收集蒸馏液约400mL，停止蒸馏。以水洗涤冷凝器，将收集瓶中的溶液稀释至刻度，混匀。

6.4.4  移取50.00mL溶液（6.4.3）置于烧杯（4.7）中加入 0.5mL茜素磺酸钠溶液（3.8），用氢氧化钠溶液（3.3）调整至溶液呈粉红色，在pH计（4.6）指示下，逐滴加入盐酸（3.2）调到pH在4.9～5.2之间（溶液呈黄色），加入3mL茜素磺酸钠溶液（3.8）后，再用缓冲溶液（3.7）调到pH在3.4±0.1（约需缓冲溶液1mL左右）。加入0.5mL次甲基蓝溶液（3.9）。用硝酸钍标准溶液（3.7）滴定到刚刚出现蓝紫色为终点。

7  分析结果的计算

按公式（2）计算氟的质量分数（％）：

…………………………（2）

式中：

m0——移取试料质量，单位为克（g）；

c——硝酸钍标准滴定溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg／mL）；

V3——滴定样品溶液时消耗硝酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——滴定空白试验溶液时消耗硝酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

计算结果表示至小数点后2位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5％。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

F的质量分数（％）：   50.57    53.63   55.46

重复性限r   （％）：   0.20    0.30     0.33

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表1所列允许差：

表1                                           %

| 氟的质量分数／％ | 允 许 差 |
| --- | --- |
| 40.0～60.0 | 0.70 |

9  质量保证与控制

应用国家标准样品或行业级标准样品，每6个月校核一次本测定方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法二： 氟氯化铅沉淀-硝酸汞容量法

1  范围

本方法规定了冰晶石中氟含量的测定方法。

本方法适用于冰晶石中氟含量的测定。测定范围：40.00％～60.00％。

2引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 273.13-2006 的制备和贮存。

3.方法提要

试样以无水碳酸钾钠、石英砂混合，在高温下熔融，使硅与铝形成硅铝酸盐沉淀而与氟分离，在适当酸度下，加入氟铅离子，与氟形成氟氯化铅沉淀，溶于硝酸后，用硝酸汞标准溶液滴定氯离子量，间接算出氟含量。

4试剂

除非另有说明，在分析中仅使用分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水。

4.1 无水碳酸钾钠。

4.2 石英砂。

4.3 硝酸（ρ1.42g/mL）。

4.4 硝酸（ρ1.42g/mL）:(1+3)。

4.5 硝酸（ρ1.42g/mL）: 2 mol/L。

4.6 冰乙酸（ρ1.05g/mL）。

4.7 甲基橙：1g/L酒精溶液。

4.8 亚硝基亚铁氰化钠溶液：100g/L

4.9盐酸：（ρ1.19g/mL）: 0.1 mol/L。

4.10 乙酸铅溶液：（120g/L）：称取120g乙酸铅，溶于800mL水中，加入10滴冰乙酸（4.6），用水稀释至1000mL。

4.11 氯化钠标准溶液（0.1 mol/L）：优级纯氯化钠在105℃±5℃烘干1.5h，准确称取5.846g倒入烧杯中，加入150 mL水溶解后移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度摇匀。

4.12 氟氯化铅洗液：称取0.2g氟化钠溶于100 mL水中，加100 mL氯化钠标准溶液（4.11），2 mL硝酸（4.5），10滴冰乙酸（4.6），加热至40℃±1℃，在搅拌下加入30mL乙酸铅溶液（4.10）放置1h~2h将沉淀过滤，用水洗6次~7次，将沉淀洗入1500 mL容量瓶中，加水至1L水，用力振荡，放置12h后使用。用前振荡，用定量慢速滤纸过滤，滤液应透明，沉淀弃去。

4.13 硝酸汞标准溶液（0.05mol/L）：

4.13.1配制：称取硝酸汞16.7g于烧杯中，加入300 mL水、20mL硝酸（4.3，）溶解后移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度摇匀。

4.13.2标定：吸取25mL氯化钠标准溶液（4.11）于500mL锥形杯中。加入50 mL水、10mL硝酸（4.4），1 mL亚硝基亚铁氰化钠溶液（4.8），用硝酸汞标准溶液（4.13.1）滴定至白色浑浊物振荡不消失为终点。记下所消耗硝酸汞的体积，硝酸汞标准溶液的浓度公式⑴计算：

…………………………　⑴

式中：

η—硝酸汞标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V—消耗硝酸汞标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

5 仪器

5.1 铂坩埚：30 mL以上，带盖。

5.2 高温箱式电阻炉：900℃±20℃.

5.3加热磁力搅拌器或控温电热板。

6 试样

试样应符合YS/T273.13-2006中3.3的要求。

7 分析步骤

7.1试料

称取0.25g试样⑹，精确至0.0001g.

7.2 测定次数

对同一试样应独立地进行两次测定，取其平均值。

7.3 空白试验

随同试料做空白试验。

7.4 测定

7.4.1 将准确称取试样（7.1），置于铂坩埚中，加0.5 g石英砂（4.2），3 g无水碳酸钾钠（4.1），混匀再覆盖2g无水碳酸钾钠（4.1），将试样置于高温箱式电阻炉（5.2）中低温加热熔融至900℃±20℃，保持15min,取出冷却。

7.4.2用热水抽出熔块于500 mL烧杯中，并用带橡皮头的玻璃棒捣碎熔块，在搅拌下煮沸2min，冷却。将溶液移入250 mL容量瓶中稀释至刻度并摇匀，用脱脂棉干过滤（最初滤出的溶液弃去）。

7.4.3吸取过滤出的溶液100mL于300mL烧杯中，加入50mL盐酸（4.9），加2滴甲基橙指示剂（4.7），用硝酸（4.5）中和至溶液变红再过量2 mL，加10滴冰乙酸（4.6），加热至40℃±1℃，在搅拌下慢慢加入30mL乙酸铅溶液（4.10），再搅拌2min放置12h以上。

7.4.4 将溶液（7.4.3）用定量慢速滤纸过滤，用水洗烧杯一次，然后用氟氯化铅洗液（4.12）（在使用之前将洗液摇匀，过滤出清液使用）洗烧杯一次，洗沉淀四次（每次5mL ~6mL），最后用12 mL水洗烧杯一次，倒入漏斗中。等过滤完全后，用热水将滤纸上的沉淀洗入原烧杯中，用20 mL热硝酸溶液（4.4）冲洗滤纸，再用热水冲洗滤纸，搅拌使沉淀溶解（不溶时可稍加热），冷却待用。

7.4.5 向溶液（7.4.4）中加入1 mL的亚硝基亚铁氰化钠溶液（4.8），并用硝酸汞标准溶液（4.13.1）滴定出现白色浑浊振荡不消失为终点。

注1：严格遵守试剂加入量及洗涤次数。

注2：避免氯气、盐酸气的影响，严禁与焦硫酸钾同炉共熔试样。

注3：熔融及抽出时要注意勿使崩溅。

注4：用硝酸溶解沉淀时，应注意将杯壁上的沉淀溶下，如不溶可稍加热。

8 分析结果的计算

按式⑵计算氟的质量分数（%）

…………………………（2）

式中：

c————硝酸汞标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V————试料滴定时消耗硝酸汞标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0————空白滴定时消耗硝酸汞标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0————移取试料的质量，单位为克（g）。

9精密度

9.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

氟的质量分数/％：   51.21    54.23    55.45

重复性限r/％：      0.29     0.30     0.44

9.2允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表1所列允许差：

表1                                           %

| 氟的质量分数／％ | 允许差／％ |
| --- | --- |
| 40.00～60.00 | 0.60 |

10 质量保证与控制

应用国家标准样品或监控样品，使用时至少每半年校核一次本方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。