ICS 71.060.50

H 21

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 535.11—201X

氟化钠化学分析方法

第11部分：氟硅酸钠含量的测定

酸碱滴定法

Chemical analysis methods of sodium fluoride—

Part 11: Determination of sodium fluosilicate content—

Acid-alkali titrimetric method

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

YS/T 535《氟化钠化学分析方法》共分为11个部分：

第1部分：湿存水含量的测定  重量法；

第2部分：氟含量的测定  蒸馏-硝酸钍滴定容量法；

第3部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

第4部分：铁含量的测定  邻二氮杂菲分光光度法；

第5部分：可溶性硫酸盐含量的测定  浊度法；

第6部分：碳酸盐含量的测定  重量法；

第7部分：酸度的测定  中和法；

第8部分：水不溶物含量的测定  重量法；

第9部分：氯含量的测定  浊度法；

第10部分：试样的制备和贮存；

第11部分：氟硅酸钠含量的测定  酸碱滴定法。

本部分为YS/T 535的第11部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：多氟多化工股份有限公司、**、**。

本部分主要起草人：**、**。

氟化钠化学分析方法                                                第11部分：氟硅酸钠含量的测定                                       酸碱滴定法

范围

本部分规定了氟化钠中氟硅酸钠含量的测定方法。

本部分适用于氟化钠中氟硅酸钠含量的测定，测定范围为：0.30 %～1.00 %。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601-2016  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 603-2002  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

YS/T 535.10-2009  氟化钠化学分析方法  第10部分：试样的制备和贮存

方法提要

氟化钠试样溶液中存在的氟硅酸钠加热后分解成氢氟酸，用氢氧化钠标准溶液滴定，计算氟硅酸钠的质量分数。

试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

酚酞乙醇溶液（10 g/L）：配制方法应符合GB/T 603-2002中的规定。

氢氧化钠标准滴定溶液（0.1 mol/L）：配制及标定方法应符合GB/T 601-2016中的规定。

试样

试样应符合YS/T 535.10-2009中4.2的规定。

分析步骤

试料

称取1.0 g试样（5），精确至0.0001 g，为试料的质量（m）。

测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

测定

将试料（6.1）置于250 mL锥形瓶中，加入50 mL不含二氧化碳的水，加入2～3滴酚酞乙醇溶液（4.1），之后加热溶液至微沸，立即取下，以氢氧化钠标准滴定溶液（4.2）滴定至微红色30 s不消失即为终点，滴定消耗氢氧化钠标准溶液的体积V。

分析结果的计算

氟硅酸钠（Na2SiF6）的质量分数w按公式（1）计算：

%	(1)

式中：

V——滴定消耗氢氧化钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c ——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——试样质量，单位为克（g）；

M——氟硅酸钠（Na2SiF6）的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）（M=47.02）。

计算结果表示到小数点后两位。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5%。重复性限r按以下数据采用线性内插法及外延法求得。

重复性

| 氟硅酸钠的质量分数 % | 重复性限r % |
| --- | --- |
| 0.48 | 0.02 |
| 0.60 | 0.02 |
| 0.85 | 0.03 |

允许差

实验室间分析结果的差值不大于下表2所列允许差。

允许差

| 氟硅酸钠含量 % | 允许差 % |
| --- | --- |
| ≤0.50 | 0.02 |
| >0.50 | 0.04 |

质量保证与控制

应用标准样品或监控样品，使用时至少六个月校核一次本方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

试样名称和编号；

本标准编号；

分析结果；

基本分析步骤的差异；

测定中观察到的异常现象；

试验日期。

_________________________________