有色金属行业标准

YS/T 535.11-201X

氟化钠化学分析方法  第11部分：氟硅酸钠含量的测定

酸碱滴定法

编制说明

（送审稿）

2019年5月21日

氟化钠化学分析方法  第11部分  氟硅酸钠含量的测定  酸碱滴定法

（送审稿）编制说明

- 任务来源

根据工信厅科函〔2017〕40号，计划编号2017-0150T-YS《氟化钠化学分析方法  第11部分  酸碱滴定法测定氟硅酸钠含量》行业标准由多氟多化工股份有限公司负责起草，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、山东南山股份有限公司负责复验验证，白银中天化工股份有限责任公司和云南云铝润鑫铝业有限公司负责复核验证，项目于2019年完成。

- 工作简况

1. 立项目的和意义

氟化钠是一种重要的化工原料，与其他氟化盐相比，氟化钠在其适用的行业应用方面，没有明显的缺点。而氟化钠生产中的钠源价格低廉，其制造成本相对较低，相应的市场价格也比较低，对于使用厂家而言，具有成本优势，因此近年来的使用量仍有增无减。

氟化钠的生产方法有熔浸法、氢氟酸中和法、氟硅酸钠纯碱法。各生产企业根据自已的资源配置，因地制宜采用了不同的生产工艺，目前国内生产企业主要是采用了氟硅酸钠纯碱法工艺。氟硅酸钠纯碱法工艺用纯碱和氟硅酸钠反应制得无色晶体状氟化钠。该工艺生产的产品外观好，质量也好。原料多采用磷肥厂的副产品氟硅酸钠，价格较低并容易购得。生产过程化学反应温和，设备的腐蚀问题较前几种方法要小得多。工艺条件控制得好时，二氧化硅质量接近白炭黑，可作为低档次的白炭黑出售，或加工更高层次白炭黑。“三废”排放方面，除少量废气需综合利用、无废水和固废排出，属环境友好型的生产工艺。这种生产方法不同于过去的氢氟酸或氟硅酸与碳酸钠的生产工艺，标准中相对应的技术和产品变化较大，因此对于氟化钠主含量的分析方法标准内容已不能满足该产品的科研、生产等应用。此标准的制定将完善氟化钠的分析方法，提高氟化钠的分析水平。

2．项目编制组成员

本项目组由多氟多化工股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、山东南山股份有限公司、白银中天化工股份有限责任公司、云南云铝润鑫铝业有限公司组成。

3．编制单位的概况

多氟多化工股份有限公司是一家致力于高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池材料、新能源汽车的研发、生产和销售的技术创新型无机氟化工企业。公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、河南省含氟精细化学品工程实验室、河南省无机氟化学工程技术研究中心、河南省博士后研发基地，为国家高新技术企业，国家创新型试点企业，国家技术创新示范企业，中国石油和化工民营百强企业。公司中心化验室主要从事无机氟化盐、锂离子电池材料及其相关产品的检测服务，拥有ICP-MS、ICP-OES、MP-AES、比表面仪、粒度分析仪、X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜（配备牛津能谱仪）等大型设备。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是中国铅锌行业龙头企业、世界铅锌矿业旗舰企业之一。公司拥有国家级技术中心，设立了“博士后科研工作站”、“院士工作站”。公司为国家高新技术企业，拥有享受国务院特殊津贴的专家共19人。多年来，公司共获得省部级以上科技奖励超100项，其中国家级奖励13项。本院分析测试中心现有教授级高工3人、高级工程师20多人，具有优良的科研传统和较强的研究能力；配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICP-AES、ICP-MS、X射线荧光光谱仪、MLA（矿物解离度定量测定仪）、电子探针、光电直读光谱、原子荧光、原子吸收、高频红外碳硫分析仪等多套设备，技术力量和人才实力非常雄厚。

山东南山铝业股份有限公司是南山集团重点骨干企业之一，1999年成功在上海证券交易所上市。山目前旗下拥有电力、氧化铝、电解铝、铝型材、轻合金等多家大型子公司和分公司，形成一条从能源、电力、氧化铝、电解铝，到铝型材、轻合金熔铸、热轧、冷轧、铝箔的完整加工产业链。中心实验室主要检测设备有德国OBLF公司光电直读光谱仪、Thermo Electron corporation全铝分析仪，德国布鲁克X-Ray荧光分析仪、衍射分析仪、美国热电的ICP、高频红外碳硫分析仪、美国LECO碳硫分析仪等各种仪器多台（套）。

白银中天化工有限责任公司是一家由多氟多控股、中核集团参股的混合所有制企业，坐落于甘肃省白银市靖远县。主要产品为高纯冰晶石、高性能无水氟化铝、无水氟化氢和电子级超纯氟化锂等无机氟系列产品。是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业，拥有省级企业技术中心。公司引进波长色散型X射线荧光光谱分析仪、ICP-OES及其他基础专业分析设备，专研铝用氟化盐及电子级无机氟化物的分析。

云南云铝润鑫铝业有限公司位于云南省个旧市大屯镇蒙自经开区，成立于2002年7月26日，由云南铝业股份有限公司控股。是国家高新技术企业、云南省创新型企业、云南省企业技术中心、云南省知识产权优势企业、安全生产标准化二级企业（电解铝）、2018云南制造业企业50强、2018云南企业100强、云南省科技小巨人企业、云南省铝工业废弃物资源化利用新技术创新团队、云南省文明单位。

4．主要工作过程

接到标准起草任务后，多氟多化工股份有限公司立即成立了标准编制小组。首先，收集整理了本公司外购氟化钠生产厂家的生产方式。其次，根据本公司技术文件起草了本标准草案。于2017年9月在青岛参加第一次工作会议（任务落实），落实了本标准的工作任务，明确了工作组成员单位。之后，牵头优化实验条件，并开展实验室间比对，汇总分析了5个厂家的试验数据。针对验证意见，编制组根据任务情况召开内部讨论会，对试验现象进行原因分析，形成标准工作组讨论稿和讨论稿编制说明。于2018年8月在银川参加第二次工作会议（讨论）。根据会上提出的编辑性修改意见完善形成了标准征求意见稿和征求意见稿编制说明。由秘书处于2019年4月挂网征求意见，同月在浙江桐乡进行了预审，会后形成标准送审稿和送审稿编制说明。

标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准、文献、专利等的相关资料。

2）优化试验条件，并合理安排实验室间比对试验及加标回收率试验，为方法标准提供数据支撑；

3）根据技术发展水平及试验数据确定分析方法的测定范围；

4）完全按照GB/T 1.1-2009等国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

三、编制内容说明

1.范围

本部分规定了氟化钠中氟硅酸钠含量的测量原理、仪器要求、试验条件、试验步骤、精密度及质量保证与控制方法。

本部分适用于氟化钠中氟硅酸钠含量的测定。

2.分析方法

称取符合YS/T 535.10-2009中4.2的规定的试样1g（精确至±0.0001g）置于250mL锥形瓶中，加入50mL不含二氧化碳的水，加入10g/L的酚酞2～3滴，之后加热溶液至微沸，立即取下，以0.1mol/L的氢氧化钠标准溶液滴定至微红色30s不消失即为终点，记下消耗氢氧化钠标准溶液的体积。应注意，分析样品前应将颗粒大小不均匀的样品用研钵研磨均匀使之符合要求。微沸时观察到溶液即将冒泡即可。

3.条件优化

3.1称样量的确定

称取一定质量的试料，精确至0.0001g。置于250mL锥形瓶中，加50mL不含二氧化碳的水，加10mL饱和氯化钾溶液及适量冰块，保持溶液为冰水混合物，加2～3滴酚酞，以0.1mol/L的氢氧化钠标准溶液滴定出现微红色，并保持15s不消失。之后加热溶液至微沸，立即取下，用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至微红色30s不消失即为终点，记下消耗氢氧化钠标准溶液的体积V。

表1  称样量的优化

| 样品编号 | 试样质量（g） | 结果（%） | 平均值（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20171028 | 0.5 | 0.5627、0.5404、0.5629、0.5634、0.5482 | 0.5555 | 1.92 |
|  | 1.0 | 0.5611、0.5499、0.5593、0.5561、0.5581 | 0.5569 | 0.77 |
|  | 2.0 | 0.5239、0.5302、0.5210、0.5042、0.5043 | 0.5207 | 1.88 |

根据试验现象和以上结果可知：称样量为0.5g时，样品均匀性难以满足要求，且滴定终点颜色不明显；称样量为1.0g时，终点颜色容易观察，且重复性最好；称样量为2.0g时，样品较难溶解。因此选择试样质量1.0g。

3.2氢氧化钠标准滴定溶液浓度的确定

称取1.0g试样，在10mL饱和氯化钾存在的情况下，加热溶液至微沸，加2～3滴酚酞，选取0.05mol/L、0.1mol/L的氢氧化钠标准溶液滴定出现微红色，并保持30s不消失即为终点。

表2  cNaOH的优化

| 样品编号 | cNaOH（mol/L） | 结果（%） | 平均值（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20171028 | 0.05 | 0.5560、0.5694、0.5627、0.5572、0.5476 | 0.56 | 1.45 |
|  | 0.10 | 0.5611、0.5499、0.5593、0.5561、0.5581 | 0.56 | 0.77 |

由表2数据可知：氢氧化钠溶液浓度的大小对结果的准确度影响不大。用0.1mol/L氢氧化钠滴定相对标准偏差小于0.05mol/L，推荐氢氧化钠浓度选用0.10mol/L。

3.3是否加饱和氯化钾

称取1.0g试料，精确至0.0001g。置于250mL锥形瓶中，加50mL不含二氧化碳的水，加2～3滴酚酞如不呈红色，加热溶液至微沸，立即取下，用0.1mol/L的氢氧化钠标准溶液滴定至微红色30s不消失即为终点，记下消耗氢氧化钠标准溶液的体积V。

表3  饱和氯化钾试剂的加入

| 样品编号 | 饱和氯化钾 | 结果（%） | 平均值（%） | 极差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZZHX | 加 | 0.66、0.67、0.65、0.66、0.66 | 0.66 | 0.01 |
|  | 不加 | 0.67、0.67、0.67、0.66、0.66 | 0.67 |  |
| JXJH | 加 | 0.60、0.59、0.59、0.59、0.59 | 0.59 | 0.01 |
|  | 不加 | 0.60、0.60、0.59、0.60、0.60 | 0.60 |  |
| XTHG | 加 | 0.85、0.84、0.85、0.85、0.84 | 0.85 | 0.01 |
|  | 不加 | 0.84、0.85、0.83、0.85、0.83 | 0.84 |  |

由表3看出分析前加饱和氯化钾与不加饱和氯化钾对检测结果没有影响，这可能的原因是样品中已存在大量的氟化钠，作用等同于氯化钾。从节约成本及提高工作效率方面考虑建议不加饱和氯化钾。

3.4精密度实验

由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司和山东南山铝业股份有限公司对该标准方法做复验试验，其它厂家做复核试验。并且其中中金岭南进行9次独立试验，其余厂家进行11次独立实验，测定结果平均值见表4。详细结果见各厂家验证报告。由结果可知，该测定方法精密度高、重复性好。

表4 精密度

| 样品编号 厂家 | HNGC | JXJH | ZZMS | ZZHX | XTHG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多氟多化工 | 0.48 | 0.60 | 0.59 | 0.68 | 0.84 |
| 山东南山 | 0.48 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.85 |
| 云铝润鑫铝业 | 0.48 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.86 |
| 白银中天 | 0.48 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.87 |
| 中金岭南 | 0.48 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.84 |

3.5加标回收率实验

根据以上分析方法对样品XTHG、JXJH、ZZHX进行加标回收率实验，分析结果如表5：

表5 加标回收率

| 样品编号 项目 | XTHG | JXJH | ZZHX |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样质量/g | 1.0490 | 1.0617 | 1.0634 | 1.0068 | 1.0678 | 1.0342 |
| 加标量/g | 0.0102 | 0.0103 | 0.0138 | 0.0157 | 0.0117 | 0.0113 |
| 回收率% | 98.68 | 99.11 | 97.75 | 99.32 | 97.78 | 98.98 |

综上所述，该方法原理简单，操作简便，原料易得，经条件优化后精密度高，加标回收率在98%～99%能够满足氟硅酸钠的常量分析。因此推荐该方法用于分析氟化钠中氟硅酸钠。

4指标建议

在方法验证实验中，对收集来的五个样品进行氟硅酸钠的分析，其分析结果分别是0.67%、0.60%、0.48%、0.59%、0.84%，五个样品的氟硅酸钠含量在0.4%～0.9%之间。根据目前市场上生产的氟化钠的水平及我们日常对不同厂家氟化钠中氟硅酸钠的分析结果台账（表6），将方法分析测定范围定为0.3%～1.0%，满足本方法及样品分析的需求。

表6 不同样品的氟硅酸钠含量台账

| 样品编号 | 氟硅酸钠含量（%） | 样品编号 | 氟硅酸钠含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 112401 | 0.41 | 042001 | 0.47 |
| 031501 | 0.83 | 150205-1 | 0.40 |
| WLY-0501 | 0.53 | 150205-2 | 0.50 |
| 050501 | 0.46 | 150206-1 | 0.56 |
| JXWN-01 | 0.52 | 150206-2 | 0.56 |
| 032901 | 0.42 | 20140120-C17X | 0.71 |
| HNSF160201 | 0.65 | 20140120-F20 | 0.96 |
| 012901 | 0.56 | ZZHX-1 | 0.73 |
| 080701 | 0.65 | ZZHX-2 | 0.76 |
| 051601 | 0.54 | 121102 | 0.63 |
| 030801 | 0.79 | 20140120-B17X | 0.82 |
| SN-01 | 0.83 | 111001 | 0.50 |
| 062901 | 0.57 | 20141110-01 | 0.56 |
| 070901 | 0.48 | 最大值：0.96 |
| 030901 | 0.94 | 最小值：0.40 |

四、标准水平分析

目前搜集到的氟化钠的标准有GB/T 1264-1997《化学试剂 氟化钠》、YS/T 517-2009《氟化钠》、SJ/T 10087.7-91《氟硅酸钠的化学分析方法》和YS/T 535.（1～10）-2009《氟化钠化学分析方法》系列标准。在国际和国内标准方面，还没有氟化钠中氟硅酸钠含量测定的相关标准。本标准的制订将成为YS/T 535氟化钠化学分析方法系列标准的补充，完善氟化钠的分析方法，提高氟化钠的分析水平。本标准已达到国内先进水平。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前，我国没有氟化钠中氟硅酸钠含量测定的国家标准及行业标准。本标准是首次制订，与现行相关法律、法规、规章及相关强制推荐的标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议标准发布后，组织相关行业生产企业进行宣贯实施，推荐产品的分析方法，扩大标准的知悉范围。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其它应予说明的事项

无