难熔金属单晶晶向测定方法

- 编

- 制

- 说

- 明

（预审稿）

- 西安汉唐分析检测有限公司

- 2019年8月

难熔金属单晶晶向测定方法

编制说明（讨论稿）

一 工作简况

1.1  项目背景

高纯难熔金属及其合金单晶因具有一系列优异且独特的物理化学性能、力学性能，如优异的导热导电性能、塑性、高温力学性能、低放气率、抗辐射、与多种特殊介质良好的相容性等而被广泛应用于航空、航天、核能、电子、生物工程等许多高技术领域。现代科技，特别是装备制造和自动控制业等的飞速发展，为高纯难熔金属及其合金单晶的发展奠定了良好的技术基础。例如，W、Mo等合金单晶材料在1500~2000℃温度范围内的抗蠕变性能要优于抗蠕变性能最好的W合金多晶材料3~4个数量级水平，这大大延长了先进航天装备系统核心部件的工作寿命。同时，其它行业，尤其是空间科技领域的快速发展也为高纯难熔金属及其合金单晶的发展提供了广阔的应用空间。高纯难熔金属及其合金单晶材料也是固态物理、核物理等基础理论研究的关键材料。例如，高纯W186单晶。人们通过分析高纯W186单晶中子散射可以研究W原子内部电子和中子间的相互作用。周期性晶体点阵场，Ф50 mm W单晶已用于研究能量约为110 keV的F19原子核相干激励。高纯W单晶是线性加速器与碰撞器中的带电粒子束反射器、正电子束源的靶-转化器等的理想用材。铌及其合金单晶广泛应用于超导、航天、核动力工业等领域。在航天、核动力工业，俄罗斯、美国均将铌单晶替代钼、钨、钽及其合金的多晶材料用作关键元件的接收极材料。铌单晶也有望代替现有多晶材料成为谐振腔体材料。

单晶材料的力学性能及物理性能表现为各向异性，即性能和其晶向与轴向间夹角关系密切。只有该角度满足要求时，单晶材料才能满座工程应用要求。因此，准确测定单晶晶向对单晶产品质量有重要指导作用。

1.2任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2018年第一批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委【2018】2号）文件精神，批准由西北有色金属研究院负责起草国家标准标准《难熔金属单晶晶向测定方法》，项目计划编号为20173524-T-610，项目要求2019年12月前完成。

1.3  标准项目编制组情况

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安宝鸡两地三区建成标准化实验室，检测面积10000余平方米，设备200余台（套），设备资产上亿元。现有员工124名，其中技术人员70余名（教授8名，高级工程师32名，注册计量师10名）。公司是国内最大的钛合金检测机构、国内最全面的金属复合材料检测机构、国内唯一核电堆芯材料的检测机构、金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

本标准起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、西北有色金属研究院、西安交通大学、广东省工业分析检测中心、中国原子能科学研究院。

本标准主要起草人：刘竞艳、石科学、胡忠武、李来平、张晖、李杨、XX、郑剑平、王振东。

1.4  主要工作过程和内容

1.4.1  起草阶段

根据任务落实会议精神，我院材料分析中心成立《难熔金属单晶晶向测定方法》制定课题小组，完成相应的方法研究工作，汇总各验证单位数据，完成标准撰写工作。

（1）2018年1月在接到标准制定任务后，初步制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目任务书”。收集、整理相关文献资料，形成了分析方法的整体思路并开始了方法试验等工作。

（3）2018年3月云南省昆明市召开任务落实会，确定项目参与起草单位为西北有色金属研究院、西安交通大学、广东省工业分析检测中心、中国原子能科学研究院。

（4）2018年9月完成相应的分析方法研究，形成了国家标准《难熔金属单晶晶向测定方法》的讨论稿、并完成了研究报告的撰写，交编制组内部西北有色金属研究院、西安交通大学、广东省工业分析检测中心、中国原子能科学研究院等成员进行讨论，同时将验证样品一同寄往各验证单位进行复验和复合。

（5）2018年10月陆续收到各编制组单位的验证报告及反馈意见。在对各参与起草单位验证意见和建议进行汇总处理的基础上，对讨论稿进行了修改，完善了实验报告，并撰写了编制说明。

（6）2019年5月28日～5月30日，参加全国粉末冶金标准化技术委员会在乌鲁木齐召开的标准讨论会。会上西安交通大学、广东省工业分析检测中心、中国原子能科学研究院等单位的二十余位专家代表，对本标准讨论稿、编制说明进行了细致的讨论，提出了修改意见。

（7）乌鲁木齐会议结束之后，标准编制组根据讨论结果，对讨论稿进行进一步的修改完善，形成了《难熔金属单晶晶向测定方法》征求意见稿。

二 标准的编制原则

2.1  符合性：该标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2  合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.3  先进性：本方法测定时间短，操作简便；方法规范，可执行性强，工作效率高；精密度和准确度好，结果稳定性高；能很好的满足难熔金属单晶产品的检测要求；本标准涉及的内容，整体达到国内先进水平。

三 确定标准主要内容的依据

本实验用X射线衍射仪，采用平行光X射线扫描单晶样品中某晶面，借此实现单晶晶向的准确测定，该方法灵敏度高、重现性好，实用性强。主要技术工作如下：

3.1  对范围进行了修订

将标准中宏观晶体表面，修改为宏观样品表面。将使用范围修改为测定难熔金属单晶体材料低指数晶面的取向，修改后的表述更准确。

3.2  修改了规范新引用文件表述。

将第二部分术语和定义改为规范性引用文件。删除了原有的定义，参考JY/T 009的表述，对于扫描方式不做定义。

3.3  修改了原理的表述方式。

删除了原标准中原有的布拉格方程的表述方式，只保留了该方法的基本原理。将表述综合为一段话：“通常，单晶的横截面或单晶切割片表面与某一低指数结晶平面如（100）或者（111）平面会有几度的偏离，用结晶平面与机械加工平面的最大角度偏离加以体现，当一束X射线射入该到该结晶平面上，在相邻平面之间的光程差满足布拉格方程，就会产生衍射。利用计数器探测衍射线，根据其出现的位置即可确定该晶面的方向，并可以通过测量该晶面与切割表面的偏离量而获得。”

删除了标准中的图1，该图仅仅是衍射原理的说明，与本标准的原理关系不大。

删除了3.3部分，本部分与标准关系不大。

3.4  增加了对试验相关仪器的要求

新标准在4.1部分将“通过一套附件装置使其成为一束平行射线”，改为“装配产生平行光束的附件，使入射光束成为一束平行射光线。”

增加了附件要求，“4.2  需要配备可以旋转的样品台，转速可调。”

将原标准4.3部分内容调整为实验步骤5.1部分。

删除了5 干扰因素的全部内容。

3.5 删去部分实验步骤

删去了原标准中θ-θ扫描步骤。

3.6  调整部分实验步骤

将原有的通过实验测定θ角，调整为“依据所选晶面计算或查标准卡片确定被测晶面的布拉格角θ。”

将原标准中“将光管和探测器固定在2θ位置”改为“将光管固定在θ角和探测器固定在2θ位置。”，原标准说法不明确。

将原标准中“样品转动同时，做固定2θ角的θ扫描”改为“样品转动的同时，保持光管和探测器相对位置不变，做θ扫描”，原标准表述不明确。

3.7  增加了单晶单峰衍射结果

单晶衍射中存在只出现一个衍射峰的情况，此种情况样品晶向与试样表面法向夹角ω=0°。同时增加单峰的典型衍射图。

3.8  修改表述

将原标准7.2中“对称衍射峰”改为新标准6.2中“衍射峰”，实验结果中的衍射峰为位置对称，但峰型基本不对称，修改后描述更准确。

将原标准7.2中“按如下公式计算但晶体所测晶向与宏观晶体表面法向夹角（偏离角）”改为“按如下公式计算但晶体所测晶向与试样表面法向夹角（偏离角）”，采用“试样”描述更准确。

3.9  修改试验报告内容

参考其他标准内容，将本标准该部分内容进行修改，将“结果”改为“分析结果及其表示”，增加了“测定中观察到的异常现象”。

四  主要实验（或验证）的分析、综述报告

西安汉唐分析检测有限公司、西北有色金属研究院、西安交通大学共3家实验室对3块单晶样品样品偏离角的10次测定结果的平均值统计见表1~表5：

表1  西安汉唐分析检测有限公司难熔单晶偏离角测定试验

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 / % | 0.336 | 1.652 | 3.367 |
|  | 0.330 | 1.655 | 3.361 |
|  | 0.326 | 1.649 | 3.369 |
|  | 0.334 | 1.663 | 3.358 |
|  | 0.329 | 1.644 | 3.362 |
|  | 0.341 | 1.658 | 3.352 |
|  | 0.335 | 1.655 | 3.359 |
|  | 0.336 | 1.651 | 3.370 |
|  | 0.332 | 1.657 | 3.372 |
|  | 0.336 | 1.646 | 3.364 |
| 平均 | 0.334 | 1.653 | 3.363 |

表2  西北有色金属研究院难熔单晶偏离角测定试验

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 / % | 0.329 | 1.643 | 3.352 |
|  | 0.334 | 1.650 | 3.360 |
|  | 0.331 | 1.648 | 3.365 |
|  | 0.336 | 1.665 | 3.363 |
|  | 0.330 | 1.646 | 3.3699 |
|  | 0.338 | 1.652 | 3.365 |
|  | 0.326 | 1.658 | 3.357 |
|  | 0.322 | 1.651 | 3.358 |
|  | 0.343 | 1.643 | 3.370 |
|  | 0.335 | 1.644 | 3.360 |
| 平均 | 0.332 | 1.65 | 3.362 |

表3  西安交通大学难熔单晶偏离角测定试验

| 样品编号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 / % | 0.338 | 1.636 | 3.354 |
|  | 0.335 | 1.647 | 3.360 |
|  | 0.323 | 1.642 | 3.350 |
|  | 0.335 | 1.653 | 3.362 |
|  | 0.336 | 1.649 | 3.355 |
|  | 0.328 | 1.643 | 3.371 |
|  | 0.342 | 1.638 | 3.365 |
|  | 0.332 | 1.650 | 3.361 |
|  | 0.345 | 1.646 | 3.367 |
|  | 0.339 | 1.639 | 3.356 |
| 平均 | 0.335 | 1.644 | 3.360 |

五、  标准水平分析

本标准为新制定标准。国内外均未检索到相似的国家及国际标准，与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况；本标准不涉及国内外专利；本标准涉及内容全面、条款详细、在制修订过程中吸纳了国内外相关新技术；该标准与其他国家、行业标准互为补充、衔接配套，整体达到国内先进水平。

六、  与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

七、  标准中的专利及涉及知识产权

本标准起草过程中，没有检索到专利和知识产权问题。

八、  重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

九、  标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

十、  贯彻标准的要求和措施建议

本标准规范了难熔金属单晶晶向的测定，有利用整个行业分析水平的提升。本标准发布执行后，建议标准主管单位积极向生产厂家及国内外用户推广。

十一、  废止现行有关标准的建议

- 本标准为新制定标准，无废止其它标准的建议。

十二、  标准实施的预期作用

通过本标准的实施，将进一步规范难熔单晶晶向的分析检验工作，提高检测精度；指导相关行业难熔单晶产品生产和检测，提高分析检测和应用水平；对难熔单晶产业的未来发展及其产品质量控制、公平贸易方面具有重要的指导意义。

十三、  其他应予说明的事项

起草单位变更说明：西安汉唐分析检测有限公司是由西北有色金属研究院和西部材料股份有限公司两家企业的分析检测部门联合成立，成立日期为2018年8月20日。我公司成立后，原有两家单位不保留检测业务和人员设备。本标准的制定人员均已划拨到西安汉唐分析检测有限公司。为更好的完成标准起草工作，便于标准的后续推广以及其他使用单位咨询标准相关内容，特将本标准第一起草单位由西北有色金属研究院更改为西安汉唐分析检测有限公司。西北有色金属研究院作为第二起草单位参与了本标准的验证工作。

《难熔金属单晶晶向测定方法》编制组

2019年8月