000

ICS 77.160

H 63

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—20XX

增材制造用钼及钼合金粉

Molybdenum and molybdenum alloy powder for addictive manufacturing

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发 布

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发 布

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）和全国增材制造标准化委员会（SAC/TC562）联合归口。

本标准起草单位：西安欧中材料科技有限公司、广东省材料与加工研究所、西北有色金属研究院电子所、国合通用测试评价认证股份公司、北矿新材科技有限公司、西安赛隆金属材料有限责任公司、北京康普锡威科技有限公司、广州恒尚科技有限公司、中航迈特分粉冶科技（北京）有限公司、西北工业大学材料学院、珠海天威飞马打印耗材有限公司

本标准主要起草人：

增材制造用钼及钼合金粉

- 1.范围

本规范规定了增材制造用钼及钼合金粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于增材制造用的钼及钼合金粉。

- 2.规范性引用材料

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 1480 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

GB/T 1482 金属粉末流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)

GB/T 4325（所有部分） 钼化学分析方法

GB/T 5314 粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 15076.1钽铌化学分析方法 第1部分：铌中钽量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 19077 粒度分布 激光衍射法

YB/T 4395 钢 钼、铌和钨含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 3.技术要求

- 3.1化学成分

粉末化学成分应符合表1的要求。

表1 化学成分                             质量百分比

| 牌号 | 主成分（wt.%） |  |  | 杂质元素（wt.%），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | Ta | Nb | Al | Cu | Ca | Fe | Mg | Ni | Si | C | N | O |
| Mo1 | 余量 | —— | —— | 0.002 | —— | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.10 |
| MoTa | 余量 | 5.0-7.0 | —— | 0.003 | 0.02 | —— | 0.02 | —— | 0.02 | 0.004 | 0.010 | —— | 0.10 |
| MoNb | 余量 | —— | 9.0-11.0 | 0.003 | 0.02 | —— | 0.02 | —— | 0.02 | 0.004 | 0.010 | —— | 0.10 |
| 注：产品的化学成分可根据用户的特殊要求进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2粒度

粉末粒度的要求根据增材制造工艺而设定。产品的粒度要求应当在0-300μm区间可控。增材制造用粉末应满足表2要求。

表2 粒度要求

| 分类 | 粉末规格（μm） | 筛分粒度要求 | 激光粒度要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 0-63 | +63μm≤10% | D10≥15μm，D90≤65μm | 适用于粉末床激光熔融增材制造领域 |
| Ⅱ类 | 45-150 | -45μm≤10%，+150μm≤10% | —— | 适用于粉末床电子束熔化增材制造领域 |
| Ⅲ类 | 30-250 | -30μm≤10%，+250μm≤10% | —— | 适用于定向能量沉积增材制造领域 |
| 注：也可按照供货双方协商的要求。 |  |  |  |  |

- 3.3流动性

粉末霍尔流速应满足表3的要求。

表3 流动性的要求

|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霍尔流速/s/50g | ≤20 | ≤20 | ≤20 |

- 3.4松装密度

粉末的松装密度应满足表4的要求。

表4 松装密度的要求

|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松装密度/g/cm3 | ≥5.8 | ≥5.8 | ≥5.8 |

- 3.5振实密度

粉末的振实密度应满足表5的要求。

表5 振实密度的要求

|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振实密度/g/cm3 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 |

- 3.6球形率

粉末中，除去片状、条状、椭球形、哑铃形等非球形颗粒的球形粉比例应不低于90%。

- 3.7非金属夹杂

每100g粉末中，非金属夹杂应不超过3个，也可供货双方协商确定。

- 3.8 外观质量

粉末呈均匀金属光泽，无目视可见夹杂物。

- 4.试验方法

- 4.1取样

粉末的取样依据GB/T 5314的规定执行。

- 4.2 化学成分

4.2.1 产品的Ta含量分析可参照GB/T 15076.1的规定进行，也可按供需双方认可的其他检测标准执行。。

4.2.2 产品的Nb含量分析可参照YB/T 4395的规定进行，也可按供需双方认可的其他检测标准执行。

4.2.3 产品的Mg、Ca、Si、Ni、Fe、Cu、Al、C、O、H含量分析按GB/T 4325的规定进行，也可按供需双方认可的其他检测标准执行。

4.3 粒度

粉末的筛分粒度按GB/T 1480规定的方法进行检验。

粉末的激光粒度按照GB/T 19077规定的方法进行检验。

- 4.4流动性

粉末流动性按照GB/T 1482规定的方法进行检验。

- 4.5松装密度

粉末松装密度按照GB/T1479.1规定的方法进行检验。

- 4.6振实密度

粉末松装密度按照GB/T1479.1规定的方法进行检验。

- 4.7球形率

任取粉末10g，在扫描电镜或体视显微镜下，选取合适的放大倍数（通常为50倍），使得每个视场中的粉末数量大于200颗，随机选取5个视场进行拍照，分别记录片状、条状、椭球形、哑铃形颗粒数量以及粉末颗粒总数，分别计算每张照片的非球形颗粒比例并求平均值。也可按照供货双方协商的方法进行测定。

- 4.8非金属夹杂

如需方有要求，任取两份100g粉末样品，使用静电式夹杂检测设备分别进行夹杂检测，并取平均值。也可按照供货双方协商的方法进行测定。

- 4.9外观质量

粉末外观质量采用目视法进行。

- 5.检验规则

- 5.1检查和验收

- 5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2 需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

- 5.2 组批

产品应成批提交验收，每批产品应由同一种方法、相同的参数连续生产的粉末组成。

- 5.3检验项目及取样

表6 产品的检验项目及取样规则

| 检验项目 | 取样规则 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批一份 | 3.1 | 4.2 |
| 筛分粒度 | 每批一份 | 3.2 | 4.3 |
| 激光粒度 | 每批一份 | 3.2 | 4.3 |
| 流动性 | 每批一份 | 3.3 | 4.4 |
| 松装密度 | 每批一份 | 3.4 | 4.5 |
| 振实密度 | 每批一份 | 3.5 | 4.6 |
| 球形率 | 每批一份 | 3.6 | 4.7 |
| 非金属夹杂 | 每批二份 | 3.7 | 4.8 |
| 外观质量 | 逐批 | 3.8 | 4.9 |

- 5.4检验结果判定

- 5.4.1 化学成分检验不合格，则在该批产品中另取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

- 5.4.2 粒度、流动性、松装密度、振实密度、球形率、非金属夹杂检测不合格时，则在该批产品中另取双倍数量的试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

- 5.4.3 外观质量检验结果不合格，则判该袋/瓶产品不合格。

- 6.标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 6.1标志

产品每个最小包装单位上应有标识，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 生产批号；

- 粒度范围；

- 净重；

- 本标准编号

- “易燃”、“防潮”、“防火、”防止吸入”等标识。

- 6.2 包装

产品应采用塑料袋双层真空塑封包装，或以洁净的塑料桶、金属桶为容器单元，采用充惰性气体保护封装或者真空包装，包装过程中应严格控制环境避免污染。产品包装重量为5kg，也可以根据需方要求进行包装。包装容器应保证其在运输过程中的完整性，且不易破损、受潮或者使产品接触到外来污染物质。

- 6.3 运输

- 产品应在有遮盖物的环境下进行运输，运输过程应防止雨淋受潮、严禁剧烈碰撞和机械挤压，搬运过程应轻装轻卸、切勿倒置，严禁接近火种及火源。

6.4 贮存

粉末应密封存放于通风干燥处，远离火源，严禁与氧化剂、酸类、碱类等腐蚀性物质一起存放，并避免阳光直晒。

- 6.5质量证明书

每批产品应附有供方质量检验部门签发的质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 批号；

- 粒度范围；

- 净重；

- 各项分析检验结果；

- 质量检验部门印记；

- 本标准编号。

- 7. 合同（或订货单）内容

按本标准订购产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度（类别）；

- 净重；

- 本标准编号；

- 其他。