YS

YS/T XXX－XXXX

钴钼铬硅合金粉末

CoMoCrSi alloyed powders

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

H 71

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

前      言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：北京矿冶科技集团有限公司、北矿新材科技有限公司。

本标准主要起草人：

钴钼铬硅合金粉末

1  范围

本标准规定了钴钼铬硅合金粉末的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于等离子喷涂、等离子喷焊、超音速喷涂、激光熔覆用钴钼铬硅合金粉末。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480　金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

GB/T 4702.16  金属铬 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法

GB/T 5314　粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 11261  钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法

GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

3  要求

3.1  产品牌号

产品根据化学成分分为三个牌号：FCoMoCrSi-01、FCoMoCrSi-02、FCoMoCrSi-03。

3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1                                   质量分数/%

| 牌号 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co | Mo | Cr | Si | Ni | Fe | C | P | S | O |
| FCoMoCrSi-01 | 余量 | 27.0～30.0 | 7.5～9.5 | 2.0～3.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.15 |
| FCoMoCrSi-02 | 余量 | 27.0～30.0 | 16.5～18.5 | 3.0～3.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.15 |
| FCoMoCrSi-03 | 余量 | 22.0～24.0 | 17.0～19.0 | 2.0～3.0 | 15.0～17.0 | ≤1.5 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.15 |

3.3 粉末粒度

产品的粒度组成应符合表2的规定。

表2

| 粒度规格 | 粒度组成 | 推荐用途 |
| --- | --- | --- |
| 53μm～150μm | ＞150μm不大于3%，≤53μm不大于5% | 等离子喷焊 |
| 15μm～45μm | ＞75μm痕量，＞45μm不大于3%，≤15μm不大于10% | 等离子喷涂，超音速喷涂，激光熔覆 |
| 10μm～45μm | ＞75μm痕量，＞45μm不大于3%，≤10μm不大于10% | 等离子喷涂，超音速喷涂，激光熔覆 |
| 注：需方对粒度范围有特殊要求时，由供需双方协商确定。 |  |  |

3.4 外观质量

产品外观应呈灰色、均匀、无目视可见夹杂物。

4  试验方法

4.1 化学成分

4.1.1 产品的Mo、Cr、Ni、Fe、Si、P、C的分析按供需双方协商确定的方法进行。

4.1.2 产品的S含量的分析按GB/T4702.16的规定进行。

4.1.3 产品的O含量分析按GB/T 11261的规定进行。

4.2 粉末粒度

4.2.1 对于粒度规格为“53μm～150μm”的产品，粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

4.2.2 对于粒度规格为“15μm～45μm”的产品，15μm以下的粒度组成的测定按GB/T19077的规定进行；45μm以上的粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

4.2.3 对于粒度规格为0“15μm～45μm”的产品，10μm以下的粒度组成的测定按GB/T19077的规定进行；45μm以上的粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

4.3  外观质量

产品外观质量用目视检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批产品由同一生产工艺制取的、同一牌号的、同一粒度规格的粉末混合组成。每批重量不超过500kg。

5.3  检验项目及取样

产品检验项目及取样应符合表3的规定。

表3

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 粉末粒度 |  | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐瓶（或逐袋） | 3.4 | 4.3 |

5.4  检验结果判定

5.4.1化学成分检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.2 粉末粒度检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.3 外观质量检验不合格，判该瓶（或袋）产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

包装容器表面应标明：供方名称、产品名称、牌号、粒度规格、批号、重量及“防潮”字样或标志。

6.2  包装

产品用密闭的塑料瓶或铝塑真空袋密封包装，分1kg、2kg、5kg、10kg四种。

6.3  运输

产品运输时，应防止受潮，不得重压、抛摔。

6.4  贮存

产品应存放在干燥、通风、无腐蚀性环境处，防止氧化。

6.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其中注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号；

- 粒度规格；

- 产品批号；

- 净重和数量；

- 各项检验结果和供方技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度规格；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。