ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—20××

钽 酸 锂 多 晶 粉

Lithium tantalate polycrystalline powder

（ 送审稿 ）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部    发  布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：九江有色金属冶炼有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司。

本标准主要起草人：      。

钽 酸 锂 多 晶 粉

  - 范围

本标准规定了钽酸锂多晶粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

本标准适用于高纯氧化钽和高纯碳酸锂合成制得的钽酸锂多晶粉，主要用于生产钽酸锂晶体。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.2 金属粉末  松装密度的测定  第2部分：斯柯特容量计法

GB/T 3249 金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法

GB/T 5314 粉末冶金用粉末  取样方法

GB/T 15076（所有部分） 钽铌化学分析方法

  - 要求

    - 产品牌号

- 产品牌号为：LT-1。

    - 化学成分

- 产品的化学成分应符合表1的规定。

- 表1                    %（质量分数）

| 产品牌号 | LT-1 |  |
| --- | --- | --- |
| 主含量，不小于 | LiTaO3 | 99.995 |
| 杂质含量 ，不大于 | Al | 0.0003 |
|  | Ca | 0.0003 |
|  | Fe | 0.0003 |
|  | K | 0.0002 |
|  | Mo | 0.0001 |
|  | Na | 0.0005 |
|  | Nb | 0.0005 |
|  | Sb | 0.0005 |
|  | W | 0.0001 |
|  | Zr | 0.0001 |
|  | F | 0.0015 |
| 灼减量，不大于 |  | 0.10 |
| 注：（1）LiTaO3的主含量为100%减去表中杂质元素（不包括灼减量）实测值总和的余量； （2）灼减量为产品在850℃下灼烧1h后失去的重量百分比的实测值。 |  |  |

    - 物理性能

- 供方应按需方要求提供产品的平均粒径和松装密度。

    - 外观质量

      - 产品呈白色粉末状结晶体或白色沙粒状结晶体。

      - 产品无目视可见的夹杂物，颜色均匀。

    - 其他

- 需方如对产品有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在合同（或订货单）中注明。

  - 试验方法

    - 产品的化学成分中Al、Fe、K、Mo、Na、Nb、Sb、W、Zr的分析方法按GB/T 15076的规定进行，其他杂质含量的分析按供需双方认可的方法进行。

    - 产品的平均粒径分析方法按GB/T 3249的规定进行。

    - 产品的松装密度分析方法按GB/T 1479.2的规定进行。

    - 产品的外观质量用目视检查。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一牌号、同一工艺生产的产品混合料组成，每批产品净重不大于500kg。

    - 检验项目

      - 每批产品应进行化学成分、物理性能和外观质量的检验。

      - 每批产品的质量一致性检验项目应符合表2的规定。

- 表2

| 检验项目 | 取样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 平均粒径 | 按GB/T 5314规定进行 | 3.3 | 4.2 |
| 松装密度 | 按GB/T 5314规定进行 | 3.3 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐批 | 3.4 | 4.4 |

    - 检验结果判定

      - 产品的化学成分分析检验结果不合格时，另取双倍试样对不合格项目进行重复检验。如仍有一个结果不合格时，判该批产品不合格。

      - 产品的物理性能分析检验结果不合格时，另取双倍试样对不合格项目进行重复检验。如仍有一个结果不合格时，判该批产品不合格。

      - 产品的外观质量不符合规定时，判该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

    - 标志

      - 每袋产品应附标签，标明生产厂名称、商标、牌号和批号。

      - 产品应包装成桶（或箱），每桶（或箱）应注明：

a）生产厂名称、商标；

b）产品名称和牌号；

- c）批号。

    - 包装、运输、贮存

      - 产品用双层塑料袋包装，每袋净重不超过5kg。外装桶（或箱），每桶（或箱）不超过25kg。

      - 产品运输时应用防雨运输工具。

      - 产品应存放于无酸、碱气氛之处，不得露天堆放，严防受潮。

      - 产品的存放期不宜超过一年。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期（或包装日期）。

  - 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）产品净重；

d）本标准编号；

e）其他要求。