ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

钯化合物分析方法

氯含量的测定

离子色谱法

Method for chemical analysis of palladium compounds

Determination of chlorine content

Ion chromatography

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 国家市场监督管理总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：浙江微通催化新材料有限公司，贵研铂业股份有限公司，江西省汉氏贵金属有限公司，陕西瑞科新材料股份有限公司，紫金矿业集团股份有限公司，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼，长春黄金研究院有限公司。

本标准主要起草人：潘剑明、王冠群、魏小娟、马银标、魏青、谢智平、施春苗、鞠景喜、刘斌。

钯化合物分析方法

氯含量的测定

离子色谱法

1  范围

本标准规定了钯化合物中氯含量的测定方法。

本标准适用于硝酸钯、硫酸钯、醋酸钯、四（三苯基膦）钯、三（二亚苄基丙酮）二钯等钯化合物中氯含量的测定。测定范围见表1。

表1 测定范围

|  | 质量分数% |
| --- | --- |
| 硝酸钯、硫酸钯 | 0.0005~0.050 |
| 醋酸钯、四（三苯基膦）钯、三（二亚苄基丙酮）二钯 | 0.0100~0.50 |

2  方法提要

硝酸钯、硫酸钯采用水合肼还原，使化合物中的钯析出，上清液用离子色谱测定；醋酸钯、四（三苯基膦）钯、三（二亚苄基丙酮）二钯用氧弹燃烧预处理后，经碳酸钠/碳酸氢钠溶液吸收，离子色谱仪测定氯的质量分数。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和相当一级纯度的水。

3. 1 氢氧化钠。

3. 2 碳酸钠。

3. 3 碳酸氢钠。

3. 4 水合肼（ρ 1.03 g/mL）。

3. 5  淋洗液（3.2 mmol/L碳酸钠 + 1.0 mmol/L碳酸氢钠溶液）：称取0.3392 g碳酸钠（3. 2）和0.0840 g碳酸氢钠（3.3）加入适量水溶解，转入到1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3. 6 吸收液（4.5 mmol/L碳酸钠 + 4.25 mmol/L碳酸氢钠溶液）：称取0.4770 g碳酸钠（3.2）和0.3570 g 碳酸氢钠（3.3）加入适量水溶解，转入到1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3. 7 氯离子标准贮存溶液：称取0.1649 g氯化钠（基准试剂），置于100 mL烧杯中，加入10 mL水，低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 µg氯。

3. 8 氯离子标准溶液：移取5.00 mL氯离子标准贮存溶液（3.7），置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50 µg氯。

3. 9 氧气：纯度不低于99.9%。

4  设备

4.1 离子色谱仪，配有电导检测器。

4.2 氧弹燃烧装置。

所有玻璃器皿使用前均需用2 moL/L 氢氧化钠溶液浸泡4 h，用超纯水冲洗3~5次晾干备用。

5  分析步骤

5.1 试料

称取0.20 g试样，精确至0.000 1 g。

5.2 平行试验

平行地进行两次测定，取其平均值。

5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

5.4 测定

5.4.1 试样溶液的制备

5.4.1.1 硝酸钯、硫酸钯试样制备

（1）将试样（5.1）置于100 mL烧杯中，加入20 mL水，边搅拌边滴加0.3mL(约六滴)水合肼，待沉淀析出后，90度水浴加热至溶液澄清。

（2）将沉淀后的溶液转入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。上清液再经0.22 µm微孔滤膜过滤，待测。

5.4.1.2 醋酸钯、四（三苯基膦）钯、三（二亚苄基丙酮）二钯试样制备

（1）称取试样（5.1）用称量纸包住，系上棉线放入坩埚中；打开氧弹，取一根约9cm长的点火丝,将上述棉线在点火丝上绕一圈并打结；在氧弹内加入30mL碳酸钠/碳酸氢钠吸收液（3. 6），拧紧氧弹；

（2）连续充放氧气3次赶出氧弹内的空气，然后充氧气，当压力表的指针为3.0 MPa时停止充氧；将氧弹放入点火控制器的冷却箱中点火；按住点火开关3秒后，关闭电源,取下氧弹，并不时摇晃氧弹，使吸收更完全。

（3）吸收完毕后，用放气阀放气，拧开氧弹，将吸收液转入100 mL容量瓶中，用水洗涤坩埚、点火丝杆、氧弹盖子内表面和氧弹内壁，倾入同一容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，溶液再经0.22 µm微孔滤膜过滤，待测。

5.4.2 于离子色谱仪上，待基线稳定后，测量系列标准溶液中氯元素的峰面积，工作曲线相关系数应在0.999以上，否则需要重新进行标准化或重新配制系列标准溶液进行标准化。

5.4.3 在与工作曲线测定相同条件下，测量试液及随同试料空白中氯元素的峰面积，扣除空白值，从工作曲线上查出氯元素的质量浓度。

5.6 工作曲线的绘制

5.6.1 分别移取0 mL、0.20 mL、1.00 mL、4.00 mL、10.00 mL、20.00 mL氯离子标准溶液（3. 8）于一组100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此工作液中氯离子的质量浓度分别为0 µg/mL、0.10 µg/mL、0.50 µg/mL、2.00 µg/mL、5.00 µg/mL、10.00 µg/mL。

5.6.2 在推荐的离子色谱仪工作条件下，以氯元素的质量浓度为横坐标，峰面积为纵坐标绘制工作曲线。

6试验结果处理

氯含量以氯的质量分数wCl计，按公式（1）计算：

wCl＝(ρ1−ρ0)⋅V×10−6m×100%…………………………………………(1)

式中：

ρ1——试料溶液中氯元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）。

ρ0——空白试液中氯元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）。

V——待测试液的体积，单位为毫升（mL）。

m——试样重量，单位为克（g）。

分析结果保留三位有效数字。

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5 %，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

|  | 氯的质量分数/% | 重复性限/% |
| --- | --- | --- |
| 硫酸钯、硝酸钯 | 0.00856 | 0.000853 |
|  | 0.00438 | 0.00108 |
|  | 0.00913 | 0.00138 |
|  | 0.0181 | 0.00124 |
| 醋酸钯、四（三苯基膦）钯、三（二亚苄基丙酮）二钯 | 0.0864 | 0.00629 |
|  | 0.347 | 0.0386 |
|  | 0.0143 | 0.00902 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按以下表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性限

|  | 氯的质量分数/% | 再现性限/% |
| --- | --- | --- |
| 硫酸钯、硝酸钯 | 0.00856 | 0.0245 |
|  | 0.00438 | 0.0113 |
|  | 0.00913 | 0.0252 |
|  | 0.0181 | 0.0503 |
| 醋酸钯、四（三苯基膦）钯、三（二亚苄基丙酮）二钯 | 0.0864 | 0.235 |
|  | 0.347 | 0.531 |
|  | 0.0143 | 0.0508 |

8  试验报告

──试样；

──使用的标准；

──分析结果及其表示；

──与基本分析步骤的差异；

──测定中观察到的异常现象；

──实验日期。

──────────────────