ICS 77.150.20

H 61

高强度镁合金棒材

High strength magnesium alloy bars

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

中华人民共和国国家标准

GB/T ＸＸＸＸ－20ＸＸ

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：重庆大学、重庆市科学技术研究院、有研工程技术研究院有限公司、山西银光华盛镁业股份有限公司、中南大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、东北轻合金有限责任公司、贵州安吉航空精密铸造有限责任公司、重庆昱华新材料科技有限公司

本标准主要起草人：王敬丰、潘复生、彭建、蒋斌、程仁菊、张奎、李伟莉、刘楚明、郑明毅、李永军、王迎新、高新宇、周明、刘涛、蒋树农、冉兴、宋江凤、董汉武、李兴

高强度镁合金棒材

1 范围

本标准规定了高强度镁合金棒材的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于抗拉强度不小于350MPa的变形镁合金圆棒、方棒、六角棒（以下简称棒材），棒材可通过热挤压、拉制变形中一种或多种工艺获得。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4297   变形镁合金低倍组织检验方法

GB/T 5153   变形镁及镁合金牌号和化学成分

GB/T 5155   镁合金热挤压棒材

GB/T 6519-2013   变形铝、镁合金产品超声波检验方法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13748（所有部分）  镁及镁合金化学分析方法

GB/T 16475  变形铝及铝合金状态代号

GB/T 16865  变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 32792  镁合金加工产品包装、标志、运输、贮存

YS/T 1036   镁稀土合金光电直读发射光谱分析方法

ISO 3116   Magnesium and magnesium alloys - Wrought magnesium and magnesium alloys

3 技术要求

3.1 产品分类

3.1.1牌号、状态

产品的牌号、状态应符合表1的规定。

表1 合金牌号、状态

| 合金牌号 | 状态 |
| --- | --- |
| AQ80M、VW75M、VW83M、VW84M、VW93M、VW94M、VW84N、WN54M、VWN921 | H112 / T5 / T6 |
| 注：需方需要其他牌号、状态时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明。 |  |

3.1.2 产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用AQ80M牌号制造的、状态为H112、直径为40mm、长度为3500mm的圆形棒材，标记为：

圆棒 GB/T XXXXX-20XX －AQ80M -H112－ Φ40×3500

示例2：

用VW84M牌号制造的、状态为T5、截面为230×140mm的非定尺方棒，标记为：

方棒 GB/T XXXXX-20XX－ VW84M -T5－ 230×140

示例3：

用VW75M牌号制造的、状态为T5、直径为120mm、A级精度的非定尺六角棒，标记为：

六角棒 GB/T XXXXX-20XX－ VW75M -T5－ 六 120 A级

3.2 原材料与生产工艺保证

3.2.1 原材料

供方应采用能有效保证棒材成分的原材料，保证原材料具有足够纯度。具体原材料要求，由供需双方协商确定。

3.2.2 生产工艺保证

供方应采用能有效保证棒材性能的生产装备和工艺，并采取完善的质量保证措施，以保证棒材质量稳定，且满足本标准要求。

3.3 化学成分

VW93M、VW94M、VW84N、WN54M和VWN921牌号的化学成分应符合的规定，其他牌号的化学成分应符合GB/T 5153的规定。杂质元素含量以及化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

表2 化学成分

| 合金组 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | Gd | Y | Zn | Zr | Mn | Sr | Al | Ag | Er | Nd | Si | Fe | Cu | Ni | 其他元素 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 总计 |
| MgGdY | VW93M | 余量 | 8.0～9.5 | 1.8～3.5 | - | 0.3～0.7 | - | - | - | 0.02～0.50 | 0.02～0.30 | - | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| MgGdYZnZr | VW94M | 余量 | 8.5～9.5 | 3.5～4.5 | 0.8～1.5 | 0.4～0.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.3 |
| MgGdYNiMn | VW84N | 余量 | 7.9～9.0 | 3.5～5.0 | - | - | 0.6～1.0 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 1.0-3.0 | 0.02 | 0.2 |
| MgNiY | WN54M | 余量 | - | 4.5～6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 3.5～5.0 | 0.02 | 0.2 |
| MgGdYZnNdZr | VWN921 | 余量 | 8.8～9.8 | 1.6～2.4 | 1.6～2.4 | 0.4～1.0 | - | - | - | - | - | 0.7～1.4 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.2 |
| 注：元素含量为上下限者为基体元素和合金元素，元素含量为单个数值者为杂质元素，单个数值表示最高限量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 尺寸允许偏差

棒材的尺寸允许偏差应参考GB/T 5155的规定。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

3.5 室温力学性能

产品的室温纵向力学性能应符合表3的规定。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

表3 棒材的室温纵向力学性能

| 合金牌号 | 棒材规格（圆棒直径，六角棒、方棒内切圆直径） mm | 状态 | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定非比例延伸强度Rp0.2/MPa | 断后伸长率 A/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |  |
| AQ80M | ≤80 | T6 | 370 | 260 | 4.0 |
|  | 80~160 | T6 | 365 | 240 | 3.0 |
| VW75M | ≤20 | T5 | 430 | 350 | 5.0 |
|  | 20~160 | T5 | 350 | 250 | 3.0 |
| VW83M | ≤100 | T5 | 420 | 320 | 8.0 |
| VW84M | ≤65 | H112 | 380 | 300 | 10.0 |
|  |  | T6 | 470 | 340 | 6.0 |
|  | 65~160 | H112 | 360 | 230 | 9.0 |
|  |  | T5 | 440 | 350 | 8.0 |
| VW93M | ≤80 | T5 | 390 | 300 | 8.0 |
|  | 80~160 | T5 | 350 | 280 | 5.0 |
| VW94M | ≤80 | H112 | 375 | 290 | 10.0 |
|  |  | T5 | 420 | 330 | 8.0 |
|  | 80~160 | H112 | 370 | 270 | 8.0 |
|  |  | T5 | 400 | 330 | 5.0 |
| VW84N | ≤80 | H112 | 370 | 260 | 9.0 |
|  |  | T5 | 460 | 340 | 5.0 |
|  | 80~160 | H112 | 350 | 240 | 8.0 |
|  |  | T5 | 420 | 310 | 4.0 |
| WN54M | ≤80 | H112 | 370 | 280 | 7.0 |
|  | 80~160 | H112 | 350 | 260 | 6.0 |
| VWN921 | ≤50 | H112 | 350 | 280 | 20.0 |
|  |  | T5 | 370 | 270 | 15.0 |
|  |  | T6 | 390 | 280 | 9.0 |
| 注：表中不涉及的其他规格棒材力学性能由供需双方商定。 |  |  |  |  |  |

3.6 低倍组织

3.6.1 产品的低倍组织试样上应检验非金属夹杂物（含溶剂夹渣）、气孔、初晶偏析、锰夹杂、大晶粒、缩尾、粗晶环、光亮环、挤压裂纹、压折、片层状断口及流纹不顺等破坏金属连续性的缺陷。

3.6.2 产品低倍组织试样上允许有深度不超过直径偏差（合同规定值）之半的成层（冷隔）存在。如要求无成层棒材，应在合同中注明。

3.7 超声波探伤

产品的超声波检验验收等级由供需双方协商确定，并列入订货单（或合同）。如无特殊要求，则须达到A级以上验收等级。

3.8 外观质量

3.8.1 产品表面应清洁，不应有打磨不能除掉的裂口、斑疤、腐蚀斑点、各种压入物以及反应棒材内部裂纹的集中光亮圈。对这些缺陷允许在防腐处理以前进行打磨精修，但深度不得超过棒材直径允许的负偏差，修整后用砂纸抛光。裂纹不允许打磨。

3.8.2 产品表面允许有不影响用户使用的压伤、碰伤、气泡、擦伤、划伤、凸起、凹陷等缺陷，但缺陷深度不得超过合同规定的外形尺寸的允许负偏差。

3.8.3对于直径小于160mm的产品，挤压痕的深度不得超过0.1mm，对于直径大于或等于160mm的产品，挤压痕深度不得超过0.3mm。

3.8.4 需方要求对产品表面进行防腐处理时，应由供需双方商定处理，处理方法包括但不限于磨光、涂油和覆膜等，并在购销合同（或订货单）中注明。涂油应均匀，不暴露基体金属。

4 试验方法

4.1 化学成分

产品的化学成分分析方法按GB/T 13748（所有部分）或YS/T 1036的规定进行。

4.2 尺寸偏差

产品的直径用精度不低于0.02 mm 的通用量具测量,长度用精度为不低于1 mm的量具测量,其他尺寸采用相应精度的量具进行测量。

4.3 力学性能

产品的纵向室温力学性能检验按GB/T 16865规定的方法进行。

4.4 低倍组织

产品的低倍组织检验按照GB/T 4297规定的方法进行。

4.5 超声波探伤

产品的超声波检验按GB/T 6519-2013规定的方法进行。

4.6 外观质量

在自然散射光条件下，目视检查产品的外观质量。对不能确定深度的缺陷可以修磨，必须保证修磨后的棒材尺寸不超出允许偏差范围。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式相供方提出，由供需双方协商决定。属于表面质量及外形尺寸的异议，应在收到产品起一个月内提出，属于其他性质的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一熔次、同一状态、同一加工工艺和同一规格的产品组成。批重不限。

5.3 检验项目

每批棒材出厂前应进行化学成分、尺寸偏差、力学性能、低倍组织、探伤及外观质量的检验。

5.4 取样

产品的取样应符合表4的规定。

表4 取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验的方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按照GB/T 17432的规定进行，每批取1个试样。 | 3.3 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 任意部位，逐根检验。 | 3.4 | 4.2 |
| 室温力学性能 | 按照GB/T 16865的规定进行取样。室温拉伸样品均在1/2半径处平行于轴向取样。每批按根数取10%，不少于2根，每根取1个试样，有规定非比例延伸强度要求的，仅测定试样数量的50%，但不少于2个。 | 3.5 | 4.3 |
| 低倍组织 | 挤压尾端取样。每批按根数取10%，不少于2根，每根取1个试样。 | 3.6 | 4.4 |
| 超声波探伤 | 任意部位，逐根检验。 | 3.7 | 4.5 |
| 外观质量 | 任意部位，逐根检验。 | 3.8 | 4.6 |

5.5检验结果的判定

5.5.1 化学成分不合格时，判该批不合格。

5.5.2 力学性能不合格时，应从该批棒材中另取双倍数量的试样进行重复实验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样不合格，则判该批产品不合格。经供需双方商定允许供方逐件检验时，合格者交货。

5.5.3 尺寸偏差不合格时，判该根不合格。

5.5.4 超声波探伤不合格时，判该根不合格。

5.5.5 外观质量不合格时，判该根不合格。

5.5.6 在低倍组织中出现缺陷按如下方式进行判定：

（a）因缩尾、粗晶环、光亮环、成层不合格时，允许对不合格棒材切去一定长度后重复试验，直至合格。其余棒材或逐根检验，合格交货，或按复验至合格的棒材最大切尾长度切尾后交货。

（b）当出现非金属夹杂物、气孔、初晶偏析、锰夹杂、大晶粒、压折、层片状断口及流纹不顺等缺陷时，该根棒材由供需双方协商处理。

（c）低倍组织试样中有裂纹时，判该根报废。

6 标志、包装、运输和贮存及质量证明书

6.1 标志

6.1.1 产品标志

6.1.1.1 应在验收合格的产品前端应打上如下印记（或挂有如下印记的标牌）：

a）供方技术监督部门的印记；

b）牌号；

c）状态；

d）规格；

e）批号(直径大于或等于40 mm 的棒材前端打印记；直径小于40 mm的棒材前端每批（或每箱）栓挂两个标牌)。

6.1.1.2 在验收合格的直径大于或等于20 mm的棒材，其挤压尾端还应打上“W”字样。

6.1.2 包装标志

产品的包装箱标志参照GB/T 32792的规定进行。

6.2 包装、运输和贮存

6.2.1 产品进行表面氧化处理后涂油包装，如有特殊要求，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

6.2.2 产品的包装、运输、贮存的其他要求参照GB/T 32792的规定执行。

6.3 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）牌号；

d）状态；

e）规格及精度等级；

f）批号；

g）净重及件数；

h）各项分析项目的检验结果；

i）供方技术监督部门的检印；

j）本标准编号；

k）包装日期（或出厂日期）。

7 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）中应包括以下内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）状态；

d）尺寸规格及允许偏差；

e）净重或件数；

f）需方的特殊要求：

——特殊的尺寸偏差要求；

——特殊的拉伸力学性能要求；

——特殊包装要求；

——其他特殊要求；

g）本标准要求的应在合同中注明事项；

h）本标准编号；

i）其他。