《回收铋原料》

国家标准编制说明

（送审稿）

回收铋原料国家标准编制小组

二○一九年九月

一、任务来源和背景

永兴县以含金银废渣、废水为原料，采用传统工艺提取金银等稀贵金属已有300多年历史，自改革开放以来，金银产业为永兴县的经济社会发展做出了突出贡献，也为永兴县赢得了“中国银都”的美誉。在金银产业发展的鼎盛时期，全县共有小型冶炼企业一千多家，尤以柏林、洞口、太和等乡镇为盛，年可处理全国冶炼企业提供的各种废渣、废料、废水100多万吨，可综合回收铅、铜、铋、锑、锡、碲、硒等20多种有价金属，实现产值100多亿元，因此，永兴县也成为了全国最早的循环经济试点县之一，并获得了“国家稀贵金属再生利用产业化基地”、“国家城市矿产示范基地”、“国家涉重金属类危险废物集中利用处置基地”等金字招牌。随着产业的不断发展，在新的形势下，环保要求越来越高，2012年永兴县的整个有色金属综合回收产业全面进入了整合升级的新时代，通过重组只保留30家企业，并且要全部入园，企业的产能规模都进行了重新调整布局，各种金属原料特别是冶炼废渣原料的管理也越来越严，怎样去规范冶炼综合回收企业产、供、销各个环节按照国家环保政策标准管理，是一项迫在眉睫的重要任务。

为实现这一目标，2015年，由原永兴县质量技术监督局发起，湖南省荣鹏环保科技有限公司主持编制了《回收铋原料》的国家标准申报初稿，几经修改标准名称和内容，2017年再次上报国家有色金属标准化技术委员会，根据国家标准化管理委员会《关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知（国标委综合（2017年）128号）》下达的计划，计划编号为：20173789-T-610。由湖南省荣鹏环保科技有限公司为主要起草单位，广东先导稀材股份有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、湖南金旺铋业股份有限公司、湖南铋业有限责任公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、湖南省金润碲业有限公司、永兴鑫裕环保镍业有限公司等单位参与，全国有色金属标准化技术委员会TC243归口。

二、标准制定的目的意义

目的：

本标准所指的回收铋原料，是生产、加工、科研、流通、消费等不同领域产生的各种含有铋金属元素的回收铋原料总称。目前，市场产生的回收铋原料名目繁多，国家虽然已经发布实施了《铟废料》和其他一些金属的合金废料等标准，却还没有回收铋原料标准。因此，根据我国铋资源现有的情况，制订出一个实用和相对规范完善的《回收铋原料》国家标准，对涉及铋金属元素生产、加工、使用的单位，进一步规范管理，提高资源利用率，确保环保安全是十分必要的。

意义：

1、进一步完善国家金属废料标准体系。

迄今为止，国家现已制定颁布了各种金属原料、废料、产品等方面的标准，这对相关企业的发展和国民经济的发展起到了重要的作用。具查，目前国家还没有回收铋原料的相关国家标准，因此，制定《回收铋原料》标准，对回收铋原料进行科学的分类，统一技术要求、试验方法、检验规则、标志、收集、包装、运输和贮存等，规范市场行为，规范我国再生金属的回收利用、生产加工和贸易，完善我国回收有色金属原料标准体系具有十分重要的意义：

2、有利于循环经济产业的发展。

回收铋原料有的是以单一的金属状态存在，有的是以合金或者化合物的形态存在，这些合金和化合物里面含有金、银、铅、锡、碲等多种金属，具有很高的回收价值，尤其对于再生资源综合回收利用企业，充分利用这些原料可以直接生产回收加工出铋、高纯铋和其他有价金属，节约了资源、减少了污染、降低了成本、提高了经济效益，符合国家循环经济产业发展的政策要求。

三、回收铋原料概况

1、基本性质

回收铋原料是指来源于生产、科研、流通、消费等不同的领域的特殊工业原料，回收铋原料具有种类繁多、成分复杂的特点，在回收加工的过程中，也可能造成一定的环境污染，如果不能科学地管理和及时妥善收集处理，将对人体健康和生态环境造成影响；其次，这些废料里面含有的金、银、铜、铋、碲、硒等多种有价金属，是有色金属再生回收企业不可多得的原材料，具有极高的经济价值和应用价值。

2、类别

回收铋原料按照物理形态及存在方式分为V类：Ⅰ类为回收铋原料；Ⅱ类为回收铋合金原料；Ⅲ类为回收铋化工原料；Ⅳ类为回收铋有色冶金富集物原料；Ⅴ类为回收铋电子原料。

Ⅰ类：回收铋原料——是金属铋产品加工产生的碎屑、粉末和废弃的金属铋产品等。

回收铋原料不同于其它铋废料，它本身是金属铋产品经过铸模等物理加工后产生的一些形状不规则、质量不大、数量不多、铋含量都很高，一般都在90%以上，而且没有其它金属杂物在里面，或者是在售后运输、装卸等过程中出现意外造成包装破损导致砖石等杂物的混合，经过简单回炉加工后可以直接使用的回收铋金属原料，例如废铋珠、铋条、铋针、废铋粒、废铋丝、纯铋加工碎屑、废弃的铋粉、纯铋加工产生的粉末等，我们公司通过多种形式的调查和了解得知，湖南金旺铋业股份有限公司是我国最大的铋生产企业，公司根据客户的需要生产铋珠、铋针等产品，但是生产量不大，年产正品只有数百公斤，或者在铸锭操作时也会产生一些报废的铋屑、铋块，当然，这些废料的数量不多，而且基本上是自己公司再次回收利用。其次是铋产品在装卸和运输过程中，因各种原因致使包装破损掉在地上，铋金属本身就易碎，这难免就会掺杂一些泥沙，而贸易企业又无法回炉，只有返还生产企业去重新加工了，澧县华峰锌业有限公司、湖南铋业有限责任公司也是类式的情况，如果这些公司的金属铋废料因其他原因愿意出售的，很多再生资源利用企业还是可以接受的。

Ⅱ类：回收铋合金原料——是含铋合金加工或生产过程产生的边角料、余料和不合格品等。

铋同铅、锡、锑、铟等金属组成的合金，称之为铋合金。铅铋合金，又被成为低温合金，或者低熔点合金，或者易熔合金。主要是有熔点较低的铅和铋组成的，还加入了其他的一些金属，用以调节合金的熔点。广泛应用于印刷、铸铁、报警装置等各个方面。

回收铋合金原料主要来源于生产和使用铋合金类产品的企业，基本上是因为报废和废弃以后可以再生利用的产品，一般熔点都比较低，其分类有锡铋合金、铅铋合金、铜铋合金及保险丝、易熔片、废锡铋模具、焊料等等，品种繁多，应用广泛。如深圳市俊霖技术发展有限公司是一家专门生产锡铋合金的企业，生产过程中难免也有一些不合格产品，但这种不合格产品一般还是可以重新加工使用的，即使不能再次利用的话，也可以销售给回收利用企业。

Ⅲ类：回收铋化工原料——是铋化工产品生产过程中出现的一些不合格产品，或者科研、金属检测等机构在保管、使用铋化工产品时导致的失效产品，包括铋氧化物、氢氧化铋、铋盐等。

回收铋化工原料多数是一些工厂生产时，因多方原因导致的少部分的不合格产品，或者在某些科研、金属检测等机构对这些铋盐保管出了问题导致失效的产品，这类回收铋化工原料的数量也不多，丢掉又可惜，还是有回收价值的。目前，湖南铋业有限责任公司，郴州雄风环保科技有限公司有氧化铋、氯化铋、硝酸铋等铋盐的生产线，而且市场行情也很较好。

Ⅳ类：回收铋有色冶金富集物原料——包括含铋的氧化物、合金等有色金属冶炼铋富集物。

回收铋有色冶金富集物原料数量大，种类繁多，品位不一样，生产厂家更是遍布全国，株冶、江铜、铜陵有色、豫光金铅等上市公司有多种回收铋有色冶金富集物原料，郴州市、永兴县的有色金属资源综合利用企业，在火法和湿法工艺生产产生的烟灰、炉渣、浸出渣等富集物原料中都含有铋金属，品位低的只有1%，高的有35%以上。低品位的通过多次富集以后，品位会提高到5%以上，但是在交易中一般不计价。品位高的计价系数比较高。

Ⅴ类：回收铋电子原料——包括含铋的废旧电器元器件、废储能电池等。

回收铋电子原料很多，如压敏电阻、锡铋膏、温差电偶、废储能电池等等，应用分散广泛，数量也很大，如果拆解分类后，有些可以纳入铋合金类的，由于回收铋电子原料的处置和其他含铋二次资源不一样，拆解分类要专门的企业来做工序繁杂，成本也高，如湖南汨罗循环经济产业园区有多家企业就可以完成拆解分类工作；广东清远循环经济产业园的处置企业有：清远华清再生资源投资开发有限公司（负责再生资源的进口、拆解加工和销售）、广东华清废旧电器有限公司等，从这些回收铋电子原料里面回收提取铋金属也是非常有价值的。

四、国内外标准收集情况

据查，目前国内外还没有关于《回收铋原料》的国家标准。

五、编制原则

1、有利于促进科技进步，提高产品质量的原则；

2、有利于合理利用资源，提高经济效益的原则；

3 、符合客户的需要，保护消费者利益、促进对外贸易的原则；

4 、遵循科学性、先进性、统一性和可操作性的原则。

六、编制依据

1、国内样本及生产原料；

2、市场需求和用户要求；

3、生产过程的原料及样品数据。

七.法律法规依据

1、《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕42号）

2、《国务院关于印发《中国制造2025》的通知》（ 国发（2015）28号）

3、《关于印发《原材料工业两化深度融合推进计划[2015-2018年]的通知》（工信部原[2015]25号）

4、《废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策》 （国家环境保护总局文件  环发[2006]115号）

5、《电子废物污染环境防治管理办法》 （国家环境保护总局令  [2007]，第40 号）

6、《危险废物转移联单管理办法》 （国家环境保护总局令  [1999],第5 号）

7、《国家危险废物名录》 （（2016版）由环保部联合国家发展和改革委员会、公安部向社会发布，自2016年8月1日起施行。）

8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第三十一号)

9、《废电池污染防治技术政策》（国家环境保护总局文件  环发[2003]163 号）

10、《关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告》 （国家环境保护总局文件  环发[2003]143号）

八、工作简况

1、主要工作过程

2015年6月，永兴县食品药品工商质量监督管理局牵头申报的《铋及铋合金》国家标准的制定任务下达后，湖南省荣鹏环保科技有限公司组织成立了标准编制小组。该小组由湖南省荣鹏环保科技有限公司负责标准总方案的起草，并先后得到了广东先导稀材料股份有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、湖南金旺铋业股份有限公司、湖南铋业有限责任公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、湖南省金润碲业有限公司、永兴鑫裕环保镍业有限公司等单位专家和相关技术人员参与起草。整个工作的开展：

首先、拟定了标准的名称为《铋及铋合金废料》，根据党的“十九大”关于生态文明建设的指示精神，经过反复推敲后几经修改的名称有《铋废料》、《含铋物料及二次资源》，最后认为《回收铋原料》符合当前形势的发展。

其次、确立了制定回收铋原料标准的基本框架原则；在此基础上进行市场调研，广泛联系客户，努力掌握国内市场回收铋原料产生的工艺、品名、数量、含量以及最后去处，了解再生产和加工过程中的技术难度和可能造成环境的影响；同时，进行相关资料的收集和各种回收铋原料样品的采集、分类检测试验。

第三、编制小组首先查阅、收集了国内外标准及有关技术资料，并向生产加工铋金属及化工电子产品的单位，使用各类铋产品的单位发出了“关于征求《铋废料》国家标准（征求意见稿）意见的函”和《国家标准征求意见表》，进行调查并广泛征求制定标准的意见，在此基础上写出了调研报告，报告对标准起草给出了建议方案。于2018年1月15日在湖南省荣鹏环保科技有限公司召开了制标工作方案会，会上起草单位和生产厂代表一起进行了认真仔细的讨论，确定了工作内容和工作进度。会后标准编制组根据工作方案的安排进行了相关调查和试验工作。标准编制小组通过多次交换意见、调整试验，进一步讨论确定了标准相关内容。在此基础上，2018年3月由标准编制组提出了征求意见稿和编制说明，通过互联网和邮件向相关单位进行征求意见。共向10个单位发送征求意见稿，收到回函的单位10个，有回函并有意见及建议的单位4个。由于回收铋原料是重要的铋基础原材料，为保证标准质量，经向全国有色金属标委会秘书处申请，建议该草案在提交审查前，在全国范围内广泛征求意见，确保标准的适用性和科学性。

在全国有色金属标准化技术委员会举行的2016年11月南昌会议后，对掌握的信息进行分析研究、比对分类，按照国家标准的文本要求拟定标准的文本初审稿报全国有色金属标准化技术委员会。2017年该标准立项后，我们再次对标准进行了讨论，根据征求意见汇总情况和目前铋废料的形态、品名、数量、种类和回收价值，起草单位通过讨论对标准的内容作了进一步优化。

- 2018年5月成都会议上，专家和领导对《铋废料》、和《碲废料》、《硒废料》三个标准草案提出了许多宝贵的意见和建议，尤其是谈到了类别的划分不科学的话，将对相关生产企业造成不良的后果这一关键性问题，对此，我们反复查阅资料，征求意见，经修改形成初步的送审稿。但是根据国家标准委下达的有关标准制修订计划的文件精神，于2018年9月15日-16日在湖南省郴州市永兴县召开《铋废料》等3项国家标准预审会议。会前，全国有色金属标准化技术委员会秘书处副秘书长赵永善前往三家企业进行调研和座谈，了解企业生产情况。在预审会上，标准起草单位向与会专家做了标准编制情况，即标准制定的目的和意义，标准分类分级的依据等情况进行了汇报。与会专家和受邀企业代表就标准名称、废物分类与国家固体废物管理的关系问题进行了认真、严谨的咨询讨论，认为该标准对有色金属再生资源综合回收产业发展具有重要的指导意义，同时指出了标准的分类要按照直接可用的、可进行二次加工的、富集后可再回收的和真正的废物等四级去分类。本次预审会初步确定了《铋废料》国家标准的名称及分类标准，为铋废料的分类指明了制定方向，部署了终审前的调研修订工作。

第五、2018年10月，荣鹏环保公司标准编制工作组，又多次奔赴参与起草的单位进行调研，和各位行业专家共同商讨标准制定的科学性、实用性和可操作性，广泛采纳了很多富有重要价值的意见和建议，例如名称的修改，类别的划分等等，并将意见发给中国环境科学院于弘锦老师，得到了于老师的精心指点，使得标准修订工作更加科学、合理、有效。

第六、2019年6月26日在青岛会议上，参照《回收铜原料》制定方向，为响应国家限制固体废物进口的号召，保护生态环境，持续有效的长远发展循环经济产业。公司决定调整标准的范围，改为对现有的含铋原料进行分类，摒弃废料板块，项目名称改为《回收铋原料》，计划在2019年9月申请终审发布。

当然，这项工作对于我们企业是第一次，没有任何经验，又缺少宏观方向和微观细节的准确把握，即使修改以后仍然有许多不尽人意的地方，还希望参会的各位专家、领导不吝提出宝贵意见！

①成立工作组

2016年1月，湖南省荣鹏环保科技有限公司成立了以公司董事长为组长，公司质检、供销、科研、生产等部门负责人和相关技术人员组成的《铋及铋合金》国家标准编制工作组，将工作组分为资料收集、客户沟通、样品采集和检测、标准文本起草等多个小组，按照分工各负其责。

②工作计划和进度安排

2018年1月～3月，形成意见征求稿，并填写“标准制修订项目落实任务书”。

2018年4月～5月，广泛征求意见；

2018年6月，对征求意见进行汇总修订；

2018年9月，形成送审稿，进行预审；

2019年9月，修订预审稿，进行终审，形成报批稿；

2019年11月，发布。

2、标准起草单位简况

湖南省荣鹏环保科技有限公司成立于2004年11月，是一家专门从事冶炼废渣综合回收金、银、铅、铋、铟、碲等金属，拥有火、湿法两条生产线的高新技术民营企业。公司地处“中国银都”之都的柏林镇工业园，总资产达10.68亿元。注册资本10000万元，法人代表李荣鹏，现有员工316人。

2008年公司通过了质量、环境、职业健康安全三个管理体系认证；已连续七年评为省有色金属行业50强企业；2014年“湘宙”牌商标授予省著名商标；2015年“湘宙”牌“精铋”复评、“精铟”新评为省名牌产品称号；至2015年公司已有5项发明专利和5项实用新型专利，其中“从含碲废料中用三沉淀法提取高纯碲工艺”专利技术已实现了产业化目标；与中南大学等三家单位共同完成的“稀贵多金属物料综合回收关键技术及产业化”项目,获得了2016年度中国有色金属工业协会和湖南省科技进步一等奖，湖南省科技进步一等奖。

自2016年，为实现产业整合升级的目标，把企业做强、做优、做大，荣鹏公司年处理18万吨渣料的“冶炼废渣资源化综合回收工程”项目已全面启动，项目已完成投资5亿元，预计2019年底全部建成投产后，年可实行销售收入50亿元，上缴税金3亿元，安排就业1680人。

- 标准参与单位简介

①广东先导稀材料股份有限公司成立于2003年，座落于清远市高新区，注册资金3.76亿人民币，占地面积1000余亩，拥有生产厂房及配套设施30万余平方米，员工2200余人，其中专业技术人员500多名。公司是一家专业从事稀有金属及其高端材料研发、生产、销售和回收服务的材料技术企业。公司是国家认定的高新技术企业，拥有国家稀散金属工程技术研究中心，国家认定企业技术中心，博士后科研工作站，并设有独立的先进材料研究院。公司以全球市场和科技发展为导向，产品广泛应用于太阳能光伏、LED、红外、电子通讯、航空航天、医药医疗、玻璃、陶瓷等行业。 全球硒、碲、镓、铟、锗、铋、镉产品的全球市场主要供应商。

②郴州市产商品质量监督检验所（以下简称本所）成立于 1990 年，现有职工 40 名，专业技术人员 31名，工程师以上职称 18 名，硕士研究生以上学历 12 名，均经过相关专业培训考核，聘有多名知名专家、 教授担任顾问；建筑面积 8000 余平方米，其中检验室面积 4000 平方米，固定资产原值 6800 余万元，拥有先进的扫描电镜、XRD-射线衍射仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、X 射线 荧光光谱仪、能量色散型 X 荧光光谱仪、光电直读光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、脉冲红外 热导氧氮氢分析仪、万能材料试验机、激光粒度仪、比表面及孔隙度分析仪、双光束紫外可见分光光度计、 空气渗透率测试仪、热膨胀测定仪、空气反应性测试仪、动态弹性模量测试仪、铅笔成套检验设备等先进 检验设备 350 多台（套），设备原值 2000 余万元。建有国家有色贵重金属产品质量监督检验中心（湖南）、 国家石墨产品质量监督检验中心等 2 个国家中心，为湖南省有色金属标准化技术委员会和湖南省石墨标准化技术委员会秘书处单位。

③湖南金旺铋业股份有限公司的前身是湖南金旺实业有限公司，成立于2001年4月。是一家以铋金属冶炼及其深加工为主，集科、工、贸为一体，并在有色金属、化工、新型超导材料等多领域拥有自营进出口经营权的企业。公司注册资本1.2亿元，总资产7亿元，旗下拥有两家全资子公司、两家参股公司、一个高规格质量检测中心和两个铋制品研发生产机构。公司是郴州市出口创汇十大重点企业，也是湖南省重点 高新技术企业、“湖南省重点上市后备企业”、“小巨人”计划企业。

④湖南柿竹园有色金属有限责任公司位于郴州市苏仙区白露塘镇东河东路，1981年12月19日 注册成立，注册资本为46170.4473万人民币，公司主要经营有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售；本企业自产的钼精矿、钨精矿、铋精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧化钼、萤石、铜、锡对外出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、技术咨询服务；工业及民用建筑工程、矿山井巷工程施工、安装；普通货物、危险货物运输，员工3262人，公司与多家郴州有色金属冶炼及压延加工厂建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，赢得了广大客户的信任。

⑤湖南铋业有限责任公司位于既是“兵家必争之地”，又是“文人毓秀之所”的郴州，2008年06月18日注册成立，注册资本15000万人民币，公司主要经营铋及其它有色金属的收购、销售及其相关技术的研发；对外投资（利用自有资金从事有色金属产业投资）；铋及其它有色金属（需国家专项审批的除外）的进出口贸易；铋及其他有色金属的仓储服务。

⑥ 湖南省金润碲业有限公司是在永兴县金润有色金属有限责任公司和湖南省金润环保再生资源科技有限公司的基础上，为突出公司特色产品碲的综合回收技术优势，于2015年7月成立，注册资本5168万元，位于享有“中国银都”之都的柏林。2016年，公司响应政府号召，整体搬迁至柏林工业园，投资3.6亿元，兴建“稀贵金属废料循环利用整合升级工程”项目，占地236亩，项目采用湿法分离、火法还原，电解法和真空蒸馏相结合的先进工艺，建设碲、铋、贵金属、锌等四大生产系统，项目建成后，每年可处置10万吨稀贵金属废弃物，实现有色金属再生，实现产值20亿元。

⑦永兴鑫裕环保镍业有限公司成立于2006年5月，注册资本3400万元，现有员工300余人，生产基地位于享有“中国银都”“国家稀贵金属再生利用产业化基地”“国家城市矿产示范基地”和“国家涉重金属类危险废物集中利用处置基地”等称誉的湖南省永兴县，是一家从事环境治理服务及对含重金属、贵金属、稀散金属、稀土等危险固体废物进行环保处置与高值化利用的高新技术企业。公司先后被列为“湖南省高新技术企业”“湖南省两型示范创建单位”“湖南省重点上市后备企业”“湖南省创新型企业”“湖南省有色金属产业50强企业”和“湖南省质量信用等级AAA级企业”。

- 铋资源分布

铋为有银白色光泽的金属，质脆易粉碎；熔点271.3℃，沸点1560℃，密度9.8g/cm3；导电导热性差，铋的硒化物和碲化物具有半导体性质；由液态到固态时体积增大，膨胀率为3.3%。铋在红热时与空气作用；铋可直接与硫、卤素化合；不溶于非氧化性酸，溶于硝酸、热浓硫酸。铋在自然界中以游离金属和矿物的形式存在，矿物有辉铋矿、铋华等。金属铋由矿物经煅烧后成三氧化二铋，再与碳共热还原而获得，可用火法精炼和电解精炼制得高纯铋。铋在冶炼过程中不会产生有害物质，被称为“绿色金属”。

## 1、全球铋资源分布

截至2011年，全球铋储量为32.9万吨，基础储量为68万吨。全球铋资源分布很不均匀，主要集中在中国、秘鲁、墨西哥、玻利维亚、美国、加拿大等国家。中国是世界上铋资源最丰富的国家，2011年中国铋储量24万吨，占全球储量的72.95%；基础储量47万吨，占全球基础储量的69.12%。

表4-1  2011年全球铋资源储量与基础储量分布

单位：万吨

| 国家 | 储量 | 占比（%） | 基础储量 | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国 | 0.9 | 2.74 | 1.4 | 2.06 |
| 玻利维亚 | 1.0 | 3.04 | 2.0 | 2.94 |
| 加拿大 | 0.5 | 1.52 | 3.0 | 4.41 |
| 中国 | 24.0 | 72.95 | 47.0 | 69.12 |
| 哈斯克斯坦 | 0.5 | 1.52 | 1.0 | 1.47 |
| 墨西哥 | 1.0 | 3.04 | 2.0 | 2.94 |
| 秘鲁 | 1.1 | 3.34 | 4.2 | 6.18 |
| 其它国家 | 3.9 | 11.85 | 7.4 | 10.88 |
| 世界储量 | 32.9 | 100 | 68.0 | 100 |

数据来源：USGS——Mineral Commodity Summaries 2012（Bismuth）。

## 2、国内铋资源分布

中国铋储量分布集中，大中型矿储量多。截至2008年底，全国探明铋矿86处，分布在14个省、市、自治区。储量在1万吨以上的大中型矿区有6处（其中有1处接近1万吨），查明资源储量占全国总量的81.5%。其中特大型矿区2处，查明资源储量占全国总量的58.5%。湖南是铋储量最多的省份，约占全国的92.8%；其次是广东，约占5%；云南占1.5%，广东占0.4%，其他地区占0.3%。

# 十、铋生产与消费情况

## 1、全球铋市场情况

全球铋的生产、贸易和消费主要集中在以下几个主要国家：中国、美国、日本、比利时、墨西哥和秘鲁。从2010年全球铋市场数据来看，中国是全球最大的铋生产、出口和消费国，但中国出口的铋产品附加值并不高，以初级产品为主；美国和日本是全球第二、三大铋消费国，也是全球第二、三大铋进口国，它们铋的消费对进口依赖较大；比利时是全球最大的铋进口国，也是全球第三大精铋生产国和出口国，比利时主要通过从中国进口铋初级产品进行深加工后再销售给其他国家，其出口以高附加值的深加工产品为主；秘鲁和墨西哥是仅次于中国的铋生产大国，墨西哥还是全球第二大铋出口大国。

2、铋消费情况

随着世界经济和现代科技的高速发展，铋的应用领域越来越广，需求越来越大，由传统的医药、冶金、焊料、易熔合金、催化剂、电子等领域延伸到半导体、阻燃剂、超导材料、化妆品、核能源、蓄电池、冶金添加剂等各个领域，正逐渐取代镉、锑、汞、铅等有毒元素，在国内外市场上成为一种非常重要的金属材料，应用前景非常广阔，消费量在逐年增加，同时，也是美国、日本、俄罗斯和欧洲等国家极其短缺的资源，许多国家将其作为战略物资，严格控制、管理和储备，长期以来，由于多年大规模不合理开采和出口，导致大量的铋资源大量廉价流失，自然界中的铋资源主要赋存于铅矿中，铋通常是铅矿冶炼的副产品，从铅、铜及铅银精矿中以副产品回收金属铋。因此，铋矿产量也明显受到上述金属矿物产出的影响。

中国精铋产量在2008年达到13100吨，我国铋的消费量也居全球第一，2015年消费金属铋4980吨，占全球消费总量的三分之一以上。从消费结构来看，各国铋的消费结构各有侧重，美国铋的消费主要用于冶金添加剂、低熔点合金、焊料、弹药筒以及医药化工行业等；日本和韩国的消费主要以电子行业为主；中国铋消费仍旧是以传统领域为主。按2007年国内铋锭消费行业细分：氧化铋行业40%，医药行业28%，冶金添加剂18%，铋合金及焊料13%，其他1%。2008年国内对铋锭的消费行业：氧化铋行业占66%；制药行业占27%；合金行业占7%。国外铋产品大约有100多种，我国有50多种。含铋原料（包括废铋、铋渣、铋矿粉、铋矿石、粗铋。废铋和铋渣等含铋原料和粗铋形态上不一样；废铋包括铜烟尘、生铁冶炼高炉烟尘和炉底铅铋合金。铋渣包括钨、铜的冶炼废渣。

3、中国铋的生产情况

中国铋生产地区集中度较高，主要分布在湖南、江西和云南三省，其中湖南铋产量约占全国总产量的70%左右，湖南的铋生产主要集中在郴州、湘潭和株洲地区，郴州地区的铋产量约占湖南总产量的90%，占全国总产量的60%左右。江西和云南是第二、三大生产地区，分别占据全国总产量的18%和7%。另外，江苏、安徽、山西、福建和湖北等地区也生产少量的铋金属。

- 铋的主要生产工艺

铋的冶炼一般分为粗炼和精炼两个部分。粗炼是处理原料产出粗铋（或铋合金），精炼是除去粗铋中杂质产出的金属铋。粗炼方法有火法和湿法两种，铋的火法熔炼适用于含铋较高的原料，主要设备是反射炉或回转炉。湿法提取适用于含铋较低，成分复杂的原料，这些原料若用火法熔炼，可能产出成分复杂、难于处理的合金。精炼方法也有火法和电解两种，目前多以火法精炼为主，采用电解精炼的厂家较少。

5、回收铋原料

由于回收铋原料不是产品，也不是以自然矿物构成的组分相对稳定的原料，它来源于多行业的加工生产、流通、消费等不同的领域，成分千差万别、物理形态各异，并且受到不同的污染，是一种特殊的工业原料，其分类标准也有别于原料和产品标准。因此，本标准根据回收铋原料的不同物理形态及存在方式，对回收铋原料进行了分类，通过对国内外回收铋原料现状和发展趋势的分析，根据含铋原料的回收、贸易和再生利用的实际情况，形成本标准。

目前我国对于回收铋原料没有统一的标准，也没有查到相关国际和国内标准。回收铋原料的综合利用符合国家所倡导的循环经济、环保发展方向和国家政策，我国政府已把再生有色金属作为发展循环经济、实现可持续发展及 “十三五”国民经济新兴产业战略性发展规划的重要内容。

十一、主要技术内容的确定

1、标准名称的确定

本标准起草初期名称为《铋及铋合金废料》，经过反复推敲后几经修改的名称有《铋废料》、《含铋二次资源》，最后确认《回收铋原料》更符合当前形势的发展。

2、范围的确定

本标准规定了回收铋原料的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于处置利用及贸易的回收铋原料。

3、引用标准的确定

根据回收铋原料的应用、产生和我国现已颁布的有效国家标准为依据，结合生产、贸易及检验的实际，采用以下标准：

GB/T 915 铋

YS/T 775.2 铅阳极泥化学分析方法 第2部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

YS/T 745.7 铜阳极泥化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

4  术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

4.1

回收铋原料 Raw materials for recycling Bismuth

将回收的各类铋及铋合金产品或富集物进行分选或加工处理后，获得可直接生产利用的原料。

4.2

夹杂物  Carried-waste

在产生、收集、包装和运输过程中混入原料中的非金属物质（包括木废料、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃、石块及粒径不大于2mm的粉状物等物质，但不包括包装物及在运输过程中使用的其他物质）。

5  分类

5.1.1  回收铋原料按照物理形态及存在方式分为V类：Ⅰ类为回收铋原料；Ⅱ类为回收铋合金原料；Ⅲ类为回收铋化工原料；Ⅳ类为回收铋有色冶金富集物原料；Ⅴ类为回收铋电子原料。具体原料的分类、名称、来源、代号及分级要求见表1：

- 回收铋原料分类

| 类别及名称 |  | 来源 | 代号 | 分级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 回收铋原料 | 金属铋产品加工产生的碎屑、粉末和废弃的金属铋产品等。 | RBi-1 | Bi≥90%，无其他夹杂物。 |
| Ⅱ类 | 回收铋合金原料 | 含铋合金加工或生产过程产生的边角料、余料和不合格品等。 | RBi-2A | 1级：由同一牌号铋合金料组成，Bi%≥50%，无其他夹杂物； |
|  |  |  | RBi-2B | 2级：由同一牌号铋合金料组成，30%≤Bi%＜50%，无其他夹杂物； |
|  |  |  | RBi-2C | 3级：由同一牌号铋合金废料组成，10%≤Bi%＜30%，无其他夹杂物。 |
| Ⅲ类 | 回收铋化工原料 | 铋氧化物、氢氧化铋、铋盐等； | RBi-3A | 1级：Bi≥30%，由同类型的含铋化工边角料或余料或失效料组成，无其他夹杂物； |
|  |  |  | RBi-3B | 2级：15%≤Bi＜30%，由同类型的含铋化工边角料或余料或失效料组成，无其他夹杂物。 |
| Ⅳ类 | 回收铋有色冶金富集物原料 | 含铋的氧化物、合金等有色金属冶炼铋富集物等。 | RBi-4A | 1级：Bi≥25%，无其他夹杂物。 |
|  |  |  | RBi-4B | 2级：5%≤Bi＜25%，无其他夹杂物。 |
| Ⅴ类 | 回收铋电子原料 | 含铋的废旧电器元器件、废旧储能电池等。 | RBi-5A | 1级：5%≤Bi＜15%，无其他夹杂物。 |

十二、标准水平分析（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）、国际、国外同类标准水平的对比分析）

本标准国内外未查到相关标准，达到了国内国际先进水平；本标准的起草制订填补了该类标准的空白。

十三、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移联单管理办法》、《电子废物污染环境防治管理办法》、《国家危险废物名录》（2016年修订）等国家现行法律法规及相关规定。

十四、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十五、标准作为强制性或推荐性的建议

本标准首次制定，建议该标准作为推荐性国家标准。

十六、贯彻标准的要求和措施建议

没有特殊要求。

十七、废止现行有关标准的建议

无。

十八、其他应予说明的事项

无。

十九、预期效果

铋是一种用途广泛而储量很少的有色金属,从回收铋原料中充分回收利用铋金属意义重大。通过本标准的制定，有利于进一步规范回收铋原料的回收、加工及贸易企业在采购、生产、加工、储存、运输、处置利用等过程，按照国家相关规定进行分类管理，尤其是对像永兴县资源综合利用的企业，有效防范环保风险，充分提高回收铋原料的综合利用率。具体可以从以下方面理解：

1、利于回收铋原料的分类管理。如果本标准能够通过批准颁布后，所有生产、加工、处置利用回收铋原料的企业，均可以依据本标准划定的类别、级别进行细致的管理，可以严格区分开来危险废物、一般废物和含铋物料，减少了许多不必要的麻烦。

2、降低购销成本，提高经济、社会效益和环保效益。按照本标准分类执行，铋生产回收企业在进购回收铋原料时，可以准确地把握哪些是危险废物，需要通过审批办理危废转移，哪些不需要办理转移可以直接进购。这就大大降低了购销成本，赢得了时间，在生产过程中，企业可根据原料或废料的不同，采用不同的生产加工工艺进行分类加工，提高产品的回收率，减少了环境污染，提高了经济和社会效益。

二十、标准存在的问题

制定标准，我们企业是第一次，所有工作人员也是第一次，因此，该标准无论是哪个方面都存在许多问题和不尽人意的地方：

- 缺少战略眼光，标准内容不全面。

本标准涉及的领域较多、范围较广，因自身原因，我们在开篇某局之时，眼光狭隘短浅，只局限于自己的企业，没有走出去，所以，前期调研工作做得不多、不扎实，也缺少许多有说服力的数据和资料，这就导致了编制说明有种泛泛无力的感觉，文本涵盖的内容不是很全面。

- 缺少科学思维，文本逻辑不严谨。

由于编制单位缺少标准制定的经验，加上公司所处的地域和产业决定，标准制定偏重于有色金属综合回收这一块——从分类就明显表现出来了，缺少科学而又系统的思维方式，而忽略了铋金属消费和其他行业，从而导致文本显得不严谨。

《回收铋原料》国家标准编制小组

2019年9月6日