国家标准

烧结金属注射成形材料 规范

编制说明

（送审稿）

国家标准《烧结金属注射成形材料 规范》

编制说明（送审稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2017]128号）精神，由深圳市注成科技股份有限公司负责制定有色金属国家标准《烧结金属注射成形材料 规范》，项目计划编号为：20173525-T-610。按计划要求，本标准应在2019年完成。

1.2 产品概况

金属注射成形(Metal Injection Molding，简称MIM)是一种从塑料注射成形行业中引伸出来的新型粉末冶金近净成形技术。金属注射成形的基本工艺步骤是：首先选取符合MIM要求的金属粉末和粘结剂，然后在一定温度下采用适当的方法将粉末和粘结剂混合成均匀的喂料，经制粒后再注射成形，获得的成形坯体经过脱脂处理后烧结致密化成为最终成品。

金属注射成形（MIM）工艺能够直接成型精度高、几何形状复杂的小型零部件，且适用的材料范围广，可以最大限度地减少合金成分偏析，消除粗大、不均匀的铸造组织，自二十世纪七十年代引入我国后在各行各业都获得了快速的发展。

烧结金属注射成形材料国内应用最广的是手机零件，然后是计算机零件，可穿戴设备，汽车零件，医疗器械，以及电动工具零件和枪械零件等。2017年全国MIM零件的销售额大约为60 亿元人民币，与2016 年相比增加了10～15%，增长的主要动力是消费电子产品(如手机摄像头圈)和五金产品(如军用皮带扣）等。预计到2018年全国MIM市场规模将突破70亿元人民币，未来全国MIM市场仍然具备较大的发展空间。

1.3承担单位情况

深圳市注成科技股份有限公司专业从事粉末冶金材料与武器装备研究，已经形成了金属注射成形材料和金属注射成形生产工艺等一系列核心技术，粉末冶金新材料制品涵盖钨合金、铁基合金、硬质合金、钨铜合金、铜合金、铝镁合金、钛合金、陶瓷合金等多种材料，并在军工、民用行业得到规模化的应用。

公司为国家高新技术企业、深圳市国防科技工业协会副会长单位、“轻武器装备理事会”理事单位、全国粉末冶金标准化委员会会员单位。公司在粉末冶金主要过程（粉体材料、粘结剂、成型工艺、烧结工艺）中拥有自主核心技术，生产工艺设备先进，试验检测手段齐全，具备较强的产品研发、生产能力。

公司围绕粉末冶金技术，采取独立研发、技术引进、合作开发等方式，通过项目研发和技术积累，逐步形成具有自主知识产权的核心技术和拳头产品。公司的研发成果和研发方向可概括为“三主三辅”。三个主要方向为：粉末冶金新材料技术、粉末冶金新工艺技术、粉末冶金应用技术。同时围绕粉末冶金技术应用的工程化、产业化以及武器装备的使用需求，确立三个与之相关联的辅助研究方向，即：模具设计与制造技术、武器设计与制造技术、精密加工工艺与技术。

1.4主要工作过程

深圳市注成科技股份有限公司接到《烧结金属注射成形材料 规范》的制定任务后，立即组织相关技术人员成立了标准编制组，进行了相关资料的查询与收集工作，制定了工作计划和进度安排。

1.5阶段工作

编制组接到标准制定任务，首先对 ISO 22068-2012 烧结金属注射成形材料.规范（英文）标准进行了查新，对该标准进行了翻译和熟悉，同时收集、分析、研究了国内外相关技术资料，在此基础上，于2019年5月形成了标准的征求意见稿。

2019年5月28日～30日，由全国有色金属标准化技术委员会组织有色金属材料标准项目讨论会，编制组成员广东材料与加工研究所以及参会单位广东省工业分析检测中心、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、株硬集团、自贡硬质合金有限责任公司、中南大学、北京矿冶科技集团有限公司、中国原子能科学研究院、西安交通大学、九江有色金属冶炼有限公司、西安欧中材料科技有限公司、江西理工大学等23家单位对标准的征求意见稿和编制说明进行了充分、细致地讨论，提出修改意见并形成了征求意见稿意见汇总处理表。2019年6月完成标准的预审稿和编制说明。

2019年7月23日～25日，由全国有色金属标准化技术委员会组织有色金属材料标准项目预审会，编制组成员广东材料与加工研究所、浙江新华机械制造有限公司以及参会单位广东省工业分析检测中心、株硬集团、自贡硬质合金有限责任公司、广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、江西理工大学、中伟新材料有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、深圳清华大学研究院等19家单位对标准的预审稿和编制说明以及征求意见稿意见汇总表进行了认真、细致地讨论，提出了修改意见。2019年8月完成标准的送审稿和编制说明。

二、标准的制定原则、主要内容与论据

2.1标准制定的原则

该标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的要求编写。本标准等同采用 ISO 22068-2012 《烧结金属注射成形材料 规范》。

2.2标准制定的主要内容与论据

本标准制定的主要内容包括金属注射成形材料的命名和材料规范；金属注射成形低合金钢材料的化学成分：铁、镍、钼、铬、硅、锰和碳元素；金属注射成形不锈钢材料的化学成分：铁、镍、铬、钼、铜、硅、锰、碳和钽铌元素；金属注射成形软磁材料的化学成分：铁、镍、铬、钼、钒、硅、锰、碳和钴元素；金属注射成形钛的化学成分：钛、氧、氮、碳、铝和钒元素。金属注射成形低合金钢和不锈钢的烧结态和热处理态性能：密度、宏观硬度（洛氏硬度和维氏硬度）、拉伸性能（极限抗拉强度、屈服强度和伸长率）以及不锈钢材料的抗腐蚀性能；金属注射成形软磁合金的烧结态性能：密度、最大磁导率、磁感应强度、宏观硬度（洛氏硬度和维氏硬度）、拉伸性能（极限抗拉强度、屈服强度和伸长率）；金属注射成形钛的烧结态性能：密度、宏观硬度（洛氏硬度和维氏硬度）、拉伸性能（极限抗拉强度、屈服强度和伸长率）；以及金属注射成形材料成分和性能的检验标准和测试方法等。项目组搜集整理汇总的相关资料如下：

表1 低合金钢材料代号和化学成分相关标准统计表

| 材料代号 | 化学成分（%，质量百分数） | 相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | Fe | Ni | Mo | C | Cr | Si ≤ | Mn ≤ |  |
| MIM- Fe2Ni-110 | 余量 | 1.5-2.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | 1.0 | — | ISO 22068 |
| MIM-2200 | 余量 | 1.5-2.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | 1.0 | — | ASTM B883 |
| MIM Fe2NiMo30C | 余量 | 1.9-2.1 | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 | — | — | — | 北京微纳宝德 |
| MIM FeNi2 | 余量 | 2.0 | — | — | — | — | — | 江西悦安 |
| MIM Fe2Ni | 余量 | 1.5-2.5 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | — | — | — | 深圳注成 |
| MIM- Fe8Ni-210 | 余量 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | 1.0 | — | ISO 22068 |
| MIM-2700 | 余量 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | 1.0 | — | ASTM B883 |
| MIM Fe8NiMo50C | 余量 | 7.5-8.5 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | — | — | — | 北京微纳宝德 |
| MIM FeNi8 | 余量 | 8.0 | — | — | — | — | — | 江西悦安 |
| MIM Fe8Ni | 余量 | 6.5-8.5 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | — | — | — | 深圳注成 |
| MIM-4140-400 | 余量 | — | 0.2—0.3 | 0.3—0.5 | 0.8—1.2 | 0.6 | 1.0 | ISO 22068 |
| MIM-4140 | 余量 | — | 0.2—0.3 | 0.3—0.5 | 0.8—1.2 | 0.6 | 1.0 | ASTM B883 |
| MIM-4650 | 余量 | 1.5-2.5 | 0.2—0.5 | 0.4—0.6 | — | 1.0 | — | ISO 22068 |
| MIM-4650 | 余量 | 1.5-2.5 | 0.2—0.5 | 0.4—0.6 | — | 1.0 | — | ASTM B883 |

ISO 22068标准中低合金钢材料代号和其他标准的材料代号不同，化学成分在同一范围内，本标准制定过程中需要按照ISO 22068标准的材料命名原则统一规范低合金钢材料代号，低合金钢材料化学成分可以采用ISO 22068标准低合金钢材料的化学成分。

表2 不锈钢材料代号和化学成分相关标准统计表

| 材料代号 | 化学成分（%，质量百分数） | 相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | Fe | Ni | Cr | Mo | C ≤ | Cu | Nb+Ta | Mn ≤ | Si ≤ |  |
| MIM- 316L-140 | 余量 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | ISO 22068 |
| MIM-316L | 余量 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | ASTM B883 |
| MIM-316L | 余量 | 12-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | 北京微纳宝德 |
| MIM-316L | 余量 | 12 | 17 | 2.5 | — | — | — | — | — | 江西悦安 |
| MIM-316L | 余量 | 12-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | 广东省材料与加工研究所 |
| 316L | 余量 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | 长沙骅骝 |
| MIM-316L | 余量 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | 深圳注成 |
| MIM-420-850H | 余量 | 3.5-5 | 12-14 | — | 0.15-0.40 | — | — | 1.0 | 1.0 | ISO 22068 |
| MIM-420 | 余量 | — | 12-14 | — | 0.15-0.40 | — | — | 1.0 | 1.0 | ASTM B883 |
| 420 | 余量 | — | 12-14 | — | 0.15-0.40 | — | — | 1.0 | 1.0 | 长沙骅骝 |
| MIM-420W | 余量 | 0-0.5 | 11-14 | 0.1-0.5 | 0.30-0.40 | — | 0.4-0.6 | 1.0 | 1.0 | 北京微纳宝德 |
| MIM-420 | 余量 | — | 12-14 | — | 0.30-0.40 | — | — | 1.0 | 1.0 | 广东省材料与加工研究所 |
| MIM-420 | 余量 | — | 12-14 | — | 0.15-0.40 | — | — | 1.0 | 1.0 | 深圳注成 |
| MIM- 430-210 | 余量 | — | 16-18 | — | 0.05 | — | — | 1.0 | 1.0 | ISO 22068 |
| MIM-430L | 余量 | — | 16-18 | — | 0.05 | — | — | 1.0 | 1.0 | ASTM B883 |
| 430 | 余量 | — | 16-18 | — | 0.12 | — | — | 1.0 | 0.75 | 长沙骅骝 |
| MIM-430L | 余量 | — | 16-18 | — | 0.05 | — | — | 1.0 | 1.0 | 深圳注成 |
| MIM-17-4PH-650 | 余量 | 3-5 | 15.5-17.5 | — | 0.07 | 3-5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | ISO 22068 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 3-5 | 15.5-17.5 | — | 0.07 | 3-5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | ASTM B883 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 3-5 | 16-18 | — | 0.07 | 3.5-4.5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | 北京微纳宝德 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 4 | 16 | — | 0.07 | 4.0 | — | — | — | 江西悦安 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 3-5 | 15.5-17.5 | — | 0.07 | 3-5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | 长沙骅骝 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 3-5 | 15.5-17.5 | — | 0.07 | 3-5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | 广东省材料与加工研究所 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 3-5 | 15.5-17.5 | — | 0.07 | 3-5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | 深圳注成 |

ISO 22068标准中不锈钢材料的代号和化学成分与其他标准的材料代号和化学成分基本相同，本标准制定过程中可以采用ISO 22068标准的材料代号和化学成分。

表3低合金钢材料代号和性能相关标准统计表

| 材料代号 （状态） | 标准值 | 相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 密度 Ρ ≥ | 拉伸性能 | 无缺口夏比冲击功 ≥ | 宏观硬度 |  |
|  |  | 极限抗拉强度 ≥ Rm | 屈服强度 （0.2%） ≥ Rp0.2 | 伸长率 ≥ A25 |  | 洛氏硬度 ≥ | 维氏硬度 HV10 ≥ |  |
|  | g/cm3 | MPa | MPa | % | J |  |  |  |
| MIM-Fe2Ni-110 | 7.60 | 255 | 110 | 20.0 | — | 45HRB | 87 | ISO 22068 |
| MIM-2200 （烧结态） | 7.60 | 255 | 110 | 20.0 | 135 | 45HRB | — | ASTM B883 |
| MIM Fe2NiMo30C （烧结态） | 7.65 | 250 | 150 | 5.0 | 8J/cm2 | — | 120-180 | 北京微纳宝德 |
| MIM Fe2Ni | 7.6 | 250 | 150 | 5.0 | 8J/cm2 | — | 128 | 深圳注成 |
| MIM-Fe8Ni-210 | 7.6 | 380 | 205 | 20.0 | — | 69HRB | 123 | ISO 22068 |
| MIM-2700 （烧结态） | 7.6 | 380 | 205 | 20.0 | 175 | 69HRB | — | ASTM B883 |
| MIM Fe8NiMo50C （烧结态） | 7.7 | 400 | 300 | 5.0 | 50J/cm2 | — | 130-190 | 北京微纳宝德 |
| MIM Fe8Ni （烧结态） | 7.6 | 400 | 300 | 5.0 | 55J/cm2 | — | 150 | 深圳注成 |
| MIM-4140-1200 H | 7.4 | 1380 | 1200 | 2 | — | 50HRC | 510 | ISO 22068 |
| MIM-4140 （热处理态） | 7.5 | 1380 | 1070 | 3 | 75 | 46 HRC | — | ASTM B883 |
| MIM-4605-170 | 7.5 | 380 | 170 | 11 | — | 80 HRB | 170 | ISO 22068 |
| MIM-4605-170 | 7.5 | 380 | 170 | 11 | 70 | 62 HRB | 170 | ASTM B883 |
| MIM-4605-1310H | 7.5 | 1480 | 1310 | ＜1.0 | — | 48 HRC | 485 | ISO 22068 |
| MIM-4605 （热处理态） | 7.5 | 1480 | 1310 | ＜1.0 | 55 | 48 HRC | — | ASTM B883 |

ISO 22068标准中低合金钢的材料性能和其他标准的材料性能基本一致，本标准制定过程中低合金钢材料的性能可以采用ISO 22068标准低合金钢材料的性能。

表4 不锈钢钢材料代号和性能相关标准统计表

| 材料代号 （状态） | 标准值 | 相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 密度 ρ ≥ | 拉伸性能 | 无缺口夏比冲击功 ≥ | 宏观硬度 | 耐腐蚀性 |  |
|  |  | 极限抗拉强度 ≥ Rm | 屈服强度 （0.2%） ≥ Rp0.2 | 伸长率 ≥ A25 |  | 洛氏硬度 HRB ≥ | 维氏硬度 HV10 ≥ | H2SO4 （g/dm2.day） | CuSO4 | 沸水实验（H2O） |  |
|  | g/cm3 | MPa | MPa | % | J |  |  |  |  |  |  |
| MIM-316L-140 | 7.7 | 450 | 140 | 40 | — | 67HRB | 120 | ＜0.005 | Pass | Pass | ISO 22068 |
| MIM-316L （烧结态） | 7.6 | 450 | 140 | 40 | 190 | 67HRB | — | ＜0.005 | Pass | Pass | ASTM B883 |
| MIM-316L （烧结态） | 7.8 | 500 | 180 | 50 | — | — | 120 | — | — | — | 北京微纳宝德 |
| MIM-316L （烧结态） | 7.6 | 500 | 180 | 50 | — | 67HRB | — | ＜0.005 | Pass | Pass | 广东省材料与加工研究所 |
| MIM-316L （烧结态） | 7.6 | 450 | 140 | 40 | — | — | 90 | ＜0.005 | Pass | Pass | 深圳注成 |
| MIM-420-850H | 7.4 | 1000 | 850 | 2 | — | 44HRC | 445 | — | — | Pass | ISO 22068 |
| MIM-420 （热处理态） | 7.4 | 1000 | 850 | 2 | 40 | 44HRC | — | — | — | Pass | ASTM B883 |
| MIM-420W （热处理态） | 7.5 | 750 | 550 | 4.5 | — | — | 380-400 | — | — | — | 北京微纳宝德 |
| MIM-420 （热处理态） | 7.4 | 1000 | 850 | 2 | 40 | — | 445 | — | — | Pass | 深圳注成 |
| MIM-430L -210 | 7.5 | 350 | 210 | 20 | — | 65HRB | 115 | 0.125 | Pass | Pass | ISO 22068 |
| MIM-430L （烧结态） | 7.5 | 350 | 210 | 20 | 150 | 65HRB | — | 0.125 | Pass | Pass | ASTM B883 |
| MIM-430L （烧结态） | 7.5 | 350 | 210 | 20 | 150 | — | 115 | 0.125 | Pass | Pass | 深圳注成 |
| MIM-17-4PH -650 | 7.5 | 800 | 650 | 3 | — | 27 HRC | 280 | ＜0.005 | Pass | Pass | ISO 22068 |
| MIM-17-4PH （烧结态） | 7.5 | 790 | 650 | 4 | 140 | 27 HRC | 280 | ＜0.005 | Pass | Pass | ASTM B883 |
| MIM-17-4PH （烧结态） | 7.7 | 960 | 730 | 5 | — | — | 220-320 | — | — | — | 北京微纳宝德 |
| MIM-17-4PH （烧结态） | 7.6 | 790 | 650 | 4 | 140 | 27 HRC | 280 | ＜0.005 | Pass | Pass | 广东省材料与加工研究所 |
| MIM-17-4PH （烧结态） | 7.5 | 790 | 650 | 4 | 140 | — | 280 | ＜0.005 | Pass | Pass | 深圳注成 |
| MIM-17-4PH （热处理态） | 7.5 | 1070 | 970 | 4 | 140 | 33 HRC | — | ＜0.005 | Pass | Pass | ISO 22068 |
| MIM-17-4PH （热处理态） | 7.5 | 1070 | 970 | 4 | 140 | 33 HRC | — | ＜0.005 | Pass | Pass | ASTM B883 |
| MIM-17-4PH （热处理态） | 7.7 | 1150 | 960 | 4.5 | — | — | 380-400 | — | — | — | 北京微纳宝德 |
| MIM-17-4PH （热处理态） | 7.6 | 1150 | 960 | 4.5 | 140 | 33 HRC | — | ＜0.005 | Pass | Pass | 广东省材料与加工研究所 |
| MIM-17-4PH （热处理态） | 7.5 | 1070 | 970 | 4 | 140 | — | 325 | ＜0.005 | Pass | Pass | 深圳注成 |

ISO 22068标准中不锈钢材料的代号和性能与其他标准的材料代号和性能基本相同，本标准制定过程中可以采用ISO 22068标准不锈钢材料的代号和化学成分。

表5 软磁材料-烧结态

| 材料代号 | 标准值 | 典型值 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拉伸性能 |  |
|  | 化学成分 | 密度 ρ g∕cm3 | 最大磁导率 | 磁感应强度 | 抗拉强度 ≥ Rm MPa | 抗拉屈服强度 （0.2%） ≥ Rp0.2 MPa | 伸长率 ≥ A25 % | 宏观硬度 |  |
|  | Fe % | C % | Si % | Mn % | Ni % | Cr % | Co % | V % | Others % |  |  |  |  |  |  | 洛氏硬度 HRC | 维氏硬度 HV10 |  |
| MIM- Fe3Si-55 | 余量 | ﹤0.05 | 2.5-3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ﹤1.0 | 7.45 | 5500 | 1.40 | 530 | 390 | 24 | 80 | 150 | ISO |
| MIM- Fe3Si | 余量 | 0.1 | 2.5-3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 5200 | 1.15 | 500 | 300 | 20 | - | 120-160 | 广东省材料与加工研究所 |

ISO 22068标准中软磁材料的材料代号、化学成分和性能与其他标准的材料代号、化学成分和性能基本一致，本标准制定过程中可以采用ISO 22068标准的材料代号、化学成分和性能。

表6  钛-烧结态

| 材料代号 | 标准值 | 典型值 | 相关 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学成分 | 抗拉强度 ≥ Rm MPa | 抗拉屈服强度 （0.2%） ≥ Rp0.2 MPa | 伸长率 ≥ A25 % | 密度 ρ g∕cm3 | 宏观硬度 |  |
|  | Ti % | C % | O % | N % | Al % | V % | Others % |  |  |  |  | 洛氏硬度 | 维氏硬度 HV10 |  |
| MIM-Ti-400 | 余量 | ﹤0.2 | ﹤0.4 | ﹤0.1 | -- | -- | ﹤1.0 | 500 | 400 | 5 | 4.2 | 88HRB | 175 | ISO |
| MIM-Ti | 余量 | ﹤0.2 | ﹤0.4 | ﹤0.1 | -- | -- | -- | 550 | 480 | 5 | 4.2 | - | 160-240 | 广材所 |

ISO 22068标准中钛的材料代号、化学成分和性能与其他标准的材料代号、化学成分和性能基本一致，本标准制定过程中可以采用ISO 22068标准的材料代号、化学成分和性能。

目前，国内烧结金属注射成形材料还没有相关的国家标准，行业从业人员在研发生产过程中缺少相关标准资料参考，导致烧结金属注射成形材料的优势得不到充分地发挥，行业发展受限。

提出烧结金属注射成形材料国家标准，能够统一行业内的技术要求，有利于提高行业从业人员对烧结金属注射成形材料的认识，进一步加强供需双方的联系，有利于金属注射成形产业的蓬勃发展。

三、标准水平

3.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

本标准等同采用 ISO 22068-2012 烧结金属注射成形材料.规范（英文）标准制定。

3.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

与 ISO 22068-2012 烧结金属注射成形材料.规范（英文）标准等同，达到国际先进水平。

3.3  与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准与现有标准及制定中的标准协调配套。

3.4  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予以说明的事项

无。

十、预期效果

目前，金属注射成形行业处于蓬勃发展时期，在许多行业都得到积极推广和广泛应用，形成了一个应用范围非常广阔的产业，比较突出的应用是在通信电子产品、汽车零件、医疗器械、枪械零件等方面。

本标准的制定，可统一我国粉末冶金行业金属注射成形材料的命名、成分和性能规范，对促进金属注射成形企业的有序竞争和行业的技术发展具有非常积极的推动作用。

《烧结金属注射成形材料 规范》标准编制组

2019年8月20日