中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部    发 布

ICS 77.160

H 72

YS/T XXXXX-XXXX

镍锌铁氧体复合箔材

NiZn-matrix composite ferrite foil

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

前    言

- 本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

- 本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司。

本标准主要起草人：窦兰月、许金学、张春芳、董金兰、杨涛、陈飞、曹艳霞。

镍锌铁氧体复合箔材

- 范围

本标准规定了镍锌铁氧体复合箔材的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于NFC天线、非接触IC卡、无线充电天线、RFID设备和标签等产品用的镍锌铁氧体复合箔材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6342 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

IEC 62044-1 软磁材料制成的磁芯测量方法

- 技术要求

  - 外观质量

产品外观应平整完好，毛边长度＜0.2mm，表面无杂物与条痕。

  - 磁导率µ'

产品在13.56MHz的环境下，产品磁导率µ'为130±26。

  - 磁导率µ''

产品在13.56MHz的环境下，产品磁导率µ''应≤3

  - 产品的尺寸

产品的长度和宽度公差应满足﹢5/-2mm，产品的厚度公差应满足±0.05mm。

  - 抗老化性能

产品在经耐高温试验85℃/96h、耐低温试验-40℃/96h、恒温恒湿试验85℃85%RH/120h、冷热冲击试验-40℃/60min~85℃/60min，循环30次后，抗老化性能应符合表3要求。

表3

| 序号 | 物理性能 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁导率变化率 | ±15% |
| 2 | 厚度变化率 | ±10% |
| 3 | 宽度变化率 | ±10% |
| 4 | 长度变化率 | ±10% |

- 试验方法

  - 外观质量

产品的外观质量采用目视的方式进行，必要时使用分度值为0.01mm的量具进行毛边测量。

  - 磁导率

产品的磁导率按IEC 62044-1：2002的规定进行。

  - 尺寸的判定

产品的尺寸按GB/T 6342的规定进行

  - 耐低温试验

产品的耐低温试验按GB/T 2423.1的规定进行，试验在-40℃的条件下进行96h。

  - 耐高温试验

产品的耐高温试验按GB/T 2423.2的规定进行，试验在85℃的条件下进行96h。

  - 恒温恒湿试验

产品的恒温恒湿试验按GB/T 2423.3的规定进行，试验在85℃，85%RH的条件下进行120h。

  - 冷热冲击试验

- 产品的冷热冲击试验按GB/T 2423.22的规定进行，试验在-40℃/60min,85℃/60min为一循环的条件下进行30次循环。

- 检验规则

  - 检验分类

镍锌铁氧体复合箔材检验分出厂检验和型式检验。

  - 检查和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书

    - 需方应对收到的产品按本标准进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符合时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 检验项目

出厂检验项目包括外观质量、磁导率µ'、磁导率µ''、厚度、宽度、长度。

型式检验应包括物理性能指标和外观指标的所有要求，当有下列情况之一时，应进行型式检验：

--新产品试制定型鉴定；

--正式生产后，如材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

--出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

--国家质量监督机构或用户提出型式检验要求时；

--每年例行的型式检验时。

  - 出厂检验和型式检验的项目及取样数量

产品检验项目及取样见表4，产品的抽样按GB/T 2828.1的规定进行。

表4

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | AQL0.4 | 3.2 | 4.1 | 出厂检验 |
| 磁导率µ' | 5片 | 3.3 | 4.2 | 出厂检验 |
| 磁导率µ'' | 5片 | 3.4 | 4.2 | 出厂检验 |
| 尺寸 | AQL0.4 | 3.5 | 4.3 | 出厂检验 |
| 耐低温性能 | 5片 | 3.6 | 4.4 | 型式检验 |
| 耐高温性能 | 5片 | 3.6 | 4.5 | 型式检验 |
| 耐温湿性能 | 5片 | 3.6 | 4.6 | 型式检验 |
| 耐高低温冲击性能 | 5片 | 3.6 | 4.7 | 型式检验 |

  - 判定规则

    - 按技术要求进行检验，受检项目如有一项不符合时，应另取双份试样对不符合项目进行复检，复检仍不符合时，则该批产品为不合格。

    - 产品的外观质量、磁导率、尺寸、的检验有一项不合格，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

- 镍锌铁氧体复合箔材的包装上要有牢固、清晰的标志，内容包括：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 生产批号、产品型号；

- 产品规格数量；

- 供方质检部门检印；

- 生产日期。

  - 包装

产品的包装分内包装和外包装，内包装用包塑包装，外包装用纸箱包装；装有产品的包装盒内，空隙处应用软质填充料填塞； 外包装箱应有足够的强度，箱内应以气泡袋等防震材料填满且整箱重量不超过20kg，以保证运输、搬运及堆垛过程中不会损坏产品。也可按需方要求，协商确定包装方式。

  - 运输

产品按非危险品运输，在运输中应避免撞击、重压、阳光曝晒、雨淋雪浸、受潮和机械损伤，并应保持清洁，不能与影响铁氧体质量的物质相接触。

  - 贮存

镍锌铁氧体复合箔材应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，防止碰撞、跌落，避免接触高温高湿。

保存期一年，保存期从产品生产之日起算，在保存期内产品应按标准要求贮存。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 生产批号、产品型号；

- 产品规格和数量；

- 供方质监部门检印；

- 生产日期。

  - 合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容

- 产品名称

- 种类、数量

- 其他