### ICS 77.120.99

H 65

# XB

中 华 人民 共 和 国 稀 土 行 业 标 准

XB/T ×××－201×

氢氧化镧

Lanthanum hydroxide

(送审稿）

××××－××－××发布           ××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XB/T XXX—201X

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：有研稀土新材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：江苏国盛新材料有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、乐山有研稀士新材料有限公司、赣州有色冶金研究所、中铝稀土（江苏）有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：张永奇、侯永可、钟强、黄小卫、彭新林、冯宗玉、张赫、龙志奇、崔大立、崔梅生、方中心、周林……

本标准于xxxx年x月首次发布。

XB/T XXX—201X

氢氧化镧

1 范围

本标准规定了氢氧化镧的要求、试验方法、检测规则与包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于化学法制备得到的氢氧化镧，主要用于催化剂、磁性材料等领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法

GB/T 20170.1  稀土金属及其化合物物理性能测定方法 稀土化合物粒度分布的测定

GB/T 20170.2  稀土金属及其化合物物理性能测定方法 稀土化合物比表面积的测定

3  要求

3.1产品分类

产品按化学成分分为La(OH)3 -4N5、La(OH)3 -4N、La(OH)3 -3N5、La(OH)3 -3N四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表1 化学成分

| 产品牌号 |  |  | La(OH)3 -4N5 | La(OH)3 -4N | La(OH)3 -3N5 | La(OH)3 -3N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）\% | REO |  | 84.5-86.0 |  |  |  |
|  | La2O3/REO，不小于 |  | 99.995 | 99.99 | 99.95 | 99.90 |
|  | 稀土杂质/REO，不大于 | CeO2 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0050 | 合量0.1 |
|  |  | Pr6O11 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0050 |  |

表1 化学成分（续）

| 产品牌号 |  |  | La(OH)3 -4N5 | La(OH)3 -4N | La(OH)3 -3N5 | La(OH)3 -3N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）\% | 稀土杂质/REO，不大于 | Nd2O3 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 | 合量0.1 |
|  |  | Sm2O3 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 |  |
|  |  | Y2O3 | 0.0010 | 0.0010 | 0.010 |  |
|  |  | Eu2O3 | 合量 0.0020 | 合量 0.0040 | 合量0.020 | — |
|  |  | Gd2O3 |  |  |  |  |
|  |  | Tb4O7 |  |  |  |  |
|  |  | Dy2O3 |  |  |  |  |
|  |  | Ho2O3 |  |  |  |  |
|  |  | Er2O3 |  |  |  |  |
|  |  | Tm2O3 |  |  |  |  |
|  |  | Yb2O3 |  |  |  |  |
|  |  | Lu2O3 |  |  |  |  |
|  | 非稀土杂质，不大于 | Fe2O3 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.020 |
|  |  | Al2O3 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.020 |
|  |  | CuO | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.010 |
|  |  | SiO2 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.010 |
|  |  | CaO | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |
|  |  | SO42- | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.020 |
|  |  | Cl- | 0.005 | 0.010 | 0.030 | 0.050 |
|  |  | Na2O | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.020 |
|  | 水分加灼减（质量分数）/% |  | 14.0-15.5 |  |  |  |

3.3粒度和比表面积

产品的粒度和比表面积应符合表2的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表2 粒度和比表面积

|  | D[V,50]粒度范围（μm） | 比表面积范围（m2/g） |
| --- | --- | --- |
| 磁性材料 | <4 | 5~20 |
| 催化材料 | <20 | 10~50 |

3.4外观质量

3.4.1产品为白色粉末，随纯度不同，颜色略有变化。

3.4.2产品应该洁净，无目视可见的夹杂物。

4试验方法

4.1化学成分

4.1.1稀土总量（REO）的分析方法按照GB/T 14635的规定进行。

4.1.2稀土杂质含量的分析方法参照GB/T 18115.1的规定进行。表内所有化学成分均为去除水分后灼减前测定。具体称样方法为：将试样于105℃加热1h，置于干燥器中，冷却至室温，称重。

4.1.3非稀土杂质含量及水分、灼减量的分析方法参照GB/T 12690.3规定的方法进行。

4.1.4主稀土元素的相对纯度（La2O3/REO）由计算得出，即100%-Σ稀土杂质量。

4.2 物理性能

粒度按照GB/T 20170.1-2006标准测定 ，比表面积按照GB/T 20170.2-2006标准测定.

4.3数值修约

数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

4.4外观质量

自然散色光下，目视检查。

5检验规则

5.1检验与验收

5.1.1产品由供方质量检测部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品进行检验，如检验结果和本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能和外观质量检验

5.4取样和制样

5.4.1 取样件数按表2的规定进行。

表2取样件数

| 件（袋）数 | 1~5 | 6~49 | 50~100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 只进不舍取整数 | 件（袋）数的平方根 只进不舍取整数 |

5.4.2在每件（袋）内层塑料袋中心及周围等距离处取三点，取样完毕后外层塑料袋应保持完好密封状态。

5.5检验结果判断

5.5.1化学成分、物理性能分析结果不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2外观质量检验结果和本标准不符时，则直接判该批产品为不合格品。

6标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1标志

每桶（箱、袋）外注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.2包装

产品抽真空包装于双层塑料袋中或塑料瓶中，每袋（瓶）净重5kg、10kg、25kg、50kg。再将袋（瓶）置于桶（箱、编织袋）内，每桶（箱、编织袋）净重5kg、10kg、25kg、50kg。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.3运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.4质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 各项分析检验结果及检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期；

h) 其他。