YS

ICS77.120.10

H12

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××××××

铋黄化学分析方法

铋含量的测定  EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of Bismuth yellow

Determination of Bismuth content—Na2EDTA titrimetric method

20××年发布                                20××年××月实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243））提出并归口。

本标准负责起草单位：广东先导稀材股份有限公司公司。

本标准参加起草单位：先导颜料（天津）有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、深圳清华大学研究院、湖南有色金属研究院、紫金矿业集团有限责任公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、佛山市力合通新材料有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司。

本标准主要起草人：

铋黄化学分析方法

铋含量的测定  Na2EDTA滴定法

1   范围

本标准规定了铋黄中铋含量的测定方法。

本标准适用于铋黄铋含量的测定，测定范围：40.00 %～ 65.00%。

2   方法提要

试料用盐酸溶解，用锌置换溶液中的铋离子形成铋单质，使再用硝酸溶解铋，用乙酸钠溶液调节溶液PH值，用二甲酚橙做指示剂指示滴定终点，控制PH在1.5～1.7的最佳滴定酸度，用Na2EDTA滴定溶液中的铋（Ⅲ）离子，由Na2EDTA标准溶液的消耗量及滤液中铋量计算出样品中铋的含量。

3   试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 盐酸 (ρ1.19g/mL)

3.2 盐酸（1+1）

3.3 盐酸（5+95）

3.4 硝酸  (ρ1.4 g /mL)

3.5硝酸溶液（5+95）

3.6 酒石酸

3.7 抗坏血酸

3.8 锌屑

3.9 硫脲

3.10二甲酚橙(0.5%)：称取0.5g二甲酚橙溶于100mL水,两周内使用有效

3.11 乙酸钠溶液(200g/L)：200g三水乙酸钠溶于500mL水中，加水定容至1000mL。

3.12 Na2EDTA标准滴定溶液[c(Na2EDTA)=0.02 mol/ L]。

3.12.1 Na2EDTA标准滴定溶液的配制：

称取8g乙二胺四乙酸二钠置于1000mL烧杯中，加入800mL水溶解，过滤于1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度摇匀，一周后标定。

3.12.2 Na2EDTA标准溶液的标定:

称取0.55g金属铋（wBi≥99.99％）至250mL烧杯中，加入15mL硝酸（3.4）低温溶解，溶液冷却后用硝酸溶液（3.5）转移到100mL容量瓶中，并定容，摇匀。移取20.00mL铋标液置于500mL三角烧杯中,加水50mL,加0.5g抗坏血酸（3.7）,摇匀溶解,加0.5g酒石酸（3.6）, 加1g硫脲（3.9）,摇匀溶解,加入3滴二甲酚橙指示剂（3.10），用乙酸钠溶液（3.11）调至溶液变为微红色（此时PH为1左右），用Na2EDTA标准滴定溶液（3.11）滴定至橙黄色,继续用乙酸钠溶液（3.11）调PH至1.5～1.7 (溶液由橙黄刚好变紫红)，再用Na2EDTA标准滴定溶液（3.12）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色终点,记录消耗Na2EDTA的体积为V,同时做试剂空白实验,记录消耗的EDTA体积为V1

按式（1）计算Na2EDTA标准滴定溶液实际浓度

CNa2EDTA  =20×W×1000/[208.98×100×(V- V1)]    -----------（1）

式中      W        配制铋标准溶液称取的铋金属碎屑质量(g)

208.98  铋的摩尔质量，单位为g每摩尔（g/ mol）

20     移取的铋标液体积(mL)

V      标定EDTA溶液消耗的EDTA溶液体积(mL)

V1        标定EDTA溶液空白消耗的EDTA溶液体积(mL)

CNa2EDTA    Na2EDTA标准滴定溶液的实际浓度（mol/L）,保留四位有效数字。

平行测定三次，当极差大于0.000 3 mol/ L时需重新标定

3.13 铋标准贮存溶液：称取1.0000g金属铋（wBi≥99.99％）于250 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（3.4 ）加热至溶解完全，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却至室温,用硝酸（3.6）转移移入500 mL容量瓶中，加入50mL硝酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2mg铋。

3.14 铋标准溶液：移取10.00 mL铋标准贮存溶液（3.3）于100 mL容量瓶中，加入15mL硝酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含200μg铋。

4  试样

4.1  试样粒度小于0.096 mm。

4.2  试样应在105℃±5℃烘干2h，并置于干燥器中冷到室温备用。

5 分析步骤

5.1 试料

按照表1称取试样，精确至0.000 1g。

表1 称样量和分取量

| 铋质量分数/% | 称样量/g |
| --- | --- |
| 40.0～50.0 | 1.2 |
| ＞50.0～60.0 | 1.1 |
| ＞60.0～65.0 | 1.0 |

5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3 空白实验

随同试料做空白实验。

5.4  测定

5.4.1将试料（5.1）置于250 mL三角烧杯A中，用少量水润湿。加入15 mL盐酸（3.2 ），盖上表面皿，加热溶解样品完全且溶液呈绿色,用少量水吹洗表面皿和烧杯，加入30mL水，冷却至室温，加入0.8g锌屑，用玻棒搅拌至少1min，然后再放置20min以上(中途搅拌数次)，快速加热至微沸，取下烧杯，加入0.4g锌屑，用玻棒搅拌，加入10mL盐酸（3.2），快速加热至微沸，取下，放置30min以上。将烧杯A内的溶液转入另一个烧杯B中，并用40mL左右盐酸（3.3）洗涤烧杯A内的铋单质数次，（注意在转移和洗涤时尽量让还原的铋单质留在原烧杯中）；用0.4um的滤膜过滤烧杯B溶液，用30mL左右的盐酸（3.3）洗涤烧杯及滤筒，滤液用500mL烧杯承接。完成过滤后取下滤膜放入烧杯B内。

5.4.2 在烧杯A内加入10mL硝酸（3.4），在烧杯B内加入5mL硝酸（3.4），加热溶解，用硝酸（3.5）将烧杯A和烧杯B溶液转移到100mL容量瓶中，用水定容，摇匀。移取20.00mL溶液置于500mL三角烧杯中,加入50mL水,加0.5g抗坏血酸（3.7）,摇匀溶解，余下步骤和3.12.2的步骤一致，记录消耗的Na2EDTA标准滴定液的体积（V1)。

5.4.3将溶解后的滤膜放入滤液（5.4.1）中，加入30mL硝酸，加热溶解，取下冷却，用水转移定容于200mL的容量瓶中。

5.4.3.1 使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长223.1 nm处，以水调零，与标准溶液系列同时测定试液中铋的吸光度，减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铋浓度C2。

5.4.3.2工作曲线的绘制

移取0、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL铋标准溶液（3.14 ），分别置于一组100 mL容量瓶中，各加入10mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液对应的铋的浓度为0.00 ug/ mL、2.00 ug/ mL、4.00 ug/ mL、10.00 ug/ mL、20.00 ug/mL。 使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长223.1 nm处，以水调零，测定系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铋的浓度为橫坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6 分析结果的计算

铋黄中铋的质量分数以Bi%表示，按公式（2）计算：

Bi%=[（V1- V0）×CEDTA×10×0.20898×100/W ] +C2×0.02/W ----- ---（2）

式中  V1   样品消耗的Na2EDTA标准滴定液的体积(mL)；

V0    随同样品做空白试验消耗的Na2EDTA标准滴定液的体积(mL)；

CNa2EDTA   Na2EDTA标准滴定溶液的浓度（mol/L）；

C2   用原子吸收仪测试得到的滤液中铋的含量（ug/mL）；

W    称取的待测样品的质量(g)；

0.20898 滴定中1mL的Na2EDTA标准滴定溶液相当的铋的质量（g）；

计算结果保留小数点后面两位数。

7  精密度

7.1  重复性限

在重复性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限（r），以大于重复性限（r）的情况不超过5 %为前提，重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

表1 重复性

| Bi% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

7.2  再现性限

在再现性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限（R），以大于重复性限（R）的情况不超过5 %为前提，重复性限(R)按表2数据采用线性内插法求得。

表2 再现性

| Bi% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

8   试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

a）试样信息；

b）测试结果；

c）本标准号；

d)测试日期及测试人员；

e) 其他。