ICS 77.120.40

H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法

第1部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法

Methods for chemical analysis of nickel cobalt aluminum composite hydroxide    — Part 1： Determination of nickel content                   —Dimethylglyoxime gravimetric method

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

YS/T XXXXX《镍钴铝三元素氢氧化物化学分析方法》共5个部分：

——第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：钴含量的测定  电位滴定法；

——第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：氯离子含量的测定  氯化银比浊法。

——第5部分：硫酸根离子含量的测定  硫酸钡比浊法。

本部分为YS/T XXXXX的第1部分。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法                      第1部分：镍含量的测定                                      丁二酮肟重量法

- 范围

YS/T XXXXX的本部分规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中镍含量的测定方法。

本部分适用于适用于镍钴铝三元素氢氧化物中的镍含量的测定。测定范围：40.00%～60.00%。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- 方法提要

试料用盐酸溶解，以酒石酸掩蔽干扰离子，在氨性介质中以丁二酮肟沉淀镍，沉淀经抽滤洗涤后在145 ℃~150 ℃烘箱中烘干至恒重，计算镍含量。

- 试剂或材料

除非另有说明外，本部分所用试剂均为分析纯及以上纯度的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的三级及三级以上纯度的水。

  - 盐酸（ρ = 1.19 g/mL）。

  - 氨水（ρ = 0.90 g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 氨水（1+1）。

  - 酒石酸溶液（150 g/L）：称取150 g 酒石酸，溶于水中并稀释至1 000 mL ，贮存于1 000 mL 试剂瓶中。

  - 乙酸铵溶液（500 g/L）：称取250 g乙酸铵，溶于水并稀释至500 mL ，贮存于500 mL试剂瓶中。

  - 丁二酮肟乙醇溶液（10 g/L）：称取10 g丁二酮肟，溶于无水乙醇中，用无水乙醇稀释至1 000 mL，贮存于1 000 mL 棕色试剂瓶中。

  - G4玻璃砂芯坩埚（30 mL或40 mL）。

- 样品

  - 试样粒度应不大于0.10 mm。

  - 试样分析前应在110 ℃ ± 5℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

- 试验步骤

  - 试料

称取1.00 g试样，精确至0.000 1 g。

  - 空白试验

随同试样做空白试验。

  - 平行试验

独立的进行两次测定，取其平均值。

  - 试料的溶解

- 将试料（6.1）置于100 mL的烧杯中，用少量水润湿，加入20 mL盐酸（4.3），盖上表面皿，低温加热至完全溶解，取下，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

  - 试液的处理

- 移取10.00 mL试液（6.4）于500 mL烧杯中，加入10 mL酒石酸溶液（4.5）、10 mL乙酸铵溶液（4.6），加水至约200 mL，用氨水（3.8）调节pH 8～9，加热至60℃ ~ 70 ℃，边搅拌边缓慢加入40 mL丁二酮肟乙醇溶液（4.7），保温陈化30 min。

  - 抽滤、干燥、称重

- 用已恒重的玻璃砂芯坩埚（4.8）抽滤，水洗涤沉淀5次，将带沉淀的玻璃砂芯坩埚于145 ℃~ 150 ℃烘箱中干燥2 h。取出置于干燥器中冷却至室温，称量，反复烘干至恒重。

- 试验结果的计算

- 镍含量以镍的质量分数ωNi计，按式（1）计算：

ωNi=V1(m3−m2)−(m0−m4)×0.2032m1V2100%.................................... (1)

式中：

m0——随同试料空白试验用玻璃砂芯坩埚和沉淀的总质量，单位为克（g）；

m1——称取样品的质量，单位为克（g）；

m2——玻璃砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

m3——玻璃砂芯坩埚和沉淀的总质量，单位为克（g）；

m4——随同试料空白试验用玻璃砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

V1——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

0.2032——丁二酮肟镍与镍的换算因数；

结果保留小数点后两位。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

- 表1  重复性限

| ωNi/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

  - 再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

- 表2  再现性限

| ωNi/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试验对象；

——使用的标准（YS/T XXXX.X—201X）；

——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。