ICS 77.120.40

H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第2部分：钴含量的测定

电位滴定法

Methods for chemical analysis of nickel cobalt aluminum composite hydroxide    — Part 2：Determination of cobalt content                                  — Potentiometric titration method

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

YS/T XXXXX《镍钴铝三元素氢氧化物化学分析方法》共5个部分：

——第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：钴含量的测定  电位滴定法；

——第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：氯离子含量的测定  氯化银比浊法。

——第5部分：硫酸根离子含量的测定  硫酸钡比浊法。

本部分为YS/T XXXXX的第2部分。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法                      第2部分：钴含量的测定                                      电位滴定法

- 范围

YS/T XXXXX的本部分规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中钴含量的测定方法。

本部分适用于适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中的钴含量的测定。测定范围：5.00 % ~ 15.00 %。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- 方法提要

试料用盐酸溶解，在氨性溶液中，用铁氰化钾标准溶液将钴（Ⅱ）氧化为钴（Ⅲ），过量的铁氰化钾用钴标准滴定溶液进行返滴定，至电位突跃为终点，计算样品的钴含量。

- 试剂

除非另有说明外，本部分所用试剂均为分析纯及以上纯度的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的三级及三级以上纯度的水。

  - 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 氯化铵-柠檬酸铵-氨水混合溶液：称取60 g氯化铵，120 g柠檬酸铵溶于500 mL水中，用氨水稀释至1000 mL，混匀。

  - 钴标准滴定溶液：称取2.00 g金属钴（钴质量分数≥99.98%），精确至0.000 1 g，置于250 mL烧杯中，缓缓加入50 mL硝酸（1+1），低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物。取下冷却至室温，用水冲洗表面皿及烧杯壁，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

  - 铁氰化钾标准溶液:

    - 配制：称取铁氰化钾21 g，用水溶解溶，过滤后移入1 000 mL棕色容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

    - 标定：于 250 mL 烧杯中加入60 mL氯化铵-柠檬酸铵-氨水混合溶液（4.3），加入10.00 mL铁氰化钾标准溶液（4.5.1）。在电位滴定仪上，插入电极，不断搅拌下用钴标准滴定溶液（4.4）滴定至电位突跃即为终点。

- 按公式（1）计算铁氰化钾标准溶液对钴标准滴定溶液的滴定系数：

- K=V2V1………………………………………………………(1)

- 式中：

K——滴定系数，单位体积的铁氰化钾标准溶液消耗钴标准滴定溶液的体积；

V1——加入铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定时所消耗的钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

- 所得结果表示至四位有效数字。

- 仪器设备

电位滴定仪，附搅拌装置和与仪器匹配的用于氧化还原滴定的电极。

- 样品

  - 试样粒度应不大于 0.150 mm。

  - 试样分析前应在110 ℃ ± 5℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

- 试验步骤

  - 试料

称取1.00 g样品，精确至0.000 1 g。

  - 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

  - 试料的溶解

- 将试料（7.1）置于100 mL的烧杯中，用少量水润湿，加入20 mL盐酸（4.2），盖上表面皿，低温加热至溶解完全，取下，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

  - 滴定

- 移取20.00 mL试液（7.3）于 250 mL 烧杯中，加入 60 mL氯化铵-柠檬酸铵-氨水混合溶液（4.3），移取10.00 mL铁氰化钾标准溶液（4.5.1），在电位滴定仪上，插入电极，在不断搅拌下用钴标准滴定溶液（4.4）滴定至电位突跃即为终点。

- 试验数据处理

- 钴含量以钴的质量分数ωCo计，按式（2）计算。

ωCo =(K⋅V5−V3)⋅V⋅ρ×10−3m⋅V4×100%	(2)

- 式中：

K ——滴定系数，单位体积的铁氰化钾标准溶液消耗钴标准滴定溶液的体积；

ρ  ——钴标准滴定溶液的质量浓度，单位为克每升（g/L）；

m ——称取试料的质量，单位为克（g）；

V    ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V3——消耗钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V5 ——加入铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

所得结果保留至小数点后两位。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

- 重复性限

| ωCo/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

- 表2  再现性限

| ωCo/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试验对象；

——使用的标准（YS/T XXXX.X—XXXX）；

——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________