中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.4—201X

镍、钴、铝三元素复合氢氧化物化学分析方法

第4部分:氯离子含量的测定

氯化银比浊法

Methods for chemical analysis of nickel cobalt aluminium composite hydrogenoxide—

Part 4: Determination of chloride ion contents—

Silver chloride turbidimetry

(预审稿)

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.60

H 13

20xx—xx--xx发布	20xx--xx--xx实施

前    言

YS/T XX -201X《镍、钴、铝三元素复合氢氧化物化学分析方法》分为5个部分：

——第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：钴含量的测定  电位滴定法；

——第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠和锰含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：氯离子含量的测定  氯化银比浊法；

——第5部分：硫酸根离子含量的测定  离子色谱法。

本部分为第4部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司。

本部分负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、金川集团股份有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司。

本部分起草人：

镍、钴、铝三元素复合氢氧化物化学分析方法

第4部分：氯离子含量的测定

氯化银比浊法

1范围

本部分规定了镍、钴、铝三元素复合氢氧化物中氯离子含量的测定方法。

本部分适用于镍、钴、铝三元素复合氢氧化物中氯离子含量的测定。测定范围：0.0010 %～0.40 %。

2方法提要

试样用硝酸、双氧水溶解，加入硝酸银形成悬浊液，于440 nm处测定吸光度，扣除试样空白，从工作曲线查得氯离子的质量浓度。

3 试剂

如无特殊说明，所用试剂均为分析纯试剂，所用水为蒸馏水或去离子水。

3.1 硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.2双氧水。

3.3 硝酸（1+1）。

3.4 硝酸银溶液（20 g/L）：称取2.0 g硝酸银溶解于100 mL水中，加入1 mL硝酸(3.3)。如有浑浊则过滤使用，储存于棕色瓶中。

3.5 氯离子标准贮存溶液：称取1.6485 g经500 ℃ ~ 600 ℃灼烧至恒重的基准氯化钠于250 mL 烧杯中，加100 mL水溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氯。

3.6 氯离子标准溶液：移取2.00 mL氯离子标准贮存溶液（3.5）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 μg氯。

4 仪器

4.1 分光光度计，附相应量程比色皿。

4.2 恒温水浴锅。

5 样品

5.1样品粒度不大于0.15 mm。

5.2分析样品预先按供需双方协商的条件烘干，从烘箱中取出即迅速置于干燥器中，冷却至室温后立即称取。

- 5.3按表1称取试料， 精确至0.0001 g。

表1  称取样品质量

| 氯离子w /% | 称取样品m /g |
| --- | --- |
| < 0.2 | 2.5 |
| ≥0.2 | 2.0 |

6 试验步骤

6.1平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

6.2 空白试验

随同试料做试剂空白试验。

6.3试验

6.3.1 按表1称取试样，精确至0.0001 g，将试样置于250 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.3）、1 mL双氧水（3.2），于40℃~50℃水浴中溶解，待样品溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。将溶液用中速定量滤纸干过滤，弃去初滤液，保留中段滤液。按表2同时分取试液2份。

6.3.2 一份溶液按表2加入硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀，作为试样空白溶液。于暗处放置10 min。

6.3.3  另一份溶液按表2加入硝酸（3.3）、硝酸银溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀，作为待测样品溶液。于暗处放置10 min。

6.3.4  移取部分溶液（6.3.2和6.3.3）用3 cm吸收皿，以试剂空白为参比，于分光光度计波长440 nm处测量吸光度。根据待测样品溶液（6.3.3）吸光度和试样空白溶液（6.3.2）吸光度，从工作曲线上查得相应的氯离子的质量浓度（保证溶液吸光度测定在50 min内完成）。

表2  分取试液及定容体积

| 氯离子w /% | 试液分取体积 /mL | 硝酸（3.3） /mL | 硝酸银溶液（3.4） /mL | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <0.01 | 20.00 | 5 | 1 | 50 |
| 0.01 ~ 0.06 | 5.00 | 5 | 1 | 50 |
| >0.06 ~ 0.2 | 2.00 | 5 | 1 | 50 |
| >0.2 | 2.00 | 10 | 2 | 100 |

6.4 工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL氯离子标准溶液（3.6），分别置于6个50 mL容量瓶中，依次加入5 mL硝酸（3.3）、1 mL硝酸银溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀，氯离子质量浓度分别为0.00μg/mL、0.40μg/mL、0.80μg/mL、1.2μg/mL、1.6μg/mL、2.0μg/mL。于暗处放置10 min后，移取部分溶液于3 cm比色皿中，以水为参比，于分光光度计波长440 nm处测量其吸光度。以氯离子质量浓度为横坐标、吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 试验数据处理

氯离子含量以氯离子（Cl-）的质量分数wCl- 计，按公式（1）计算：       wCl=ρ1−ρ2⋅V1⋅V3×10−6m⋅V2×100%                        ……………………（1）

式中：

ρ1——试样溶液中氯离子的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

ρ2——试样空白溶液中氯离子的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V1——溶解试样定容体积，单位为毫升(mL);

V2——分取体积，单位为毫升(mL);

V3——分取后定容体积，单位为毫升(mL);

m——试料的质量，单位为克(g)；

计算结果保留至两位有效数字。

8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

表3重复性限

| 质量分数/% | 0.0006 | 0.049 | 0.105 | 0.166 | 0.400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.0004 | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.024 |

8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4  再现性限

| 质量分数/% | 0.0006 | 0.049 | 0.105 | 0.166 | 0.400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.0006 | 0.008 | 0.015 | 0.020 | 0.032 |

9  试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

—— 试验对象；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。