双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑

Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate

（送审稿）

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则进行起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：西安凯立新材料股份有限公司、有色金属技术经济研究院。

本标准主要起草人：***、***、***、***、***。

双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑

- 范围

本标准规定了双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

本标准适用于精细化工、化学制药行业中使用的双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑。

- 规范性引用文件

下列文件对本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34609.1  铑化合物化学分析方法  第1部分：铑量的测定  硝酸六氨合钴重量法

YS/T 363  纯铑中杂质元素的发射光谱分析

- 要求

- 3.1  化学式

- 产品的分子式C16H24BF4Rh，分子量406.1，结构式如下：

- 3.2  化学成分

- 产品的化学成分应符合表1的规定。

- 表1  化学成份                    单位为质量分数（%）

| - 双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑不小于 | - Rh不小于 | - 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Pb | - Ni | - Cu | - Mg | - Zn | - Fe | - Pt | - Al | - Pd |
| - 98 | - 24.83 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 |

- 3.3  溶解试验

- 产品溶解于三氯甲烷，溶液应澄清，无目视可见不溶物。

- 3.4  外观质量

- 产品为红色粉末。

- 4. 试验方法

- 4.1 化学成分

- 4.1.1 双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑的测定

- 以测得铑含量与理论铑含量（25.34%）的比值作为双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑的含量。

- 4.1.2  铑含量和杂质元素含量的测定

- 4.1.2.1 铑含量：取试样0.2g，精确至0.001g，置于石英舟中，将石英舟放入石英管中，再将石英管放入管式炉中，由室温缓慢加热至700℃±10℃灼烧30min，通氢还原30min后，转入聚四氟乙烯溶样罐中，加20mL盐酸，3mL过氧化氢，密封，在烘箱中于150℃±5℃下溶解完全。按GB/T 34609.1的规定测定铑含量。

4.1.2.2 杂质含量：称取1g试样置于石英舟，将石英舟放入石英管中，再将石英管放入管式电炉中，缓慢升温至700℃，于700℃±10℃保温3h后通入氢气，于700℃±10℃保温3h，随炉冷却，取出按YS/T 363的规定测定杂质含量。

4.2  溶解试验

称取0.05g 产品置于烧杯中，加入15mL三氯甲烷，在常温溶解。

4.3  外观质量

采用目视检查。

- 5. 检验规则

- 5.1  检查与验收

- 5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）规定不符时，应在收到产品之日起十五日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

- 5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

- 5.3  检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、溶解试验、外观质量的检验。

- 5.4  取样

- 5.4.1产品化学成分、溶解试验的取样：同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%~5%，但最少不少于10g，再用四分法缩分至检验所需数量。

- 5.4.2产品外观质量逐瓶检验。

5.5  检验结果的判定

5.5.1 产品检验项目化学成分、溶解试验中有任意一项检验结果不合格，则判定该批产品不合格。

5.5.2 外观质量不合格时，判定该瓶不合格。

- 6. 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 6.1  标志

- 6.1  在检验合格的产品上应有如下标志：

- 供方技术监督部门印记；

- 产品名称；

- 生产批次；

- 数量；

- 生产日期。

- 6.2  包装、运输、贮存

- 6.2.1  产品应采用絶氧方式包装，再装入聚丙烯或聚乙烯塑料瓶中，严密封口。整齐放入木箱、纸箱或纸板桶中，用废纸、泡沫等进行填充，不得有松动现象。

- 6.2.2  产品可采用航空、铁路、公路或水运等方式运输。

- 6.2.3  产品应常温存放于避光阴凉干燥处。

- 6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话等；

- 产品名称；

- 批次；

- 数量；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7. 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 数量；

c） 产品的测定方法；

d） 本标准编号；

e） 其他。