双(二叔丁基苯基膦)二氯化钯

Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)

（送审稿）

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则进行起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：西安凯立新材料股份有限公司、有色金属技术经济研究院。

本标准主要起草人：***、***、***、***、***。

双(二叔丁基苯基膦)二氯化钯

- 范围

本标准规定了双(二叔丁基苯基膦)二氯化钯的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

本标准适用于精细化工、化学制药行业中使用的双(二叔丁基苯基膦)二氯化钯。

- 规范性引用文件

下列文件对本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 1197  钯化合物化学分析方法 金、银、铂、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾、镉的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 要求

- 3.1  化学式

- 产品的分子式C28H46Cl2P2Pd，分子量621.9，结构式如下：

- 3.2  化学成分

- 产品的化学成分应符合表1的规定。

- 表1  化学成份                    单位为质量分数（%）

| - 双(二叔丁基苯基膦)二氯化钯不小于 | - Pd - 不小于 | - 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Pb | - Ni | - Cu | - Ru | - Cr | - Ir | - Fe | - Pt | - Au | - Rh | - Ag |
| - 98 | - 16.77 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.005 |

- 3.3  溶解试验

- 产品溶解于三氯甲烷，溶液应澄清，无目视可见不溶物。

- 3.4  外观质量

- 产品为黄色粉末。

- 4. 试验方法

- 4.1 化学成分

- 4.1.1 双(二叔丁基苯基膦)二氯化钯的测定

- 以测得钯含量与理论钯含量（17.11%）的比值作为双(二叔丁基苯基膦)二氯化钯的含量。

- 4.1.2  钯含量和杂质元素含量的测定

- 4.1.2.1 钯含量：取300mL瓷坩埚，坩埚底部平铺一层粉状活性炭（约1g），称取样品0.29g（精确至0.0001g），置于活性炭粉上，再铺一层粉状活性炭（约1g）将样品完全覆盖。放入马弗炉中，2h升温至720℃，保温1h。降温至200℃以下取出坩埚。于坩埚中加入2mL甲酸，低温加热至近干后，冷却后，加入12mL王水低温溶解。完全溶解后得到溶液。加入2mL盐酸和300mL水，加热至约80℃后取下，于搅拌下加入50mL丁二酮肟乙醇溶液，在出现沉淀后继续搅拌3min，静置5h。用已恒重的G4玻璃砂芯坩埚抽滤丁二酮肟钯沉淀，用盐酸洗涤烧杯及沉淀各10次，并用带橡皮头的玻璃棒擦烧杯边沿，用60℃~85℃的热水洗涤烧杯及沉淀各5次。将玻璃砂芯坩埚于已恒温110℃的干燥箱中烘干2h取出，置于干燥器中冷却30min后称取质量，直至恒重。

按下式计算钯含量：

Pd%=m2−m1×0.3161m0×100%

式中：m2—丁二酮肟钯和砂芯坩埚的总质量，单位为克（g）；

m1—砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

m0—样品的质量，单位为克（g）；

0.3161—丁二酮肟钯对钯的质量换算系数；

所得结果保留至小数点后两位。

4.1.2.2 杂质含量：取300mL瓷坩埚，坩埚底部平铺一层粉状活性炭（约1g），称取样品0.50g（精确至0.0001g），置于活性炭粉上，再铺一层粉状活性炭（约1g）将样品完全覆盖。放入马弗炉中，2h升温至720℃，保温1h。降温至200℃以下取出坩埚。于坩埚中加入2mL甲酸，低温加热至近干后，冷却后，加入12mL王水低温溶解。完全溶解后得到溶液。然后按照YS/T 1197的规定进行杂质含量检测。

4.2  溶解试验

称取0.05g 产品置于烧杯中，加入15mL三氯甲烷，在常温溶解。

4.3  外观质量

采用目视检查。

- 5. 检验规则

- 5.1  检查与验收

- 5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）规定不符时，应在收到产品之日起十五日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

- 5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

- 5.3  检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、溶解试验、外观质量的检验。

- 5.4  取样

- 5.4.1产品化学成分、溶解试验的取样：同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%~5%，但最少不少于10g，再用四分法缩分至检验所需数量。

- 5.4.2产品外观质量逐瓶检验。

5.5  检验结果的判定

5.5.1 产品检验项目化学成分、溶解试验中有任意一项检验结果不合格，则判定该批产品不合格。

5.5.2 外观质量不合格时，判定该瓶不合格。

- 6. 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 6.1  标志

- 6.1  在检验合格的产品上应有如下标志：

- 供方技术监督部门印记；

- 产品名称；

- 生产批次；

- 数量；

- 生产日期。

- 6.2  包装、运输、贮存

- 6.2.1  产品应装入聚丙烯或聚乙烯塑料瓶中，严密封口。整齐放入木箱、纸箱或纸板桶中，用废纸、泡沫等进行填充，不得有松动现象。

- 6.2.2  产品可采用航空、铁路、公路或水运等方式运输。

- 6.2.3  产品应在密封的情况下，避光存放于阴凉干燥处，严防受潮。

- 6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话等；

- 产品名称；

- 批次；

- 数量；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7. 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 数量；

c） 产品的测定方法；

d） 本标准编号；

e） 其他。