| 备案号： | Q/YG |  |  | YS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国有色金属行业标准 |  |  |  |  |
| YS/T - |  |  |  |  |
| 副 产 品 硫 酸 铅 By-product lead sulfate |  |  |  |  |
| 201*-**-**发布 |  | 201*-**-**实施 |  |  |
| 中华人民共和国工业和信息化部 发布 |  |  |  |  |

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：河南豫光锌业有限公司

本标准参加起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司 鑫联环保科技股份有限公司

本标准主要起草人：李飞 翟爱萍 赵波 苗华磊 覃雪莲

副 产 品 硫 酸 铅

1  范围

本标准规定了副产品硫酸铅的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于氧化锌浸出生产过程中产出的硫酸铅。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T8152   铅精矿化学分析方法

GB/T8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T14262  散装浮选铅精矿取样制样方法

- 要求

- 3.1  产品分类

副产品硫酸铅按化学成分分为一级品、二级品、三级品、四级品。

- 3.2  化学成分

3.2.1  副产品硫酸铅的化学成分应符合表1的规定。

表 1 副产品硫酸铅的化学成分

| 品级 | 化学成分（质量分数），% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pb，不小于 | 杂质，不大于 |  |
|  |  | Zn | As |
| 一级品 | 45 | 3.0 | 0.3 |
| 二级品 | 40 | 4.0 | 0.4 |
| 三级品 | 35 | 5.0 | 0.4 |
| 四级品 | 30 | 5.0 | 0.5 |

3.2.2 副产品硫酸铅中银为有价元素，应报出数据。

3.2.3副产品硫酸铅中水分（质量分数）应不大于30%。

3.2.4用户对副产品硫酸铅的其它化学成分有特殊要求时供需双方共同商定。

- 3.3  外观质量

副产品硫酸铅外观为灰白色，不得有外来杂物。

- 试验方法

- 4.1 化学成分的测定按GB/T8152.1、GB/T8152.4、GB/T8152.5、GB/T8152.10的规定进行。

4.2 水分测定按GB/T14262的规定进行。

4.3 外观质量由目视法检查。

5  检验规则

5.1检查和验收

5.1.1副产品硫酸铅应由供方质检部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准（或合同）的规定进行检验，如检验与本标准（或合同）的规定不符合时，应在收到产品1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁取样由供需方在需方收到产品上进行。

5.2组批和数量

副产品硫酸铅应成批提交检验，每批应由同一品质组成。检验批不大于60t。如检验批由多辆货车交货时，每辆货车作为一个检验批。其它运输方式检验批次由供需双方商定。

5.3 取样和制样

5.3.1 副产品硫酸铅取样方法按照GB/T14262 规定进行。

5.3.2 副产品硫酸铅制样按照GB/T14262 规定进行。

5.3.3 将所制样品分为4份：1份为验收分析样，1份为供方样，1份为需方样，1份为仲裁样。仲裁样保留3个月。供需双方如对检验结果有异议，应在仲裁样保留期内提出。

5.4 检验结果的判定

5.4.1 检验结果的数值修约及判定按GB/T 8170的规定进行。

5.4.2 同一车内(或同一批次)，发现颜色明显不一致或掺杂等则判该车(或该批次)不合格。

5.4.3 同一车内(或同一批次)，发现不同品级混装，则按较低品级作为判定结果。

5.4.4 当供需双方对检验结果有争议时由供需双方协商解决。如需仲裁，以仲裁结果为判定依据。

6 包装、运输和质量证明书

6.1 副产品硫酸铅为散装，在装卸、运输过程中应采取相应防护措施，防止雨淋、抛洒。

6.2 副产品硫酸铅用火车或汽车运输，装完后，产品表面应平整。

6.3 每批副产品硫酸铅发运时应附质量证明书，注明：

a)供方名称；

b)产品名称；

c)品级；

d)重量；

e)车号；

f)发货日期和发货地点；

g)本标准编号。

7 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

a)产品名称；

b)品级；

c)重量；

d)本标准编号；

e)其它。