| 备案号： | Q/YG |  |  | YS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国有色金属行业标准 |  |  |  |  |
| YS/T - |  |  |  |  |
| 锌冶炼副产品海绵铜 Sponge Copper, by-product of Zinc Smelting |  |  |  |  |
| 发布201*-**-* |  | 201*-**-*实施 |  |  |
| 中华人民共和国工业和信息化部 发布 |  |  |  |  |

前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：河南豫光锌业有限公司

本标准参加起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司 鑫联环保科技股份有限公司

本标准主要起草人：纪昌磊 尹荣花 赵波 苗华磊 覃雪莲

锌冶炼副产品海绵铜

1  范围

本标准规定了锌冶炼副产品海绵铜的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存，质量预报单及订货单（或合同）。

本标准适用于湿法锌冶炼过程净液工序利用锌从含铜水溶液中置换产出的金属铜，锌冶炼副产品海绵铜主要用于铜的冶炼。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T3884.1   铜精矿化学分析方法 铜量的测定 碘量法

GB/T3884.2   铜精矿化学分析方法 金和银量测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法

GB/T3884.6   铜精矿化学分析方法 铅、锌、镉和镍量的测定火焰原子吸收光谱法

GB/T3884.8   铜精矿化学分析方法 锌量的测定 Na2EDTA滴定法

GB/T3884.9   铜精矿化学分析方法 砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二

乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T3884.14  铜精矿化学分析方法 金和银量测定 火试金重量法和原子吸收光谱法

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14263   散装浮选铜精矿取样、制样方法

3 术语与定义

下列术语和定义使用于本文件

3.1锌冶炼副产品海绵铜

湿法锌冶炼过程净液工序利用锌从含铜水溶液中置换产出的金属铜，可酸洗、水洗除杂，提高锌冶炼副产品海绵铜品位。

- 4 要求

4.1产品分类

锌冶炼副产品海绵铜按化学成分分为五个级别：Cu-70、Cu-60、 Cu-50、Cu-40、Cu-30。

- 4.2 化学成分

锌冶炼副产品海绵铜的化学成分见表1

表1  锌冶炼副产品海绵铜化学成分（质量分数）

| 品 级 | 化学成分（质量分数）% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu不小于 | 杂质，不大于 |  |  |
|  |  | Pb+Zn | Cd | As |
| Cu-70 | 70 | 10 | 2.0 | 0.3 |
| Cu-60 | 60 | 10 | 3.0 | 0.3 |
| Cu-50 | 50 | 12 | 4.0 | 0.4 |
| Cu-40 | 40 | 15 | 5.0 | 0.4 |
| Cu-30 | 30 | 15 | -- | 0.4 |

- 4.3锌冶炼副产品海绵铜中的金、银等应报出数据。

- 4.4锌冶炼副产品海绵铜中水分（质量分数）应不大于30%。

4.5锌冶炼副产品海绵铜中不得混入夹杂物，每批锌冶炼副产品海绵铜色泽应均匀，主品位差不大于5%。

4.6需方对锌冶炼副产品海绵铜的其它化学成分有特殊要求时供需双方共同商定。

- 5 检验方法

5.1 水分的测定方法按GB/T14263 的规定进行。

5.2 化学成分的测定按GB/T3884.1、GB/T3884.2、GB/T3884.6、GB/T3884.8、GB/T3884.9、GB/T3884.14的规定进行。

6  检验规则

6.1检查和验收

锌冶炼副产品海绵铜运到需方指定的交货地点后，由需方质量检验部门负责验收，需方质量检验部门可根据需要，对锌冶炼副产品海绵铜采用GB/T14263中规定的取样方法进行取样。或运到双方认可的地点后，由合同约定方按本标准的规定进行验收。

6.2组批

锌冶炼副产品海绵铜应成批提交检验，每批应由相同来源的同一品级的锌冶炼副产品海绵铜组成，检验批应不大于30吨。

6.3取样和制样

6.3.1锌冶炼副产品海绵铜的取样方法按照GB/T 14263的规定进行。

6.3.2 锌冶炼副产品海绵铜的样品制备按GB/T 14263的规定进行。

6.3.3 将所制样品分为4份：1份为验收分析样，1份为供方样，1份为需方样，1份为仲裁样。仲裁样保留3个月。供需双方如对检验结果有异议，应在仲裁样保留期内提出。

6.4检验结果的判定

6.4.1检测结果的数值修约及检验结果的判定按GB/T 8170的规定进行。

6.4.2同一车内，发现颜色明显不一致或掺杂等不符合本标准规定则判该车不合格。

6.4.3同一车内，发现不同品级混装或所含金银有价元素品位明显不一致等不符合本标准规定则按较低品位作为最终结果。

6.4.4 5.4.4 当供需双方对检验结果有争议时由供需双方协商解决。如需仲裁，以仲裁结果为判定依据。

7 包装、运输贮存和质量证明书

7.1锌冶炼副产品海绵铜可不包装，直接用火车或汽车运输，装完后，应表面平整。如确需包装，由供需双方协商。

7.2锌冶炼副产品海绵铜在运输和贮存过程中，应采用防护措施，防止抛洒，防止污染、雨淋。

7.3每批锌冶炼副产品海绵铜发运时，供方应附有质量预报单，其上注明：

- 供方名称

- 产品名称

- 品级

- d）净重

- e）车号

- f）发货日期和发货地点

- g）本标准编号。

8 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

a)产品名称；

b)化学成份；

c)净重；

d)本标准编号；

e)其它。