ICS XXX

H61

中华人民共和国国家标准

GB/T 13587—XXXX

代替GB/T 13587—2006

铜及铜合金废料

Scraps of copper and copper alloy

（送审稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

前      言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 13587-2006《铜及铜合金废料》。本标准与GB/T 13587-2006相比，主要有如下变动：

——调整了适用范围：由“本标准适用于废铜的国内外贸易及有色金属熔炼企业、加工制造企业废铜的再生回收”修改为“本标准适用于铜废料的回收、贸易与利用”；

——增加了术语和定义；

——调整了铜废料的分类：由“类别、组别、名称”修改为“类别、名称”；

——调整了铜废料的类别：由纯铜废料、铜合金废料、废水箱、铜及其合金新废料、屑末、切片、带皮的电线电缆、含铜灰渣等八类修改为纯铜废料、黄铜废料、其他铜合金废料、水箱类铜废料、切片类铜废料、废电线电缆、复合铜废料等七类；

——细化了铜废料的分级方式：以表观特征、化学成分、金属回收率等技术要求来区分不同级别；

——增加了铜废料的化学成分和金属回收率等技术要求；

——调整了试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等条款内容；

——删除了质量证明书的规定；

——增加了订货单（或合同）内容的规定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：广东兴奇金属有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、宁波长振铜业有限公、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、葛洲坝展慈（宁波）金属工业有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替版本的历次发布情况为：

——GB/T 13587—1992；

——GB/T 13587—2006。

铜及铜合金废料

1   范围

本标准规定了铜及铜合金废料（下简称铜废料）的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于铜废料的回收、贸易与利用。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 5085（所有部分） | 危险废物鉴别标准 |
| --- | --- |
| GB/T 5121（所有部分） | 铜及铜合金化学分析方法 |
| GB/T 8170 | 数值修约规则与极限数值的表示和判定 |
| GB/T 27683 | 易切削铜合金切削废屑回收规范 |
| YS/T 482 | 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 |
| YS/T 483 | 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型） |
| YS/T 949-2014 | 废旧有色金属术语定义 |
| SN/T 0570-2007 | 进口可用作原料的废物放射性污染检验规程 |

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

铜及铜合金废料 scraps of copper and copper alloy

在生产过程中所产生的、或者消费使用过程中失去原用途或使用功能的含有铜及铜合金成分的、可供熔炼企业或加工制造企业回收与再利用的原料。

3.2

检验批 inspection lot

同一份运单（提单）中用于提交检验，具有相同特性的铜废料单元。

注：改写SN/T 0570-2007，定义3.1。

3.3

夹杂物 carried-waste

在产生、收集、包装和运输过程中混入铜废料中的非金属物质（包括木废料、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃、石块及粒径不大于2mm的粉状物等物质，但不包括包装物及在运输过程中使用的其他物质）。

注：改写YS/T 949-2014，定义3.3.4。

3.4

非铜金属 non-copper metal

在产生、收集、包装和运输过程中混入铜废料中的其他金属物质，一般包括游离铁、铝及铝合金、锌及锌合金等。

3.5

水份 moisture

因制造、使用或运输过程等原因而附着在铜废料上，且在交货时仍未脱除的水份在该检查批次中的质量占铜废料总质量的比例。

3.6

样品 representative sample

代表检验批铜废料特点的少量实物。

3.7

化学成分试样 chemical composition sample

样品去除夹杂物和非铜金属后，经过熔化、凝固所得，用于检测样品化学成分的试样。

3.8

金属回收率 metal recycling rate

样品去除夹杂物和非铜金属后，经过熔化、凝固所得铸块重量与样品重量的比值。

4    分类

铜废料的类别、名称、分级如表1所示。

表1 铜废料的类别、名称、分级

| 类 别 | 名 称 | 分 级 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 纯铜废料 | 漆包线 | 1~4 |
|  |  | 变压器铜 | 1~3 |
|  |  | 马达铜 | 1~2 |
|  |  | 4号铜料 | 1 |
|  |  | 2号铜屑 | 1 |
| Ⅱ类 | 黄铜废料 | 黄铜弹壳 | 1 |
|  |  | 黄铜混合料 | 1 |
|  |  | 2号黄铜屑 | 1 |
|  |  | 3号黄铜屑 | 1 |
| Ⅲ类 | 其它铜合金废料 | 青铜废料 | 1~3 |
|  |  | 白铜废料 | 1~3 |
|  |  | 高铜合金废料 | 1~3 |
|  |  | 镀白铜废料 | 1~3 |
|  |  | 铜合金屑 | 1~4 |
| Ⅳ类 | 水箱类铜废料 | 铜铝水箱 | 1~2 |
| Ⅴ类 | 切片类铜废料 | 含铜切片 | 1 |
| Ⅵ类 | 废电线电缆 | 废电线 | 1~3 |
|  |  | 废电缆 | 1~3 |
| Ⅶ类 | 复合铜废料 | 铜铝复合废料 | 1 |

5    技术要求

5.1  表观特征

铜废料的表观特征如表2所示。

表2 铜废料的表观特征

| 名 称 | 级 别 | 表观特征 |
| --- | --- | --- |
| 漆包线 | 1级 | 由洁净的、线径较大的废旧漆包线构成的废料，无夹杂物。 |
|  | 2级 | 由洁净的、线径较小的废旧漆包线构成的废料，无夹杂物。 |
|  | 3级 | 由线径较大的废旧漆包线构成的废料，含有绝缘纸等夹杂物。 |
|  | 4级 | 由线径较小的废旧漆包线构成的废料，含有绝缘纸等夹杂物。 |
| 变压器铜 | 1级 | 由洁净的废旧变压器铜线构成的废料，无夹杂物。 |
|  | 2级 | 由废旧变压器铜线构成的废料，含有纸屑等夹杂物。 |
|  | 3级 | 由废旧变压器铜线构成的废料，含有纸屑、纱布等夹杂物。 |
| 马达铜 | 1级 | 由洁净的废旧马达铜线构成的废料，无夹杂物。 |
|  | 2级 | 由废旧马达铜线构成的废料，含有纸屑等夹杂物。 |
| 4号铜料 | - | 由混杂的各类纯铜废料构成，含有非铜金属或夹杂物。 |
| 2号铜屑 | - | 由机加工产生的纯铜屑组成，并混有少量的其它铜合金屑或铁屑等。 |
| 黄铜弹壳 | - | 由发射过的黄铜子弹壳、炮弹壳构成的废料；不含雷管，不准许带弹头、非铜金属和其他任何夹杂物。 |
| 黄铜混合料 | - | 由多种黄铜铸件、轧制件、挤压件等混合而成的废料，可以含有镀层黄铜。 |
| 2号黄铜屑a | - | 由除铅黄铜以外的单一合金系列的黄铜屑料组成的废料，如铋黄铜屑、锑黄铜屑等。 |
| 3号黄铜屑a | - | 由两种或两种以上不同合金系列的黄铜屑混合而成的废料。 |
| 青铜废料 | 1级 | 由单一牌号的废旧青铜构成的废料。 |
|  | 2级 | 由同一合金系列的两种或两种以上不同牌号的青铜废料混合而成，如锡青铜的若干个牌号混合的废料。 |
|  | 3级 | 由两种或两种以上不同合金系列的青铜废料混合而成，如锡青铜和铝青铜混合的废料。 |
| 白铜废料 | 1级 | 由单一牌号的废旧白铜构成的废料。 |
|  | 2级 | 由同一合金系列的两种或两种以上不同牌号的白铜废料混合而成，如锌白铜的若干个牌号混合的废料。 |
|  | 3级 | 由两种或两种以上不同合金系列的白铜废料混合而成，如锌白铜和铝白铜混合的废料。 |
| 高铜合金废料 | 1级 | 由单一牌号的废旧高铜合金构成的废料。 |
|  | 2级 | 由同一合金系列的两种或两种以上不同牌号的高铜合金废料混合而成，如铍铜的若干个牌号混合的废料。 |
|  | 3级 | 由两种或两种以上不同合金系列的高铜合金废料混合而成，如铍铜和钛铜混合的废料。 |
| 镀白铜废料 | 1级 | 由单一牌号的表面镀有一层金属锡、镍、锌等银白色金属的铜及铜合金构成的废料。 |
|  | 2级 | 由表面镀有一层金属锡、镍、锌等银白色金属的同一合金系列的两种或两种以上不同牌号的铜及铜合金废料混合而成，如镀白青铜废料的若干个牌号混合的废料。 |
|  | 3级 | 由表面镀有一层金属锡、镍、锌等银白色金属的两种或两种以上不同合金系列的铜及铜合金废料混合而成，如镀白白铜和镀白高铜合金混合的废料。 |
| 铜合金屑a | 1级 | 由单一牌号的铜合金屑构成的废料，不含水份和夹杂物 |
|  | 2级 | 由单一牌号的铜合金屑构成的废料，允许含少量的水份和夹杂物 |
|  | 3级 | 由两种或两种以上牌号混合的铜合金屑构成的废料，不含水份和夹杂物 |
|  | 4级 | 由两种或两种以上牌号混合的铜合金屑构成的废料，允许含少量的水份和夹杂物 |
| 铜铝水箱 | 1级 | 由各种铜铝水箱构成的废料，不准许含有铁件。 |
|  | 2级 | 由各种铜铝水箱构成的废料，含有少量铁件。 |
| 含铜切片 | - | 由中速分离技术产生的重金属，包括铜、黄铜、锌和无磁性不锈钢；废料应干燥，不过度氧化。 |
| 废电线 | 1级 | 由同一名称、同一规格的废电线组成的含铜废料。 |
|  | 2级 | 由同一名称、不同规格的混合废电线组成的含铜废料。 |
|  | 3级 | 由不同名称、不同规格的混合废电线组成的含铜废料。 |
| 废电缆 | 1级 | 由同一名称、同一规格的废电缆组成的含铜废料。 |
|  | 2级 | 由同一名称、不同规格的混合废电缆组成的含铜废料。 |
|  | 3级 | 由不同名称、不同规格的混合废电缆组成的含铜废料。 |
| 铜铝复合废料 | - | 由铜铝复合而成的线材、板材、带材、条材等构成的废料。 |
| a其中易切削铜合金屑应符合GB/T 27683的规定。 |

5.2 放射性污染物

铜废料中放射性污染物控制应符合以下要求：

a）不应混有放射性物质；

b）铜废料（含包装物）的外照射贯穿辐射剂量率不超过所在地正常天然辐射本底值+0.25 µGy/h；

c）铜废料表面α、β放射性污染水平为：表面任何部分的 300 cm2的最大检测水平的平均值α不超过 0.04 Bq/cm2，β不超过 0.4 Bq/cm2。

5.3 危险废物

5.3.1 铜废料中不得混有废弃炸弹、炮弹等爆炸性弹药。

5.3.2 铜废料中应严格限制下列物质的混入，其总重量不应超过原料重量的0.01%：

a）国家有关法规规定的危险物质；

b）凡具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等一种或一种以上危险特性的其他危险物质。

5.4 化学成分、金属回收率

5.4.1 Ⅰ类铜废料

纯铜废料的化学成分、金属回收率要求如表3所示。

表3 纯铜废料的化学成分、金属回收率要求

| 名 称 | 级 别 | 化学成分/% | 金属回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 漆包线 | 1级 | Cu≥99.9 | ≥96.0 |
|  | 2级 |  | ≥94.0 |
|  | 3级 |  | ≥92.0 |
|  | 4级 |  | ≥88.0 |
| 变压器铜 | 1级 | Cu≥99.8 | ≥96.0 |
|  | 2级 |  | ≥94.0 |
|  | 3级 |  | ≥90.0 |
| 马达铜 | 1级 | Cu≥99.8 | ≥92.0 |
|  | 2级 |  | ≥90.0 |
| 4号铜料 | - | Cu≥93.0 | ≥86.0 |
| 2号铜屑 | - | Cu≥92.0 | ≥88.0 |

5.4.2 Ⅱ至Ⅶ类铜废料

Ⅱ至Ⅶ类铜废料的化学成分和金属回收率由供需双方协商确定，并在合同中注明。

5.5 尺寸

块状铜废料单件的最大外形尺寸由供需双方协商确定，并在合同中注明。

5.6 其他

5.6.1 铜废料中应严格限制密闭容器的混入。

5.6.2 铜废料应按照本标准规定的类别、名称和级别进行回收和贸易，不同类别、不同名称、不同级别的铜废料不应混合。本规定未列入的其他铜废料，可根据其表观特征、化学成分、金属回收率等归入相近的类别中。

5.6.3 超出本标准规定的或需方有其他要求时，可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

6   试验方法

6.1 表观特征

铜废料的表观特征采用感官进行检验；铜废料压块的表观特征检验前应先拆散，再采用感官进行检验。

6.2 放射性污染物

铜废料的放射性污染物检验按SN/T 0570的规定进行。

6.3 危险废物

铜废料的危险废物检验按GB 5085（所有部分）的规定进行。

6.4 化学成分

铜废料的化学成分分析可以按照GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482或YS/T 483规定的方法进行，供需双方有异议时，可以协商确定分析方法，但仲裁分析方法应按照GB/T 5121（所有部分）规定的方法进行。

6.5 金属回收率

铜废料的金属回收率的检验按附录A的规定进行。

7	检验规则

7.1	检验流程

本标准规定的铜废料应当按照图1规定的流程进行检验。

图1 验收流程

7.2	检查与验收

需方应对收到的铜废料按本标准进行检验，如检验结果与本标准及订货单（合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，双方协商解决。如需仲裁，可委托供需双方认可的第三方进行。

7.3	组批

铜废料应成批提交检验，每一检验批应由同一类别、同一名称、同一级别的铜废料组成，批重不限。

7.4	检验项目

应对每批次铜废料进行放射性污染物、表观特征、危险废物、化学成分、金属回收率的检验。

7.5 取样

7.5.1 取样单位

a）集装箱装运的铜废料以每个集装箱作为一个取样单位；

b）散装或压块装运的铜废以每25吨作为一个取样单位；若检验批重量不足25吨，则该检验批作为一个取样单位。

7.5.2 取样数量

7.5.2.1 放射性污染物、表观特征、危险废物

对需要进行放射性污染物、表观特征、危险废物检验的铜废料，应分别对每个取样单位进行全检。

7.5.2.2 化学成分、金属回收率

对需要进行化学成分和金属回收率检验的铜废料，应分别从每个取样单位随机抽取1~2个样品进行检验。

7.6	检验结果的判定

7.6.1 检验结果的数值按照GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法进行判定。

7.6.2 铜废料的放射性污染物、危险废物等任一项检验结果不符合要求时，则判定该批铜废料不合格。

7.6.3 表观特征、化学成分、金属回收率等检验结果不符合要求时，由供需双方协商解决。

8  标志、包装、运输及贮存

8.1 标志

每批铜废料应附有标签，其上注明：

a）供方名称；

b）铜废料名称、级别（若有）；

c）批号；

d）批重；

e）本标准编号。

8.2 包装

铜废料可以散装、打包或压块方式供货。碎料宜有包装，其包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定。

8.3 运输及贮存

8.3.1 在运输过程中，不同类别的铜废料不应混装。

8.3.2 铜废料的运输和贮存应有防雨、防雪设施。

9  订货单（或合同）内容

本标准所列铜废料的订货单（或合同）内容包括：

a）供方名称；

b）铜废料名称、级别（若有）；

c）批重；

d）本标准编号。

附录A

（规范性附录）

铜废料金属回收率的检验及化学成分试样的制取方法

A.1  范围

本附录规定了铜废料金属回收率的检验方法和化学成分试样的制取方法。

本附录适用于铜废料金属回收率的检验。

A.2  方法提要

取铜废料样品，放入熔化炉内进行充分熔化，通过造渣、除渣等工序将炉内非铜金属去除，凝固后所得铸块重量与样品重量的比值，即为金属回收率。

A.3  仪器和器具

A.3.1 熔化电炉。

A.3.2 电子秤：精度0.05kg。

A.3.3 化学成分试样模具。

A.3.4 坩埚。

A.4  试验物料

A.4.1 铜废料样品.

A.4.2 熔铸覆盖剂（如木炭、石墨鳞片等）。

A.4.3 造渣剂（如盐、硼砂等）。

A.5  样品

为确保样品的代表性，应从未经过任何预处理的铜废料中随机抽取。

A.6  检验步骤

A.6.1 取样

随机抽取重量不少于30kg的铜废料样品1份，称重并记录样品重量Wx。

A.6.2 预处理

人工分选并去除样品中易分离的夹杂物和非铜金属。

A.6.3 熔化、保温

将预处理后的样品投入熔化电炉中（单次不能加入完，可在熔化过程继续再加入），加热至1150℃±10℃进行熔化（熔化过程可添加合适的覆盖剂和造渣剂），保温10min±5min。

A.6.4 除杂

待样品充分熔化后，搅拌、捞渣。

A.6.5 制取化学成分试样、铸块

取除杂后的熔体倒入化学成分试样模具中，制取化学成分试样，称重并记录化学成分试样重量Wy；剩余熔体全部浇注或随炉冷却至室温后，得到重熔铸块，清除铸块表面的灰尘及熔渣，称重并记录铸块重量Wz。

A.7  结果的计算

该批次金属回收率(WH)按如下公式进行计算，数值以%表示。

式中：

Wx——样品重量，单位为千克（kg）；

Wy——化学成分试样重量，单位为千克（kg）；

Wz——铸块重量，单位为千克（kg）。

计算结果表示到小数点后两位。

# Text boxes

来  料

放射性污染物

不合格

检验

判定

退  运

合格

表观特征

危险废物

金属回收率

化学成分

双方协商解决

不合格

检验

判定

合格

接  收