标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 《铜及铜合金废料》        承办人：李嘉俊；共   页 第   页；

标准项目负责起草单位：广东兴奇金属有限公司；电话：13610358559；2019年5月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.6 金属回收率 | 原：经过熔炼后，样品重量与代表样重量的比值。 修改建议：经过熔融后的铸块重量占代表样重量的百分比。 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 与《回收铜原料》及《回收黄铜原料》统一修改。 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 3.6 金属回收率 | 金属回收率定义是否需要跟回收铜原料、回收黄铜原料一致 | 江西铜业再生资源有限公司 |  |  |
| 3 | 4分类 | 建议增加： 铜废料类别：Ⅷ类 废电池料 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 无具体数据及资料，依据不足，故不予采纳。 |  |
| 4 | 4分类 | 建议增加： 铜废料名称，铜箔： 表面附着石墨粉，Cu ≥ 60% 、石墨粉 < 40 %。 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 可通过预处理后归入“4号铜料”类，此处不作添加。 |  |
| 5 | 4分类 | 建议增加： 铜废料名称，铜粒： 粒度<3mm，Cu ≥ 90%、Al ≦ 5%。 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 可归入《回收铜原料》的“3号铜米”，此处不作添加。 |  |
| 6 | 4 分类 | 建议增加： 铜废料名称，铜铝粒： 粒度<3 mm，5 % ≦ Cu < 90% 、Al ≥ 5%。 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 铜含量变化范围太大，难以利用，故不予采纳。 |  |
| 7 | 4 分类 表1 | 级别数量代表的含义是否需要在定义里说明 | 江西铜业再生资源有限公司 | 已将“级别数量”改为“分级”，无需单独定义。 |  |
| 8 | 表2 漆包线 | 漆包线分级中描述漆量占比少、占比多这个有些模糊，多少是多了，多少是少了。 | 东营方圆有色金属有限公司 | 此处为含糊描述，具体的分级以表3数据为准。 |  |
| 9 | 表2 4号铜料 | 表观特征描述增加：或不易挑拣的游离铁 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 同意。 |  |
| 10 | 表2黄铜铸件 | 删除： 不允许含有复杂锰黄铜、复杂铝黄铜；不允许含有硅青铜、铝青铜、锰青铜；不允许有含量超过15%的镀镍材料；铸件长度≤300mm。 说明：上述要求是对黄杂铜，不允许混有，可以单独作为一类废料处理，若是铸件，不特别要求。 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 同意。 |  |
| 11 | 表3 | 在表3中删除没有明确规定化学成分和金属回收率的铜废料品种 | 东营方圆有色金属有限公司 | 同意。 |  |
| 12 | 表3 | 分类中含铜品位过高，夹杂物标准实际不可能达到。 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 此处应区分化学成分和金属回收率定义。 |  |
| 13 | 6.1 | 对于打包块如何表观检验是否应进一步说明。 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 同意，已做调整。 |  |
| 14 | 6.2 | 铜含量/化学成分，应明确 | 五矿有色金属股份有限公司 | 已改为“化学成分” |  |
| 15 | 7.1 图1 | 第5章中水份、禁止混入中的物质、水份等没有一一对应和体现 | 佛山市南海宇成金属投资有限公司 | 已做调整。 |  |
| 16 | 7.4 | 原文：禁止混入的物质检验，修改为：禁止混入物质的检验。 | 五矿有色金属股份有限公司 | 已修改为“危险废物” |  |
| 17 | 7.4 | 检验项目没有与上文一一对应 | 张家港联合铜业有限公司 | 已与“6 试验方法”一一对应调整 |  |
| 18 | 7.5 | 对于打包块如何取样是否应进一步说明。 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 同意，已做调整。 |  |
| 19 | 附录A | 建议采用《回收黄铜原料》的格式 | 张家港联合铜业有限公司 | 与《回收铜原料》、《回收黄铜原料》统一修改。 |  |
| 20 |  | 无修改意见。 | 贵溪盈信铜业有限公司 |  | 回函无意见的单位 |
| 20 |  | 无修改意见。 | 佛山市合万金属回收有限公司 |  |  |
| 20 |  | 无修改意见。 | 台州齐合天地金属有限公司 |  |  |
| 20 |  | 未回函 | 广东省科学院 |  | 未回函单位 |
| 20 |  | 未回函 | 河南科技大学 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数： 13  个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：  11   个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 8  个

④没有回函的单位数： 2   个。