标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 《再生黄铜原料》          承办人：樊金金         共   页    第    页

标准项目负责起草单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司            电  话：18055332791

2019年 9 月 9 日  填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.12 | 在现场口岸检验过程中，掏箱检验一般包括半掏和全掏，建议作进一步说明。另，是否需要全掏，请考虑。 修改后定义：完全清空集装箱..... | 上海海关工业品中心 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 5.1中的表2 | - 1.黄铜水表壳等原料均含有涂层，直接投炉生产会产生毒气会对大气产生污染，建议不纳入本标准。 |  | 会议讨论 |  |
| 3 |  | - 2.黄铜冷凝管和1号黄铜屑中说明需要同一牌号的规定，但是标准文中没有提及确认同一牌号的方法，建议补充。 - 修改为：牌号→类别 |  | 采纳 |  |
| 4 | 5.3中的表3 | 夹杂物部分与环保标准GB16487持平，无法体现再生铜原料和废物原料区别，因此建议加严限量要求 说明：原强制性标准中，夹杂物含量均为1%，现在进口的4大类9个品种中，其中有7个品种高于GB16847。 |  | 会议讨论 |  |
| 5 | 6.3.2 | 夹杂物检测涉及小于2mm的粉状物的筛选，提到手工挑选，考虑到粒径的大小，建议删掉手工挑选 修改：删除手工挑选。 |  | 采纳 |  |
| 6 | 7.4 | 检验项目中提出“当需要时，还应对化学成分和金属回收率进行检验”，建议明确具体什么情况下进行该两个项目的检验。 说明：当需要时，可以是供需双方，也可以是监管部门，根据实际情况检测。 |  | 会议讨论 |  |
| 7 | 图1 | 图1中描述不合格货物为“退运”，考虑到该标准为国家标准，会存在国内贸易，因此不建议用“退运”。 修改：退运→退货。 |  | 采纳 |  |
| 8 | 附录B | 关于金属回收率的检测一般第三方实验室无法完成，建议建立实验室检测方法。 |  | 会议讨论 |  |
| 9 | 3.5、3.6 | 对金属黄铜量和金属总量的定义均是去除水分后的重量百分数，但是在6.5的实际检验方法中，却没有烘干水分的要求，建议定义与做法做到统一一致。 修改：6.5金属总量、金属黄铜量检验环节增加去除水分步骤。 | 宁波海关 | 采纳 |  |
| 10 | 4.1 | 本标准列出的原料类别从来源和表观性状与当前国家允许进口的铜废碎料中涉及的废黄杂铜（目前进口的HS编码为7404000090的废物原料）在产生渠道、性状上有何区别，建议加以明确。 修改：编制说明中描述。 |  | 采纳 |  |
| 11 | 7.3 | 同一名称或代号的原料必然属同一类别，建议无需赘述，避免混淆，修改为“原料应成批验收，每批应由同一名称或代号的原料组成” |  | 采纳 |  |
| 12 | 7.2.4 | 判定结果的描述与7.6存在矛盾，应明确可以协商的具体项目情形或建议删除本条。 修改：7.2.4应对收到的黄铜原料按本标准进行检验，如检验结果不符合要求时，则双方协商或退货。 |  | 采纳 |  |
| 13 | 7.5 | 表5中关于表观特征和其他要求的取样规定，对集装箱装运的原料，有“最少取1份”的要求，但表观特征和其他要求可以直接通过感官检验完成，没有取样的必要，建议删除“最少取1份”表述。综上，关于样品的抽取、检验项目抽检等要求建议充分考虑海关现场监管的适用性和可操作性要求。 修改：删除上述“最少取1份”。 |  | 采纳 |  |
| 14 | 3.2 | 三个标准的相关术语定义如“夹杂物”等在框架结构上建议保持一致，夹杂物的种类列举建议根据具体产品来源、处理过程等各自特点尽可能准确、全面列举。 说明：会议讨论确定。 |  | 采纳 |  |
| 15 | 7.5 | 表5原料取样是否可将口岸取样和出厂取样适当区分？以免造成对货主的高价值原料损失太大。 修改：夹杂物、金属总量、金属量取样量调整为按实施掏箱检验的集装箱内货物质量的0.4%以上随机抽取。 | 中国环境科学院 | 采纳 |  |
| 16 | 7.6 | 判定不合格的咋办？如果为废物就惨了 说明：7.2.4应对收到的黄铜原料按本标准进行检验，如检验结果不符合要求时，则双方协商或退货。 |  | 采纳 |  |
| 17 | 图1 | 检验流程应先征求海关意见，确定“退运处理”、“双方协商”行不行的通？这里涉及判废物的问题很重要！ 修改：图1 检验流程调整为退货。 |  | 采纳 |  |
| 18 | 8.2 | 几个标准中货物包装建议明确按类包装，对于进口的将来还应分类给出海关商品编码、分开报关。 ①修改：8.2 包装规定：原料宜按类别包装，方式可以为散装、打包或压块等。碎料的包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定。 ②在编制说明第九章建议中增加“建议按本标准再生黄铜原料的名称或类别、代号，分别给出报关代码，以便于实际操作”。 |  | 采纳 |  |
| 19 | 编制说明 | - 标准制定的目的禁止洋垃圾进口写的太弱，过去铜废碎料允许进口，全面禁止洋垃圾进口政策实施将面临这类废料中的好的原材料被禁止进口，要有新的对策。 |  | 采纳 |  |
| 20 |  | - 2、“禁止再生铜原料生产利用时对环境产生的污染”说法不妥。 |  | 采纳 |  |
| 21 |  | 3、补充中国环境科学研究院为参与单位，补充参与人员。 |  | 采纳 |  |
| 22 |  | - 表2中原料种类与标准文本中不一致。 - 修改：编制说明中说明。 |  | 采纳 |  |
| 23 |  | - 分类原则是本标准中区别于废铜的重大立足点之一，分类涉及进口问题，因此应补充分类有利于报关进口，因而应解决分商品类别报关问题，也就是为留出海关商品编号做准备。 - 修改：编制说明中说明。 |  | 采纳 |  |
| 24 | 3.1 | 样品较难做到，建议“充分代表原料属性特征的少量实物” 修改：从原料中抽取，并能完整、充分地展示和反映原料属性特征的少量实物 | 宁波长振铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 25 | 3.7 | 建议金属回收率：样品去除夹杂物和非铜金属后，经过熔化、凝固所得铸块重量与样品重量的比值。 修改：样品去除夹杂物和非铜金属，经熔化、凝固后所得铸块重量与样品重量的比值。 |  | 采纳 |  |
| 26 | 表4 | 角注中删去“占优势” |  | 采纳 |  |
| 27 | 附录A | 水分测量，（该方法对屑和均一料可以，对黄杂铜有问题，主要是难以取到有代表性的样品1公斤） 修改：每份试样重量不少于1kg。（也可大于1公斤） |  | 采纳 |  |
| 28 | B3.1 | 造渣剂（建议改为清渣剂） |  | 采纳 |  |
| 29 | B5.3 | 加热至1100℃±10进行熔化（不是所有黄铜都适用），保温5分钟。建议修改：加热溶化后，保温5分钟。 |  | 采纳 |  |
| 30 | 编制说明 | 黄铜冷凝管图用明显开口的图片。 |  | 采纳 |  |
| 31 | 3.12 | “掏箱检验”中的“掏箱”读起来感觉别扭，能否用别的词代替。 | 张家港联合铜业 | 会议讨论 |  |
| 32 | 6.3 | 整个标准中未对不大于 2mm 的粉状物含量有单独的要求和规定，因此此处计算粉状物占比量（WF）是没意义和没有必要的。 建议删除粉状物占比量（WF），把6.3.2和6.3.3合并为：称取不少于100kg样品，记录重量M。仔细目测，对样品实施分拣，手工挑出或筛出粒径不大于2mm的粉状物（粉尘、污泥、结晶盐、纤维末等），称量、记录分离出来的粉状物重量M1；继续挑出其它夹杂物，称量、记录其它夹杂物重量M2。必要时，将样品破碎，将镶嵌在样品中的夹杂物机械分离。计算出夹杂物占比量（WJ），数值以%表示：WJ=（M1+ M2）÷M×100 说明：本标准中表3附注a中列明粉状物不大于0.1% |  | 会议讨论 |  |
| 33 | 编制说明 | 建议增加10-1黄铜、接头特级黄铜、QAL9-4铝青铜。 理由：①前两类已包含在本标准原料中。 ②本标准为再生黄铜原料，不适用与铝青铜。 | 浙江巨东股份有限公司 | 部分采纳 |  |
| 34 | 3.3 | 夹杂物建议加注：改写YS/T 949-2014，定义3.3.4 | 广东兴奇金属有限公司 | 会议讨论 |  |
| 35 | 3.4 | 建议非铜金属定义中：“...铜及铜基合金以外的其他金属物质”修改为：“铜及铜合金” |  | 会议讨论 |  |
| 36 | A.5 | A5.1、A5.3建议修改：调整步骤顺序，取样完成后应先称重，再做酒精清洗、纯水清洗等操作，否则会影响结果真实性。 |  | 采纳 |  |
| 37 |  |  | 商务部流通发展司 |  | 回函无意见的单位 |
| 38 |  |  | 发展改革委资源节约和环境保护司 |  |  |
| 39 |  |  | 生态环境部固体废物与化学品司 |  |  |
| 40 |  |  | 海关总署办公厅 |  |  |
| 41 |  |  | 生态环境部固废管理中心 |  |  |
| 42 |  |  | 工业和信息化部原材料司 |  |  |
| 43 |  |  | 广州海关 |  |  |
| 44 |  |  | 青岛海关 |  |  |
| 45 |  |  | 上海海关 |  |  |
| 46 |  |  | 广州海关检验检疫技术中心 |  |  |
| 47 |  |  | 青岛海关技术中心 |  |  |
| 48 |  |  | 宁波海关技术中心 |  |  |
| 49 |  |  | 深圳海关工业品检测技术中心 |  |  |
| 50 |  |  | 中国有色金属工业协会再生金属分会 |  |  |
| 51 |  |  | 中国有色金属加工工业协会 |  |  |
| 52 |  |  | 中国铝业公司科技部 |  |  |
| 53 |  |  | 山东创新金属科技有限公司 |  |  |
| 54 |  |  | 金川集团股份有限公司 |  |  |
| 55 |  |  | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |  |  |
| 56 |  |  | 山东金升有色集团有限公司 |  |  |
| 57 |  |  | 宁波世茂铜业股份有限公司 |  |  |
| 58 |  |  | 赣州江钨新型合金材料有限公司 |  |  |
| 59 |  |  | 浙江富冶集团有限公司 |  |  |
| 60 |  |  | 清远华清再生资源开发有限公司 |  |  |
| 61 |  |  | 天津市华北电缆厂有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：28个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个

④没有回函的单位数：20个。