ICS 77. 150. 99

H 63

前    言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：宁波江丰电子材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：有研亿金新材料有限公司，宁波科铂新材料有限公司。

本标准主要起草人：赵泽良，马国成，袁海军，吴东青，姚力军，王学泽，李小萍，苏美凤，陈勇军，滕海涛，高岩，丁照崇，李利利。

磁记录用铬钽钛合金溅射靶材

1 范围

本标准规定了磁记录用铬钽钛合金溅射靶材的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于垂直磁记录硬盘、磁盘用铬钽钛合金靶材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1031  产品几何技术规范（GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法

GB/T 8651  金属板材超声板波探伤方法

GB/T 13298  金属显微组织检验方法

GB/T 14265  金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

YS/T 899  高纯钽化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

YS/T 1262  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

靶材 target

在溅射沉积技术中的阴极部分。该阴极材料在带正电荷的阳离子撞击下以分子、原子或离子的形式脱离阴极而在衬底表面沉积。

3.2

靶坯 target blank

阴极上用作溅射材料的部分。

4 技术要求

### 4.1 产品规格

产品形状通常为圆形，或由需方提供图纸。

### 4.2 化学成分

4.2.1 产品的化学纯度要求应不小于99.95%。

4.2.2 产品的化学成分要求应符合表1的规定。

表1 化学成分

| 牌号 | CrTaTi |
| --- | --- |
| Cr含量 | at% | 55±0.5 |
|  | wt% | 37.25±0.65 |
| Ta含量 | at% | 20±0.5 |
|  | wt% | 47.15±0.78 |
| Ti含量 | at% | 25±0.5 |
|  | wt% | 15.59±0.45 |
| 金属杂质含量 （质量分数）/×10-6 | Fe | ≤375 |
|  | Al | ≤200 |
|  | Cu | ≤200 |
|  | W | ≤100 |
|  | Ni | ≤200 |
|  | Na | ≤50 |
|  | Si | ≤80 |
| 气体杂质含量 （质量分数）/×10-6 | C | ≤120 |
|  | O | ≤1700 |
|  | N | ≤100 |
|  | S | ≤60 |
| 注：铬钽钛合金靶材的质量分数为100%减去金属杂质实测总和的余量（不含C、N、O、S等气体杂质）。 |

### 4.3 微观均匀性

产品中富铬相、富钽相和富钛相的大小应符合表2规定，且分布均匀，无单一相积聚。

表2 微观均匀性要求

| 铬钽钛合金靶材 | 晶粒要求 |
| --- | --- |
|  | 平均值/μm | 最大值/μm |
| 富铬相 | ≤45 | 120 |

表2 （续）

| 富钽相 | ≤45 | 120 |
| --- | --- | --- |
| 富钛相 | ≤45 | 120 |

### 4.4 相对密度

产品的相对密度应不小于98%。

### 4.5 内部质量

产品内部夹杂和气孔等缺陷面积应不大于总溅射面积的0.02%。需方如有特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。。

4.6 外形尺寸

产品的平面度应小于0.127mm。产品的尺寸、规格及结构方式与需方使用的溅射机台类型有关，一般由需方提供图纸，经双方确认后，方可生产。

4.8 表面粗糙度

产品表面粗糙度应符合图纸要求，图纸无要求时Ra值应小于1.6μm。

4.9 外观质量

产品表面应清洁光滑，无指痕、油污和锈蚀，无颗粒附加物和其他沾污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

5 试验方法

5.1 化学成分分析方法

5.1.1 合金元素Cr、Ta和Ti的分析方法使用电感耦合等离子体光谱法测定，按照YS/T 1262的规定进行。或按照供需双方约定的方法测定。

5.1.2 金属杂质元素的分析方法按照YS/T 899的规定进行。

5.1.3 气体元素O、N、C和S的分析方法按照GB/T 14265的规定进行。

5.2 微观均匀性检验

产品的微观均匀性检验按照GB/T 13298的规定进行。

5.3 相对密度检验

产品的相对密度检验按 GB/T 3850的规定进行。

5.4 内部质量检验

产品的内部质量检验按照GB/T 8651的规定进行。

5.5 外形尺寸检测方法

产品的外形尺寸通过卡尺、平面度仪、塞规等，按照加工图纸标识尺寸进行测定。需方有特殊要求时，可采用三坐标测量仪进行检测。

5.6 表面粗糙度检验

产品的表面粗糙度通过粗糙度测量仪按照GB/T 1031的规定进行，或按照供需双方约定的方法测定。

5.7外观质量检验

产品外观质量及内包装质量目视检查，如发现异常现象，用放大镜或数码显微镜进行鉴别。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及外形尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

6.2 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一生产批、同一牌号和规格的产品组成。

6.3检验项目

每批产品均应进行化学成分、微观均匀性、相对密度、内部质量、外形尺寸、表面粗糙度、外观质量的检验。

6.4取样

6.4.1 产品的取样应符合表3规定。

表3  检测项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样规定 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 靶坯边料（取样位置参考图1） | 2个/件/批 | 4.2 | 5.1 |
| 微观均匀性 | 靶坯边料（取样位置参考图1） | 2个/件/批 | 4.3 | 5.2 |
| 相对密度 | 靶材整体 | 1个/批 | 4.4 | 5.3 |
| 内部质量 | 靶材整体 | 1个/批 | 4.5 | 5.4 |
| 外形尺寸 | 成品 | 逐件 | 4.6 | 5.5 |
| 表面粗糙度 | 成品 | 逐件 | 4.7 | 5.6 |
| 外观质量 | 成品 | 逐件 | 4.8 | 5.7 |

6.4.2 化学成分、微观均匀性检验在靶坯的边缘位置进行取样，样品间隔1/4圆弧长，如图1所示。。

图1 取样位置示意图

6.5 检验结果的判定

6.5.1 化学成分不合格时，则判该批产品不合格。

6.5.2微观均匀性、相对密度、内部质量抽检合格，判同批产品全部合格；抽检不合格时，判该件不合格，再从同批产品中加倍抽样进行复检，若复检全部合格，判该批其余产品合格；若复检不合格，则判整批产品不合格。

6.5.3 外形尺寸、表面粗糙度、外观质量检验不合格时，判该件产品不合格。

7 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1 标志

7.1.1应在检验合格的产品上，将公司标志、牌号及生产批号刻在产品指定位置。

7.1.2 在每个外包装上贴纸质标贴，内容包括：

  - 公司标志；

  - 产品名称；

  - 牌号及纯度；

  - 客户名称；

  - 订单编号；

  - 生产批号；

  - 出厂日期；

  - 其他要求内容。

7.2 包装

7.2.1 产品的清洗、干燥及内包装应在百级洁净室内进行。产品经过全面清洗，真空干燥后每片单独真空包装，真空袋封口要平整无贯通，真空袋无漏洞，无真空泄露。

7.2.2 外包装采用纸盒或中空盒包装。包装盒内应有防碰撞措施。将质量证明书用塑封袋装好后粘贴于包装盒上。

7.2.3 包装产品应保存于清洁的环境中。

7.3 运输与贮存

运输及贮存过程中，应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

7.4 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 材料、重量及纯度；

- 客户名称；

- 订单编号；

- 生产批号；

- 分析检测结果和质量监督部门印记；

- 生产日期；

- 其他要求内容。

8 订货单（或合同）内容

  - 产品名称；

  - 纯度；

  - 化学成分；

  - 规格；

  - 数量；

  - 标准编号；

  - 合同编号；

  - 单价；

  - 其他需要协商或增加标准以外要求的内容。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

磁记录用铬钽钛合金溅射靶材

CrTaTi alloy target used in magnetic recording

（送 审 稿）

YS/T ×××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

样品2

样品1