ICS 77. 150. 99

H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ×××—××××

磁记录用铁钴钽合金溅射靶材

FeCoTa alloy target used in magnetic recording

（送 审 稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS

- 前    言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：宁波江丰电子材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：有研亿金新材料有限公司，宁波科铂新材料有限公司。

本标准主要起草人：赵泽良，马国成，袁海军，吴东青，姚力军，王学泽，李小萍，苏美凤，陈勇军，滕海涛，高岩，丁照崇，李利利。

磁记录用铁钴钽合金溅射靶材

- 1 范围

本标准规定了磁记录用铁钴钽合金溅射靶材的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于垂直磁记录硬盘、磁盘用铁钴钽合金靶材。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1031  产品几何技术规范（GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法

GB/T 6569  精细陶瓷弯曲强度试验方法

GB/T 8651  金属板材超声板波探伤方法

GB/T 13298  金属显微组织检验方法

GB/T 14265  金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法 第7部分:铁量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 899  高纯钽化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

YS/T 1006.2  镍钴锰酸锂化学分析方法 第2部分：锂、镍、钴、锰、钠、镁、铝、钾、铜、钙、铁、锌和硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T 1124  磁性溅射靶材透磁率测试方法

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

靶材 target

在溅射沉积技术中的阴极部分。该阴极材料在带正电荷的阳离子撞击下以分子、原子或离子的形式脱离阴极而在衬底表面沉积。

- 3.2

靶坯 target blank

阴极上用作溅射材料的部分。

- 4 技术要求

- 4.1 产品规格

- 产品形状通常为圆形，或由需方提供图纸。

- 4.2 化学成分

- 4.2.1 产品的化学纯度应不小于99.95%。

- 4.2.2 产品的化学成分要求应符合表1规定。

表1 化学成分

| 牌号 |  |  | FeCoTa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe含量 |  | at% | 53±0.5 | 54±0.5 | 52±0.5 |
|  |  | wt% | 37.35±1.01 | 38.66±1.02 | 35.53±0.95 |
| Co含量 |  | at% | 29±0.5 | 29±0.5 | 28±0.5 |
|  |  | wt% | 21.56±0.53 | 21.91±0.55 | 20.19±0.51 |
| Ta含量 |  | at% | 18±0.5 | 17±0.5 | 20±0.5 |
|  |  | wt% | 41.09±0.81 | 39.43±0.85 | 44.28±0.77 |
| 金属杂质含量 （质量分数）/×10-6 | Ni |  | ≤100 |  |  |
|  | Al |  | ≤300 |  |  |
|  | Si |  | ≤200 |  |  |
|  | Na |  | ≤10 |  |  |
|  | K |  | ≤5 |  |  |
|  | Li |  | ≤5 |  |  |
|  | U |  | ≤0.005 |  |  |
|  | Th |  | ≤0.005 |  |  |
| 气体杂质含量 （质量分数）/×10-6 | C |  | ≤200 |  |  |
|  | N |  | ≤100 |  |  |
|  | O |  | ≤600 |  |  |
|  | S |  | ≤75 |  |  |
| 注：铁钴钽合金靶材的质量分数为100%减去金属杂质实测总和的余量（不含C、N、O、S等气体杂质）。 |  |  |  |  |  |

- 4.3 微观均匀性

产品中富铁相、富钴相和富钽相的大小应符合表2规定，且分布均匀，无单一相积聚。

表2 微观均匀性

| 铁钴钽合金靶材 | 晶粒要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值/μm | 最大值/μm |
| 富铁相 | ≤45 | 120 |
| 富钴相 | ≤45 | 120 |
| 富钽相 | ≤45 | 120 |

- 4.4 相对密度

产品的相对密度应不小于98%。

- 4.5 弯曲强度

产品的弯曲强度应不小于700MPa。

- 4.6 透磁率

相对于产品厚度6mm~10mm，产品的透磁率应达到20%~31%。

- 4.7 内部质量

产品内部夹杂和气孔等缺陷面积应不大于总溅射面积的0.02%。需方如有特殊要求时，由供需双方商定。

- 4.8 外形尺寸

- 产品的平面度应小于0.127mm。产品的尺寸、规格及结构方式与需方使用的溅射机台类型有关，一般由需方提供图纸，经双方确认后，方可生产。

- 4.9 表面粗糙度

- 产品表面粗糙度应符合图纸要求，图纸无要求时Ra值应小于1.6μm。

- 4.10 外观质量

- 产品表面应清洁光滑，无指痕、油污和锈蚀，无颗粒附加物和其他沾污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

- 5 试验方法

- 5.1 化学成分分析方法

- 5.1.1 合金元素的分析方法采用电感耦合等离子体光谱法测定，其中合金元素Fe和Ta按照YS/T 358.7的规定进行，合金元素Co按照YS/T 1006.2的规定进行。或按照供需双方约定的方法测定。

5.1.2 金属杂质元素的分析方法按照 YS/T 899 的规定进行。

- 5.1.3 气体元素C、O、N、和S的分析方法按照GB/T 14265的规定进行。

- 5.2 微观均匀性检测

产品的微观均匀性检验按照 GB/T 13298的规定进行。

- 5.3 相对密度检测

产品的相对密度检验按照 GB/T 3850的规定进行。

- 5.4 弯曲强度检测

- 产品的弯曲强度检验按照 GB/T 6569的规定进行。

- 5.5 透磁率检测

产品的透磁率检验按照YS/T 1124的规定进行。

- 5.6 内部质量检验

- 产品的内部质量检验按照GB/T 8651的规定进行。

- 5.7 外形尺寸检测方法

- 产品的外形尺寸通过卡尺、平面度仪、塞规等，按照加工图纸标识尺寸进行测定。需方有特殊要求时，可采用三坐标测量仪进行检测。

- 5.8 表面粗糙度检验

- 产品的表面粗糙度通过粗糙度测量仪按照GB/T 1031的规定进行检验，或按照供需双方约定的方法测定。

- 5.9外观质量检验方法

- 产品的外观质量及内包装质量目视检查，如发现异常现象，用放大镜或数码显微镜进行鉴别。

- 6 检验规则

- 6.1 检查和验收

- 6.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

- 6.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及外形尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

- 6.2 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一生产批、同一牌号和规格的产品组成。

- 6.3检验项目

每批产品均应进行化学成分、微观均匀性、相对密度、弯曲强度、透磁率、内部质量、外形尺寸、表面粗糙度、外观质量的检验。

- 6.4取样

- 6.4.1 产品的取样应符合表3规定。

表3 检测项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样规定 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 靶坯边料 （取样位置参考图1） | 2个/件/批 | 4.2 | 5.1 |
| 微观均匀性 | 靶坯边料 （取样位置参考图1） | 2个/件/批 | 4.3 | 5.2 |
| 相对密度 | 靶材整体 | 1个/批 | 4.4 | 5.3 |
| 弯曲强度 | 靶坯边料 | 1个/批 | 4.5 | 5.4 |
| 透磁率 | 成品 | 逐件 | 4.6 | 5.5 |
| 内部质量 | 靶材整体 | 1个/批 | 4.7 | 5.6 |
| 外形尺寸 | 成品 | 逐件 | 4.8 | 5.7 |
| 表面粗糙度 | 成品 | 逐件 | 4.9 | 5.8 |
| 外观质量 | 成品 | 逐件 | 4.10 | 5.9 |

- 6.4.2 化学成分、微观均匀性检验在靶坯的边缘位置进行取样，样品间隔1/4圆弧长，如图1所示。

样品2

样品1

图1  取样位置示意图

- 6.5 检验结果的判定

- 6.5.1 化学成分不合格时，则判该批产品不合格。

- 6.5.2微观均匀性、相对密度、弯曲强度、内部质量抽检合格，判同批产品全部合格；抽检不合格时，判该件不合格，再从同批产品中加倍抽样进行复检，若复检全部合格，判该批其余产品合格；若复检不合格，则判整批产品不合格。

- 6.5.3 透磁率、外形尺寸、表面粗糙度、外观质量检验不合格时，判该件产品不合格。

- 7 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 7.1 标志

- 7.1.1 应在检验合格的产品上，将公司标志、牌号及生产批号刻在产品指定位置。

- 7.1.2 在每个外包装上贴纸质标贴，内容包括：

  - 公司标志；

  - 产品名称；

  - 材料及纯度；

  - 客户名称；

  - 订单编号；

  - 生产批号；

  - 出厂日期；

  - 其他要求内容。

- 7.2 包装

- 7.2.1 产品的清洗、干燥及内包装应在百级洁净室内进行。产品经过全面清洗，真空干燥后每片单独真空包装，真空袋封口要平整无贯通，真空袋无漏洞，无真空泄露。

- 7.2.2 外包装采用纸盒或中空盒包装。包装盒内应有防碰撞措施。将质量证明书用塑封袋装好后粘贴于包装盒上。

- 7.2.3 包装产品应保存于清洁的环境中。

- 7.3 运输与贮存

运输及贮存过程中，应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

- 7.4 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 材料、重量、纯度及透磁率；

- 客户名称；

- 订单编号

- 生产批号；

- 分析检测结果和质量监督部门印记；

- 生产日期；

- 其他要求内容。

- 8 订货单（或合同）内容

  - 产品名称；

  - 纯度；

  - 化学成分；

  - 规格；

  - 数量；

  - 标准编号；

  - 合同编号；

  - 单价；

  - 其他需要协商或增加标准以外要求的内容。