ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 658—××××

代替  YS/T 658-2007

焊管用钛带

Titanium strip for welding tube and pipe

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 658-2007《焊管用钛带》。

本标准与YS/T 658-2007相比，主要有以下变动：

——修改了纯钛牌号（见表1，2007年版的表1）；

——修改了规格范围(见表1，2007年版的表1)；

——修改了外形尺寸及其允许偏差(见表2，2007年版的3.3)；

——修改了外观质量(见3.6，2007年版的3.6)；

——修改了室温拉伸试样(见4.3，2007年版的4.2)；

——修改了组批原则(见5.2，2007年版的5.2)；

——修改了化学成分检验结果的判定(见5.4.1，2007年版的5.5.1)；

——修改了产品包装要求(见6.2.1，2007年版的6.2)；

——删除了附录A(见2007年版的附录A)。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准负责起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、中国有色金属标准计量质量研究所。

本标准主要起草人：XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 658-2007。

焊管用钛带

  - 范围

本标准规定了焊管用钛带的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于焊管用带材（以下简称带材）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 232  金属材料  弯曲试验方法

GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差

GB/T 3622-2012  钛及钛合金带、箔材

GB/T 4698（所有部分） 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

YS/T 1262  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

  - 技术要求

    - 牌号、规格、状态

带材的牌号、规格、状态应符合表1的规定。

| 牌号 | 规格 mm |  |  | 供应状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度 | 宽度 | 长度 |  |
| TA1G、TA2G、TA3G、TA9、TA9-1、TA10 | 0.3～4.0 | 300～1300 | ＞500000 | 退火态（M） |

    - 化学成分

      - 带材的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。

      - 需方从带材上取样进行化学成分复验时，其成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

    - 外形尺寸及其允许偏差

      - 带材的厚度和宽度允许偏差应符合表2的规定。

      - 带材的侧边弯曲度应不大于3mm/m。

      - 带材边部应切成直角，且无裂口、卷边、毛刺，切斜应不超过带材长度和宽度的允许偏差。

- 单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 | 规定宽度范围的宽度允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25～100 | ＞100～500 | ＞500～1300 |
| 0.3～0.5 | ±0.04 | ±0.15 | ±0.40 | ±1.0 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.05 |  |  |  |
| ＞0.8～1.1 | ±0.06 |  |  |  |
| ＞1.1～1.5 | ±0.06 |  |  |  |
| ＞1.5～2.0 | ±0.07 |  |  |  |
| ＞1.5～4.0 | ±0.08 |  |  |  |

    - 拉伸性能

带材的室温拉伸性能应符合表3的规定。

| 牌号 | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- |
| TA1G、TA9-1 | ≥240 | 125～210 | ≥24 |
| TA2G、TA9 | ≥345 | 230～350 | ≥20 |
| TA3G | ≥450 | 335～450 | ≥18 |
| TA10 | ≥483 | ≥300 | ≥18 |

    - 弯曲性能

带材应进行弯曲试验，每个弯曲试样应进行正反两面单独的弯曲试验，以使正反两面都在受拉状态下进行试验，弯曲后弯曲部位应无裂纹。弯曲直径和弯曲角应符合表4的规定。

| 牌号 | 厚度 mm | 弯曲直径 mm | 弯曲角 º |
| --- | --- | --- | --- |
| TA1G、TA9-1 | 0.3～1.8 | 3T | 105 |
|  | ＞1.8～4.0 | 4T | 105 |
| TA2G、TA3G、TA9、TA10 | 0.3～1.8 | 4T | 105 |
|  | ＞1.8～4.0 | 5T | 105 |
| 注：T为带材的名义厚度。 |  |  |  |

    - 外观质量

      - 带材应以酸洗或砂光表面供货。

      - 酸洗表面带材的表面粗糙度Ra值应不大于1.6μm，砂光表面带材的表面粗糙度Ra值应不大于0.8μm，合同（或订货单）中未注明时以酸洗表面供货。

      - 带材表面允许存在有轻微的发暗和局部的水迹；允许有局部的、不超出其厚度允许偏差的划伤缺陷，但应保证带材允许的最小厚度。

      - 带材表面不允许有裂纹、起皮、氧化皮、压折、压痕、凹坑、过碱洗、金属及非金属夹杂。

      - 带材允许沿轧制方向清除局部缺陷，但清除后应保证带材允许的最小厚度。

      - 修磨后带材应经酸洗或砂光，使带材表面光泽和粗糙度趋于一致。

      - 带材不应有分层。

  - 试验方法

    - 化学成分分析按GB/T 4698或YS/T 1262进行, 化学成分仲裁分析按GB/T 4698进行。

    - 外形尺寸用相应精度的量具进行，其中厚度测量应在距带材边部10mm～100mm范围内进行。

    - 拉伸性能按GB/T 228.1-2010进行，选取P1试样。

    - 弯曲性能按GB/T 232进行，试样的宽度为15mm。

    - 外观质量用目视进行，其中表面粗糙度采用标块对比法进行。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 带材应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 组批

带材应成批提交验收。每批应由同一牌号、熔炼炉号、厚度规格、制造方法、状态和同一热处理炉批的产品组成。

    - 检验项目及取样

带材的检验项目及取样应符合表5的规定。

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 氢含量在产品上任取1份试样进行分析，其他成分供方以原铸锭分析结果报出，需方复验时均在产品上进行 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐卷 | 3.3 | 4.2 |
| 拉伸性能 | 每批任取2卷，每卷带材各取1个纵向试样 | 3.4 | 4.3 |
| 弯曲性能 | 每批任取2卷，每卷带材各取1个纵向和1个横向试样 | 3.5 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐卷 | 3.6 | 4.5 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分检验结果不合格时，允许对不合格元素进行一次重复检验。若重复检验仍不合格，判该批产品不合格。

      - 拉伸性能和弯曲性能检验中，如果有一个试样的检验结果不合格，则从该批产品上取双倍数量的试样进行该不合格项的重复检验。若重复检验仍有一个试样不合格，判该批产品不合格。但允许供方逐卷对不合格项进行检验，合格者重新组批。

      - 外形尺寸及其允许偏差和外观质量检验结果不合格时，判单卷产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 产品标志

在检验合格的带材上应有如下标志（或贴标签）：

- 牌号；

- 规格；

- 状态；

- 批号；

- 本标准编号。

    - 包装、标志、运输和贮存

      - 产品的包装应符合GB/T 3622-2012附录A的规定。

      - 产品的标志、运输和贮存应符合GB/T 8180的规定。

    - 质量证明书

每批带材应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品牌号、规格和状态；

- 熔炼炉号、批号、批重和件数；

- 各项分析检验结果及质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 包装日期。

  - 订货单（或合同）内容

按本标准订购产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 状态；

- 重量或数量；

- 本标准编号；

- 其他。