ICS 77.160

H 63

钼钛锆（TZM）合金粉

TZM alloy powder

（送审稿）

X X X X -XX-XX发布

X X X X -XX-XX实施

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXX-201×

i

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：金堆城钼业股份有限公司。

本标准主要起草人：

钼钛锆（TZM）合金粉

1  范围

本标准规定了钼钛锆（TZM）合金粉的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输及质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于粉末冶金法生产的钼钛锆（TZM）合金粉。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479  金属粉末松装密度的测定  第一部分：漏斗法

GB/T 3249  难熔金属及其化合物粉末粒度的测定方法-费氏法

GB/T 4325（所有部分） 钼化学分析方法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末  取样方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  技术要求

3.1化学成分

钼钛锆（TZM）合金粉的化学成分应符合表1规定。

表1           （质量分数，％）

| 元 素 |  | 含量 |
| --- | --- | --- |
| Mo，不小于 |  | 99.00 |
| 合金元素含量 | Ti | 0.40～0.55 |
|  | Zr | 0.06～0.12 |
|  | C | 0.01～0.04 |
| 杂 质 含 量 ，不 大 于 | Fe | 0.0050 |
|  | Ni | 0.0020 |
|  | Si | 0.0020 |
|  | N | 0.0150 |
|  | O | 0.2500 |

3.2 费氏粒度

费氏粒度为1.0m～4.0m。

3.3 松装密度

松装密度为0.8g/cm3～1.2g/cm3。

3.4 外观质量

产品为灰色粉末，粒度均匀，松散无结块，无明显肉眼可见的杂质。

3.5 其他

需方如有特殊要求，供需双方协商解决。

4  试验方法

4.1 化学成分的测定

产品化学分析方法按GB/T 4325（所有部分）的规定进行。

4.2 费氏粒度测定

产品的费氏粒度测定按GB/T 3249的规定进行。

4.3 松装密度的测定

产品的松装密度测定按GB/T 1479的规定进行。

4.4 外观质量

产品的外观质量用目视观测。

5  检测规则

5.1 检查和验收

5.1.1产品应由供方质量检验部门进行检验，产品应符合本标准（或订货合同）规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起，45天内或销售合同规定的时间内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁物料应不少于该批产品的60%，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行，仲裁机构由供需双方共同商定。

5.2 组批

产品应成批提交验收。每批产品由同一混合物料组成。每批重量由供需双协商确定。

5.3 检验项目和取样

产品的检验项目应符合表3的规定，取样方法按GB/T 5314进行。

表2

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批随机抽取1件 | 3.1 | 4.1 |
| 费氏粒度 | 每批随机抽取1件 | 3.2 | 4.2 |
| 松装密度 | 每批随机抽取1件 | 3.3 | 4.3 |
| 外观 | 逐件 | 3.4 | 4.4 |

5.4检验结果判定

5.4.1 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170的规定进行。

5.4.2化学成分检验结果不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

5.4.3 物理性能检验结果不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

5.4.4 外观质量不符合本标准规定时，判该件不合格。

6  标志、包装、贮存和运输、质量证明书

6.1 标志

产品外包装上应注明：供方名称、产品名称、批号、净重、毛重、出厂日期。

6.2 包装

产品装入塑料袋，塑料袋装入铁桶中，每桶净重不大于100kg，加盖严封。

如有特殊要求，可用供需双方协商的包装方式。

6.3 运输

产品运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

6.4 贮存

产品应存放于干燥、通风及无酸、碱气氛之处，严防氧化。产品存放期不宜超过六个月。

6.5 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称；

c)  批号；

d)  净重和毛重；

e)  各项分析检验结果和质检部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订货单（或合同）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  技术要求；

c)  产品净重；

d)  本标准编号；

e)  其他。