ICS 77.160

H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-201×

i

钼钛锆（TZM）合金坯

TZM alloy billets

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：金堆城钼业股份有限公司。

本标准主要起草人：

钼钛锆（TZM）合金坯

1  范围

本标准规定了钼钛锆（TZM）合金坯料的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存运输、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于粉末冶金法生产的钼钛锆（TZM）合金板坯和棒坯。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 230  金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 3850 致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4197   钨钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法

GB/T 4325 （所有部分） 钼的化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 分类

钼钛锆合金坯包括板坯和棒坯两类。

4技术要求

4.1化学成分

产品化学成分应符合表1规定。钼含量用杂质减量法确定。

表1                         （质量分数，％）

| 元 素 |  | 含量 |
| --- | --- | --- |
| Mo，不小于 |  | 99.00 |
| 合金元素含量 | Ti | 0.40～0.55 |
|  | Zr | 0.06～0.12 |
|  | C | 0.01～0.04 |
| 杂 质 含 量 ，不 大 于 | Fe | 0.0050 |
|  | Ni | 0.0020 |
|  | Si | 0.0020 |
|  | N | 0.0150 |
|  | O | 0. 050 |

4.2 物理性能

4.2.1 密度

密度不小于9.60g/cm3。

4.2.2 硬度

硬度HRA不小于47。

4.2.3 晶粒度

断面晶粒度按实测值。

4.3 尺寸及外形

4.3.1 板坯

板坯的尺寸及偏差见表2。

表2

| 宽度 mm | 厚度 mm | 宽度偏差 | 厚度偏差 | 单重 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥10~300 | ≥8~20 | 10% | 10% | ≤100 |

4.3.2 棒坯

棒坯的尺寸及偏差见表3。

表3

| 直径 mm | 直径偏差 | 长度偏差 | 单重 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥10~200 | 10% | 10% | ≤150 |

4.3.3棒材弯曲度

棒材弯曲度不大于10mm/m。

4.4 外观质量

4.4.1 产品表面呈银灰色，有金属光泽，无玷污。产品表面不应有吸水现象。不应有鼓泡、夹杂、裂纹、氧化等缺陷，校直坯表面允许有氧化色。

4.4.2 在烧结过程中坯料与坯料之间、坯料与舟皿之间接触所形成的痕迹，不作物理缺陷考虑。

4.4.3 产品表面不应有长度大于8mm，宽度大于3mm，深度大于1mm的掉边、掉角。

4.5 表面状态

产品表面可以清洗、机械加工或抛光。

4.6 其他

需方若有特殊要求，供需双方另行协商确定。

5 试验方法

5.1 化学成分的测定

产品的化学成分按GB/T 4325的规定进行。

5.2 密度的测定

产品的密度测定按GB/T 3850的规定进行。

5.3 硬度的测定

产品的硬度测定按GB/T 230的规定进行。

5.4 晶粒度测定

产品的晶粒度按GB/T 4197的规定进行。

5.5 尺寸及外形测量

产品的尺寸及外形用相应精度工具测量。

5.6 弯曲度的测量

产品的弯曲度由供需双方协商确定。

5.7 外观质量

产品的外观质量用目视检查。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 产品应由供方质量检验部门进行检验，产品应符合本标准（或订货合同）规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起，45天内或销售合同规定的时间内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁物料应不少于该批产品的60%，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行，仲裁机构由供需双方共同商定。

6.2 组批

产品应成批提交验收。每批产品由同一混合物料组成。每批重量由供需双协商确定。

6.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、密度、硬度、外形尺寸、弯曲度、外观质量的检验。

6.4 取样

每批产品的检验项目及取样见表4。

表4

| 检验项目 | 取样数量及位置 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批随机抽取1件 | 4.1 | 5.1 |
| 密度 | 每批随机抽取1件 | 4.2.1 | 5.2 |
| 硬度 | 每批随机抽取1件 | 4.2.2 | 5.3 |
| 晶粒度 | 每批随机抽取1件 | 4.2.3 | 5.4 |
| 尺寸及外形 | 逐件 | 4.3.1、4.3.2 | 5.5 |
| 弯曲度 | 逐件 | 4.3.3 | 5.6 |
| 外观质量 | 逐件 | 4.4 | 5.7 |

6.5 检验结果判定

6.5.1 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170的规定进行。

6.5.2化学成分检验结果不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

6.5.3物理性能检验结果不符合本标准规定时，对不符合项允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

6.5.4外形尺寸不符合本标准规定时， 判该件不合格。

6.5.5外观质量不符合本标准规定时， 判该件不合格。

7 标志、包装、贮存和运输、质量证明书

7.1 标志

产品外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、批号、净重。

7.2 包装

产品用内垫有泡沫隔板的木箱或纸箱包装。每箱上除产品质量证明书外，还要有“防潮”“易碎”“向上”等字样或标志。

7.3 贮存和运输

7.3.1 贮存室内应干燥、通风、无酸碱或氧化气氛。贮存期不宜超过6个月。

7.3.2 产品在运输时，不得剧烈碰撞。

7.4 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称；

c)  规格；

d)  批号；

e)  净重和毛重；

f)  各项分析检验结果和质检部门印记；

g)  本标准编号；

h)  出厂日期（或包装日期）。

8 订货单（或合同）内容

订货单（或合同）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品规格；

c)  要求；

d)  产品净重；

e)  本标准编号；

f)  其他。