《钼钛锆合金坯》行业标准编制说明

一、工作简况

1. 立项目的和意义

钼钛锆合金是钼基合金中常用的一种高温合金，该合金具有熔点高、 强度大、 弹性模量高、 抗高温蠕变性能好等优点，广泛用于航空航天、高端医疗、核电等领域。目前，钼钛锆合金全球用量达1500吨/年，占到钼金属总用量的八分之一强。同时钼钛锆合金属于《中国制造2025》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中“新型稀有金属材料”重要发展需求。

目前国内钼金属厂家已经形成了成熟的钼钛锆合金坯生产技术，处于批量化生产阶段，产品的未来发展趋势良好，但由于生产工艺、设备、以及原料上的差异，各个厂家的产品成分、性能波动较大，导致后期使用效果出现差异。同时，美国（ASTM386和387）虽然有关于钼钛锆合金的标准，但其标准要求氧含量不高于300ppm，国内大多数企业无法达到，因此，制定适用于本行业的钼钛锆合金坯产品标准非常迫切。

通过制定行业标准《钼钛锆合金坯》，对规范国内钼钛锆合金坯的生产、使用、贮存和运输，引领钼金属加工业不断发展，在国内形成产业优势具有重要的指导意义。同时，对钼金属加工领域实施“中国制造”或“中国创造”的飞速发展，促进我国钼金属产品在国内外市场上的竞争和产品出口，具有极大的政治意义、社会效益和经济效益。

本标准的制定不但符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，包括难熔金属在内的基础原材料相关材料及其关键技术的发展需求，而且为钼及钼合金的重大装备提供稳定的原材料质量规范，对引领钼金属加工业及其相关产业的发展，具有重要的指导意义。

2 任务来源及计划要求

根据中华人民共和国工业和信息化部下发的工信厅科【2018】31号《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》的文件精神，行业标准《钼钛锆合金坯》（YS/T XXX—201X）的制定工作由金堆城钼业股份有限公司负责起草，计划编号为2018-0587T-YS，项目完成年限为2020年12月。

3. 起草单位情况

金堆城钼业股份有限公司创建于1958年，是我国钼行业科技开发与生产等综合实力较为突出的骨干企业，是从事钼的采、选、冶、加、科、工贸一体化联合企业，公司拥有技术先进、安全环保的生产设备，生产钼炉料产品、钼化学化工制品、钼金属深加工制品等三大系列、几十种品质一流的产品。公司已形成完善的全球一体化的营销网络系统，下设销售分公司及驻港、美、欧、日等商务代表处，产品远销欧、美、东南亚、南非、澳大利亚等地区和国家。出口量占世界钼市场份额的10%左右，为陕西省重点出口创汇企业之一。

金堆城钼的三大类产品畅销国内外市场，其中钼炉料产品有焙烧钼精矿、高溶氧化钼、氧化钼压块、钼铁等；钼化工产品有钼酸铵、二硫化钼等七大类、二十余种；钼金属制品有钼棒材、钼板材、钼异型件等制品。其中，2007年焙烧钼精矿荣获“中国名牌产品”称号，2005年公司钼系列产品喜获国家质检总局“产品质量国家免检”称号，此次钼系列产品涵盖了公司钼炉料产品、钼金属产品和钼化工产品，并多次被评为陕西省名牌产品。

本公司主要原料来源于驰名中外的金堆城钼业股份有限公司生产的钼精矿。本公司具有雄厚的科技力量、先进的工艺技术、精良的生产设备、精密的监测手段，2000年底通过并实施了ISO9001-2000质量管理体系认证，奠定了“JDC”品牌系列的国内国际领先地位。

4 主要工作过程

4.1  起草阶段

（1）2018年8月，在宁夏回族自治区银川市召开任务落实会，确定项目参与起草单位为有色金属技术经济研究院。成立编制组，确定了编制组各成员的工作任务与安排。

（2）2018年8月底，在接到标准制定任务后，初步制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性行业标准项目任务书”。收集、整理相关文献资料，形成了行业标准《钼钛锆（TZM）合金坯》制定的整体思路等工作。

（3）2018年9月～12月，编制小组进行了调研工作。通过技术查询、市场调查等方式了解了钼钛锆（TZM）合金坯产品的生产状况、技术指标及应用发展趋势，在广泛沟通和深入讨论基础上，确定了标准编制原则。

（4）2019年1月～2月，由本标准的编制单位金堆城钼业股份有限公司与参编单位根据收集的资料、调研结果进行了建议汇总处理，对草案稿进行修改，形成了行业标准《钼钛锆（TZM）合金坯》（讨论稿）并撰写了编制说明。

（5）2019年3月在湖南省株洲市召开了标准工作会议，会上对行业标准《钼钛锆（TZM）合金坯》（讨论稿）进行了讨论，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、西北有色金属金属研究院、安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司、厦门虹鹭钨钼科技有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司、西安欧中材料科技有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、宝钛集团有限公司、国核宝钛锆业股份公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、新疆有色金属研究所、株洲鼎端装备股份有限公司、西安凯立新材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、广东邦普循坏科技有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司等17家单位的30余名专家代表对本标准文本积极提出宝贵意见。

（6）株洲会议结束之后，标准编制组根据讨论结果，对讨论稿进行修改完善，形成了行业标准《钼钛锆（MTZ）合金坯》（预审稿）。

4.2  征求意见阶段

（1）编制组通过发函、中国有色金属标准质量信息网上公开，会议等形式对行业标准《钼钛锆（TZM）合金坯》（预审稿）征询意见。

（2）2019年7月23日～25日月在云南大理市召开了第二次标准工作会议，会上对行业标准《钼钛锆（TZM）合金坯》（预审稿）进行了讨论，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、西北有色金属金属研究院、安泰天龙（天津）钨钼科技有限公司、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司、西安欧中材料科技有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、宝钛集团有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、苏州热工研究院有限公司，中国核动力研究院设计院，西安汉唐分析检测有限公司，广东省工业分析检测中心，深圳万斯得自动化设备有限公司等15家单位的30余名专家参加了会议，对本标准征求意见稿、编制说明进行了详细的讨论。

征求意见阶段，共发送行业标准《钼钛锆（TZM）合金坯》（征求意见稿）的单位17个，收到回函的单位17个，回函并有建议或意见的单位13个，无回函的单位0个，详见征求意见稿意见汇总处理表。征求意见范围广泛且具代表性，编制组根据意见对征求意见稿进行修改完善，于2019年9月形成了行业标准《钼钛锆（TZM）合金坯》的送审稿。

二、标准编制原则

1原则性：

本着与时俱进、切合实际、合理利用资源、促进科技进步、促进产业升级与产品结构调整、满足市场需要和供需双方公平受益、获取最大社会综合效益的基本原则。标准的制定格式严格按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行。

2 适应性：

当前国内钼钛锆合金坯的生产单位主要有金堆城钼业股份有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、西北有色金属研究院、国核宝钛锆业股份公司、西部金属材料股份有限公司、宝鸡钛业集团有限公司、天津四方化工有限公司、西北工业大学、北京矿冶研究总院、西北稀有金属材料研究院、北矿新材科技有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、徐州浩通新材料科技股份有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、自贡硬质合金有限责任公司等。钼钛锆合金的合金配方已经成为行业共识，不同厂家产品的主要区别在于各个生产厂家操作方法的差异、杂质含量的控制和产品显微组织的控制。编织小组在对生产厂家和适用领域的充分调研的基础上，本标准充分反映了当前国内钼行业各生产企业的技术水平和应用水平，便于生产、贸易，宜于应用。

3先进性：

通过本标准的制定，促使国内钼钛锆合金坯生产企业和相关行业的技术进步并且对钼金属产品的充分利用起到积极作用。

三、标准主要内容的确定依据

1.产品化学成分的确定

1.1 合金元素的确定

钼钛锆合金是一种的成熟的钼合金牌号，Ti、Zr元素主要以TiC、ZrC等形式存在，起到弥散强化和沉淀强化的作用，合金主要元素含量为国内外公认配方，其主要合金元素同ASTM386-2001和GB/T3876-2007（见表1）。

1.2 杂质元素确定

钼钛锆合金的杂质主要包括两大类：低熔点杂质和气体杂质。Fe、Ni、Si等低熔点杂质含量过高将降低制品的组织均匀性和产品质量，N、O等气体杂质含量严重影响坯料的塑脆转变温度，N、O含量过高将直接影响材料的加工性能和使用性能。但是合金中气体元素特别是O含量的控制受到原料、工艺、以及生产设备等多个因素的影响，较难控制，与此同时，结合目前国内主要生产厂家生产状况和客户需求，将钼钛锆合金O含量定位不大于500ppm。

表1           （质量分数，％）

| 元 素 |  | 含量 |
| --- | --- | --- |
| Mo，不小于 |  | 99.00 |
| 合金元素含量 | Ti | 0.40～0.55 |
|  | Zr | 0.06～0.12 |
|  | C | 0.01～0.04 |
| 杂 质 含 量 ，不 大 于 | Fe | 0.0050 |
|  | Ni | 0.0020 |
|  | Si | 0.0020 |
|  | N | 0.0150 |
|  | O | 0. 050 |

2.物理性能

2.1 密度的确定

钼为难变形金属，其生产过程技术性很强，工序间”遗传性”也很强,坯料的质量直接影响产品后续的加工和性能。钼钛锆合金坯密度的就确定主要基于对后续加工性能的影响，坯料密度过低，其中孔隙度增加，在后续加工过程中易于出现坯料的开裂等现象，根据国内生产平均水平，确定钼钛锆合金密度≥9.60g/cm3。

2.2 硬度的确定

硬度表示钼钛锆合金坯的金属化程度。如果硬度过低，则金属化程度不够，即钼钛锆合金粉末颗粒之间尚未形成键合力，则无法进行后续压力加工和使用。因此，硬度值应该适中。根据国内生产经验，确定钼钛锆合金的硬度HRA≥47。

2.3 晶粒度的确定

产品烧结过程中因采用的原料粒度，烧结方法不同晶粒度不同。考虑到实际生产状况， 坯料断面晶粒度按照实测。

3.尺寸及外形

钼钛锆合金坯的尺寸与外形主要结合目前主要客户需要和生产企业实际状况确定。

4.弯曲度

4.1局部弯曲度：用一米长直尺靠量在棒材的最大弯曲处，测其弦高（mm），即为局部弯曲度数值，其单位为mm/m，表示方法如2.5mm/m。此种方法也适用于棒端部弯曲度。

4.2全长总弯曲度：用一根细绳，从棒的两端拉紧，测量棒材弯曲处最大弦高（mm），然后换算成长度以米计）的百分数，即为棒材长度方向的全长弯曲度。 例如：棒材长度为8m，测得最大弦高30mm,则该管全长弯曲度应为： 0.03÷8m×100%=0.375%。

5.外观质量

产品表面与纯钼制品相同，呈银灰色，有金属光泽，无玷污、无缺角等。

四、主要试验（或验证）情况分析

1. 针对钼钛锆合金坯产品，按本标准规定的方法，对主要技术指标进行了验证，验证数据结果见表2。

由表2可以看出标准中规定的化学成分、物理指标是科学合理的，便于生产厂家调整，同时通过了多批次产品的验证

表2钼钛锆合金坯产品主要合金元素及杂质元素含量及物理指标

| 检测项目 |  | 标准值及批号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | TS16001 | TS16002 | TS17001 | TS17001 | TS18001 |
| 主要化学元素含量（质量分数 %） | Ti | 0.40～0.55 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.51 |
|  | Zr | 0.06～0.12 | 0.010 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
|  | C | 0.01～0.04 | 0.020 | 0.015 | 0.025 | 0.032 | 0.039 |
|  | Fe | 0.0050 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0042 |
|  | Ni | 0.0020 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 |
|  | Si | 0.0020 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0014 |
|  | N | 0.0150 | 0.0145 | 0.0131 | 0.095 | 0.073 | 0.064 |
|  | O | 0.050 | 0.035 | 0.028 | 0.041 | 0.023 | 0.034 |
|  | 密度 g/cm3 | ≥9.6 | 9.82 | 9.78 | 9.85 | 9.69 | 9.72 |
|  | 硬度 HRA | ≥47 | 50 | 48 | 51 | 52 | 49 |

表3为已销售部分TZM合金坯产品尺寸规格和检测结果。由表3可以看出本标准所规定的产品指标符合客户的要求。

表3  已销售部分TZM合金坯产品尺寸规格和检测结果

| 产品名称 |  | TZM棒 | TZM棒 | TZM板 | TZM板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 mm |  | φ160×40 | φ50×500 | 500×150×30 | 290×290×65 |
| 单重 kg |  | 80 | 9.6 | 22 | 53 |
| 主要化学元素含量（质量分数 %） | Ti | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.45 |
|  | Zr | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
|  | C | 0.015 | 0.032 | 0.039 | 0.025 |
|  | Fe | 0.0030 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0032 |
|  | Ni | 0.0018 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0015 |
|  | Si | 0.0016 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0017 |
|  | N | 0.0131 | 0.073 | 0.064 | 0.095 |
|  | O | 0.028 | 0.023 | 0.034 | 0.041 |
|  | 密度g/cm3 | 9.67 | 9.82 | 9.8 | 9.75 |
|  | 硬度HRA | 48 | 52 | 50 | 51 |

五、标准水平分析

本标准根据我国情况首次制定，填补了国内钼金属加工行业的一项空白，其技术指标符合用户要求，先进合理。本标准在编制过程中进行了大量的数据收集和试验测试工作，同时兼顾了国内大部分钼钛锆合金生产厂家的现状。

通过文献检索，目前钼钛锆合金的生产技术非常成熟，且国内及国外已得到大规模普及，因此迫切需要制定出满足现生产企业和客户需求的行业标准，对钼钛锆合金坯的生产和供应作出规范。

综上所述，本标准的主要技术指标均达到国内先进钼钛锆合金生产企业质量水平，其综合水平达到国内先进水平。

六、与现行法律、法规、强制性行业标准相关标准协调配套情况

本标准符合我国目前法律法规的规定，同时与其他相关标准没有矛盾之处。

七、重大问题的处理经过和依据

无。

八、标准作为强制性或推荐性行业标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准推广使用。

九、贯彻标准的要求和措施的建议

可以向生产厂家和客户推荐采用本标准。

十、废止现行有关标准的建议

无。

十一、预期效果

本标准的制定，填补了国内钼金属加工行业的一项空白，将规范国内钼钛锆合金坯的生产和使用，有力推动行业的正常有序发展。按照本标准生产出的钼钛锆合金坯能够满足后续用户的深度加工和使用要求，从技术经济角度看，提高了钼钛锆合金的成品率和生产效率。从整体预期效果来看，本标准在技术指标上是先进的，应用合理。

十二、其它应注意的事项

无。

编制组

2019年9月3日