ICS 77.150.40

H 62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX—XXXX

钛合金用镍钼中间合金

Ni-Mo master alloy for titanium alloy

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、宝鸡中色特种金属有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：XXXX

- 钛合金用镍钼中间合金

  - 范围

本标准规定了镍钼中间合金的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于采用真空感应法生产的、作为钛合金添加剂使用的镍钼中间合金（以下简称产品）。

  - 要求

    - 产品分类

- 产品的牌号、粒度、生产方法应符合表1的规定。

| 牌号 | 粒度范围 | 生产方法 |
| --- | --- | --- |
| NiMo | 长≤20.0mm×宽≤20.0mm×高≤1.0mm | 真空感应 |

    - 化学成分

产品的化学成分应符合表2的规定。

- 质量分数/％

| 牌号 | 主要成分 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo | Ni | Fe | Si | C | O | N | Al |
| NiMo | 28.0～33.0 | 余量 | 0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.35 | 0.05 | 0.10 |
| - 化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 粒度及允许偏差

      - 产品按粒状交货，允许有少量超出粒度范围的产品，但其数量应不超过交付批重的4.0％。

      - 需方若对产品的粒度范围有特殊要求时，由供需双方协商确定。

    - 外观质量

产品表面应洁净，不允许有目视可见的氧化膜、氮化膜及其他金属和非金属夹杂物。

    - 高密度夹杂

产品中应无高密度夹杂等其他外来物质。

  - 试验方法

    - 化学成分分析按供方的现行方法进行，仲裁分析方法由供需双方协商确定。

    - 粒度用过筛法或用相应精度的量具进行测量。

    - 外观质量用目视检验进行。

    - 高密度夹杂用X射线进行检验。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及粒度偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产工艺连续生产、经同一批次连续混合的产品组成，批重应不大于1000kg。

    - 检验项目及取样

      - 产品的检验项目及取样应符合表3的规定。

| 检验项目 | 取样 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 4.3.2 | 2.2 | 3.1 |
| 粒度及允许偏差 | 逐批 | 2.3 | 3.2 |
| 外观质量 | 逐批 | 2.4 | 3.3 |
| 高密度夹杂 | 4.3.3 | 2.5 |  |

      - 化学成分分析用试样，从同批每桶产品中心和周围均匀分布的3个对称点各取1份试样，每份试样的总重量不少于1600g，将同批各桶所取的试样混合均匀后，用四分法缩分至不少于100g后进行分析。

      - 高密度夹杂用试样，从同批每桶中心和周围均匀分布的3个对称点各取1个试样，每批试样的总重量5kg～10kg，混合均匀后送检。

    - 检验结果判定

      - 化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

      - 粒度及允许偏差、外观质量检验不合格时，判该批产品不合格。

      - 高密度夹杂物检验不合格，判该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

产品应成桶包装，每个包装桶上应注明：

- 供方名称；

- 供方质量检验部门印记；

- 牌号、批号、净重；

- 本标准编号。

    - 包装、运输、贮存

      - 产品应使用铁桶包装，内衬塑料袋，每桶净重25kg～100kg。

      - 产品在运输时应防止潮湿，避免剧烈振动、碰撞。

      - 产品应贮存于通风、干燥的仓库内，不得与酸、碱性介质混放。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上应注明：

- 产品名称；

- 牌号、批号；

- 件数、净重；

- 各项分析检验结果及质量检验部门印记；

- 生产（或包装）日期；

- 本标准编号。

  - 订货单（或合同）

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 粒度；

- 本标准编号；

- 增加本标准以外要求的内容。