行业标准编制说明

（送审稿）

项目名称: 钛合金用钛锡中间合金 计划项目代号: 2018-0607T-YS 主要起草单位: 宝钛集团有限公司

2019年09月

《钛合金用钛锡中间合金》

编制说明

一、任务来源

- 1. 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2018]31号）精神，由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司负责起草《钛合金用钛锡中间合金》行业标准，项目计划编号：2018-0608T-YS，计划完成年限2020年。

- 2. 项目背景

对于含有多种合金元素的钛合金来说，存在着合金元素熔点、密度与钛相差悬殊，有的合金元素极易偏析等问题，如何解决合金元素的添加，保证成份均匀性和防止冶金缺陷是钛合金生产工艺的关键。其中最有效手段是制备专用中间合金。

目前国内已成功研制出多种钛合金用中间合金，例如：使用金属热还原法生产的钒铝、钼铝等中间合金，可添加用于多种钛合金，并且已形成相应的行业标准。但钛锡但还未形成相应的标准体系。钛锡中间合金属于新型中间合金，是TC17、Ti32等牌号钛合金的主要添加剂，满足了国内钛合金市场日益增长的需求。另外，此行业标准的制定解决了相关行业标准缺失的问题。

- 3. 主要工作过程

宝钛集团有限公司在接到该标准的制定任务后，成立了标准编写组，召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经过了以下几个阶段。

3.1 起草阶段

本标准依据我国钛合金用钛锡中间合金市场情况首次制定，在起草阶段进行了大量的数据收集和测试研制，同时兼顾全国钛合金用钛锡中间合金生产厂家的现状。。

1） 2018年8月成立标准编制组，并明确了工作的职能和任务。

2） 2018年9月～2018年11月对钛合金用钛锡中间合金的生产和使用状况进行了相关资料的收集和总结，并对相关的技术资料进行了对比分析。

3） 2018年12月～2019年2月根据对钛合金用钛锡中间合金的相关资料进行分析和总结，形成了《钛合金用钛锡中间合金》的征求意见稿。并进行了广泛的征求意见工作。

3.2 征求意见情况

本标准以召开专题会议、发送标准邮件、标委会网站上公开挂网等多种形式和办法进行了广泛的征求意见。

2019年3月28日，由全国有色金属标准化技术委员会在湖南省株洲市召开了《钛合金用钛锡中间合金》课题工作会议。来自全国12家单位17位代表参加了会议，与会代表对《钛合金用钛锡中间合金》的征求意见稿进行了认真、仔细的讨论，并形成如下主要修改意见：

a）4.3条检验项目及取样用列表表示；

b）按GB/T 1.1要求修改相应文本格式及完善编制说明。。

在征求意见阶段，共发函12家相关生产应用单位和科研院所，回函的单位共10家、回函并有建议或意见的单位共4家、没有回函的单位共2家（征求意见情况详见《标准征求意见稿意见汇总处理表》）。

2019年9月，本标准编制组依据各单位提出的意见和建议，继续对征求意见稿进行了修改和完善，形成了标准送审稿及其编制说明，并提交标委会对标准送审稿进行审查。

- 主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

- 本标准由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司等单位共同起草。

- 主要成员：胡志杰、冯军宁为主要起草人，负责方案制定、资料收集、产品调研、技术参数的确定以及标准条款编写等工作；马忠贤、解晨、白智辉、冯永琦、高颀、贾栓孝主要负责标准资料的收集和使用情况的调研以及协助试验验证等工作。

- 宝钛集团有限公司是我国“三五”期间为满足国防军工和尖端科技发展需要，以“902”为工程代号投资兴建的国家重点企业。现拥有“宝鸡钛业股份有限公司”、“南京钛业股份有限公司”和“上海远东公司”等10多个控股公司、5个全资子公司和宽厚板、复合板、装备设计制造等10多个二级单位。可生产钛、锆、铪、钨、钼、钽、铌、镍等有色金属及其合金达110多个牌号，产品类型包括：板、管、棒、丝、箔、铸件、锻件及复合材料共6000多种产品。经过四十多年的发展，目前已成为国内最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产和科研基地，被誉为“中国钛城”。1999年，被国家科技部和中国科学院认定为“高新技术企业”。2001年首批获得国防科工委颁发的军工生产科研资格许可证。现隶属于陕西有色金属控股集团有限责任公司。

- 宝鸡钛业股份有限公司位于陕西省宝鸡市钛城路1号，成立于1999年7月21日。是由宝钛集团有限公司作为主发起人和控股股东设立的股份有限公司。是中国钛及钛合金生产和科研基地，是目前世界第四大钛加工企业和中国钛工业的龙头企业。公司拥有先进、完善的钛材生产体系和一批高素质专家队伍，从德、日、美、奥等国家引进的先进的主体装备，完善的产品质量保证体系，完备的生产体系、国际领先的工艺技术、稳定的产品质量、高效的管理以及超前的营销理念。公司的主导产品类型有钛及钛合金铸锭、铸件、管材、棒材、饼环材等锻件、板材、带材、箔材和丝材等。公司自成立以来一致注重产品的技术研发，承担了国内大部分钛加工材的科研和生产任务，引领着中国钛工业的发展和进步。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- 1、标准编制原则

本标准在编制时，主要参考了宝钛集团企业标准及相关协议标准，结合市场调研，完成了标准征求意见稿。同时，项目组确定出以下主要原则：

- a）标准应严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构与编写》的规定格式进行编写。

- b）产品的技术指标应均得到相应印证，确保合理性。

- 确定标准主要内容的论据

- 2.1 产品分类

对于含有多种合金元素的钛合金来说，存在着合金元素熔点、密度与钛相差悬殊，有的合金元素极易偏析等问题，如何解决合金元素的添加，保证成份均匀性和防止冶金缺陷是钛合金生产工艺的关键。其中最有效手段是制备专用中间合金。本合金采用真空感应熔炼法制备铸锭后，用机械加工手段制备相应尺寸的中间合金后，进行后续钛合金制备使用。

钛锡中间合金的牌号、粒度、生产方法应符合表1的规定。

| 牌号 | 尺寸范围/mm | 生产方法 |
| --- | --- | --- |
| TiSn | 长≤20X宽≤20X≤高1.0 | 真空感应 |

  - 化学成分

化学成分是中间合金的重要考核指标。本标准依据大量数据统计及后期应用统计，确定了产品的化学成分。具体见表2的规定。

- 质量分数％

| 牌号 | 主成分 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn | Ti | Fe | Si | C | O | N | Al | Zr | W |
| TiSn | 77.0～82.0 | 余量 | 0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| - 化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 粒度及允许偏差

    - 产品按粒状交货，允许有少量超出粒度范围的产品，但其数量应不超过交付批重的4.0％。

    - 需方若对产品的粒度有特殊要求时，由供需双方协商确定。

  - 外观质量

产品表面的氧化层及外来物质会给后续使用带来质量问题，因此产品表面应洁净，不允许有目视可见的氧化膜和其他金属和非金属夹杂物。

  - 高密度夹杂

产品中应无高密度夹杂等其他外来物质。需方要求并在合同（或订货单）中注明时应逐批进行检验。

三、主要试验（或验证）情况分析

宝钛集团有限公司从2015年至今共生产46批钛锡中间合金。具体见表3。

| - 钛锡中间合金批次成分统计 质量分数％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批号 | Sn 77~82 | Fe ≤0.30 | C ≤0.20 | O ≤0.30 | N ≤0.04 |
| 42019-混1 | 78.58 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | <0.01 |
| 42019-混2 | 78.95 | <0.01 | 0.02 | 0.08 | <0.01 |
| 42019-混3 | 79.34 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | <0.01 |
| 42019-混4 | 79.38 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | <0.01 |
| 42019-混5 | 79.59 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | <0.01 |
| 42019-混6 | 78.73 | <0.01 | 0.02 | 0.09 | <0.01 |
| 42018-混1 | 78.17 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.01 |
| 42018-混2 | 78.39 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | <0.01 |
| 42018-混3 | 80.10 | <0.01 | 0.03 | 0.09 | <0.01 |
| 42018-混4 | 79.24 | <0.01 | 0.03 | 0.09 | <0.01 |
| 42018-混5 | 79.76 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | <0.01 |
| 42018-混6 | 79.43 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | <0.01 |
| 42018-混7 | 79.44 | <0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.03 |
| 42018-混8 | 79.43 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | <0.01 |
| 42018-混9 | 79.76 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | <0.01 |
| 42018-混10 | 79.05 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | <0.01 |
| 42018-混11 | 78.58 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | <0.01 |
| 42018-混12 | 78.30 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | <0.01 |
| 42017-混1 | 79.07 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | <0.01 |
| 42017-混2 | 78.86 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | <0.01 |
| 42017-混3 | 79.32 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | <0.01 |
| 42017-混4 | 79.93 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | <0.01 |
| 42017-混5 | 79.48 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | <0.01 |
| 42017-混6 | 80.33 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | <0.01 |
| 42017-混7 | 79.36 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | <0.01 |
| 42017-混8 | 79.83 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | <0.01 |
| 42017-混9 | 78.52 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | <0.01 |
| 42016-混1 | 79.08 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | <0.01 |
| 42016-混2 | 79.1 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.01 |
| 42016-混3 | 80.1 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 42016-混4 | 79.1 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | <0.01 |
| 42016-混5 | 78.79 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | <0.01 |
| 42016-混6 | 80.22 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | <0.01 |
| 42016-混7 | 79.3 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | <0.01 |
| 42016-混8 | 80.17 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | <0.01 |
| 42016-混9 | 80.78 | <0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.01 |
| 42016-混10 | 78.72 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | <0.01 |
| 42016-混11 | 79.33 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | <0.01 |
| 42015-混1 | 78.71 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | <0.01 |
| 42015-混2 | 78.53 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | <0.01 |
| 42015-混3 | 80.71 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | <0.01 |
| 42015-混4 | 80.45 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | <0.01 |
| 42015-混5 | 79.48 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | <0.01 |
| 42015-混6 | 79.29 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | <0.01 |
| 42015-混7 | 78.83 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | <0.01 |
| 42015-混8 | 79.79 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | <0.01 |

从表3可以得出，钛锡中间合金中的Sn含量最小78.17%，最大80.78%，满足标准设定值77%～82%。Fe含量最小不大于0.01%，最大0.14%；C含量最小0.02%，最大0.05%；O含量最小0.05%，最大0.20%；N含量最小不大于0.01，最大0.03%，均可满足标准设定值。从表3可见，性能指标均比较稳定，且中间合金外观质量亦能满足客户使用要求。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题

五、预期达到的社会效益等情况

本标准是新制定协会标准，具有普遍性、广泛性和适用性。本标准的实施，将为国内钛合金用钛锡中间合金的生产和采购提供指导，在满足国内需求的同时提高了在国际市场上的竞争实力；同时可促进该行业的健康、可持续发展，进一步提高和完善我国钛合金生产技术水平，对我国钛行业的发展会产生重要的影响。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

- 采用国际标准的程度

- 现无查询到国外相关标准。

- 国家同类标准水平的对比分析

现国内钛合金用铝锡中间合金先后为国内外多家用户公司生产了多批次的钛合金铸锭，化学成分和性能指标均比较稳定，满足客户使用要求。通过上述综合分析，本标准的制定达到了国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

- 该标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

九、标准性质的建议说明

- 鉴于本标准规定的产品属产品标准，不是通用性的安全规范或标准，不属于安全性标准。依据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个制造厂、设计单位以及检测机构等都能及时获取本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 本项目制定的《钛合金用钛锡中间合金》，不仅与生产企业有关，而且与设计单位、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 可以针对标准使用的不同对象，如制造厂、质量监管等相关部门，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

- 建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

- 无。

十二、其他应予说明的事项

- 无。

《钛合金用铝锡中间合金》规范编制组