行业标准《氙灯钨阳极》编制说明

(送审稿)

一、工作简况

1.立项的目的和意义

1.1氙灯属于特种光源，因其具有显色性好、高亮度、光谱分布稳定、启动快、光效较高等优点。氙灯被广泛应用于影院数码放映灯、半导体曝光灯、全光谱植物灯、汽车/火车头灯、舞台灯、广场灯等。行业涉及电影娱乐、植物生长、工业生产、医疗保健乃至科研教育、国防航天等。市场规模约10亿美元/年。氙灯的国际市场当前主要为日本、欧美所占领。近年来随着国民生活水平的全面提高，带动了文化产业、电子行业的蓬勃发展及氙灯生产技术的提高。国内也涌现出诸大批优秀企业。这些企业的出现为数字影院及半导体在中国的蓬勃发展也起到很好的国产化支撑作用；

1.2阳极作为氙灯发光的核心部件，其性能直接影响到氙灯的性能及寿命。然而当前的标准已严重滞后于氙灯的发展，其技术指标只适用采用烧结钨坯制作的火车头灯、舞台灯、广场灯等低端氙灯。

1.3数字影院、半导体等都属于高速发展行业，氙灯基于其作为特种光源的特性也依然保持高速发展态势。作为氙灯发光核心部件的阳极，随着虹鹭的氙灯钨电极开发量产，已打破原有欧美日垄断的局面，当前已成为国际市场的主要供应商，并支持、陪伴着国内氙灯企业的成长；

1.4查询ISO、JIS、BS等未发现有相关标准，国内现有标准为YS/T 39-2007，其只适用于采用烧结钨坯制作的火车头灯、舞台灯、广场灯等低端氙灯用钨阳极，而目前高端行业数码放映灯氙气灯、曝光灯使用钨阳极均为烧结坯制备后锻造产品，其性能远远高于烧结钨制品，此类钨阳极符合国家对钨制品深加工方针。通过标准修订，与时俱进，有助于推进国内阳极生产企业提高技术含量，满足下游氙灯的发展需求，进而更好地参与国际竞争，发出中国制造的强音。

2.任务的来源及计划要求

根据中华人民共和国工业和信息化部下发的工信厅科【2018】31号《关于下达2018年第一批协会标准制修订计划的通知》的文件精神，行业标准《氙灯钨阳极》（YS/T 39－2007）的修订工作由厦门虹鹭钨钼工业有限公司负责修订，计划编号为2018-0621T-YS，项目完成年限为2020年。

3.起草单位情况

厦门虹鹭钨钼工业有限公司是一家成立于1992年的中韩合资国有控股企业，是国家重点高新技术企业，是上市公司厦门钨业股份有限公司的核心成员，首批国家高新技术企业，拥有国内钨钼加工行业首家企业博士后工作站，与中科院金属研究所联合成立了稀有金属加工实验室，同时依托国家钨材料工程技术研究中心开展钨材料技术开发与储备工作。

公司主要从事钨、钼等难熔金属的棒材、杆材、丝材、深加工制品等的研发与生产，产品广泛应用于电光源及电真空、半导体及电子技术、航空航天及汽车工业、工业窑炉、机械制造及焊接、3C及核工业等多个领域。

公司注重钨钼新产品的开发和新应用领域的开拓，依托厦门钨业集团“钨矿山－冶炼－深加工”完整的钨加工产业链优势，坚持以市场为导向，以质量为核心，以技术进步和科技创新为手段，规范企业管理，完善企业制度，以“团结拼搏创新高效”的企业精神，打造“国际化的、领先的、专业的钨钼及粉末冶金制品企业”。

公司从2007年开始氙灯钨电极生产，客户群体分布国内、欧美和日本地区,是国内最大的氙灯钨电极供应商。

4．主要工作过程

4.1起草阶段

（1）2018年8月,在宁夏回族自治区银川市召开任务落实会,确定项目参与修订单位为株洲硬质合金集团有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司、常州玉宇电光器件有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司。成立修订组，确定了修订组各成员的工作任务与安排。

（2）2018年8月底,在接到标准制定任务后，初步确定了工作计划和进度安排,填写了“推荐性行业标准项目任务书”。收集、整理相关文献资料，形成了行业标准《氙灯钨阳极》修订的整体思路等工作。

（3）2018年9月～12月，编制小组进行了调研工作。通过技术查询、市场调研、同行及客户沟通等方式了解氙灯钨阳极产品的生产状况、技术指标及应用发展趋势，在进行了广泛沟通和深入谈论的基础上，确定了标准修订的原则。

（4）2019年1月～2月，由本标准的修订单位厦门虹鹭钨钼工业有限公司及参与修订单位根据收集的资料、调研结果进行了建议汇总处理，对草案稿进行修改，形成了行业标准《氙灯钨阳极》（征求意见稿）并撰写了编制说明。

（5）2019年3月在湖南省株洲市召开了标准工作会议，会上对行业标准《氙灯钨阳极》（讨论稿）进行了讨论，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、金堆城钼业有限公司、西北有色金属金属研究院、安泰天龙钨钼科技有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、宝钛集团有限公司等17家单位的30余名专家代表对本标准文本积极提出宝贵意见。

（6）株洲会议结束后，标准修订编制小组根据谈论结果，对讨论稿进一步的修改完善，形成了《氙灯钨阳极》（送审讨论稿）。

4.2征求意见阶段

（1）编制组通过发函、中国有色金属标准质量信息网上公开、会议等形式对行业标准《氙灯钨阳极》（征求意见稿）征询意见。

（2）2019年7月在云南省大理市召开了标准工作会议，会上对行业标准《氙灯钨阳极》（送审讨论稿）进行了讨论，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、金堆城钼业有限公司、西北有色金属金属研究院、安泰天龙钨钼科技有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、宝钛集团有限公司等15家单位的30余名专家代表对本标准文本积极提出宝贵意见。

（3）大理会议结束后，标准修订编制小组根据讨论结果，对送审讨论稿进一步的修改完善形成了送审稿。

二、标准编制原则

1.原则性：

本着与时俱进、切合实际、合理利用资源、促进科技进步、促进产业升级及结构调整、满足市场需要和供需双方公平受益、获取最大社会综合效益的基本原则。标准的格式严格按照GB/T 1.1--2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构与编写》的规定进行。

2.适应性：

当前国内氙灯钨阳极的生产单位主要有厦门虹鹭钨钼工业有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司等。国内现有标准为YS/T 39-2007，其只适用于采用烧结钨坯制作的火车头灯、舞台灯、广场灯等低端氙灯用钨阳极，而目前高端行业数码放映灯氙气灯、曝光灯使用钨阳极均为烧结坯制备后锻造产品，其性能远远高于烧结钨制品，其在氙灯钨阳极占比90%，此类钨阳极符合国家对钨制品深加工方针。通过标准修订，改善标准现状，满足了高端行业氙灯数码放映灯、曝光灯等氙灯的要求。修订小组在对生产厂商和适用领域的充分研究的基础上，修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。

3.先进性：

修订过程中通过客户的标准、用户的反馈、业内及同行的，对国内生产企业和相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

三、标准修订主要内容

1.修改工作功率：

氙灯钨阳极在曝光灯的应用领域，加大功率减少曝光时间、节约生产成本。氙灯钨阳极在数码放映灯的应用领域，加大功率能够提升光源稳定性、提高光亮度、增加使用寿命。因此氙灯钨阳极的工作功率一直有增大的趋势。由于近几年氙灯的技术提高，氙灯的工作功率也有所增加。

氙灯钨阳极的工作功率由1.6kW～7kW修改为1.6kW～10kW，增加8kW、10kW两种工作功率。按不同的工作功率，氙灯钨阳极分为1.6kW、2kW、2.2kW、2.5kW、3kW、3.5kW、4kW、5kW、6kW、6.5kW、7kW、8kW、10kW等规格。

2. 修改并增加了型号分类：

原有型号主要为K型、B型，其使用用途为汽车/火车头、舞台灯、广场灯。不适用于数码放映灯、半导体曝光。结合客户实际需求及生产厂商的生产要求，对型号进行修改和变更。原有标准K型、B型分类为带孔、不带孔分类，因数码放映灯、半导体曝光也为带孔型号即K型，但由于数码放映灯、半导体曝光灯的化学成分、规格、尺寸、密度与原有K型区别较大，所以把原有K型改为K-1型 ,新增了K-2型，并增加了使用用途分类。按使用的连接方式、使用用途不同,氙灯钨阳极分为K-1型、K-2型、B型三种。产品分类应符合表1的规定。

表 1 产品分类

| 类型 | 连接方式 | 使用用途 |
| --- | --- | --- |
| K-1型 | 带孔 | 汽车/火车头、舞台灯、广场灯 |
| K-2型 | 带孔 | 数码放映灯、半导体曝光 |
| B型 | 不带孔 | 汽车/火车头、舞台灯、广场灯 |

3.根据产品分类，对化学成分进行增加，增加了K-2型氙灯钨阳极的化学成分：

氙灯钨阳极的主要失效模式为阳极经过高温后烧损变形，氙灯电极电弧变长，造成氙灯点灯困难，光源不稳定。数码放映灯、半导体曝光灯的相对于汽车/火车头、舞台灯、广场灯对光源稳定性要求更高，光亮度要求更强。其原有纯钨已经不能满足K-2型氙灯钨阳极的使用需求，所以掺杂钾，用于提高氙灯的钨阳极抗变形能力。结合国内外客户的技术要求，对氙灯钨阳极的化学成分进行规定。氙灯钨阳极化学成分应符合表2的规定。

表2  化学成分                   （质量分数，%）

| 元素 |  | K-1型、B型 | K-2型 |
| --- | --- | --- | --- |
| W，不小于 |  | 99.95 | 99.95 |
| K |  | — | 0.0015-0.007 |
| 杂质含量，不大于 | Ag | — | 0.001 |
|  | Al | 0.002 | 0.0015 |
|  | As | 0.002 | 0.0005 |
|  | Ba | — | 0.0005 |
|  | Bi | 0.0001 | — |
|  | C | 0.003 | 0.003 |
|  | Ca | 0.003 | 0.0005 |
|  | Cd | — | 0.0005 |
|  | Co | 0.002 | 0.001 |
|  | Cr | — | 0.002 |
|  | Cu | 0.0005 | 0.001 |
|  | Fe | 0.003 | 0.002 |
|  | H | — | 0.0005 |
|  | Mg | 0.0015 | 0.0005 |
|  | Mn | 0.001 | 0.0005 |
|  | Mo | 0.008 | 0.005 |
|  | N | — | 0.0005 |
|  | Na | — | 0.001 |
|  | Nb | — | 0.001 |
|  | Ni | 0.002 | 0.0005 |
|  | O | 0.002 | 0.002 |
|  | P | 0.001 | 0.002 |
|  | Pb | 0.0001 | 0.0005 |
|  | S | — | 0.0005 |
|  | Sb | 0.001 | — |
|  | Si | 0.002 | 0.001 |
|  | Sn | 0.0002 | — |
|  | Ta | — | 0.002 |
|  | Ti | 0.002 | 0.0005 |
|  | V | 0.002 | 0.0005 |
|  | Zn | — | 0.0005 |
|  | Zr | — | 0.0005 |

4.  为了保证与客户端的一致以及方便其它生产商的生产，对K-1型及B型氙灯钨阳极规格统一改为kW。

K-1型氙灯钨阳极规格改动如下：

- 表3 K-1型产品规格尺寸（原表）

| 规格 | L | D | d | e | d1 | h | a | c | f | 槽数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6K | 25 | 13 | 6 | 11 | 4.8 | 10 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
| 2K | 29 | 14.5 | 6 | 12.5 | 4.8 | 12 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
| 3K | 32.5 | 17 | 7 | 15 | 5.8 | 13 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3 |
| 4K | 37 | 18 | 8 | 16 | 5.8 | 13 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4 |
| 5K | 47 | 21.5 | 8 | 19.5 | 6.5 | 15 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 5 |
| 7K | 52 | 24 | 11 | 22 | 6.5 | 16 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 6 |

- 表4 K-1型产品规格尺寸（新表）

| 规格 | L/mm | D/mm | d/mm | e/mm | d1/mm | h/mm | a/mm | c/mm | f/mm | 槽数/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ±0.5 | ±0.4 | 0 -0.5 | — | +0.48 0 | +0.5 0 | — | — | — | — |
| 1.6kW | 25 | 13 | 6 | 11 | 4.8 | 10 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
| 2kW | 29 | 14.5 | 6 | 12.5 | 4.8 | 12 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
| 3kW | 32.5 | 17 | 7 | 15 | 5.8 | 13 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3 |
| 4kW | 37 | 18 | 8 | 16 | 5.8 | 13 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4 |
| 5kW | 47 | 21.5 | 8 | 19.5 | 6.5 | 15 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 5 |
| 7kW | 52 | 24 | 11 | 22 | 6.5 | 16 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 6 |

B型氙灯钨阳极规格改动如下：

- 表5 B型产品规格尺寸（原表）

| 规格 | L | l | D | d | e | d1 | a | c | f | 槽数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6B | 33 | 24 | 13 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
| 2B | 36 | 24 | 14 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
| 3B | 50 | 30 | 17 | 7 | 15 | 7 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3 |
| 4B | 50 | 35 | 20 | 8 | 18 | 7 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4 |
| 5B | 55 | 38 | 21 | 8 | 19 | 8 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 5 |
| 7B | 70 | 48 | 24 | 10 | 22 | 9 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 6 |

- 表6 B型产品规格尺寸（新表）

| 规格 | L/mm | l/mm | D/mm | d/mm | e/mm | d1/mm | a/mm | c/mm | f/mm | 槽数/个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ±1.0 | ±1.0 | 0 -0.5 | +0.5 0 | — | ±0.5 | — | — | — | — |
| 1.6kW | 33 | 24 | 13 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
| 2kW | 36 | 24 | 14 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
| 3kW | 50 | 30 | 17 | 7 | 15 | 7 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3 |
| 4kW | 50 | 35 | 20 | 8 | 18 | 7 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4 |
| 5kW | 55 | 38 | 21 | 8 | 19 | 8 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 5 |
| 7kW | 70 | 48 | 24 | 10 | 22 | 9 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 6 |

增加了K-2型产品的规格、尺寸要求：

数码放映灯、半导体曝光灯对光源稳定性要求更高，光亮度要求更强，其工作温度2000～3000℃，长时间的高温对散热要求更高，所以数码放映灯、半导体曝光的规格及尺寸相比较于汽车/火车头、舞台灯、广场灯有较大的改变，产品的尺寸允许偏差更严格，其表面粗糙度也要求较高。

由于上述原因，在保留原有标准K-1及B型规格、尺寸不变的情况下，增加了K-2型产品的规格、尺寸要求。K-2型规格、尺寸及尺寸允许偏差应符合图1和表7的规定。K-2氙灯钨阳极的端面Ra值不大于0.8μm，见图1。

- 图1 K-2型产品规格图

- 表7   K-2型产品规格

| 使用用途 |  | 规格 | L/mm | D/mm | A/° | d/mm | c/mm | d1/mm | h/mm | r/mm | d2/mm | 槽形d3/mm | 槽形L1/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 |  |  | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.03 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.025 | ±0.05 |
| 曝光灯 | 2kW |  | 28 | 20 | 90 | 5.5 | 2 | 6.02 | 15 | 10 | 14 | 0.1 | 0.4 |
|  | 2.5kW |  | 35 | 20 | 90 | 8 | 2.5 | 6.02 | 15 | 6 | 12 | 0.1 | 0.4 |
|  | 5kW |  | 40 | 25 | 120 | 7 | 2 | 6.02 | 15 | 3 | 19 | 0.1 | 0.4 |
|  | 6kW |  | 50 | 25 | 120 | 8 | 1.25 | 8.92 | 15 | 3 | 19 | 0.1 | 0.4 |
|  | 8kW |  | 60 | 28 | 120 | 10 | 1 | 8.92 | 20 | 3 | 22 | 0.1 | 0.4 |
|  | 10kW |  | 55 | 29 | 120 | 10 | 2 | 8.92 | 20 | 5 | 21 | 0.1 | 0.4 |
| 数码放映灯 | 2kW |  | 29 | 17 | 90 | 4 | 1.75 | 4 | 13 | 5 | 13 | 0.05 | 0.25 |
|  | 2.2kW |  | 32.5 | 19 | 90 | 5 | 1.75 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0.05 | 0.25 |
|  | 3kW |  | 30 | 18 | 90 | 4 | 1.75 | 4 | 13 | 5 | 14 | 0.05 | 0.25 |
|  | 3.5kW |  | 30 | 19 | 90 | 6 | 1.75 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0.05 | 0.25 |
|  | 4kW |  | 33 | 20 | 90 | 11 | 1.75 | 5 | 15 | 5 | 14 | 0.05 | 0.25 |
|  | 6kW |  | 47 | 21.5 | 90 | 10 | 1.75 | 6 | 15 | 5 | 15.5 | 0.05 | 0.25 |
|  | 6.5kW |  | 45 | 29 | 90 | 8 | 1.75 | 6 | 15 | 5 | 12 | 0.05 | 0.25 |

5. 修改K-1型及B型氙灯钨阳极的密度要求，增加了K-2型氙灯钨阳极的密度要求：

在其它实验条件不变的情况下,氙灯钨阳极密度越高,氙灯的寿命越长。所以氙灯的钨阳极的密度是影响氙灯寿命的主要原因之一。国内外厂家的氙灯钨阳极分两种密度，一种为烧结钨制品，其密度为18.5 g/cm3，原标准密度要求为18.2 g/cm3 ，因今年烧结技术的提高，密度也随之增高，一种为烧结坯制备后锻造钨制品，其密度为19.0 g/cm3，其中烧结钨制品只能适用于汽车/火车头、舞台灯、广场灯等低端要求用灯，烧结坯制备后锻造钨制品可以适用于数码放映灯、半导体曝光。根据产品分类的要求对密度进行了规定。

K-1型及B型氙灯钨阳极的密度应不小于18.5g/cm3。K-2型氙灯钨阳极的密度应不小于19.0 g/cm3。

为了证实氙灯氙灯钨阳极的密度越高，氙灯的使用寿命越长结论，做了如下实验。

实验方案：针对同一款氙灯，型号为（4KW/DHP），分别用密度18.5 g/cm3、18.9 g/cm3、19.1 g/cm3的氙灯钨阳极，各制作2支氙灯，氙灯的其它配件不变，然后进行点灯实验，对点灯的氙灯寿命进行统计，确认氙灯钨阳极密度对氙灯寿命的影响。

测试及判定方式：

（1）测试灯一次点亮、连续工作，中途不再重新启动

（2）离球面50cm处测量辐照度，每50h测量一次

（3）当次测得能量低于该灯初始能量的60%时认定该灯寿命终结

具体测试实验结果见表：

表8氙灯钨阳极密度对氙灯寿命影响

| 密度 | 第1支灯寿命 | 第2支灯寿命 | 平均寿命 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.5 g/cm3 | 1200h | 1250h | 1225h |
| 18.9 g/cm3 | 1450h | 1600h | 1525h |
| 19.1 g/cm3 | 1550h | 1560 | 1553 |

四、标准水平分析

相对原有标准，本标准适用产品范围从采用烧结钨坯制作的火车头灯、舞台灯、广场灯等低端氙灯拓展到数码放映灯、半导体曝光灯。

本标准修订过程中主要参考了国内外客户的技术要求、国外主要生产企业的产品标准，同时结合了国内生产企业的实际技术水平。对关键技术指标——密度，采用分级的方案，既兼顾了一般的要求，也提供了国际高标准的要求，标准整体水平达到国际先进。

表9为本标准主要K-2型氙灯钨阳极技术指标与日本某客户A以及代表国际领先水平的国外同行B的对比。

表9 K-2型氙灯钨阳极与客户要求和同行产品标准对比

| 项目 | 本标准 | A客户要求 | B同行产品标准 | 水平对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钨含量(%) | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | 与客户要求和行业标杆一致 |
| 最高尺寸精度(mm) | ±0.025 | ±0.025 | ±0.03 | 高于客户要求和行业标杆 |
| 端面粗糙度(μm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 与客户要求和行业标杆一致 |
| 密度g/cm3 | ≥19 | ≥18.9 | ≥18.9 | 高于客户要求和行业标杆 |

五、与现行法律、法规、强制性国家标准相关标准协调配套情况

本标准符合我国目前法律、法规的规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性行业标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准推广使用。

八、贯彻标准的要求和措施建议

可以向生产厂家和客户推荐采用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

从此标准实施之日起，可以废除YS/T 39－2007《氙灯钨阳极》。

十、其它应予说明的事项

无。

厦门虹鹭钨钼工业有限公司

2019年8月29日