铝及铝合金化学分析方法

第10部分：锡含量的测定

(送审稿编制说明)

《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》编制组

主编单位：东北轻合金有限责任公司

2019年09月

《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》

送审稿编制说明

一、 工作简况

1  立项目的

GB/T 20975.10 《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》于2006年～2007修订，至今已近10年，锡的测定范围是0.005%～0.35%。随着铝及铝合金用途越来越广泛，新产品不断研制开发，目前市场上存在锡含量较高的铝合金，例如，6023、6041，其锡含量最高达到1.2%；新修订的GB/T 27677—2017中增加了铝锡中间合金（AlSn10、AlSn50）。为满足生产科研的需要，GB/T 20975.10也将包含铝锡中间合金中锡元素的分析。所以现有的锡的分析方法已经不能适应产品的需求，GB/T 20975.10急需修订，补充新的方法，扩大分析范围。

本标准修订时，主要技术指标与国际先进标准接轨，又结合了国内现行的实际情况。修订后的标准将满足科研、生产、销售等流程的需要；与国际方法统一，也作为经济贸易的依据，减少争端，促进铝行业的发展。任务来源。

为了提高铝及铝合金产品的质量，加速我国各领域“中国制造”进程，满足社会需求，2018年国家标准化管理委员会下达了GB/T 20975.10《铝及铝合金化学分析方法 锡含量的测定》起草任务，项目编号为：国标委综合【2017】128号20173486-T-610，项目要求完成时限： 完成年限为2019年末。

2  项目编制组单位简况

2.1  编制组成员单位

本部分“苯基荧光酮分光光度法”，由东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、华南理工大学、贵州省分析测试研究院、西安汉唐分析检测有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、中铝瑞闽股份有限公司等七家单位共同编制。

本部分“碘酸盐滴定法”，由华南理工大学、有色金属技术经济研究院、昆明冶金研究院、内蒙古锦联铝材有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、东北轻合金有限责任公司等六家单位共同编制。

2.2  本部分“苯基荧光酮分光光度法”主编单位简介

2.2.1  东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司隶属于中国铝业公司，始建于1956年，是新中国第一个铝镁合金加工企业，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车辆等军工产品保障基地，中国铝材出口加工基地之一。拥有各类铝及铝合金加工设备5700多台（套），生产的品种有：铝及铝合金管材、板材、带材、铝箔、型材、棒材、线材、粉材、锻件和深加工制品等。

东轻公司在标准起草方面有着非常丰富的经验，累计主起草或修订标准150余项，标准涵盖了国家标准、国家军用标准及行业标准等，起草的标准覆盖了整个铝加工行业。同时东轻公司也是国家第一批铝合金标样定点生产单位之一。研制的标准样品已经广泛应用于全国各厂矿企业、科研院所。东轻公司无论从生产经验、质量稳定性控制、检测工作经验积累方面还是标准起草方面，东轻公司都具备主编起草本国家标准的资格、基础和条件。

2.2.2  有色金属技术经济研究院

有色金属技术经济研究院是我国有色金属行业的标准研究权威单位。馆藏有齐全的镁材国际、国外先进标准和先进工艺资料，有齐全的镁合金国际国外锻件的先进标准与我国镁合金锻件标准的对比资料。本单位积极参加各项编制工作，积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，指导编制组正确采用国际、国外先进标准，为本标准的科学性、先进性把关和提供了充分的标准依据和相关资料，在编制组中贡献巨大。

2.2.3  华南理工大学

华南理工大学是直属教育部的全国重点大学，位于广州，占地面积约391万平方米，校园分为三个校区，是国家高水平大学建设（“985工程”）、“双一流”建设A类高校。

华南理工大学分析测试中心组建于1982年10月，是学校教学、科研和人才培养的公共支撑平台，同时面向社会开放，积极为广东省乃至全国的经济建设服务。中心现有专业技术教师和管理人员共30人，其中教授4名、副高职称12名、全部人员为硕士、博士学位。中心于2004年7月获得国家级实验室资质认定资格，是广东省大型科学仪器协作共用网的核心成员。中心装备了高分辨透射电镜、高分辨场发射扫描电镜、元素分析仪、X射线荧光光谱仪、电感耦合等离子发射光谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、碳硫分析仪等大型精密贵重仪器50台套；拥有独立且相对集中的现代化实验室。作为国家级实验室资质认定合格单位，中心可向社会提供具有法律效力和证明作用的分析测试数据和结果。

华南理工大学积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.2.4  贵州省分析测试研究院

贵州省分析测试研究院是依法设立的为社会提供公正科学数据的第三方检测机构，是政府财政全额拨款的公益型科研事业单位。创建于1935年9月，是由一批留学德、日等国从海外归国的爱国知识分子在贵州省自然科学领域最早建立的工科研究机构。在1990年通过省级《计量资格认证》（CMA）2700余项省级计量认证，2009年通过了《国家实验室认可》（CNAS资格认可）400多项，建立了一套完整的符合国际和国家标准的ISO/IEC17025.2005的质量管理体系，成为贵州省乃至西南地区最具综合分析研究优势的检测科学研究与服务机构之一。现有博士、硕士组成的年轻研究团体。拥有各类仪器设备共计400余台（件），实验室面积达20000余平方米。承担并完成国家支撑计划、863课题、国家自然基金等多项国家级、省级科研项目。现有分析测试新方法和新技术研究成果80多项，在国内外重要期刊发表相关研究论文300余篇，参与起草和修订国家标准十余项，获得发明专利15项，出版专著500多篇（部）。

本单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.2.5  长沙矿冶研究院有限责任公司

长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心成立于1956年，为原国家冶金工业辅料矿质量监督检测中心。拥有湖南省质量技术监督局资质认定（CMA）、中国合格评定国家实验室认可（CNAS）等实验室专业资质，是中国矿冶检测机构联盟副理事长单位。中心现有仪器设备百余套，包括电感耦合等离子体发射光谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、X—荧光光谱仪、原子吸收光谱仪、离子色谱仪、极谱仪、原子荧光分析仪、原子荧光形态分析仪、电位滴定仪、红外碳硫仪等先进大型精密分析仪器设备。本单位多次参与标准的制修订工作，有较丰富的经验。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，并提供了相关意见建议，在编制组中发挥了重要作用。

2.2.6  西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安、宝鸡两地三区建成标准化实验室，拥有设备200余台(套)，设备资产上亿元。公司是国内最大的钛及钛合金检测机构，为国内最全面的金属复合材料检测机构，国内唯一核电堆芯材料的检测机构和金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加了本部分试验验证，积极提供本部分所需的相关统计数据和资料，并提出了有益的意见和建议，在编制组中发挥了骨干作用。

2.2.7 中铝瑞闽股份有限公司

中铝瑞闽股份有限公司是由中国铝业集团有限公司控股的一家从事高精铝板带加工的现代化企业，地处中国东部沿海的福建省福州经济技术开发区。主要生产金属包装用铝、3C电子电器用铝、中高端印刷板、交通用铝等铝合金板带材，高新技术企业、国家知识产权优势企业、福建省工业企业品牌培育试点示范企业；“瑞闽”牌铝板带被评为“中国名牌”产品，被国家海关部署评为“AA”级企业。

中铝瑞闽有限公司中心试验室随着公司发展，现已形成化学分析、金相分析和机械性能试验三大检测主体，具有铝基化学成分、金相组织、力学性能，熔体纯净度分析，油品分析，乳液分析，水质分析，化学分析，电化学和表面处理等分析检测能力，现有设备100余台套，其中大型精密仪器设备有X射线荧光光谱仪，直读光谱，ICP光谱仪，电子拉力试验机，扫描电子显微镜，金相显微镜，3D显微镜，测渣仪，四球摩擦试验机，电化学工作站，激光粒径分析仪，油污染颗粒计数仪，紫外可见分光光度计，涡流电导率仪，显微维式硬度计等。中心试验室于2018年9月顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。本着“客观公正，准确高效，科学有效，服务满意”的宗旨，中心试验室不断加强自身队伍建设以及完善设备实施，严格按照相关标准体系，不断提供试验室的技术和质量水平。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加了本部分试验验证，积极提供本部分所需的相关统计数据和资料，并提出了有益的意见和建议，在编制组中发挥了骨干作用。

2.3  本部分“碘酸盐滴定法”主编单位简介

2.3.1  华南理工大学

华南理工大学是直属教育部的全国重点大学，位于广州，占地面积约391万平方米，校园分为三个校区，是国家高水平大学建设（“985工程”）、“双一流”建设A类高校。

华南理工大学分析测试中心组建于1982年10月，是学校教学、科研和人才培养的公共支撑平台，同时面向社会开放，积极为广东省乃至全国的经济建设服务。中心现有专业技术教师和管理人员共30人，其中教授4名、副高职称12名、全部人员为硕士、博士学位。中心于2004年7月获得国家级实验室资质认定资格，是广东省大型科学仪器协作共用网的核心成员。中心装备了高分辨透射电镜、高分辨场发射扫描电镜、元素分析仪、X射线荧光光谱仪、电感耦合等离子发射光谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、碳硫分析仪等大型精密贵重仪器50台套；拥有独立且相对集中的现代化实验室。作为国家级实验室资质认定合格单位，中心可向社会提供具有法律效力和证明作用的分析测试数据和结果。无论是检测工作经验积累方面还是标准起草方面，华南理工大学都具备主编起草本国家标准的资格、基础和条件。

2.3.2  有色金属技术经济研究院

有色金属技术经济研究院是我国有色金属行业的标准研究权威单位。馆藏有齐全的镁材国际、国外先进标准和先进工艺资料，有齐全的镁合金国际国外锻件的先进标准与我国镁合金锻件标准的对比资料。该单位积极参加各项编制工作，积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，指导编制组正确采用国际、国外先进标准，为本标准的科学性、先进性把关和提供了充分的标准依据和相关资料，在编制组中贡献巨大。

2.3.3  昆明冶金研究院

2.3.4  内蒙古锦联铝材有限公司

2.2.5  西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安、宝鸡两地三区建成标准化实验室，拥有设备200余台(套)，设备资产上亿元。公司是国内最大的钛及钛合金检测机构，为国内最全面的金属复合材料检测机构，国内唯一核电堆芯材料的检测机构和金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加了本部分试验验证，积极提供本部分所需的相关统计数据和资料，并提出了有益的意见和建议，在编制组中发挥了骨干作用。

2.3.6  东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司隶属于中国铝业公司，始建于1956年，是新中国第一个铝镁合金加工企业，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车辆等军工产品保障基地，中国铝材出口加工基地之一。拥有各类铝及铝合金加工设备5700多台（套），生产的品种有：铝及铝合金管材、板材、带材、铝箔、型材、棒材、线材、粉材、锻件和深加工制品等。

东轻公司在标准起草方面有着非常丰富的经验，累计主起草或修订标准150余项，标准涵盖了国家标准、国家军用标准及行业标准等，起草的标准覆盖了整个铝加工行业。东轻公司积极参加各项编制工作，积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，在编制组中起到重要作用。

3  主要工作过程

3.1  本部分“苯基荧光酮分光光度法”主要工作过程

3.1.1  调研

- 调研工作是从铝合金的生产企业和用户两个方面进行的。标准编制小组查阅国内外铝及铝合金产品化学成分标准GB/T 3190—2008 《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 8733—2016《铸造铝合金锭》、GB/T 27677—2017《铝中间合金》、GB/T 1196—2017《重熔用铝锭》、GB/T 1173—2013《铸造铝合金》、YS/T 665—2018《重熔用精铝锭》、YS/T 275—2018《高纯铝锭》等，以及部分产品标准和已经注册的铝合金700多个牌号及相关要求，同时向生产单位和用户征集关于铝及铝合金中锑的测定要求、测定范围。通过调研发现在多个牌号铝合金含有锡元素（≥0.35%），如GB/T 34493-2017、YS/T 439-2012中的6023、6262A；GB/T 4437.1-2015中的6041；还有国际号际牌号或已注册，如6020、6021、2007B等合金。其成分见表1。同时，一些含锡的合金中共存元素含量提高，需要增加共存元素干扰实验。因此，需要相应的分析标准进行测定，为标准修订过程中锡的含量范围确定奠定了基础。（还要说明铸造铝合金锭及铸造铝合金）

- 表1

| 牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | V | Bi |  | Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6023 | 0.6 ～ 1.4 | 0.50 | 0.30 ～ 0.50 | 0.20 ～ 0.6 | 0.40 ～ 0.9 | — | — | — | — | — | — | 0.30 ～ 0.8 |  | 0.6 ～ 1.2 |
| 6043 | 0.40 ～ 0.9 | 0.50 | 0.30 ～ 0.9 | 0.35 | 0.6 ～ 1.2 | 0.15 | — | 0.20 | 0.15 | — | — | 0.40 ～ 0.7 |  | 0.20 ～ 0.40 |
| 6041 | 0.50 ～ 0.9 | 0.15 ～ 0.7 | 0.15 ～ 0.6 | 0.05 ～ 0.20 | 0.8 ～ 1.2 | 0.05 ～ 0.15 | — | 0.25 | 0.15 | — | — | 0.30 ～ 0.9 |  | 0.35 ～ 1.2 |
| 6262A | 0.40 ～ 0.8 | 0.7 | 0.15 ～ 0.40 | 0.15 | 0.8 ～ 1.2 | 0.04 ～ 0.14 | — | 0.25 | 0.15 | — | — | 0.40 ～ 0.9 |  | 0.40 ～ 1.0 |
| 6A51 | 0.50 ～ 0.7 | 0.5 | 0.15 ～ 0.35 | - | 0.45 ～ 0.6 | — | — | 0.25 | 0.01 ～ 0.04 | — | — | - |  | 0.15 ～ 0.35 |
| 2007 | 0.8 | 0.8 | 3.3 ～ 4.6 | 0.50 ～ 1.0 | 0.40 ～ 1.8 | 0.10 | 0.20 | 0.8 | 0.20 | — | — | 0.20 | Pb 0.8～ 1.5 | 0.20 |
| 6026 | 0.6 ～ 1.4 | 0.7 | 0.20 ～ 0.50 | 0.20 ～ 1.0 | 0.6 ～ 1.2 | 0.30 | - | 0.3 | 0.20 | — | — | 0.50 ～ 1.5 | Pb 0.40 | 0.05 |
| 2B70 | 0.25 | 0.9 ～ 1.4 | 1.8 ～ 2.7 | 0.20 | 1.2 ～ 1.8 | - | 0.8 ～ 1.4 | 0．15 | 0.10 | — | — | - | Pb 0.05 | 0.05 |
| 6020 | 0.4 ～ 0.9 | 0.50 | 0.3 ～ 0.9 | 0.35 | 0.6 ～ 1.2 | 0.15 | — | 0.20 | 0.15 | 0.05 | — |  |  | 0.09 ～ 1.5 |
| 6021 | 0.6 ～ 1.5 | 0.40 | 0.20 | 0.40 ～ 1.0 | 0.8 ～ 1.5 | 0.25 | -- | 0.20 | 0.10 | — | — |  |  | 0.6 ～ 1.5 |
| 2007B | 0.8 | 0.7 | 3.3 ～ 4.6 | 0.5 ～ 1.0 | 0.4 ～ 1.8 | 0.10 | 0.10 | 0.8 | 0.20 | 0.10 | － | 0.10 |  | 0.4 ～ 1.9 |

3.1.2 任务落实会

2018年3月14日～17日，全国有色金属标准化技术委员会在云南省昆明市召开了有色金属标准工作会议，有31家单位45位代表参加了会议。会议对GB/T 20975.10《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》进行了任务落实，会上成立了标准编制组，东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、华南理工大学、贵州省分析测试研究院、西安汉唐分析检测有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、中铝瑞闽股份有限公司等七家单位组成编制组，并对任务进行分工。由东北轻合金有限责任公司负责该标准的制修订工作，有色金属技术经济研究院负责立项、报批，华南理工大学、贵州省分析测试研究院、西安汉唐分析检测有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、中铝瑞闽股份有限公司等单位分别进行共同实验。会议确定了本部分的修订思路。

会议要求各单位分别进行试验，并将相关信息情况反馈主编单位，由主编单位汇总形成《征求意见稿（1）》。

3.1.3  编制《征求意见稿（1）》

从接受制修订任务开始，标准编制小组查阅了相关资料，确定了干扰元素的种类、最高含量，设计了实验方案。主要是补充共存元素的干扰试验。最后，进行了生产考核。同时，因为没有合适的实际样品，决定采用东轻公司生产的铝合金标准样品进行加标，对方法共同验证试验。

2018年11月，标准编制小组完成本方法的研究工作，编制标准的《征求意见稿（1）》，将验证样品分别寄往各复验复核单位。

3.1.4  第一次工作会议

2019年1月9日～10日，在黑龙江省哈尔滨市召开了GB/T20975第一次工作会议，会议对GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》的28个部分的《征求意见稿（1）》、修订工作进程、存在的问题等进行了讨论，并安排后续工作。

会后编制出本部分《征求意见稿（2）》，同时发昆明冶金研究院等20家单位对“4 碘化钾分光光度法”进行征求意见。其中生产企业14家、科研院所4家，高校2家。

各个单位意见详见意见汇总处理表。

3.1.5 第二次工作会议

2019年7月24日～26日，全国有色金属标准化技术委员会于云南省大理市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.10《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》的《征求意见稿（2）》进行了认真的讨论和审议。

3.1.6  编制《送审稿》

编制组根据20家单位对本部分《征求意见稿（2）》提出的意见和建议，以及第二次工作会议的要求，于2019年9月编制出本部分的《送审稿》。

3.1.7  审定会

2019年9月23日～26日，全国有色金属标准化技术委员会于贵州省贵阳市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.10《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》的《送审稿》进行了认真的讨论和审议。要求结合审定会议意见，进一步修改文本。与会委员和专家一致同意本部分通过审查，建议本部分的起草单位形成《报批稿》，完善报批稿材料，上报。

3.1.8  编制报批稿

主编单位根据审定会精神和审定会纪要，提出本部分的《报批稿》及全部报批材料。

3.2  本部分“碘酸滴定法盐”主要工作过程

3.2.1  调研和分析工作的情况

3.2.2  任务落实会

2018年3月14日～3月16日在云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议。对《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定 碘酸盐滴定法》标准进行了任务落实，批准了由华南理工大学、有色金属技术经济研究院、昆明冶金研究院、内蒙古锦联铝材有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、东北轻合金有限责任公司等六家单位共同编制，确定了该标准的完成时间节点。

根据任务落实会议精神，我中心成立《铝及铝合金化学分析方法》起草课题小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，完成相应的方法研究工作，完成标准相关工作。

3.2.3   编制《征求意见稿》

从接受制修订任务开始，标准编制小组查阅了相关资料，设计了实验方案，进行方法的起草建立。2018年11月，标准编制小组完成本方法的研究工作，编制标准的《征求意见稿（1）》，将验证样品分别寄往各复验复核单位。

3.2.4  第一次工作会议

2019年1月9日～10日，在黑龙江省哈尔滨市召开了GB/T20975第一次工作会议，会议对GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》的28个部分的《征求意见稿（1）》、修订进程、存在的问题进行了讨论，并安排后续工作。

会后编制出本部分《征求意见稿（2）》，同时发华南理工大学院等20家单位对“5 硫酸铈滴定法”进行征求意见。其中生产企业13家、科研院所6家，高校1家。

各个单位意见详见意见汇总处理表。

3.2.5 第二次工作会议

2019年7月24日～26日，全国有色金属标准化技术委员会于云南省大理市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.10《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》的《征求意见稿（2）》进行了认真的讨论和审议。

3.2.5  编制《送审稿》

编制组根据20家单位对本部分《征求意见稿（2）》提出的意见和建议，以及第二次工作会议的要求，于2019年8月编制出本部分的《送审稿》。

3.2.6  审定会

2019年9月23日～26日，全国有色金属标准化技术委员会于贵州省贵阳市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.10《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定》的《送审稿》进行了认真的讨论和审议。要求结合审定会议意见，进一步修改文本。与会委员和专家一致同意本部分通过审查，建议本部分的起草单位形成《报批稿》，完善报批稿材料，上报。

3.1.7  编制报批稿

主编单位根据审定会精神和审定会纪要，提出本部分的《报批稿》及全部报批材料。

二  标准编制原则和确定标准主要内容

1  编制原则

1）以满足我国铝及铝合金的实际生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2  确定本部分主要内容

2.1  范围

根据调研的结果，目前有8个牌号铝合金对锡元素有要求，其中5个有含量范围要求，3个仅仅要求上限， 其余的铝合金中不含锡。。2个铝锡中间合金，AlSn10、AlSn50。国际号际牌号或已注册，如6020、6021、2007B等合金目前在国内市场对锡铸造铝合金及铸造铝合金锭上没有产品的生产，也没有用户使用，所以在规定检测范围时不予于考虑。

GB/T20975的本部分规定了苯基荧光酮分光光度法和碘酸盐滴定法测定铝及铝合金、铝锡中间合金中锡含量的方法。

苯基荧光酮分光光度法适用于铝及铝合金中锡含量的测定，测定范围：0.0050%～2.00%。碘酸盐滴定法适用于铝锡中间合金中锡含量的测定，测定范围：8.00%～55.00%。

2.2  规范性引用文件

由于需要，在文本中引用了GB/T 6682、GB/T 8005.2 、GB/T 8170—2008这些标准，所以在此条款中要增加这些标准。因为引用GB/T 8170—2008时，是引用的3.2、3.3条款，所以增加标准的年代号。

2.3  术语和定义

根据标准编写新的要求，增加此条款。GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的术语和定义适用于本部分。

2.4  确定苯基荧光酮分光光度法主要内容

（一）方法提要

试料以氢氧化钠溶解，在硫酸介质中，用硫脲掩蔽铜，抗坏血酸掩蔽铁，碘化钾显色，于分光光度计波长330.0nm处测量其吸光度，以此测定锑含量。

（二）试剂

由于碘化钾分光光度法的检测下限为0.0040%，所以在此条款中增加对试验用水的要求，要求符合B/T 6682规定的二级水。

（三）共存元素干扰试验

- （还要说明铸造铝合金锭及铸造铝合金）对比成分标准的变化，确定需要的干扰实验。

（九）重复性限、再现性限

按照GB/T 6379.2—2004的7.4.5条款，计算重复性、再现性。见表16。

表16

| wSb% | 总体平均值，% | Sr，% | SR，% | r% | R% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00665 | 0.0067 | 0.00029 | 0.00034 | 0.0008 | 0.0010 |  |
| 0.017 | 0.017 | 0.00053 | 0.00075 | 0.002 | 0.003 |  |
| 0.267 | 0.26 | 0.0058 | 0.0088 | 0.02 | 0.03 | 长沙矿冶的数据不参与计算，因为与其他家，加标不一致。 |

（十）结论

通过多家单位验证，结果表明：东轻公司负责修订的GB/T 20975.23—201X《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定》的“碘化钾分光光度法”，适用于铝及铝合金中锑含量为0.0040%∼0.25%的测定，本方法操作简单、快速，准确度高，重现性好，适合推荐作为国家标准分析方法。

2.5  确定碘酸盐滴定法主要内容

（七）重复性限和再现性限

按照重复性和再现性的公式，计算出重复性限和再现性限，见表23。

表23  重复性限和再现性限

| wSb/% | 4.53 | 9.66 | 13.49 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| R/% | 0.42 | 0.58 | 0.69 |

（八）结论

通过多家单位验证，结果表明：广东省工业分析检测中心负责修订的GB/T 20975.23—201X《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定》的“硫酸铈滴定法”，适用于铝锑合金中锑含量为4.00%∼16.50%的测定，本方法操作简单、快速，准确度高，重现性好，适合推荐作为国家标准分析方法。

2.6  质量控制与保证

每次分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

2.7 试验报告

根据标准编写新的要求，增加对试验报告内容的要求条款。

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号、名称及所使用的方法；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。

三  标准水平分析

经检索，目前国际常用的ISO、ASTM、JIS、BS中均没有锑元素的检测标准。仅有YS/T 807.8—2012《铝中间合金化学分析方法 第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法》。本部分与YS/T 807.8—2012进行对比，主要的技术性差异见表24：

表24 GB/T 20975.23—201X 与YS/T 807.8—2012的技术性差异

|  | YS/T 807.8—2012 | GB/T 20975.23—201X | 对比说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准的适用范围 | 适用于铝中间合金中锑的测定。 | “碘化钾分光光度法”适用于铝及铝合金中锑的测定。 “硫酸铈滴定法”适用于铝锑中间合金中锑的测定。 | YS/T 807.8—2012不适用于铝及铝合金中锑的测定，GB/T 20975.23—201X的适用范围大于YS/T 807.8—2012。 |
| 标准的测定范围 | 1.00%～5.00%。 | “碘化钾分光光度法”：0.0040%～0.25%； “硫酸铈滴定法”：4.00%～16.50%。 | GB/T 20975.23—201X包含低含量的测定，其测定范围大于YS/T 807.8—2012。 |
| 标准的实用性 | 目前，没有锑含量1.0%～5.0%的铝中间合金产品。 | 能够覆盖现有的铝、铝合金及铝锑中间合金。 | GB/T 20975.23—201X 比YS/T 807.8—2012更具有实际意义。 |
| 标准采用方法的适用性 | 采用“碘化钾分光光度法”测定铝中间合金中锑含量。 | 采用“碘化钾分光光度法”测定铝及铝合金合金中锑含量。 采用“硫酸铈滴定法”测定铝锑中间合金中锑含量。 | “碘化钾分光光度法”测定低含量的锑，具有稳定性好、精密度好、准确度高等优势。 对于中间合金中锑的测定，“硫酸铈滴定法”比“碘化钾分光光度法”，具有更高的准确度，且所用试剂较少，操作简单，过程耗时少，同时还拓宽了锑含量的测定范围，涵盖了所有含锑量高的铝中间合金。 |

通过上述对比分析，本标能够准满足现有的产品标准要求，能够与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套。在主要技术及适用性等方面优于YS/T 807.8—2012，填补了欧标、美标、国际标准的空白，有一定的前瞻性和创新性，本部分总体水平达到国际先进水平。

四  标准的创新点

1）本部分首次增加了铝中间合金中锑的检测方法，满足了中间合金设计、研制、生产、销售、应用的需求，促进了行业的进步和发展，保证标准指标的先进性；

2）本部分的制定，满足了铝锭、变形铝及铝合金、铸造铝合金锭、铸造铝合金、铝中间合金的锑元素的检测，有助于提高产品质量的要求，拓宽了化学成分检测领域，有利于促进我国产品走出去，是实现“中国制造”和“中国创造”的重要支撑，标准发布实施后将会创造巨大的社会效益和经济效益；

3）本部分的修订，填补了欧标、美标、国际标准的空白，使本部分达到国际先进水平。

五  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

1）本标准与现行标准属于协调一致标准，锑含量的检测是满足现有产品标准的发展需求而制定，是属于为现有标准服务配套标准。

2）本标准不涉及与任何强国家法律、法规、规章及强制性标准冲突问题，标准的制定符合国家相关法律、法规、规章的要求。本部分所引用的规范性文件全部是我国现行有效的国家标准或行业标准，是本标准的一部分，引用这些标准后，使本标准的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系非常协调。

六  标准中涉及的专利或知识产权说明

本标准不涉及任何专利或知识产权。

七  重大分歧意见的处理经过和依据

（无）

八  标准作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

九  贯彻标准的要求和措施建议

1）贯彻标准的要求

本标准是铝及铝合金、铝中间合金中锑元素检测的指导性标准，标准修订后，已覆盖了产品所应用的所有行业的相关要求，为规范标准的使用和应用，促进标准的整合，该本部分发布、实施后，应逐步废止其他国家、行业，对于无法满足和代替的标准，应与主编单位联系，在后续版本中逐渐完善本标准；

本标准修订后增加了铝中间合金要求，中国国家标准化管理委员会应将本标准发放的范围扩展到这些行业，积极推动这些行业采用本部分；

中国有色金属工业协会和全国有色金属标准化技术委员应及时组织本标准的宣贯，将本标准尽快推荐给所有涉及企业，并组织企业学习和应用本部分，加工企业优先向用户推荐采用本部分进行订货。

2）贯彻标准的措施建议

组织措施：建议由国家标准化管理委员轻金属标准委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理和活动、标准化技术期刊刊登、相关官网网上发布等。

技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。

十  废止现行有关标准的建议

建议废止GB/T 20975.23—2008。

十一  技术先进性、创新性、标准实施的预期作用和效益

GB/T 20975—201X《铝及铝合金化学分析方法》是我国铝及铝合金化学成分分析测定的仲裁标准，是我国铝行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目最全、技术水平最高的分析方法标准。随着中国铝工业的发展，用于航空航天工业的重要部件、舰船、轨道交通、汽车轻量化、电子产品、食品包装、罐体材料等使用的铝及铝合金材料，均对各元素含量控制提出严格要求。所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品锑含量分析、检测。

GB/T 20975.23—201X《铝及铝合金化学分析方法  第23部分：锑含量的测定》是铝及铝合金、铝锑中间合金中锑元素检测标准方法，是国内铝行业基础标准之一。方法快速、准确，效率高。

本次修订在适用性、前瞻性、可操作性上都有较大的创新，适应锑元素检测的实际情况。新版标准能够满足中国铝业实际使用和未来发展的需求，为中国铝业的发展提供了基础性的技术支撑。

综上，无论是考虑行业的产业化前景，还是推广应用，本部分都有利于促进我国铝加工行业的发展，促进中国的产品走出去，对行业的发展，具有广阔的社会效益和经济效益。

《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定 》国家标准编制组

2019年09月