ICS 77.120.10

H 12

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.20—201X

代替GB/T 20975.20—2008

铝及铝合金化学分析方法

第20部分：镓含量的测定

丁基罗丹明B分光光度法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 20：Determination of gallium content—

Butyrhodamine B spectrophotometric method

# (送审稿)

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

- GB/T 20975-201X《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分；

- ——第1部分：汞含量的测定

- ——第2部分：砷含量的测定

- ——第3部分：铜含量的测定

- ——第4部分：铁含量的测定

- ——第5部分：硅含量的测定

- ——第6部分：镉含量的测定

- ——第7部分：锰含量的测定

- ——第8部分：锌含量的测定

- ——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第10部分：锡含量的测定

- ——第11部分：铅含量的测定

- ——第12部分：钛含量的测定

- ——第13部分：钒含量的测定

- ——第14部分：镍含量的测定

- ——第15部分：硼含量的测定

- ——第16部分：镁含量的测定

- ——第17部分：锶含量的测定

- ——第18部分：铬含量的测定

- ——第19部分：锆含量的测定

- ——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

- ——第21部分：钙含量的测定

- ——第22部分：铍含量的测定

- ——第23部分：锑含量的测定

- ——第24部分：稀土总含量的测定

- ——第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

- ——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第29部分：鉬含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

- ——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

- ——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

- ——第32部分：铋含量的测定

- ——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第35部分：钨含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975 的第20部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分代替GB/T 20975.20-2008《铝及铝合金化学分析方法 第20 部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法》。本部分与GB/T 20975.20-2008 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

一一修改了测定范围，由0.005 %～0.050 %修改为0.005 %～0.12 %（见1，2008版的1）。

——增加了“规范性引用文件”（见2）；

——增加了“术语和定义”（见3）；

——增加了分析使用试剂和水的要求（见4.2）；

——增加了试验报告（见12）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、中铝矿业有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、中铝山西新材料有限公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.20—1986、GB/T 6987.20—2001。

——GB/T 20975.20—2008。

铝及铝合金化学分析方法

第20部分：镓含量的测定

丁基罗丹明B分光光度法

警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了丁基罗丹明B分光光度法测定铝及铝合金中镓含量的方法。

本部分适用于铝及铝合金中镓含量的测定。测定范围：0.005 %～0.12 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682           分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.2       铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

GB/T 8170—2008   数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的定义和术语适用于本部分。

4  方法提要

试料用盐酸溶解，用三氯化钛还原三价铁，在6 mol/L盐酸介质中，用苯萃取CaCl4-与丁基罗丹明B生成的紫红色络合物，于分光光度计波长565 nm处测量其吸光度。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1  过氧化氢（ρ=1.10 g/mL）。

5.2  苯。

5.3  三氯化钛溶液（15 %～20 %）。

5.4  盐酸(6 mol/L）：移取500 mL盐酸（ρ1.19 g/mL）用水稀释至1000　mL，混匀。

5.5  丁基罗丹明B溶液（4 g/L）：称取0.40 g丁基罗丹明B置于烧杯中，加入盐酸（5.4）溶解后，移入100 mL容量瓶中，用盐酸溶液（5.4）稀释至刻度，混匀。

5.6  镓标准贮存溶液：称取0.2688 g预先经800 ℃灼烧1 h的三氧化二镓于100 mL烧杯中，盖上表皿，加入20 mL盐酸（5.4），于水浴上加热至完全溶解，冷却，用盐酸（5.4）将溶液移入200 mL容量瓶中并以盐酸（5.4）稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg镓。

5.7  镓标准溶液A：移取10.00 mL镓标准贮存溶液（5.6）于100 mL容量瓶中，以盐酸溶液（5.4）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.10 mg镓。

4.8  镓标准溶液B：移取10.00 mL镓标准溶液A（4.7）于1000 mL容量瓶中，以盐酸溶液（5.4）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 µg镓（用时现配）。

6  仪器

分光光度计。

7  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

8  分析步骤

8.1 试料

称取质量（m0）为0.20 g的试样（7），精确至0.0001 g。

8.2平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料(8.1)做空白试验。

8.4 测定

8.4.1 将试料（8.1）置于150 mL烧杯中，盖上表皿，加入20 mL盐酸（5.4），待剧烈反应停止后，滴加2滴～3滴过氧化氢（5.1），加热至完全溶解，冷却，用盐酸（5.4）将试液移入100 mL容量瓶中，以盐酸（5.4）稀释至刻度，混匀。

8.4.2 按表1移取试液（8.4.1）于干燥的125 mL分液漏斗中。

表1

| 质量分数 % | 移取试液（8.4.1）体积 mL | 补加盐酸（5.4）体积 mL | 稀释倍数 T |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005～0.025 | 10.00 | 0 | 10 |
| ＞0.025～0.050 | 5.00 | 5.0 | 20 |
| ＞0.050～0.12 | 2.00 | 8.0 | 50 |

8.4.3 加入0.5 mL三氯化钛溶液（5.3），混匀。放置3 min～4 min。加入1 mL丁基罗丹明B溶液（5.5），混匀。加入10.00 mL苯（5.2），振荡1 min，静置分层后，弃去水相，将有机相移入离心管中离心分离。

8.4.4 将部分试液有机相（8.4.3）和空白试验溶液有机相（8.3）分别移入1 cm吸收池中，以苯（5.2）为参比，于分光光度计波长565 nm处，测量其吸光度。用试液有机相的吸光度减去空白试验溶液有机相的吸光度后，从工作曲线上查出相应的镓量（m1）。

8.5 工作曲线的绘制

8.5.1 移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL镓标准溶液（5.8）于一组干燥的125 mL分液漏斗中，依次加入10.0 mL、9.0 mL、8.0 mL、7.0 mL、6.0 mL、5.0 mL盐酸（5.4），以下按照7.4.3进行。

7.5.2 将部分有机相（8.5.1）移入1 cm吸收池中，以苯（5.2）为参比，于分光光度计波长565 nm处，测量其吸光度。以镓量为横坐标，吸光度（减去空白溶液的吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

9.1 镓含量以镓的质量分数wGa计，按公式（1）计算：

wGa=m1⋅T×10−6m0×100%  ………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得试液的镓量，单位为微克（µg）；

m0 ——试料的质量，单位为克(g)；

T ——稀释倍数。

9.2  计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

10  精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按以下数据采用线性内插法或外延法求得。

表2

| wGa / % | 0.0063 | 0.014 | 0.034 | 0.062 | 0.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0004 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.01 |

10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表3数据采用线性内插法或者外延法求得。

表3

| wGa / % | 0.0063 | 0.014 | 0.034 | 0.062 | 0.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.0006 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.02 |

11  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

12  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。