ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

T/CNIA

中国有色金属工业协会团体标准

T/××× ××××—××××

代替 T/

电子工业用高纯硝酸

High purity nitric acid for electronic industry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019-09）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会  发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXX提出并归口。

本标准负责起草单位：青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司，XXXXX。

本标准主要起草人：xxxxx。

本标准系首次发布。

电子工业用高纯硝酸

范围

本标准规定了电子工业用高纯硝酸的分级、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和储存及安全。

本标准适用于电子工业用高纯硝酸。该产品主要应用于电子级多晶硅、液晶显示器件、集成电路和超大规模集成电路用硅片、芯片的清洗、蚀刻等。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 605 化学试剂色度测定

GB/T 626 化学试剂 硝酸

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

SJ/T 11638 电子化学品中颗粒的测试方法

T/CHIA XXXX 电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法

T/CHIA XXXX 电子工业用高纯硝酸中痕量阴离子含量的测定  离子色谱法

电子工业用高纯硝酸按用途分为四个等级

电子工业用高纯硝酸按用途分为四个等级：

电子Ⅰ级：主要用于多晶硅实验室内小批量电子级样品的酸洗，多晶硅生产过程中对中间产品氯硅烷的检测分析、对太阳能级产品的检测分析等。

电子Ⅱ级：主要用于在电子行业生产线上大规模电子级产品的清洗。

超纯Ⅰ级：主要用于多晶硅实验室内电子1级品和电子2级品的体表金属杂质的检测分析、电子级包装袋的金属杂质的检测分析。

超纯Ⅱ级：主要用于多晶硅实验室内电子3级品和太阳能1级品的检测分析、太阳能级包装袋中金属杂质的检测分析。

要求

外观：无色透明液体。

电子工业用高纯硝酸应符合表1技术要求。

表1 技术要求

| 项目 | 电子Ⅰ级 | 电子Ⅱ级 | 超纯Ⅰ级 | 超纯Ⅱ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主含量(HNO3)% | 69.0-70.0 |
| 色度（APHA） | ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 |
| 痕量阴离子指标 | 氯化物（Cl-）w/(µg/kg) ≤ | 50 | 80 | 0.05 | 0.5 |
|  | 磷酸根（PO43-）w/(µg/kg) ≤ | 50 | 200 | 0.05 | 0.5 |
|  | 硫酸根（SO42-）w/(µg/kg) ≤ | 50 | 500 | 0.05 | 0.5 |
| 痕 量 阳 离 子 指 标 | 铝（Al）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 5 | 0.01 | 100 |
|  | 锑（Sb）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 5 | 0.01 | 100 |
|  | 砷（As）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 钡（Ba）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 硼（B）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 镉（Cd）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 5 | 0.01 | 100 |
|  | 钙（Ca）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 铬（Cr）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 铜（Cu）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 铁（Fe）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 5 | 0.01 | 100 |
|  | 铅（Pb）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 锂（Li）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 5 | 0.01 | 100 |
|  | 镁（Mg）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 锰（Mn）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 镍（Ni）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 钾（K）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 5 | 0.01 | 100 |
|  | 钠（Na）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 5 | 0.01 | 100 |
|  | 锡（Sn）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 钛（Ti）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 钒（V）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
|  | 锌（Zn）w/(µg/kg) ≤ | 1 | 10 | 0.01 | 100 |
| 其它元素由供需双方协定 |
| 颗粒 | （≥1.0µm）/（个/mL） | 由供需双方协定 |
|  | （≥0.5µm）/（个/mL） |  |
|  | （≥0.2µm）/（个/mL） |  |

试验方法

外观检验

用目视法观察外观。

主含量测定

按GB/T 626的规定进行。

痕量阴离子含量测定

按CNIA/T XXXX-201X的规定进行。

痕量阳离子含量测定

按CNIA/T XXXX-201X的规定进行。

颗粒含量测试定

按SJ/T 11638的规定进行。

色度的测定

按GB/T 605的规定进行。

检验规则

本标准要求中规定的所有指标项目为出厂检验项目，应逐批检验。

用相同材料，相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的电子工业用硝酸为一批。

按照GB/T6678的规定进行采样。在洁净环境中使用专用的PFA塑料采样器进行采样，将采样器插至包装容器的中部和底部提取样品，所取样品不应小于200mL,混合均匀，装入两个洁净、干燥的塑料瓶中，密封保存。瓶上粘贴标签，注明：生产厂名，产品名称、批号、等级、采样日期和采样者姓名。一瓶用于检验，另一瓶保存备查，保留时间由生产厂家根据实际需要确定。

使用单位按照本标准的规定对收到的电子工业用硝酸进行验收。验货应在货到之日算起的一周内进行。

检验结果中如有指标不符合本标准要求时，应重新自包装物中采取两倍量样品进行复检，复检结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

包装箱外侧应有“小心轻放”、“防潮”、本标准编号以及GB190规定的“毒性物质”标志、“腐蚀性物质”标志和GB/T191规定的“向上”标志、“怕晒”等牢固清晰的标志，并标明：

- 供方名称及地址；

- 产品名称、牌号；

- 产品等级及生产批号或生产日期；

e）产品件数及重量（毛重/净重）。

包装

电子工业用硝酸采用塑料容器包装：电子Ⅱ硝酸可用200L的FEP塑料桶包装，FEP塑料桶的壁厚应大于3mm，薄厚均匀，并应具有符合规定的防老化和抗冻性能及抗压、抗刺、抗磨功能。FEP塑料容器不应以回收塑料作为制造原料。容器口应为小开口，螺纹口、盖、垫圈等封口件配套完好，容器盖应牢固旋紧、密封不漏。每件净含量为200kg。电子Ⅰ级硝酸和超纯硝酸应用高纯洁净PFA材质的塑料瓶包装，包装容器的体积为500mL或1000mL，瓶壁厚均匀。容器口应为小开口，螺纹口、盖、垫圈等封口件配套完好，容器盖应牢固旋紧、密封不漏，每瓶应用相同规格塑料袋密封，装入包装箱，箱体内应填满塑料泡沫防止包装瓶相互摩擦及外部挤压导致硝酸泄露。并将质量证明书及安全说明书和技术说明书一并放入包装箱内。

运输、贮存

7.3.1电子工业用硝酸的运输过程中应有遮盖物、防止日晒、雨淋。运输过程中要确保容器不泄露，不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、活性金属粉末、金属制品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

7.3.2 电子工业用硝酸应贮存于通风良好的库房里，防止日晒，雨淋。应与碱类、活性金属粉末、金属制品分开存放，切记混贮。贮存区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

质量证明书

每批产品应有质量证明书，其上写明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品净重及数量；

- 各项分析检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包含下列内容：

a）产品名称；

b）产品规格及要求；

c) 数量；

d）本标准编号；

e）供需双方协商确定的其他要求。

安全

硝酸是腐蚀性溶液，其蒸气有刺激性并有毒，对皮肤和眼睛有强烈腐蚀作用，能产生严重的灼伤。工作场所应配备安全淋浴和洗眼设备。

取用时必须在通风良好的场所或通风橱内进行。操作人员应穿戴好大小合适的防护用具。

_________________________________