ICS 29.045

H83

中华人民共和国国家标准

GB/T 11094—XXXX

代替 GB/T 11094-2007

水平法砷化镓单晶及切割片

Gallium arsenide single crystal and cutting wafer grown by horizontal bridgman method

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 11094—2007《水平法砷化镓单晶及切割片》。本标准与GB/T 11094—2007相比，主要变动如下：

- 删除原标准1范围中单晶锭词条，同时其它条目中出现的单晶锭词条一并删除。

- 删除原标准3 术语、定义中的名词解释。

- 删除原标准中4.1 按电阻率分为低阻导电型和半绝缘型，同时与半绝缘单晶相关的条目

- 一并删除。

- 将原标准中的4.3单晶与4.4晶锭合并，序号重新编排。

- P型掺锌单晶的的载流子浓度范围由8×1018-5×1019修订为1×1019-5×1019。

- 删除n型非掺杂单晶。

- 将位错密度分级由5档修订为2档。

- 单晶厚度误差修订为厚度变化≤2mm。

- 增加了直径为Φ82mm的切割片及其规范。

- 切割片厚度由210μm～650μm，修改为170μm～650μm。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：有研光电新材料有限责任公司、

本标准主要起草人：于洪国 林泉 马英俊 赵敬平 李万朋  许所成

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 11094-1989、GB/T 11094-2007。

水平法砷化镓单晶及切割片

- 范围

本标准规定了水平法砷化镓单晶（以下简称砷化镓单晶）及切割片的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书、订货单（或合同）内容等。

本标准适用于光电器件、传感元件等用的砷化镓单晶及切割片。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB /T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL)）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4326  非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T 8760  砷化镓单晶位错密度的测量方法

GB/T 14264  半导体材料术语

- 术语和定义

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件。

- 牌号及产品分类

  - 牌号

    - 砷化镓单晶和切割片的牌号表示如下：

HBGaAs-     -

CW表示切割片，省略表示单晶

用元素符号表示掺杂剂

表示水平法砷化镓

- HBGaAs—Si表示用水平法生长的掺硅砷化镓单晶；

- HBGaAs—Si-CW表示用水平法生长的掺硅砷化镓单晶切割片。

  - 产品分类

产品按导电类型分为N型和P型

5  要求

- 5.1  砷化镓单晶

- 5.1.1 单晶晶向

- 砷化镓单晶以近〈111〉B方向或(110)晶带上由〈111〉B向最远的〈100〉方向偏转0°～15°生长单晶，其他生长方向由供需双方协商确定。

- 5.1.2  电学性能

- 砷化镓单晶的电学性能应符合表1的规定。

- 电学性能

| 导电类型 | 掺杂剂 | 载流子浓度 cm-3 | 迁移率 cm2/(v·s) |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Si | 8×1016～5×1018 | ≥1100 |
|  | Te | 8×1016～5×1018 | ≥1500 |
| P | Zn | 1×1019～5×1019 | ≥50 |

- 5.1.3  位错密度

- 砷化镓单晶按位错密度分为2级，具体要求应符合表2的规定。

- 位错密度

| 级别 | 位错密度，不大于 个/cm2 |
| --- | --- |
| Ⅰ | ≤5000 |
| Ⅱ | ≤10000 |

- 5.1.4  外形尺寸

- 5.1.4.1  砷化镓单晶侧面如图1所示。砷化镓单晶截面为D形，一端或两端应按需方要求的晶面切出基准面，如图2所示，基准面应平整。

- 5.1.4.2  切割Φ50.8mm、Φ63.5 mm、Φ76.2mm、Φ82mm圆形砷化镓单晶片的单晶外形尺寸应符合表3的规定。砷化镓单晶厚度应均匀，单晶厚度变化应不大于2mm。

- 外形尺寸

| 圆形切割片直径 mm | 基准面宽度(D) mm ≧ | 基准面长度(B) mm ≧ | 基面法线与生长方向夹角 (β)° mm ≦ | 单晶长度（L） mm ≧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ50.8 | 52 | 54 | 60 | 100 |
| Φ63.5 | 65 | 67 | 60 | 100 |
| Φ76.2 | 78 | 84 | 60 | 100 |
| Φ82 | 85 | 90 | 60 | 100 |

单晶生长方向

要求晶面法线相反方向

要求晶片晶面法线方向

L

B

单晶厚度

β

底面

图1 砷化镓单晶侧面示意图

# D

## B

D

图2 砷化镓单晶基准面示意图

- 5.1.5  表面质量

- 砷化镓单晶应无气孔、裂纹、明显的小坑和孪晶线。

- 5.2  切割片

- 5.2.1  直径及允许公差

- 切割片的直径为：50.8mm+0.5mm、63.5mm+0.5mm、76.2mm+0.5mm、82mm+0.5mm。

- 5.2.2  厚度

- 切割片的厚度为170μm～650μm，厚度偏差为15μm～30μm,常见的规格及偏差度分别为：210μm±20μm、280μm±20μm、320μm±20μm、350μm±15μm、420μm±15μm。

- 5.2.3  晶向偏离及偏离度

- 晶向偏离及偏离度符合表4的规定。

表4  切割片晶向偏离及偏离度

| 晶向偏离 | 偏离度 |
| --- | --- |
| （100） | ±0.5° |
| （111） | ±0.5° |
| （100）向<110>偏转1°～6° | ±0.5° |
| （100）向<111>偏转1°～20° | ±0.5° |
| 注：其它晶片取向由供需双方协商 |  |

- 5.2.4  参考面取向和长度

- 切割片主参考面和副参考面取向、长度符合表5的规定。

- 表5  主、副参考面取向及长度

| 特性 | 主参考面垂直于V型槽“∨” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主参考面垂直于燕型槽“∧” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主参考面 |  |  |  |  | 副参考面 |  |  |  |  | 主参考面 |  |  |  |  | 副参考面 |  |  |  |
| 取向 | （011—）±0.5°或在晶片表面投影方向 |  |  |  |  | 从主参考面逆时针转 90°±5° |  |  |  |  | ( 01—1—)±0.5°或在晶片表面投影方向 |  |  |  |  | 从主参考面顺时针转 90°±5° |  |  |  |
| 特点 | 属于一个As面 |  |  |  |  | 属于一个Ga面 |  |  |  |  | 属于一个Ga面 |  |  |  |  | 属于一个As面 |  |  |  |
| 与槽关系 | 垂直于V型槽 |  |  |  |  | 垂直于燕型槽 |  |  |  |  | 垂直于燕型槽 |  |  |  |  | 垂直于V型槽 |  |  |  |
| 直径 mm | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 82 | 50.8 |  | 63.5 | 76.2 | 82 | 50.8 |  | 63.5 | 76.2 | 82 | 50.8 |  | 63.5 | 76.2 | 82 |
| 参考面长度及允许偏差 mm | 16 ±1 | 19 ±1 | 22 ±1 | 26 ±1 | 8 ±1 |  | 10 ±1 | 11 ±1 | 16 ±1 | 16 ±1 |  | 19 ±1 | 22 ±1 | 26 ±1 | 8 ±1 |  | 10 ±1 | 11 ±1 | 16 ±1 |

- 图3 表面取向位置图

- 5.2.5  切割片表面质量

- 切割片表面应平整，不得有锯纹、裂纹、崩边、沾污、孪晶线等。

- 6  试验方法

- 6.1  砷化镓单晶晶向和切割片晶向偏离及偏离度测定按GB／T 1555进行。

- 6.2  砷化镓单晶的电学性能的测定按GB／T 4326进行。

- 6.3  砷化镓单晶位错密度的测定按GB／T 8760进行。

- 6.4  砷化镓单晶外形尺寸及切割片的直径和参考面长度用精度不小于0．02 mm的游标卡尺；测量切割片厚度用精度为0．001 mm的千分表。

- 6.5  砷化镓单晶及切割片表面质量检验：在良好照明下目视检查。

- 7  检验规则

- 7.1  检查和验收

- 7.1.2  产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

- 7.1.3  需方应对收到的产品按照本标准的规定进行检验。检验结果与本标准或订货合同的规定不符 时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及外形尺寸偏差有异议的，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 7.2  组批

砷化镓单晶、切割片应成批提交检验，对于砷化镓单晶，每批应由同一牌号、相同外形尺寸、相同电学参数范围、相同位错密度范围的产品组成；对于切割片，每批应由同一根单晶、相同几何尺寸、相同晶向偏离、相同电学参数范围、相同位错密度范围的产品组成。

- 7.3  检验项目

- 7.3.1  每批砷化镓单晶应对电学性能、位错密度、外形尺寸和表面质量进行检验。

    - 每批砷化镓切割片应对直径、厚度、晶向偏离及偏离度、参考面取向和长度、表面质量进行检验。

- 7.4  取样

- 7.4.1  砷化镓单晶取样

- 7.4.1.1  砷化镓单晶从两端切(111)晶面切片取样检验。如需要对其他晶面进行检验，可由供需双方商定。每一根单晶都进行检验。

- 7.4.1.2  检验规定

- 砷化镓单晶其电学参数和位错密度以单晶两端取样检验数据为准，若需对产品其他部位取样检验，由供需双方另行商定。在砷化镓单晶检验合格后，进行切割片切割。切割片以每根单晶所切得的晶片为检验组批，每50片为一组，检验晶片厚度和外形尺寸。割圆工序晶片可按国标GB／T 2828.1一般检验水平Ⅱ级的规定进行抽样检验。 最终检验应保证每一切割片片都符合本标准规定和需方要求。

- 7.5  检验结果判定

- 7.5.1  砷化镓单晶

- 砷化镓单晶电学性能、位错密度有一项不合格，则再一次取样对该不合格项目进行复检，若复检结果仍不合格时，再一次取样直到产品尺寸小于本标准规定的长度尺寸为止。最后一次检验不合格，则该产品为不合格；单晶外形尺寸、表面质量检验不合格，则该砷化镓单晶为不合格。

- 7.5.2  切割片

- 切割片几何尺寸、晶向偏离和偏离度、参考面长度和取向、表面质量等，有一项不合格，则该切割片为不合格。

- 8  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 8.1  标志

- 8.1.1  砷化镓单晶

- 砷化镓单晶表面贴上标签，注明单晶牌号。

- 8.1.2切割片

- 切割片分片装入纸袋中，在纸袋表面注明切割片牌号。

- 8.1.3  外包装箱上应注明：供方名称、地址、电话、传真；需方名称、地址、电话、传真；产品名称，并有“小心轻放”和“防潮”等字样和标志。

- 8.2  包装

8.2.1  砷化镓单晶

将做好标志的砷化镓单晶用海绵包裹，然后用透明胶带捆扎，装入包装纸箱内，箱内垫衬软性材料，以防损伤。

8.2.2  切割片

- 每一片切割片放入一个纸质包装袋中，然后放入塑料包装盒中，每10个～30个纸袋放一盒，盒底和表面垫软性材料，然后用胶带将盒扎紧。

- 8.3  运输

- 产品在运输过程中要防止碰撞、受潮和化学腐蚀。

- 8.4  贮存

- 产品应存放在干燥和无腐蚀性气氛中。

- 8.5  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其中注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 规格；

- 批号和件数、产品净重或数量；

- 各项分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期(或包装日期)。

- 9  订货单(或合同)内容

- 9.1  订购砷化镓单晶的订货单(或合同)应包括以下内容：

a)产品名称；

b)牌号及掺杂剂；

c)载流子浓度范围；

d)位错密度范围；

e)砷化镓单晶外形尺寸；

f)数量(重量或长度)；

g)其他。

  - 订购切割片的订货单(或合同)应包括以下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 载流子浓度范围；

- 位错密度范围；

- 切割片几何尺寸、表面取向及偏离度、参考面取向及长度；

- 片数；

- 片号

- 其他。

_________________________________