ICS 77.150.30

H 62

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

集成电路用高纯铜合金靶材

High purity copper alloy target used in integrated circuit

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前    言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：宁波江丰电子材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：有研亿金新材料有限公司，宁波微泰真空技术有限公司。

本标准主要起草人：曹欢欢、袁海军、易骛文、姚力军、王学泽、陈勇军、钟伟华。

集成电路用高纯铜合金靶材

- 1 范围

本标准规定了集成电路用高纯铜合金靶材的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于集成电路制造用的高纯铜铝（CuAl）合金靶材和高纯铜锰（CuMn）合金靶材。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8651  金属板材超声板波探伤方法

GB/T 14265  金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GB/T 36165  金属平均晶粒度的测定 电子背散射衍射（EBSD）法

YS/T 347   铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 837   溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

YS/T 922   高纯铜化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

靶材 target

在溅射沉积技术中的阴极部分。该阴极材料在带正电荷的阳离子撞击下以分子、原子或离子的形式脱离阴极而在衬底面沉积。

3.2

靶坯 target blank

阴极上用作溅射材料的部分。

3.3

背板 backing plate

用来支撑或固定靶材的部分。靶坯与背板可以通过焊接（如钎焊、电子束焊、扩散焊等）、机械复合、粘接等方式连接。

- 4 技术要求

- 4.1 产品分类

- 4.1.1 按照结构形式分为复合体和单体两种，如图1所示。

靶坯

背板

a）复合体靶材                              b）单体靶材

图1 结构示意图

- 4.1.2 按照合金材料不同，分为高纯CuAl合金靶材和高纯CuMn合金靶材。

- 4.1.3 产品牌号应符合表1的规定。需方如有特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

表1 牌号

| 靶材种类 | 牌号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuAl | Cu-0.25at%Al | - | - | - | - |
| CuMn | Cu-0.3at%Mn | Cu-0.5at%Mn | Cu-0.7at%Mn | Cu-0.8at%Mn | Cu-1.0at%Mn |

- 4.2 化学成分

- 高纯CuAl合金靶材的化学成分及杂质元素要求应符合表2规定，高纯CuMn合金靶材的化学成分及杂质元素要求应符合表3规定。

表2 CuAl合金靶材化学成分要求

| 牌号 |  | Cu-0.25at%Al |
| --- | --- | --- |
| Al含量（质量分数）% |  | 0.11±0.01 |
| Cu+Al含量（质量分数）/ %，不小于 |  | 99.9999 |
| 杂质元素含量（质量分数）/10-4%，不大于 | Ag | 0.3 |
|  | As | 0.02 |
|  | B | 0.01 |
|  | Bi | 0.02 |
|  | Ca | 0.02 |
|  | Cd | 0.05 |
|  | Co | 0.02 |
|  | Cr | 0.02 |
|  | Fe | 0.2 |
|  | K | 0.02 |
|  | Li | 0.02 |
|  | Mg | 0.05 |
|  | Na | 0.02 |

表2（续）

|  | Nb | 0.01 |
| --- | --- | --- |
|  | Ni | 0.1 |
|  | P | 0.02 |
|  | Sb | 0.02 |
|  | Si | 0.1 |
|  | Sn | 0.02 |
|  | Th | 0.0005 |
|  | U | 0.0005 |
|  | V | 0.001 |
|  | W | 0.1 |
|  | Zn | 0.05 |
|  | Zr | 0.02 |
|  | S | 0.1 |
|  | Cl | 1 |
| 气体杂质元素含量（质量分数）/10-4%，不大于 | C | 1 |
|  | H | 1 |
|  | O | 1 |
|  | N | 1 |
| 注1：Cu+Al含量为100%减去表中杂质元素实测总和的余量（不含C、H、O、N、S、Cl） 注2：需方如有特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。 |  |  |

表3 CuMn合金靶材化学成分要求

| 牌号 |  | Cu-0.3at%Mn | Cu-0.5at%Mn | Cu-0.7at%Mn | Cu-0.8at%Mn | Cu-1.0at%Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn含量（质量分数）% |  | 0.26±0.03 | 0.43±0.04 | 0.60±0.06 | 0.69±0.07 | 0.86±0.09 |
| Cu+Mn含量（质量分数）/ %，不小于 |  | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 |
| 杂质元素含量（质量分数）/10-4%，不大于 | Ag | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  | Al | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | As | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Au | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | B | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Bi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Ca | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Cd | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | Co | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Cr | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Fe | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | Ga | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | K | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

表3（续）

|  | Li | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | Mo | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Na | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Ni | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | P | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Pb | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | Sb | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Si | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | Sn | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Te | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | Th | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Ti | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | U | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | V | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | W | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | Zn | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | Zr | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | S | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | Cl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 气体杂质元素含量（质量分数）/10-4%，不大于 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 注1：Cu+Mn含量为100%减去表中杂质元素实测总和的余量（不含C、N、H、O、 S、Cl）。 注2：需方如有特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。 |  |  |  |  |  |  |

- 4.3 晶粒度

产品晶粒度应符合表4的规定，并且晶粒大小分布均匀。需方如有特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

表4 晶粒度要求

| 靶材种类 | 晶粒度要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值/μm | 最大值/μm |
| CuAl合金靶材 | ≤50 | ≤100 |
| CuMn合金靶材 | ≤50 | ≤100 |
| CuMn合金靶材（超细晶） | ≤5 | ≤10 |

- 4.4 内部质量

产品内部溅射区无夹杂和气孔等缺陷。

- 4.5 焊接质量

复合体靶材的焊接质量应符合表5的规定。

表5 焊接质量要求

| 焊接方式 | 焊接结合率 | 单个未焊合间隙面积/总面积 |
| --- | --- | --- |
| 扩散焊 | ≥99% | ≤0.5% |

- 4.6 外形尺寸及允许偏差

- 产品尺寸、规格及结构方式一般由需方提供图纸，经双方确认后，方可生产。

- 4.7 表面粗糙度

- 产品表面粗糙度应符合图纸要求，图纸无要求时Ra值应不大于0.8μm。

- 4.8 外观质量

- 产品表面应清洁光滑，无指痕、油污和锈蚀，无颗粒附加物和其他沾污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

- 5 试验方法

- 5.1化学成分

- 5.1.1 金属杂质元素、S、P、Cl的分析方法采用辉光放电质谱仪法测定，按照YS/T 922的规定进行。或由供需双方协商确定。

- 5.1.2 气体元素H、O、N、C的分析方法按照GB/T 14265的规定进行。

- 5.1.3 合金元素的分析方法采用光电发射光谱法测定，按照YS/T 482 的规定执行。或由供需双方协商确定。

- 5.2晶粒度

- 产品的晶粒度检验一般按照YS/T 347的规定进行，超细晶结构铜锰合金靶材晶粒度检验按照GB/T 36165的规定进行。

- 5.3内部质量

- 产品的内部质量检验按照 GB/T 8651 的规定进行。

- 5.4焊接质量

- 产品的焊接质量检验按YS/T 837的规定进行。

- 5.5 外形尺寸

- 产品的几何尺寸采用三坐标测量仪，按照加工图纸标识尺寸进行测量，其测量精度为0.001mm。

- 5.6 表面粗糙度

- 产品的表面粗糙度通过粗糙度测量仪，按照加工图纸标识尺寸进行测量，或按照供需双方约定的方法测定。

- 5.7外观质量

- 产品的外观质量及内包装质量目视检查，必要时，用放大镜或数码显微镜进行鉴别。

- 6 检验规则

- 6.1 检查和验收

- 6.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

- 6.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及外形尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

- 6.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产批、同一牌号和同一结构的产品组成。

- 6.3检验项目

每批产品均应进行化学成分、晶粒度、内部质量、焊接质量、外形尺寸、表面粗糙度、外观质量的检验。

- 6.4取样

- 6.4.1 产品的取样应符合表6规定。

表6  检测项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样规定 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 铸锭缩孔下 | 1个/批 | 4.2 | 5.1 |
| 晶粒度 | 靶坯边料 （6.4.2） | 2个/件/批 | 4.3 | 5.2 |
| 内部质量 | 靶坯 | 逐件 | 4.4 | 5.3 |
| 焊接质量 | 焊接后整体 | 逐件 | 4.5 | 5.4 |
| 外形尺寸 | 成品 | 逐件 | 4.6 | 5.5 |
| 表面粗糙度 | 成品 | 逐件 | 4.7 | 5.6 |
| 外观质量 | 成品 | 逐件 | 4.8 | 5.7 |

- 6.4.2 晶粒度检验在靶坯的边缘位置进行取样，样品间隔1/4圆弧长，如图2所示。

样品2

样品1

图2  取样位置示意图

- 6.5 检验结果的判定

- 6.5.1 化学成分不合格时，则判该批产品不合格。

- 6.5.2 晶粒度抽检合格，判同批产品全部合格；抽检不合格时，判该件不合格，再从同批产品中加倍抽样进行复检，若复检全部合格，判该批其余产品合格；若复检不合格，则判整批产品不合格。

- 6.5.3 内部质量、焊接质量、外形尺寸、表面粗糙度、外观质量检验不合格时，判该件产品不合格。

- 7 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 7.1 标志

- 7.1.1 产品标志

- 应在检验合格的产品上，将公司标志、牌号及生产批号刻在产品指定位置。

- 7.1.2包装标志

- 在每个外包装上贴纸质标贴，内容包括：

  - 公司标志；

  - 产品名称；

  - 牌号及纯度；

  - 订单编号；

  - 生产批号；

  - 出厂日期；

  - 其他要求内容。

- 7.2 包装

- 7.2.1 产品的清洗、干燥及内包装应在百级洁净室内进行。经过全面清洗，真空干燥后每块产品单独真空包装，真空袋封口要平整无贯通，真空袋无漏洞，无真空泄露。

- 7.2.2 外包装采用纸盒或中空盒包装。包装盒内应有防碰撞措施。将质量证明书用塑封袋装好后粘贴于包装盒上。

- 7.2.3 包装产品应保存于清洁的环境中。

- 7.3 运输与贮存

运输及贮存过程中，应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

- 7.4 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 牌号及纯度；

- 订单编号；

- 生产批号；

- 分析检测结果和质量监督部门印记；

- 生产日期；

- 其他要求内容。

- 8 订货单（或合同）内容

  - 产品名称；

  - 纯度；

  - 化学成分；

  - 规格；

  - 数量；

  - 标准编号；

  - 合同编号；

  - 单价;

  - 其他需要协商或增加标准以外要求的内容。