中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX－XXXX

××××-××-××发布

××××-××-××实施

ICS 77.120.99

H 62

YS

铜冶炼分银渣

Silver Separation Slag from Copper Smelting

（审定稿）

中华人民共和国工业和信息化部

中国国家标准化管理委会

发布

前  言

本标按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：大冶有色金属有限责任公司

本标准参加起草单位：XXX公司、XXX公司、XXX公司、XXX公司

本标准主要起草人：ＸＸＸ　、ＸＸＸ、ＸＸＸ。

铜冶炼分银渣

1  范围

本标准规定了铜冶炼分银渣的技术要求、试验方法、检验规则、包装、、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于由铜阳极泥中分离铜、金、银后的产物，供提炼贵金属和其它有价元素等金属冶炼系统使用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 87      铜、铅电解阳极泥取制样方法

YS/T  xxxx （所有部分）铜冶炼分银渣化学分析方法

《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）

3  技术要求

3.1 产品分级

铜冶炼分银渣按化学成份分为一级品、二级品。

3.2 化学成分

3.2.1铜冶炼分银渣化学成分应符合表1的规定。

表1 铜冶炼分银渣化学成分

| 品级 | 化学成分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb成份，不小于% | Sn成份，不小于% | Sb成份，不小于% | 其他元素，不大于 |  |  |
|  |  |  |  | Au：g/t | Ag：kg/t | As：% |
| 一级品 | 25 | 3 | 3 | 100 | 10 | 5 |
| 二级品 | 15 | 1 | 1 | — | — | 8 |
| 注： 铜冶炼分银渣化学成分为干基计算。 |  |  |  |  |  |  |

3.2.2  供需双方如对铜冶炼分银渣有特殊要求时，由供需双方协商并在合同中注明。

3.3 水分要求

铜冶炼分银渣水分含量不大于30%。

3.4 外观

铜冶炼分银渣为灰白色表面无明水的固体，无其他可见外来杂物。

4 试验方法

4.1 铜冶炼分银渣中的化学成分分析方法按照YS/T xxxx《铜冶炼分银渣化学分析方法》（所有部分）的规定进行。

4.2 铜冶炼分银渣中水分含量测定按照 YS/T 87的规定进行。

4.3 铜冶炼分银渣的外观质量采用目视法，逐袋检测。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 铜冶炼分银渣由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不相符，应在收到产品之日30天内向供方提出，由供需双方协商解决。若需仲裁，由供需双方协商在具备检测资质的检测机构进行。

5.2 组批

铜冶炼分银渣应成批提交验收，每批产品应由同一品级的产品组成，批重不大于5t。

5.3取样和制样

5.3.1 铜冶炼分银渣取样和制样参照YS/T 87的规定进行。

5.3.2 将所制样品分成4份：一份为供方样，一份为需方样，一份为仲裁样，一份为备查样。

5.3.3 仲裁样由需方或双方协商的检验方妥善保存三个月。

5.4 检验结果的判定

5.4.1 检验结果的数值修约及判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.4.2 化学成分、水分和外观质量与本标准或合同（或订货单）不符合时，判定该批产品为不合格。

6 包装、标志、运输、贮存和质量证明书

6.1 包装

产品包装应符合《危险化学品安全管理条例》的要求。

6.2 标志

- 产品包装应有牢固清晰的标志，内容包括：“腐蚀品”、“怕雨”、“防晒”标签、生产日期、厂家名称、批号、质量。

6.3  运输和贮存

- 产品运输、贮存应符合《危险化学品安全管理条例》的要求。

6.4  质量证明书

每一交货批，供方应提供质量证明书，其上注明：

a) 供方企业名称；

b) 产品名称；

c) 铅、金、银等计价元素含量；

d) 批次及件数（重量）；

e) 发货日期和发货地点；

f) 本标准编号。

7 合同（或订货单）

本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 品级；

c) 化学成分的特殊要求；

d) 单袋重量要求；

e）重量；

f) 本标准编号；

g) 其他。