行业标准

YS/ T xxxx－xxxx《铜冶炼分银渣》

编制说明

铜冶炼分银渣行业标准起草小组

二〇一九年八月

目  录

1. 任务来源及必要性	- 1 -

1.1 任务来源	- 1 -

1.2 标准编制的必要性	- 1 -

1.3 标准编制的意义和目的	- 2 -

2.标准编制的原则、方法和技术依据	- 2 -

2.1 编制原则	- 2 -

2.2 编制依据	- 2 -

2.3 技术路线和工作步骤	- 3 -

3.编制过程及主要工作内容	- 4 -

3.1  编制过程	- 4 -

3.2 主要工作内容	- 5 -

4．铜阳极泥产品简介	- 5 -

4.1铜冶炼分银渣生产工艺简述	- 5 -

4.2铜冶炼分银渣生产工艺简图	- 6 -

5. 标准编制的主要内容	- 6 -

5.1产品分类	- 6 -

5.2化学成分的确定	- 6 -

5.3关于铜冶炼分银渣水分含量上限的确定	- 7 -

5.4化验方法的确定	- 7 -

5.5关于产品组批的情况说明	- 7 -

5.6  关于产品包装、贮存的情况说明	- 7 -

6. 标准水平分析	- 7 -

7.与有关的现行法律、法规和强制性行业标准的关系	- 7 -

8.重大分歧意见的处理过程和依据	- 7 -

9.标准作为强制性或推荐性标准的建议	- 8 -

10.贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）	- 8 -

11.废止现有有关标准的建议	- 8 -

12.其他应予说明的事项	- 8 -

13. 致谢	- 8 -

《铜冶炼分银渣》编制说明

- 1. 任务来源及必要性

## 1.1 任务来源

根据行业标准化管理委员会有色标委〔2017〕25号文《关于召开《铝及铝合金术语》等79项有色金属标准工作会议暨举行镁及镁合金国际标准研制示范基地、试点企业授牌仪式的通知》的要求，大冶有色金属有限责任公司（以下简称大冶有色）负责《铜冶炼分银渣》计划编号（2017-0222T-YS）行业标准的起草任务，此标准性质为推荐性行业标准。项目起止时间为2017年8月～2018年12月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.1.1 负责修起草单位情况

大冶有色金属集团控股有限公司始建于1953年，地处美丽富饶的长江之滨——湖北省黄石市。公司发端于铜矿开采，成长于粗铜冶炼，壮大于以铜为主的多元经营。所属新冶铜矿为新中国首批有色金属矿业开发项目之一，冶炼厂为国家“一五”时期156个重点项目之一。经过几代干部职工的不懈努力，大冶有色现已形成大规模铜、金、银开采、冶炼、加工的完整产业链，铁、硫、余热与多种稀贵金属资源得到充分利用，动力、建筑、物流、机电与城市矿产、科技研发、综合服务等多种产业集群式快速发展，资本运作与战略合作成效显著。2005年至2016年，铜资源占有量由不足80万吨增至400多万吨，阴极铜产能由20万吨增至70万吨，主营业务收入由53亿元增至1000亿元，资产总额由56亿元增至300亿元，实现了“四个翻番”。2015年公司位列“中国企业500强”第148位、“湖北省百强企业”第4位。大冶有色通过了ISO-9000质量体系认证，“大江”牌商标为中国驰名商标。“大江”牌阴极铜获中国名牌产品、国家免检产品称号，并在伦敦金属交易所注册；“大江”牌标准金锭获上海期货交易所首批黄金期货注册认定；“大江”牌黄金、白银在伦敦贵金属交易所注册交易。

## 1.2 标准编制的必要性

铜冶炼分银渣的主要成分为铅、锑、锡，还含有少量银和金以及微量铂、钯。如果将其返回铜冶炼或铜阳极泥系统处理，都会降低了金、银的回收率和稀贵金属的综合利用率。因此将铜冶炼分银渣销售给专门的冶炼企业进行冶炼处理回收分银渣中的贵金属金、银及有价金属铅等，不但增加经济效益，也符合国家“加强综合利用，创建资源节约型社会，发展循环经济”的产业政策。

目前我国对于铜冶炼分银渣没有统一的国家标准或行业标准，产品的综合利用符合国家所倡导的循环经济、环保发展方向。为规范铜冶炼分银渣的生产和贸易，合理利用有限资源，急需制定铜冶炼分银渣的行业标准。本次的标准制定填补了这方面的空白，为铜冶炼分银渣的产品要求、检验、标志、计量、包装、贮存、销售等提供标准，规范市场，更好的兼顾各方的利益。

## 1.3 标准编制的意义和目的

通过本标准的编制、发布、实施，推广和应用将进一步明确铜冶炼分银渣标准，有利于规范市场，具有可操作性，更利于生产厂家、用户和贸易商对铜冶炼分银渣的生产、交易，具有重要的经济效益和社会效益。

- 2.标准编制的原则、方法和技术依据

## 2.1 编制原则

2.1.1　本标准格式按照GB/T 1.1-2000标准要求编写，并符合行业标准编写模板的要求。

2.1.2　在标准编制的过程中，始终遵循满足市场需求、技术内容合理、分析方法可行的原则。

2.1.3　编制本标准有利于分银渣的市场流通，同时起到规范市场的作用。

2.1.4　编制的《铜冶炼分银渣》标准切实可行，具有可操作性。

5.1.5　考虑到铜冶炼分银渣的生产、检验、加工和贸易特点，本标准归纳提炼了有色金属冶炼企业生产的共性、原则性要求；然后针对铜阳极泥的生产、检验及贸易为主线进行编写，以突出不同步骤中的一般性原则，便于理解和使用。

## 2.2 编制依据

2.2.1　本标准为有色金属行业推荐性标准，之前没有相关的国家标准或行业标准。本标准编制根据生产要求，以有色金属冶炼企业多年的生产知识、技能、经验积累为基础，结合当前国内外有色金属行业的先进管理和技术，借鉴了相关产品的检验、检测规范，根据下列与铜铜冶炼分银渣生产、检验、检测相关的法律、法规、技术标准等制订。

2.2.2　GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

2.2.3　YS/T xxxx  分银渣化学分析方法。

2.2.4  GB/T 6679    固体化工产品采样通则

2.2.5  YS/T 87    铜、铅电解阳极泥取制样方法

## 2.3 技术路线和工作步骤

2.3.1 技术路线

本标准制定的技术路线见图1。

修订形成讨论稿

标准编制策划

制订编制工作计划

现场调研、收集资料

编制标准草稿

公司内部讨论、审核

行业内征求意见

行标委工作组讨论

修订形成预审稿

行业内征求意见

预审会审查修订

行业内征求意见

修订形成审定稿

结合审定会意见，修改形成报批稿

图1.标准编制工作程序示意图

2.3.2 工作步骤

（1）根据上述技术路线，本标准编制的具体工作步骤如下：

进行标准编制工作的策划，制订工作计划，拟定标准框架；

（2）在大冶有色公司及行业内企业进行现场调研，收集整理相关技术资料、法律法规、标准规范等；

（3）编制标准草稿；

（4）大冶有色公司内部征询意见；

（5）召开标准编制专题会议，讨论审核草稿；标准草稿在行业内广泛征求意见，根据反馈意见，形成标准讨论稿；

（6）在行业标委会的工作组会议上讨论，修订；

（7）根据工作组会议精神进一步修订讨论稿，形成标准预审稿；

（8）标准预审稿在行业内征求意见，进一步修订；

（9）在行业标委会的预审会上审查标准；

（10）根据预审会议结果，修订成标准审定稿；

（11）再一次在行业内征求意见，进行修订、补充、完善；

（12）上报标准审定稿；

（13）结合审定会意见，进行修订、补充、完善，形成报批稿。

- 3.编制过程及主要工作内容

## 3.1  编制过程

标准编制过程的进度和主要工作内容见表1。

表1 编制进度和主要工作内容

| 时间进度 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2017.08 | 接到标准制定任务后，大冶公司组成了标准制定组；明确了起草人和任务。 |
| 2017.08 | 在山东泰安召开《铜冶炼分银渣》标准编制讨论会； |
| 2017.09～2018.03 | 组织大冶有色公司内部技术人员进行资料梳理、检验数据归纳和文献查阅等工作。 |
| 2017.09～2018.03 | 初步调研与讨论会相结合形成了《铜冶炼分银渣》标准讨论稿； |
| 2018.04～2018.7 | 再次调研广泛搜集生产厂家、用户对标准的修改意见。同时征集主要生产厂家产品化学成分主量及有价金属元素的实测值，为标准编制化学成分表提供依据。 |
| 2019.05～2019.6 2019.07-2019.9 | 调研，广泛搜集生产厂家、用户和贸易商对标准的修改意见。同时征集主要生产厂家分银渣中杂质含量的种类及其实测值，以查定分银渣主要杂质元素的种类及其含量，为标准修订杂质元素要求提供依据。 （附：征求意见稿和征求反馈意见表、讨论稿） 根据调研情况与反馈意见相结合，形成预审稿，向标委会提交； （附：预审稿） |
| 2019.10-2019-11 | 由标委会安排多方进行多次讨论、依据专家意见反复修改，最终形成《铜冶炼分银渣》标准审定稿； （附：审定稿） |
| 2019.11-2019.12 | 组织专家审定，并根据专家意见修改形成报批稿。 （附：报批稿） |

## 3.2 主要工作内容

标准工作正式立项后，为圆满完成标准制定任务，我公司进行了大量的相关工作。本标准编制过程的重要工作内容是收集有关的技术资料、广泛征求各方面专家的意见，使标准具备合理性、可行性、可操作性。

3.2.1 国内技术资料的收集与整理

收集国内同行业《铜冶炼分银渣》的技术规范、行业标准、企业标准、技术要求等技术资料；进行技术资料的归类与总结，为制定本标准作参考。

3.2.2 对国内部分铜冶炼分银渣生产厂家、加工使用企业、检验单位进行实地调研。

3.2.3 收集、汇总反馈意见

（附：《铜冶炼分银渣》行业标准编制征求意见反馈汇总表）

3.2.4 经过初审会的审查，并修改完善，形成标准送审稿

年　月　日形成送审稿，送有色标委会审查（附：《铜冶炼分银渣》送审稿）

- 4．铜阳极泥产品简介

## 4.1铜冶炼分银渣生产工艺简述

铜阳极泥经过焙烧酸浸后大部分杂质及铜溶解进入溶液，主要贵金属富集在蒸硒渣中。蒸硒渣通过硫酸分铜浸出，上清液加入NaCl使银以AgCl的形式沉淀下来形成分铜渣。分铜渣经分金形成分金渣；分金渣经过分银后留下的渣即是铜冶炼分银渣。

铜冶炼分银渣的主要成分为铅、锑、锡，还含有少量银和金，微量铂、钯。此工艺流程分银渣平均产率约为40-50%，其主要成分含银约1%，含金约0.010%，含铅20～40%，含锑4-15％，及少量的碲、铂、钯等。

## 4.2铜冶炼分银渣生产工艺简图

图4-1  大冶有色分银渣生产流程图

- 图4-2  江西铜业分银渣生产流程图

- 5. 标准编制的主要内容

## 5.1产品分类

铜冶炼分银渣按贵金属含量分为两个品级：一级品、二级品。根据国内铜冶炼分银渣情况，不同的铜冶炼分银渣生产工艺以及国内铜冶炼分银渣贸易情况，设置为一级品、二级品两个等级。品级的设置有利于公平贸易。

## 5.2化学成分的确定

铜冶炼分银渣铅、锡、锑主含量确定主要参照国内铜电解企业铜冶炼分银渣产品情况：一是大部分企业作为中间产品自用；二是部分企业作为产品进行贸易。

铜冶炼分银渣化学成分应符合表2的规定。

表2铜冶炼分银渣化学成分

| 品级 | 化学成分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb成份，不小于% | Sn成份，不小于% | Sb成份，不小于% | 其他元素，不大于 |  |  |
|  |  |  |  | Au：g/t | Ag：kg/t | As：% |
| 一级品 | 25 | 3 | 3 | 100 | 10 | 5 |
| 二级品 | 15 | 1 | 1 | — | — | 8 |
| 注： 铜冶炼分银渣化学成分为干基计算。 |  |  |  |  |  |  |

5.2.1  关于砷含量规定，此元素为有害元素含量高了有环保及储存风险。

## 5.3关于铜冶炼分银渣水分含量上限的确定

分银渣中水分含量的测定按 YS/T87中的规定进行。铜冶炼分银渣水分含量超过30%时影响铜冶炼分银渣生产及销售运输。

## 5.4化验方法的确定

5.4.1  铜冶炼分银渣的化学成分检测方法按YS/T xxx《分银渣化学分析方法》（所有部分）的规定进行。

5.4.2  铜冶炼分银渣的水分检测方法按YS/T 87 《铜铅电解阳极泥取制样方法》的规定进行。本标准一是结合标准起草单位生产实际情况，二是与YS87-2009《铜、铅电解阳极泥取制样方法》中水分含量相一致。

5.4.3  铜阳极泥的外观质量由目视检查。

## 5.5关于产品组批的情况说明

铜冶炼分银渣应成批提交检验，每批应由同一品级的产品组成，批重不大于5t。

## 5.6  关于产品运输、包装、标志、贮存的情况说明

5.6.1铜冶炼分银渣作为一般含金银物料进行交易，但自2015年开始铜冶炼分银渣归为危险化学品类。

5.6.2 根据《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）对铜冶炼副产品铜冶炼分银渣的包装、标志、运输和贮存进行了规范。

- 6. 标准水平分析

《铜冶炼分银渣》标准的制订，对产品的分类及化学成分、试验方法、检测规则和包装、 标志、运输、贮存进行了统一规范，使铜冶炼副产品分银渣标准更符合国内外生产厂家、用户的利益需求，利于推广应用，填补了相关冶炼行业标准空白，达到了国内行业先进水平。

- 7.与有关的现行法律、法规和强制性行业标准的关系

本标准的制定过程、技术指标选定、检验项目的设置等符合现行法律、法规及相关性的行业标准或行业标准。

- 8.重大分歧意见的处理过程和依据

无。

- 9.标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

- 10.贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

可向生产厂家、用户和贸易商推荐采用本标准。

- 11.废止现有有关标准的建议

无。

- 12.其他应予说明的事项

无

- 13. 致谢

本标准在修定过程中得到了中条山有色金属集团有限公司、江西铜业贵溪冶炼厂、金隆铜业有限公司、云铜西南铜业分公司、永兴鑫裕环保镍业有限公司、江西龙天勇有色金属有限公司、湖北大江环保科技股份有限公司的大力支持和帮助，在此表示感谢！

《铜冶炼分银渣》标准编制组