ICS 77.150.10

H 61

中华人民共和国有色金属行业标准

铝塑复合板用铝及铝合金冷轧带、箔材

Wrought aluminum and aluminium alloy strips and foils for

Aluminium-Plastic composite sheet

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

YS/T 432-XXXX

代替YS/T 432-2000

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 432-2000《铝塑复合板用铝带》。本标准与YS/T 432-2000相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 修改了范围（见1，2000年版的1）；

- 修改了标准性引用文件（见2,2000年版的2）；

- 增加了1050、1060、3005、3105、3004、3104、5005、5052、8011牌号产品的尺寸规格、状态及力学指标（见3.1.1和3.4）；

- 增加了1100牌号H14/H24/H16/H26/H28及3003牌号O/H111/H12/H22/H18/H28/H19状态及力学指标（见3.4）；

- 修改了产品的规格尺寸范围（见3.1.1，2000年版的3.1）；

- 修改了产品的厚度及厚度允许偏差（见3.3.1，2000年版的3.4.1）；

- 修改了产品的宽度及宽度允许偏差范围（见3.3.2，2000年版的3.4.2）；

- 修改了产品的不平度的控制要求（见3.3.4，2000年版的3.4.5）；

- 修改了产品的侧边弯曲度的控制要求（见3.3.5，2000年版的3.4.4）；

- 修改了产品的的室温拉伸力学性能（见3.4，2000年版的3.5）；

- 增加了产品的其他要求（见3.6）；

- 修改了产品的化学成分的试验方法（见4.1，2000年版的4.1）；

- 增加了产品的不平度的试验方法（见4.2.2）；

- 增加了产品的侧边弯曲的试验方法（见4.2.3）；

- 增加了产品的错层、塔形的试验方法（见4.2.4）；

- 增加了产品的其他要求的试验方法（见4.5）；

- 修改了产品的检查和验收（见5.1，2000年版的5.1）；

- 修改了产品的取样要求（见5.5，2000年版的5.4）；

- 修改了产品的检验结果的判定（见5.6，2000年版的5.5）；

- 修改了产品的产品标志（见6.1.1，2000年版的7.1）；

- 增加了产品的包装标志（见6.1.2）；

- 修改了产品的质量证明书（见6.6，2000年版的7.3）；

- 修改了产品的订货单（或合同）内容（见7，2000年版的8）

- 本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：

本标准起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- YS/T 432-2000。

- 铝塑复合板用铝及铝合金冷轧带、箔材

- 范围

本标准规定了铝塑复合板用铝及铝合金冷轧带材、箔材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于铝塑复合板用铝及铝合金冷轧带材、箔材（以下简称带、箔材）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 232  金属材料 弯曲试验方法

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品的包装、标志、运输、贮存

GB/T 3880（所有部分）  一般工业用铝及铝合金板、带材

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 16865  变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

- 要求

  - 产品分类

    - 牌号、状态及尺寸规格

- 带、箔材的牌号、状态、尺寸规格及套筒内径应符合表1的规定，需方有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

- 表1  牌号、状态及尺寸规格

| 牌号 | 状态 | 规格 |  | 套筒内径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 mm | 宽度 mm |  |
| 1050、1060 | H14、H24 H16、H26 | 0.11～1.50 | 300.0～2100.0 | 305、405、505 |
| 1100 | H14、H24 H16、H26、H18、H28 | 0.11～1.50 | 300.0～2100.0 |  |
| 3003 | O、H111、H12、H22 H14、H24、H16、H26 H18、H28、H19 | 0.11～1.50 | 300.0～2100.0 |  |

- 表1  (续）

| 牌号 | 状态 | 规格 |  | 套筒内径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 mm | 宽度 mm |  |
| 3004 | H14、H24、H19 | 0.20～1.50 | 300.0～2100.0 | 305、405、505 |
| 3104 | O、H14、H24、H19 | 0.20～1.50 | 300.0～2100.0 |  |
| 3005 | H14、H24 H16、H26 | 0.20～1.50 | 300.0～2100.0 |  |
| 3105 | H14、H24 H16、H26、H18、H28 | 0.20～1.50 | 300.0～2100.0 |  |
| 5005 | H14、H24 H16、H26 | 0.20～1.50 | 300.0～2100.0 |  |
| 5052 | H22、H32 H24、H34、H26、H36 | 0.20～1.50 | 300.0～2100.0 |  |
| 8011 | H14、H24 | 0.20～1.50 | 300.0～2100.0 |  |

    - 标记及示例

带、箔材的标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、尺寸规格的顺序表示。标记示例如下：

- 示例1：

- 3003牌号、H18状态、厚度为0.50mm、宽度为1250.0mm的带材，标记为：

- 带  YS/T 432-3003H18-0.50×1250

- 示例2：

- 1100牌号、H18状态、厚度为0.12mm、宽度为920.0mm的箔材，标记为：

箔  YS/T 432-1100H18-0.12×920

  - 化学成分

- 带、箔材的化学成分应符合GB/T 3190的规定。

  - 尺寸偏差

    - 厚度

- 带、箔材的厚度允许偏差应符合表2的规定。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

表2 厚度允许偏差                           单位为毫米

| 厚度t | 厚度允许偏差a |
| --- | --- |
| 0.11～1.00 | ±3.0%t |

表2 （续）

| 厚度t | 厚度允许偏差a |
| --- | --- |
| >1.00～1.50 | ±2.5%t |
| - a 当偏差不采用对称的“±”偏差时，则正、负偏差的绝对值之和应为表中数值的两倍。 |  |

    - 宽度

- 带、箔材的宽度允许偏差应符合表3的规定。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

- 表3 宽度允许偏差                           单位为毫米

| 宽度 | 宽度允许偏差a |
| --- | --- |
| >300.0～700.0 | ±0.5 |
| >700.0～1600.0 | ±1.0 |
| >1600.0 | ±1.5 |
| a 当偏差不采用对称的“±”偏差时，则正、负偏差的绝对值之和应为表中数值的两倍。 |  |

    - 套筒长度

套筒长度不小于带、箔材的宽度，且每边突出带、箔材端面的长度不大于10mm。

    - 不平度

带、箔材的不平度应符合表4或表5的规定。

- 表4 不平度（波高波数）

| 宽度 | 中间波浪高度/mm | 边部波浪高度/mm | 每米长度上允许的波浪个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤700.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤3 |
| ＞700.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3 |

- 表5 不平度（I值）

| 宽度 | I值 |
| --- | --- |
| ≤700.0 | ≤6.0 |
| ＞700.0 | ≤10.0 |

    - 侧边弯曲度

- 带、箔材任意2000mm长度上的侧边弯曲度不大于2mm。

    - 错层、塔形

- 带、箔材的错层不大于2mm，塔形不大于5mm（内5圈、外2圈除外）。

  - 力学性能

- 带、箔材的室温拉伸力学性能应符合表6的规定。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

- 表6   室温拉伸力学性能

| 牌号 | 状态 | 厚度 mm | 室温拉伸试样结果 |  |  | 弯曲半径b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度a Rm/MPa | 规定非比例 延伸强度 RP0.2/MPa | 断后伸长率A50 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90° | 180° |
|  |  |  | 不小于 |  |  |  |  |
| 1050 | H14 | 0.11～0.30 | 95～135 | 75 | 1 | - | 0.5t |
|  |  | >0.30～0.50 |  |  | 2 | - | 0.5t |
|  |  | >0.50～0.80 |  |  | 3 | 1.0t | - |
|  |  | >0.80～1.50 |  |  | 3 | 1.0t | - |
|  | H24 | 0.11～0.30 | 95 | 75 | 2 | - | 0.5t |
|  |  | >0.30～0.50 |  |  | 3 | - | 0.5t |
|  |  | >0.50～0.80 |  |  | 4 | 1.0t | - |
|  |  | >0.80～1.50 |  |  | 4 | 1.0t | - |
|  | H16 | 0.11～0.30 | 120～150 | 85 | 1 | - | 1.0t |
|  |  | >0.30～0.50 |  |  | 1 | - | 1.0t |
|  |  | >0.50～0.80 |  |  | 2 | 2.0t | - |
|  |  | >0.80～1.50 |  |  | 2 | 2.0t | - |
|  | H26 | 0.11～0.30 | 120 | 85 | 2 | - | 1.0t |
|  |  | >0.30～0.50 |  |  | 2 | - | 1.0t |
|  |  | >0.50～0.80 |  |  | 3 | 2.0t | - |
|  |  | >0.80～1.50 |  |  | 3 | 2.0t | - |
| 1060 | H14 | 0.11～0.30 | 95～135 | 70 | 2 | - | 1.0t |
|  |  | >0.30～0.50 |  |  | 2 | - | 1.0t |
|  |  | >0.50～0.80 |  |  | 3 | 2.0t | - |
|  |  | >0.80～1.50 |  |  | 3 | 2.0t | - |
|  | H24 | 0.11～0.30 | 95 | 70 | 3 | - | 1.0t |
|  |  | >0.30～0.50 |  |  | 3 | - | 1.0t |
|  |  | >0.50～0.80 |  |  | 4 | 2.0t | - |
|  |  | >0.80～1.50 |  |  | 4 | 2.0t | - |
|  | H16 | 0.11～0.30 | 110～155 | 75 | 1 | - | 1.0t |
|  |  | >0.30～0.50 |  |  | 1 | - | 1.0t |

表6（续）

|  |  | >0.50～0.80 |  |  | 2 | 3.0t | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >0.80～1.50 |  |  | 2 | 3.0t | - |
|  | H26 | 0.11～0.30 | 110 | 75 | 2 | - | 1.0t |
|  |  | >0.30～0.50 |  |  | 2 | - | 1.0t |
|  |  | >0.50～0.80 |  |  | 3 | 3.0t | - |
|  |  | >0.80～1.50 |  |  | 3 | 3.0t | - |
| 1100 | H14 | 0.11～0.32 | 110～145 | 95 | 2 | - | 0t |
|  |  | >0.32～0.63 |  |  | 2 | - | 0t |
|  |  | >0.63～1.20 |  |  | 3 | - | 0t |
|  |  | >1.20～1.50 |  |  | 5 | - | 0t |
|  | H24 | 0.11～0.32 | 110 | 95 | 3 | - | 0t |
|  |  | >0.32～0.63 |  |  | 3 | - | 0t |
|  |  | >0.63～1.20 |  |  | 4 | - | 0t |
|  |  | >1.20～1.50 |  |  | 6 | - | 0t |
|  | H16 | 0.11～0.32 | 130～165 | 115 | 1 | - | 1.0t |
|  |  | >0.32～0.63 |  |  | 2 | - | 1.0t |
|  |  | >0.63～1.20 |  |  | 3 | 1.0t | - |
|  |  | >1.20～1.50 |  |  | 4 | 1.0t | - |
|  | H26 | 0.11～0.32 | 130 | 115 | 2 | - | 1.0t |
|  |  | >0.32～0.63 |  |  | 3 | - | 1.0t |
|  |  | >0.63～1.20 |  |  | 4 | 1.0t | - |
|  |  | >1.20～1.50 |  |  | 5 | 1.0t | - |
|  | H18 H28 | 0.11～0.32 | 150 | - | 1 | - | 2.0t |
|  |  | >0.32～0.63 |  |  | 1 | - | 2.0t |
|  |  | >0.63～1.20 |  |  | 2 | - | - |
|  |  | >1.20～1.50 |  |  | 4 | - | - |
| 3003 | O H111 | 0.11～0.50 | 95～135 | 35 | 15 | 0t | 0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 17 | 0t | 0t |
|  | H12 | 0.11～0.50 | 120～160 | 90 | 3 | 0t | 0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 4 | 0.5t | 1.0t |
|  | H22 | 0.11～0.50 | 120～160 | 80 | 6 | 0t | 0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 7 | 0.5t | 1.0t |
|  | H14 | 0.11～0.50 | 145～195 | 125 | 2 | 0.5t | 1.0t |

表6（续）

|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | 1.0t | 2.0t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H24 | 0.11～0.50 | 145～195 | 115 | 4 | 0.5t | 1.0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 4 | 1.0t | 1.5t |
|  | H16 | 0.11～0.50 | 170～210 | 150 | 1 | 1.0t | 2.0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | 1.5t | 2.0t |
|  | H26 | 0.11～0.50 | 170～210 | 140 | 2 | 1.0t | 2.0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 3 | 1.5t | 2.0t |
|  | H18 | 0.11～0.50 | 190 | 170 | 1 | 1.5t | - |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | 2.5t | - |
|  | H28 | 0.11～0.50 | 190 | 160 | 2 | 1.5t | - |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | 2.5t | - |
| 3004 | H14 | 0.20～0.50 | 220～265 | 180 | 1 | 0.5t | 2.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | 1.0t | 2.5t |
|  | H24 | 0.20～0.50 | 220～265 | 170 | 3 | 0.5t | 2.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 4 | 1.0t | 2.5t |
|  | H19 | 0.20～0.50 | 270 | 240 | 1 | - | - |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 1 | - | - |
| 3104 | O | 0.20～0.50 | 155～195 | 60 | 10 | 0t | 0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 14 | 0.5t | 0.5t |
|  | H14 | 0.20～0.50 | 225～265 | 175 | 1 | 1.0t | 1.0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 3 | 1.5t | 1.5t |
|  | H24 | 0.20～0.50 | 225～265 | 165 | 1 | 1.0t | 1.0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 3 | 1.5t | 1.5t |
|  | H19 | 0.20～0.50 | 275 | 225 | 1 | - | - |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 1 | - | - |
| 3005 | H14 | 0.20～0.50 | 170～215 | 150 | 1 | 0.5t | 1.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | 1t | 1.5t |
|  | H24 | 0.20～0.50 | 170～215 | 130 | 4 | 0.5t | 1.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 4 | 1t | 1.5t |
|  | H16 | 0.20～0.50 | 195～240 | 175 | 1 | 1.0t | 2.0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | 1.5t | - |
|  | H26 | 0.20～0.50 | 195～240 | 160 | 3 | 1.0t | 2.0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 3 | 1.5t | - |

表6（续）

| 3105 | H14 | 0.20～0.50 | 150～200 | 130 | 2 | - | 1.5t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | - | 2.5t |
|  | H24 | 0.20～0.50 | 150～200 | 120 | 4 | - | 1.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 4 | - | 2.5t |
|  | H16 | 0.20～0.50 | 175～225 | 160 | 1 | - | 2.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | - | - |
|  | H26 | 0.20～0.50 | 175～225 | 150 | 3 | - | 2.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 3 | - | - |
|  | H18 | 0.20～0.50 | 195 | 180 | 1 | - | 2.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 1 | - | - |
|  | H28 | 0.20～0.50 | 195 | 170 | 2 | - | 2.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | - | - |
| 5005 | H14 | 0.20～0.50 | 145～180 | 120 | 2 | 0.5t | 1.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | 1.0t | 2.0t |
|  | H24 | 0.20～0.50 | 145～180 | 110 | 3 | 0.5t | 1.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 4 | 1.0t | 1.5t |
|  | H16 | 0.20～0.50 | 165～205 | 145 | 1 | 1.0t | 1.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 2 | 1.5t | - |
|  | H26 | 0.20～0.50 | 165～205 | 135 | 2 | 1.0t | 1.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 3 | 1.5t | - |
| 5052 | H22 H32 | 0.20～0.50 | 210～260 | 130 | 5 | 0.5t | 1.5t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 6 | 1.0t | 1.5t |
|  | H24 H34 | 0.20～0.50 | 230～280 | 150 | 4 | 0.5t | 2.0t |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 5 | 1.5t | 2.0t |
|  | H26 H36 | 0.20～0.50 | 250～300 | 210 | 2 | - | - |
|  |  | >0.50～1.50 |  |  | 3 | - | - |
| 8011 | H14 | 0.20～0.50 | 125～165 | - | 2 | - | - |
|  | H24 | >0.20～0.50 | 125～165 | - | 3 | - | - |
| - a H19状态的抗拉强度在H18的基础上加10MPa，其他同H18。 - b 弯曲半径中的t为带、箔材厚度。对于表中既有90°弯曲又有180°弯曲的产品，当需方未指定采用90°弯曲或180°弯曲时，弯曲半径由供方任选一种。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 外观质量

- 3.5.1  带、箔材的表面不准许有裂纹、贯通气孔、压漏、压折、折痕、腐蚀、压坑、松树枝状花纹、金属及非金属压入。

- 3.5.2  带、箔材的表面不准许有明显横纹、黑条、明暗条纹、明显油污、擦划伤、周期性缺陷等影响使用的缺陷。

- 3.5.3  带、箔材应卷紧、卷齐，端面无裂边、毛刺、磕碰伤。

- 3.5.4  带、箔材不准许有燕窝、塌卷。

- 3.5.5  带、箔材不准许有接头。

  - 其他要求

用于彩涂板的基材应符合本标准的要求。需方有其他特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

- 试验方法

  - 化学成分

- 4.1.1 化学成分分析方法应符合GB/T 20975或GB/T 7999的规定，仲裁分析应采用GB/T 20975规定的方法。

- 4.1.2 仅对GB/T 3190中相应牌号的“Al”及“其他”栏之外有数值规定的元素进行常规化学分析。当怀疑非常规分析元素的质量分数超出了本标准的限定值时，生产者应对这些元素进行分析。

- 4.1.3 分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位应与GB/T 3190规定的极限数位一致。

  - 尺寸偏差

- 4.2.1  尺寸测量值不允许修约，偏差测量方法按GB/T 3880.3的规定进行。

- 4.2.2  不平度

- 从带、箔材上任意取长度为2000mm的一段试样(试样应尽量包含产品有波浪部分)，自由放在平台上，按照GB/T 3880.3的规定检测波高。

I值的计算方法：

I值是指带、箔材两波谷间的曲线长度（L+ΔL）和两波谷间的距离（L）差与两波谷间距离L的比值。其按公式（1）计算：

式中：

H   ---波高，单位为毫米（mm）；

L   ---两波谷间的距离，单位为毫米（mm）；

ΔL ---两波谷间曲线长度与两波谷间距离的差值，单位为毫米（mm）；

- 4.2.3  侧边弯曲度

带、箔材的侧边弯曲度按照GB/T3880.3的规定进行检测。

- 4.2.4  错层、塔形

4.2.4.1 错层

用钢板尺或塞尺测量其最大错动程度。

4.2.4.2 塔形

将一直尺靠近卷材端面，用精度1mm的直尺（或卷尺）测量从卷材内圈到直尺的最大偏移。

  - 力学性能

- 4.3.1  带、箔材的室温拉伸力学性能试验应按GB/T 16865的规定进行。

- 4.3.2  带、箔材的弯曲试验按GB/T 232的规定进行。

  - 外观质量

- 带、箔材的外观质量采用目视检查。

  - 其他要求

带、箔材的其他要求应目视检查。必要时，可借用尺寸测量工具进行检测。

- 检验规则

  - 检查和验收

- 5.1.1  带、箔材应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出。属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

带、箔材应按卷提交验收。

  - 计重

带、箔材应按卷检斤计重。

  - 检验项目

每卷带、箔材出厂前均应进行化学成分、尺寸偏差、室温拉伸力学性能、外观质量和其他要求的检验。

  - 取样

带、箔材取样应符合表7的规定。

- 表7    取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 符合GB/T 17432的规定，每批检查。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 任意部位，逐卷检查。 | 3.3 | 4.2 |
| 室温拉伸力学性能 | 按GB/T 16865的规定，每批取卷数的2%，但不少于1卷，不少于2个样。 | 3.4 | 4.3 |
| 外观质量 | 任意部位，逐卷检查 | 3.5 | 4.4 |

  - 检验结果的判定

- 5.6.1  任意试样的化学成分不合格时，产品能区分熔次的判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次的判该批不合格。

- 5.6.2  任一试样的尺寸偏差不合格时，判该试样代表的该卷产品不合格。

- 5.6.3  任一试样的力学性能不合格时，应从该批产品（包括该不合格试样代表的那卷产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试验性能不合格，则判该批产品不合格。经供需双方商定允许供方逐卷检验，合格者交货。

- 5.6.4 任一卷的外观质量不合格时，判该卷不合格。

- 5.6.5 任一卷的其他要求不合格时，判该卷不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 标志

    - 产品标志

应在检验合格的每卷带、箔材上打印如下标记（或贴标签）：

  - 产品名称；

  - 牌号、状态；

  - 尺寸规格；

  - 产品批号或卷号；

  - 重量；

  - 供方质检部门的检印（或质检人员的签名或印章）。

    - 包装标志

带、箔材的包装标志应符合GB/T 3199的规定，或由供需双方另行商定。

  - 包装、运输、贮存

带、箔材的包装方式应在订货单 (或合同)中注明。其他包装、运输、贮存的要求按GB/T 3199的规定。

  - 质量证明书

每批带、箔材应附有产品质量证明书，其上注明：

  - 供方名称；

  - 产品名称；

  - 牌号、状态；

  - 尺寸规格；

  - 批号或卷号；

  - 净重；

  - 本标准编号；

  - 各项分析检验结果和供方质检部门的检印；

  - 包装日期（或出厂日期）。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号、状态；

- 尺寸规格；

- 内径；

- 重量；

- 单卷重或最大外径；

- 尺寸偏差；

- 带、箔材的包装方式；

- 其他特殊要求；

- 本标准编号。