ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国有色行业标准

YS

YS/T 546—200×

高纯碳酸锂

High purity lithium carbonate

（预审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 546—2008《高纯碳酸锂》。本标准与YS/T 546—2008相比主要变化如下：

1   修订了标准的适用范围；

3.1 重新规定了高纯碳酸锂牌号，删除了99.995产品牌号及相关标准，增加了99.9%产品牌号及相关标准；

3.2 删除F离子杂质元素，增加SO42-、Cl-杂质元素；

4.2 增加粒度检查实验方法；

5.2 重新规定了产品的组批；

5.4 修订了检验结果判定方法；

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———GB/T 10576—1989、YS/T 546—2006、YS/T 546—2008。

1  范围

高纯碳酸锂

本标准规定了高纯碳酸锂的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于以精制单水氢氧化锂为原料，采用碳酸盐或碳酸氢盐二氧化碳沉淀法生产的高纯碳酸锂，亦适用于以碳酸锂为原料，采用氢化后热分解工艺生产的高纯碳酸锂。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15346  化学试剂包装及标志

- 技术要求

3.1  产品分类

高纯碳酸锂按化学成分分为三个牌号： Li2CO3-05、Li2CO3-04、Li2CO3-03。

3.2  化学成分

高纯碳酸锂产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  高纯碳酸锂的化学成分

| 名称 | 牌 号 |  | Li2CO3-05 | Li2CO3-04 | Li2CO3-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高纯碳酸锂 | Li2CO3, % 不小于 |  | 99.999 | 99.99 | 99.9 |
|  | 杂质，不大于 ×10-4% | Pb | 0.05 | 1 | 2 |
|  |  | Cu | 0.05 | 1 | 2 |
|  |  | Co | 0.01 | 1 | - |
|  |  | Ni | 0.05 | 1 | 2 |
|  |  | Fe | 0.05 | 3 | 2 |
|  |  | Al | 0.05 | 3 | 2 |
|  |  | Mn | 0.01 | 1 | 2 |
|  |  | Zn | 0.05 | 3 | - |
|  |  | Cd | 0.01 | 5 | - |
|  |  | Cr | 0.05 | 1 | - |
|  |  | Mg | 2 | 5 | 10 |
|  |  | Ba | 2 | - | - |
|  |  | Ca | 5 | 10 | 30 |
|  |  | Sr | 2 | - | - |
|  |  | Na | 3 | 10 | 20 |
|  |  | K | 3 | 10 | 10 |
|  |  | Rb | 1 | - | - |
|  |  | Cs | 1 | - | - |
|  |  | Si | - | 10 | 30 |
|  |  | SO42- | - | 20 | 40 |
|  |  | Cl- | - | 10 | 30 |

3.3  粒度

产品粒径小于220μm。

3.4  外观质量

高纯碳酸锂为粉末状,呈白色，产品应无有肉眼可见的夹杂物。

- 试验方法

4.1  化学成分分析按供方现行方法进行，仲裁分析按供需双方认可的方法进行。

4.2  粒度检查在220μm标准振筛机中进行,取100克样品全部通过为合格；

4.3  产品外观质量采用目视逐件检查。

- 检验规则

5.1  检验和验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品进行检验.如检验结果与本标准不符时,在收到产品之日起两个月内向供方提出,供需双方协商解决。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号混合料组成。产品Li2CO3-05以100kg作为一个组批，产品Li2CO3-04、Li2CO3-03以1000kg作为一个组批。

5.3  取样

5.3.1  10件以内任取1件，10～20件以内任取2件；20件以上任取4件。

5.3.2  从每个包装袋口用小型不锈钢取样管从物料的包装袋1/2深处取样，三个取样点部位均匀分布。

5.3.3  取样量不得少于200g，在混样瓶中混匀后，用四分法缩分至试样所需量。

5.4  检验结果判定

5.4.1 产品的化学成分检验结果不合格时，则从同一批产品中加倍取样，对不合格项目进行重复检验，

如仍有一个检验结果不合格时，则判该批为不合格。

5.4.2 产品粒度检测结果不合格时，则从同一批产品中加倍取样，对粒度进行重复检验，如检验结果仍不合格时，则判该批为不合格

5.4.3 产品外观质量不合格时，则判该批为不合格。

6  标志、包装、运输和贮存和质量证明书

6.1 标志

符合GB/T 15346 相关规定。

6.2 包装

6.2.1  产品Li2CO3-05用双层PE复合袋真空或铝塑袋热封包装，再置于硬箱中，每袋净重不超过1kg±0.01kg，每件净重不超过20kg±0.2kg。

6.2.2  产品Li2CO3-04、Li2CO3-03用双层聚乙烯塑料袋包装，外套编织袋或置于硬箱中，每袋净重不超过25kg±0.1kg。

6.3 运输

产品在运输过程中应注意防潮和防止接触酸性气氛。

6.4 贮存

产品应存放于干燥和无腐蚀气氛之处。

6.5 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和质量监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期（或包装日期）

7  订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 净重和件数；

d) 包装要求；

e) 交货日期；

f) 本标准编号；

g) 其他。