ICS  77.160

H  72

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-XXXX

纳米晶硬质合金棒材

nanometer grain cemented carbide rod

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发 布

前    言

- 本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

- 本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司、硬质合金国家重点实验室、厦门金鹭特种合金有限公司、南昌硬质合金有限责任公司。

本标准主要起草人：毛善文、袁军文、梁鸿、凌芝。

纳米晶硬质合金棒材

- 范围

本标准规定了纳米晶硬质合金棒材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于硬质合金中碳化钨（WC）平均晶尺寸不大于200nm的纳米晶硬质合金棒材（以下简称棒材）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5242   硬质合金制品检测规则与试验方法

GB/T 5243   硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

3  分类

产品根据尺寸精度分为棒材毛坯制品和棒材精加工制品两大类。

4  要求

4.1  型号表示规则

4.1.1  硬质合金棒材毛坯制品

棒材毛坯制品表示由硬质合金棒材毛坯代号（B）、直径值（D）、长度值（L）和附加信息码四部分组成，见示例1。

示例1：

B  Φ12 × 330   （Z）

附加信息码，需要时采用

表示长度值（L），单位为毫米，允许保留小数点后1位

表示直径值（D），单位为毫米，允许保留小数点后1位

表示棒材毛坯制品

4.1.2  硬质合金棒材精加工制品

棒材精加工制品型号表示由圆棒直径值（D）、长度值（L）和附加信息码三部分组成，见示例2。

示例2：

Φ12 ×  330   （Z）

附加信息码，需要时采用

表示长度值（L），单位为毫米，允许保留小数点后2位

表示精磨棒直径值（D），单位为毫米，允许保留小数点后4位

  - 化学成分

化学成分应符合表1的规定。

表1                                %（质量分数）

| 成分 | WC | Co | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | ＞85.0～94.5 | ＞5.5～15.0 | 余量 |
| 注：化学成分由供方保证，不作需方验收依据，具体细分牌号由供需双方协商确定。 |  |  |  |

  - 棒材示意图、尺寸允许偏差及形状公差

    - 棒材示意图

棒材示意图见图1。

图1 棒材示意图

    - 尺寸及允许偏差及形状公差

4.3.2.1  毛坯棒材直径尺寸及允许偏差见表2。

表2                                    单位为毫米

| 直径（D） | 毛坯棒材直径允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.5≤D＜2 | +0.10～+0.20 |
| 2≤D＜3 | +0.15～+0.30 |
| 3≤D≤6 | +0.30～+0.50 |
| 6＜D≤12 | +0.30～+0.60 |
| 12＜D≤16 | +0.30～+0.70 |
| 16＜D≤42 | +0.30～+0.80 |

4.3.2.2  精加工棒材直径尺寸及允许偏差见表3。

表3                                    单位为毫米

| 直径（D） | 精磨棒材直径允许偏差 |
| --- | --- |
| 1≤D≤3 | -0.006～0 |
| 3＜D≤6 | -0.008～0 |
| 6＜D≤10 | -0.009～0 |
| 10＜D≤18 | -0.011～0 |
| 18＜D≤30 | -0.013～0 |
| 30＜D≤40 | -0.016～0 |

4.3.2.3  棒材长度尺寸及允许偏差见表4。

表4                                    单位为毫米

| 长度（L） | 棒材长度允许偏差 |
| --- | --- |
| L＜200 | 0～+1.0 |
| 200≤L＜300 | 0～+3.0 |
| 300≤L≤330 | 0～+5.0 |

4.3.2.4  毛坯棒材直线度见表5。

表5                                    单位为毫米

| 直径（D） | 长度（L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L＜50 | 50≤L＜100 | 100≤L＜200 | 200≤L≤330 |
| 0.5≤D≤3 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.40 |
| 3＜D≤42 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 |

4.3.2.5  精加工棒材直线度见表6。

表6                                    单位为毫米

| 直径（D） | 长度（L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L＜60 | 60≤L＜90 | 90≤L＜150 | 150≤L＜200 | 200≤L＜300 | 300≤L≤330 |
| 1≤D＜3 | ≤0.008 | ≤0.024 | ≤0.055 | ≤0.150 | ≤0.150 | ≤0.150 |
| 3＜D≤6 | ≤0.004 | ≤0.012 | ≤0.050 | ≤0.060 | ≤0.150 | ≤0.150 |
| 6＜D≤10 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.020 | ≤0.025 | ≤0.150 | ≤0.150 |
| 10＜D≤18 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.006 | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.100 |
| 18＜D≤40 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.006 | ≤0.006 | ≤0.080 |

4.3.2.6  棒材圆度见表7。

表7                                   单位为毫米

| 毛坯棒材直径（D） | 毛坯棒材圆度 | 精加工棒材直径（D） | 精加工棒材圆度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5≤D≤3 | ≤0.15 | 1≤D≤3 | ≤0.002 |
| 3＜D≤12 | ≤0.15 | 3＜D≤12 |  |
| 12＜D≤20 | ≤0.20 | 12＜D≤20 |  |
| 20＜D≤42 | ≤0.30 | 20＜D≤40 |  |

  - 金相组织结构

棒材金相组织结构应符合表8的规定。

表8

| 项目 | 孔隙度，不大于 | 非化合碳，不大于 | η相，不大于 | 平均晶粒度（d），nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | A02B00 | C00 | E00 | ≤200 |

4.5  力学性能

棒材力学性能应符合表9的规定。

表9

| 平均晶粒度（d），nm | 硬度，HV3 | 横向断裂强度，N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| 100＜d≤200 | ≥2000 | ≥4500 |
| d≤100 | ≥2100 | ≥5000 |

4.6  外观质量

    - 毛坯棒材表面不允许起皮、鼓泡、砂眼、分层、裂纹、未压好、粘料等缺陷。

    - 毛坯棒材允许的掉边、掉角的长度、宽度、深度见表10。

表10                                 单位为毫米

| 缺陷类别 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直径（D）≤10 | 直径（D）＞10～20 | 直径（D）＞20 |
| 掉边、掉角的长度、宽度 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤3.00 |
| 掉边、掉角的深度 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.60 |

    - 精加工棒材表面不能有掉边、掉角、色差、刮痕等缺陷；

    - 精加工棒材表面粗糙度Ra应不大于0.2µm或由供需双方协商确定。

    - 其他

需方对产品有其他要求，由供需双方协商解决。

- 试验方法

  - 棒材的尺寸及允许偏差、形状公差用相应精度的量具检测。

  - 棒材的金相组织结构、力学性能按GB/T 5242的规定进行，或由供需双方协商确定。

  - 棒材的外观质量采用目视或相应精度的量具检测。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）不符合时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同在需方进行。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批产品应由同一化学成分、同一规格、同一类别的产品组成。

  - 检验项目及取样

每批产品的检验项目及取样应符合表11的规定。

表11

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸及允许偏差、形状公差 | 逐件 | 4.3 | 5.1 |
| 金相组织结构 | 按GB/T 5242 的规定进行 | 4.4 | 5.2 |
| 力学性能 |  | 4.5 | 5.2 |
| 外观质量 | 逐件 | 4.6 | 5.3 |

6.4检验结果判定

6.4.1  产品的尺寸及尺寸允许偏差或形状公差检验不合格，判该件不合格。

6.4.2  产品的金相组织结构、力学性能检验结果不合格时，应加倍取样对不合格项进行重复试验，若重复试验结果仍有一个不合格，判该批产品不合格。

6.4.3  产品的外观质量检验不合格，判该件产品不合格。

7  标志、包装、运输、贮存和产品质量证明书

7.1  标志、包装、运输和贮存

产品的标志、包装、运输和贮存按GB/T 5243的规定进行。

7.2  产品质量证明书

每批产品应提供产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称；

- 产品批号；

- 产品净重或数量；

- 各项检验结果和技术监督部门印记；

- 检验日期。

8  合同（或订货单）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 技术要求；

- 产品净重或数量；

- 本标准编号；

- 其他。